PE塑料阳光板胶水，PE阳光板胶水，粘PE阳光板用什么胶水？奇士PE阳光板专用胶水，PE塑料阳光板胶水哪个品牌好？广州哪里有PE阳光板胶水卖？透明PE阳光板胶水，环保PE塑料阳光板胶水，PE阳光板胶水批发，PE阳光板胶水厂家，高强力PE阳光板胶水 ，东莞PE阳光板胶水

奇士QIS-3011 PE塑料阳光板胶水

奇士QIS3011 PE塑料阳光板胶水系采用特殊树脂的单组份胶粘剂。无刺激性气味，无毒性，可室温施工。用于户外室棚PE阳光板与PP板材、金属、木材等材质的粘接，粘结后可在常温下自然固化，定位时间较快，常温下15-30分钟即可达到相当好的强度，固化后的胶粘剂，完全不发白、不溶不熔，防水、防蚀、防锈性能好。

【产品主要参数】

| 序号 |  | QIS3011 PE阳光板胶水 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色或淡黄色透明液体 |
| 3 | 粘度(C.P.S) | 3000-5000 |
| 3 | 含固量% | 35 |
| 4 | 溶解性 | 溶于该胶水稀释剂等 |
| 5 | 毒性 | 无毒级 |
| 6 | 固化时间(小时) | 定位30分钟，12-24小时完全固化 |

【使用方法】

1．表面处理，应先除去塑料表面上的油污或灰尘。

2．涂胶，涂胶应厚薄均匀、到位，不留粘结盲点。

3．贴合，涂胶后应立即将要粘结的材料压合。

4．固化， 15－30分钟定位，24小时达最大强度。

【注意事项】

1、涂胶过后应立即有效的粘接，以充分反应，增加抗拉强度。

2、储存条件：密封，存放于阴凉(25℃)、通风库房内，远离火种热源。

【保质期】

密封，存放于阴凉(25℃)、通风库房内密封保存12个月.

【包装规格】

3公斤/罐或15公斤/罐

PE塑料阳光板胶水，PE阳光板胶水，粘PE阳光板用什么胶水？奇士PE阳光板专用胶水，PE塑料阳光板胶水哪个品牌好？广州哪里有PE阳光板胶水卖？透明PE阳光板胶水，环保PE塑料阳光板胶水，PE阳光板胶水批发，PE阳光板胶水厂家，高强力PE阳光板胶水