立体网状填料厂家

结构特征：

立体网状填料材质以聚丙烯高分子聚合物为主，并添加疏水性、亲水性、阻燃性、耐热性、抗冻性、抗老化性等不同助剂，以适应各种性质的污水和不同处理工艺的要求。填料的结构是将合成树脂加热溶融后，由喷丝头喷出，使丝条在不规则的旋转运动中重叠堆积，并将其相互交接点在冷却时融接成整体型立体网状结构。由于聚丙烯类合成树脂质量轻，且具有较高的机械强度，在水中不会变形。又因其不含可塑剂，故在水中不会分解或溶出有害物质。填料的形状可为棱柱体、圆柱体或扁平体，视不同需求而定。

物理特征：

根据纤维密度不同，填料孔隙率为95%～98％，纤维丝径Ф0.8mm～Ф1.5mm，纤维密度0.9～0.92g/cm3。填料容重随形状和空隙率不同而异，一般为9～20kg/m3。填料抗压强度较高，在水处理条件下一般不会变形，最大载荷400kg/m2条件下压缩变形不超过8％，且为弹性变形。适应温度范围为5℃～40℃，若温度在0℃以下时，填料硬度较大变脆，抗冲击性能差，必须加入特殊的添加剂，因此一般不用于冷冻水处理中。

生物处理特征：

(1)填料挂膜量：立体网状填料的结构为一种丝条多重交插的螺旋结构，污水在填料中呈三维流动状态，它必然成为最适宜微生物附着繁衍的温床。根据清华大学水污染控制实验室、中国地质大学水资源与环境工程实验室以及工程使用后实测数据，填料的挂膜量为：

好氧生物膜：190kg/m3～316kg/m3        厌氧生物膜：80.4kg/m3～133.1 kg/m3

(2)填料的容积负荷及处理效果

①在内循环接触氧化条件下，填料容积负荷4.43kgCOD/m3·d时，COD去除率31.5％～43.2％。

②在折流板厌氧反应器中，进水COD=300～900mg/L，污泥负荷为0.06～0.18kgCOD/kgMLSS·d，厌氧COD去除率为60％～75％，产甲烷率可达250～300mlCH4/gvss·d。

立体网状结构，其空隙率大、实用比表面积大，水流呈三维流动，传质条件好，氧利用率高，不堵塞，不结团，使用寿命长。立体网状填料，主要用于生活污水、城市污水的生物膜法处理工程，也可用于冷却塔的热交换处理，还可作为渗排水的土工材料，具有价格低廉、安装方便和使用寿命长等优点。

立体网状填料一种主要应用于污水处理技术领域的填料，具体为空间立体网状填料。新型空间立体网状填料的主体为由多根弯曲交错缠绕，互相粘接的丝条所形成的疏密有序的空间立体柱状结构，填料的侧面为竹节状，其横截面为网格状，各网格中间孔洞部分构成通道，竖向对应的各网格交叉点间设有起加固作用的粗丝条。

编辑本段规格型号型 号 外形尺寸(mm)  内部水通道数（个） 水通道规格（mm） 孔隙率（%） 填料比表面积(m/m)  RCB-5225SW 500×250 长度任意* 10 65×65 97~98 65~70 8~10 RCB-5225FW 500×250 长度任意* 10 65×65 97~98 75~85 8~10 RCB-5325SJ 500×250

长度任意* 36 25×25 96~97

我公司主要产品有:椰壳活性炭，柱状活性炭，煤质活性炭，无烟煤滤料，锰砂滤料，海绵铁除氧剂，活性氧化铝球，火山岩，硫酸亚铁，硫酸锌，结晶氯化铝，石英砂，泡沫滤珠，空心球，覆盖球，斜管，滤头滤帽，不锈钢水帽，纤维球等，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、工业污水和城市给排水领域，是理想的净化填料。