昀胜金属制品（上海）有限公司是上海地区规模最大的铝原材料供应商之一，主要经营国产优质合金铝材、合金铜材，美国铝业公司（ALCOA）原厂进口合金铝板、铝棒及型材（7075、6061、5052、2024等多种牌号及状态）、进口阳极氧化铝板等多种工业原材料，广泛应用于航空航天、船舶制造、机械设备、模具制造五金制品等各行业。

合金典型用途：

1）1XXX系列工业纯铝；

2）2XXX系列Al-Cu、Al-Cu-Mn合金，；

3）3XXX系列Al-Mn合金；

4）4XXX系列Al-Si合金；

5）5XXX系列Al-Mg合金；

6）6XXX系列Al-Mg-Si合金；

7）7XXX系列Al-Mg-Si-Cu合金；

8）8XXX系列其它。

本公司是一家专业代理世界知名品牌，美国ALCOA,日本KOBELCO，德国

Corus,台湾中钢，西南铝，丛林南山等优质铝合金，主营牌号多规格全价格优。

其产品：铝合金铝板、铝合金铝棒、铝合金铝管、铝合金铝卷、铝合金铝角棒/型

材(多角棒、六角棒等)花纹铝板/铸造铝合金/超硬铝/锻铝/硬铝/防锈铝/工业纯铝

铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum )

2024 23.2 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15余量

5052 25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 -- 0.05 0.15余量

5083 23.8 0.4 0.1 0.3-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 0.05 0.15余量

6061 23.6 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15余量

7050 23.5 0.15 20.-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15余量

7075 23.6 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15

铝铸件牌号我国容器用铝铸件牌号采用ZAl+主要合金元素符号+合金元素含量数百分率表示。例如；ZAlSi7Mg1A、ZAlCu4、ZAlMg5Si等。

状态代号相同牌号的铝及铝合金，状态不同时，力学性能不相同。按照GB/T16475《变形铝和铝合金状态代号》标准，新状态代号规定如下：

O退火状态

H112热作状态

T4固溶处理后自然时效状态

T5高温成形过程冷却后人工时效状态

T6固溶处理后

铝板2025 3.9～5 0.4～1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5～1.2 1余

铝板2036 2.2～3 0.1～0.4 0.3～0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5余

铝板2A01 2.2～3 0.2 0.2～0.5 0.25 0.1 0.8 0.7余

铝板2124 3.8～4.9 0.3～0.9 1.2～1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3余

铝板3A21 0.05～0.2 1～1.5 0.1 0.6 0.7余

铝板3004 0.25 1～1.5 0.8～1.3 0.25 0.3 0.7余

铝板3005 0.3 1～1.5 0.2～0.6 0.25 0.1 0.1 0.6 0.7余

铝板3105 0.3 0.3～0.8 0.2～0.8 0.4 0.2 0.1 0.6 0.7余

铝板LD11 0.5～1.3 0.8～1.3 0.25 0.1 11～13.5 1余0.5～1.3Ni

铝板4043 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 4.5～6 0.8余

铝板4045 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 9～11 0.8余

铝板4047 0.3 0.15 0.1 0.2 11～13 0.8余

铝板4145 3.3～4.7 0.15 0.15 0.2 0.15 9.3～10.7 0.8余

铝板4343 0.25 0.1 0.2 6.8～8.2 0.8余

铝板5A06 0.1 0.05～0.2 4.5～5.6 0.1 0.05～0.2 0.3 0.4余

铝板5A04 0.1 0.4～1 4～4.9 0.25 0.05～0.25 0.15 0.4 0.4余

铝板5086 0.1 0.2～0.7 3.5～4.5 0.25 0.05～0.25 0.15 0.4 0.5余

铝板5A03 0.1 0.1 3.1～3.9 0.2 0.15～0.35 0.2 0.25 0.4余

铝板5183 0.1 0.5～1 4.3～5.2 0.25 0.05～0.25 0.15 0.4 0.4余

铝板5252 0.1 0.1 2.2～2.8 0.05 0.08 0.1余

铝板5254 0.05 0.01 3.1～3.9 0.25 0.15～0.35 0.05 0.45余

铝板5356 0.1 0.05～0.2 4.5～5.5 0.1 0.05～0.2 0.06～0.2 0.25 0.4余