稀土瓷砂滤料生产厂家，稀土瓷砂滤料用途，稀土瓷砂价格

稀土瓷砂滤料供应商，稀土瓷砂滤料特点，稀土瓷砂滤料规格

厂家销售热线：0371-64225696，13526466298

稀土瓷砂滤料生产厂家，稀土瓷砂滤料用途，稀土瓷砂价格，稀土瓷砂滤料简介：稀土瓷砂滤料是由多孔陶瓷原料掺加稀土原料精制而成，具有极强的过滤吸附能力，高强度、低阻力、耐腐蚀、无毒性、再生简单、使用寿命长等特点。传统的石英砂、花岗岩、无烟煤等滤料孔隙率低，比表面积小，截污能力差，产量低，水质不稳定。过滤周期和使用寿命短，难以满足各种成份复杂的工业废水处理和污染日渐加重的生活用水、工业用水深度处理的要求。针对传统滤料存在的缺陷，并根据国外新型滤料研制的经验，采用优质高岭土、粘结剂、成孔剂、稀土抗蚀剂，经高温烧制成外观白色，质地坚硬，颗粒均匀，微孔发达，孔隙率大，圆度饱满的新型滤料——稀土瓷砂滤料。

稀土瓷砂滤料用途：稀土瓷砂滤料广泛用于单层滤池、多层滤池、机械过滤器中做过滤中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。

稀土瓷砂滤料物理、化学性能分析

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据

比重	2.57g/cm3	吸水率	1.2％

容重	1.65g/cm3	硬度	7

破碎率	0.02％	    SiO2	 58-74％

磨损率	0.75％   	Fe2O3	 ≤1％

孔隙率	46％	    Al2O3	 ≈23％

厂家销售热线：0371-64225696，13526466298

稀土瓷砂滤料供应商，稀土瓷砂滤料特点，稀土瓷砂滤料规格，稀土瓷砂滤料具有稳定的化学性能，耐磨擦、抗冲击、耐腐蚀、耐高温，比表面积大，截污能力强，吸附性能好，颗粒均匀，比重适当，使用寿命长达15年左右。稀土瓷砂滤料由于添加了含有耐腐蚀的金镧系和锕系原素的稀土，除具有普通型瓷的性能外，抗蚀性能进一走加强，SiO2更加稳定。

稀土瓷砂滤料用途：稀土瓷砂滤料广泛用于单层滤池、多层滤池、机械过滤器中做过滤中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。

稀土瓷砂滤料特点：

1、瓷砂滤料具有耐腐蚀，抗氧化；化学性能稳定、过滤阻力小、滤液清、效果好，使用寿命长等优点。

2、用于二次循环水处理过滤，过滤水头损失小，再生周期长，再生简易方便，不易阻塞，可达到最佳效益。

3、用于化学法处理的废水过滤，重金属去除率达90％以上，悬浮物去除率达100％，浊度去除率90%。

常用规格：0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

厂家销售热线：0371-64225696，13526466298