河北美鑫迪石油套管制造有限公司是石油套管、钢管、接箍、护丝、管件、无缝钢管、钻杆等产品专业生产加工的专业厂家,公司总部设在河北盐山正港开发区。
    我公司专业生产石油套管，执行标准：API-5CT，型号Φ114*5.21-8.56mm，Φ127*5.59-12.7mm，Φ139.7*6.2-10.54mm，Φ168.28*7.32-12.06mm，Φ177.8*5.87-13.72mm，Φ193.68*7.62-15.88mm，Φ219*6.71-14.15mm，Φ244.48*7.92-15.11mm，Φ273.1*7.09-15.11mm，Φ339.7*8.38-13.06mm，河北美鑫迪石油套管制造有限公司拥有具备完善的质检手段、独立行使检验职能的高素质的检验队伍，严格执行标准检验，注重过程控制，预防为主，实行逐支人工滚检。
     河北美鑫迪石油套管制造有限公司把稳定和提高产品质量放在生产经营活动的头等位置，采取了一系列售前、售中、售后服务措施，以诚相待，把用户的要求当成自己的目标。河北美鑫迪石油套管制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临河北美鑫迪石油套管制造有限公司参观、指导和业务洽谈。                                                                           石油套管是石油钻探用重要器材，其主要器材还包括钻杆、钻铤及小口径钻进用钢管、岩心管和套管等。国产套管以地质钻探用钢经热轧工艺或冷拔工艺制成，钢号用“地质”---DZ表示，常用的套管钢
级有DZ40、DZ55、DZ753种。
1.用途
石油套管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。它包括石油钻管、石油套管、抽油管。石油钻管主要用于连接钻铤和钻头并传递钻井动力。石油套管主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。抽油管主要将油井底部的油、气输送到地面。
2.种类 
按SY/T6194-96“石油套管”分短螺纹套管及其接箍和长螺纹套管及其接箍两种。
3.规格及外观质量 
(1)国产套管按SY/T6194-96规定，套管长度不定尺，其范围8-13m。其中不短于6m的套管可以提供，但其数量不得超过总量的20%。 
(2)套管的内外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折和结疤。这些缺陷应完全清除掉，清除深度不得超过公称壁厚的12.5%。 
(3)套管及接箍螺纹表面应光滑，不允许有毛刺、撕破及足以使螺纹中断影响强度和紧密连接的其他缺陷。
4.物理性能检验 
(1)按SY/T6194-96规定。作压扁试验(GB246-97)、拉力试验(GB228-87)、水压试验。 
(2)按美国石油学会APISPEC5CT1988年第1版规定作静水压试验、压扁试验、硫化物应力腐蚀开裂试验、硬度试验、拉伸试验、横向冲击试验、晶粒度测定。 
5.化学成分检验 
(1)按SY/T6194-96规定。套管及其接箍采用同一钢级。含硫量＜0.045%，含磷量＜0.045%。 
(2)按GB222-84的规定取化学分析样，化学分析按GB223中有关部分的规定进行。 
(3)美国石油学会ARISPEC5CT1988第1版规定。化学分析按ASTME59最新版本制样，化学分析按ASTME350最新版本进行。
6.包装 
按SY/T6194-96规定，国产套管应以钢丝或钢带捆扎。每根套管及接箍螺纹的露出部分均应拧上保护环以保护螺纹。
7.主要进出口情况 
(1)石油套管主要进口国家包括：德国、日本、罗马尼亚、捷克、意大利、英国、奥地利、瑞士、美国，阿根廷、新加坡。进口标准多参照美国石油学会标准API5A，5AX，5AC。钢级是H-40，J-55，N-80，P-110，C-75，C-95等。规格主要为139.77.72R-2，177.89.19R-2，244.58.94R-2，244.510.03R-2，244.511.05R-2等。 
(2)API规定长度有三种：即R-1为4.88～7.62m，R-2为7.62～10.36m，R-3为10.36m至更长。 
(3)部分进口货物标有LTC字样----长丝扣套管。 
(4)从日本进口套管除少部分执行日本厂方标准，其它均采用API标准，还有，钢号是NC-55E，NC-80E，NC-L80，NC-80HE等。

参考资料： http://www.meidegg.com/9562104765441jjk.html

河北美鑫迪石油套管制造有限公司生产石油套管，油田专用接箍料，石油钢管，J55石油套管，N80石油套管，K55石油套管，P110石油套管，L80石油套管等，及油田专用接箍料J55(37Mn5)、N80(36Mn2V、42MnMo7)等，管材产品库存量每年达万余吨，1000多个品种供您选择。均执行中国国家标准（GB)；美标钢管ASTM（ASME）；德标DIN钢管；日标JIS;英标BS钢管等。不锈钢管材质为304(0Cr18Ni9),304L(00Cr19Ni10),321(1Cr18Ni9Ti),316(0Cr17Ni12Mo2),316(00Cr17Ni14MO2),309S(0Cr23Ni13),310S(0Cr25Ni20),SS32205(22Cr6.5Ni3.3Mo0.16N)奥氏体特殊不锈钢等。以上所有产品均付厂家质量证明书。
 河北美鑫迪存量充足，品种规格齐全。本着低价经营，质量第一的销售原则，让客户买的放心，用的舒心！诚信、专业、高效是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作。