岩棉隔热棉主要特征：岩棉隔热棉的吸声特性不但与厚度有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

随意裁割：抗菌防霉，耐老化抗腐蚀保证健康环境。可随意切割随意成型。

物理性质稳定：适用范围运用于库房、公共设施、展览中心、商场、以吸声性能

岩棉隔热棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心岩棉隔热棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心岩棉隔热棉吸声性能最重要的因素。流阻太小，说明材料稀疏，空气振动容易穿过，吸声性能下降；流阻太大，说明材料密实，空气振动难于传入，吸声性能亦下降。对于离心岩棉隔热棉来讲，吸声性能存在最佳流阻。

岩棉隔热棉特点

1、断热性佳

根据物理原理，气体的热传导率小、优秀的断热材质内部均有很多空气穴。而我厂生产的玻璃纤维耐温隔热棉具有无数细小气体孔，且纤维呈现不规则排列，为极佳隔热材料，热传导系数0.03w/cm.k。

2、不会燃烧，具有不燃性、无变形、无脆化,耐高温可达700度，经检测燃烧性能达A1级。

3、不含任何黏结剂，没有任何有气味，环保无毒。与传统的玻璃棉、岩棉制品相比，不含任何黏结剂，遇高温时不会发出任何有毒、刺鼻的烟味。

4、绝缘性高，玻璃纤维是最佳的绝缘材料。

5、耐腐蚀性高，玻璃纤维不怕强酸，长时间不会减低其功能特性。

6、回复性好，玻璃纤维内含无数固定气穴，复原性极好。不怕任何冲击震动，抗拉强度均1.0kg以上。

7、吸湿率低，吸湿率通常接近于零。

玻璃纤维喷涂喷涂与市场上具有防火、保温、吸声降噪等功能的传统材料相比，具有独特的技术、功能优势。
　　1．玻璃纤维喷涂具有防火、保温、吸声降噪的三大特性，可同时解决多重问题、减少重复施工。
　　2．适合任何建筑形状表面，尤其适合复杂结构和异型结构表面，保持建筑原有构造。
　　3．无接缝，具有较好密闭性、可提高综合节能效果。
　　4．适合钢材、混凝土、木材、铝塑板等基材表面。
　　5．采用专业化喷涂设备，施工便捷、效率高，节省人工及时间。
　　6．表面可进行不同的装饰处理，增加其美观性和装饰效果。