ICS

前   言

本标准按照GB /T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会( SAC/TC 197 )归口。

本标准负责起草单位:嘉兴学院建筑工程学院、………………。

本标准参加起草单位：……、………、……、………、……、………。

本标准主要起草人：……、……、……、………、……、………、……。

本标准为首次发布。

蒸养混凝土制品用掺合料

1  范围

本标准规定了蒸养混凝土制品用掺合料（以下简称掺合料）的定义及代号、型号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。

本标准适用于蒸养混凝土制品用掺合料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176-2017  水泥化学分析方法

GB/T 208-2014  水泥密度测定方法

GB/T 1346-2011  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 8074-2008  水泥比表面积测定法   勃氏法

GB/T 9774  水泥包装袋

GB/T 12573-2008  水泥取样方法

GB/T 17671-1999  水泥胶砂强度检验方法

GB/T 18046-2017  用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

3  定义及代号

下列定义适用于本标准。

3.1

蒸养混凝土制品用掺合料  mineral admixtures for steam curing concrete products

能有效激发并提高蒸养混凝土早期强度的单组分或多组分复合的混凝土掺合料, 代号MASC。

3.2

蒸养活性指数  steam curing activity index of mineral admixtures

受检胶砂试体和对比胶砂试体标养24h后脱模，置于85℃±2℃的饱和蒸汽中养护4h，再继续在标准养护箱的水中养护，到一定龄期分别测定胶砂试体强度，计算受检胶砂与对比胶砂同龄期的抗压强度之比，用百分数表示。

4  型号

根据掺合料的主要成分分为MASC-1、MASC-2、MASC-3、MASC-4等四种型号。其中：MASC-1为以矿渣微粉为主的复合型掺合料，MASC-2为以石膏与硅灰为主要成分的复合型的掺合料，MASC-3为以硬石膏粉为主要成分的掺合料，MASC-4为以偏高岭土粉为主要成分的掺合料。

5  技术要求

掺合料的技术指标应符合表1的规定。

表1    掺合料的技术指标

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | MASC-1 | MASC-2 | MASC-3 | MASC-4 |
| 密度/(g/cm3) | ≥2.0 |
| 比表面积/(m2/kg) | ≥500 |
| 蒸养活性指数/% | 蒸养后 | ≥100 |
|  | 3d | ≥100 |
|  | 28d | ≥95 |
| 三氧化硫（质量分数）/% | ≤4.0 | ≥10.0 | ≥48.0 | ≤1.0 |
| 含水量（质量分数）/% | ≤1.0 |
| 流动度比/% | ≥95 | ≥80 |
| 氯离子（质量分数）/% | ≤0.06 |
| 烧失量（质量分数）/% | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤4.0 |
| 沸煮安定性 | 合格 |

6　试验方法

6.1  三氧化硫、氯离子、烧失量

按GB/T 176-2008的有关规定进行试验。

6.2  密度

按GB/T 208-2014的有关规定进行试验。

6.3  比表面积

按GB/T 8074-2008进行试验。

6.4  沸煮安定性

按GB/T 1346-2011的规定进行，其中试验样品为掺合料与对比水泥按设定比例混合而成，具体设定比例见表2。

6.5  含水量、流动度比

按GB/T 18046-2017的有关规定进行试验，其中流动度比试验胶砂的配比见表A.1。

6.6  蒸养活性指数

按附录A 的规定进行试验。

表 2     沸煮法安定性试验用胶凝材料的配比

| 掺合料种类＼材料 | 对比水泥/g | 掺合料/g | S95矿渣粉/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿渣粉为主系列 | 350 | 150 | — |
| 石膏与硅灰复合系列 | 435 | 65 | — |
| 硬石膏粉系列 | 350 | 35 | 115 |
| 偏高岭土系列 | 465 | 35 | — |

7  检验规则

7.1  编号及取样

掺合料出厂前进行编号和取样。每一编号为一个取样单位。不超过400 t为一编号。取样方法按GB/T 12573-2008的规定进行，取样应有代表性，可连续取样，也可以在20个部位取等量样品总量至少12kg。

7.2  出厂检验

7.2.1  出厂检验项目为胶砂蒸养后活性指数、比表面积、流动度比、安定性、三氧化硫。

7.2.2  经确认掺合料各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂。

7.2.3  出厂检验结果不符合本标准表1中的技术要求时，为不合格品。若其中任何一项不符合要求，应加倍取样，对不合格的项目进行复检，评定时以复检结果为准。

7.3  型式检验

#### 7.3.1  有下列情况之一时均应进行型式检验：

a)新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)当原材料、生产工艺有较大改变时；

c)正常生产时，每年检验一次；

d)停产半年以上恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)合同规定时。

7.3.2  型式检验项目为表1中的全部技术指标。

7.3.3  型式检验结果不符合本标准表1中任一项要求时，为型式检验不合格。若其中任何一项不符合要求，应重新加倍取样，对不合格的项目进行复检，评定时以复检结果为准。

7.4  检验报告

生产厂应在掺合料发出之日起7d内寄发除28d蒸养活性指数以外的各项检验结果，32d内补报28d蒸养活性指数的检验结果。

7.5  交货与验收

7.5.1  交货时掺合料的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号掺合料的检验报告为依据。采用何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。卖方有告知买方验收方法的责任。当无书面合同或协议，或未在合同、协议中注明验收方法的，卖方应在发货票上注明“以本厂同编号蒸养混凝土制品用掺合料的检验报告为验收依据”字样。

7.5.2  以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB 12573-2008 进行，取样数量为20 kg，缩分为二等份。一份由卖方保存40d，一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。

在40d以内，买方检验认为产品质量不符合本标准要求，而卖方又有异议时，则双方应将卖方保存的另外一份试样送省级或省级以上国家认可的建材产品质量监督检验机构进行仲裁检验。

7.5.3  以生产厂同编号掺合料的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方（或委托卖方）在同编号掺合料中抽取试样，双方共同签封后保存90d。

在90d内，买方对掺合料质量有疑问时，则买卖双方应将共同签封的试样送省级或省级以上国家认可的建材产品质量监督检验机构进行仲裁检验。

8  产品合格证、包装、标志、运输与贮存

8.1  产品合格证

产品合格证应包括下列内容：

a）合格证编号；

b）采用标准号；

c）产品型号；

d）产品数量；

e）制造厂厂名、制造日期、出厂日期；

f）检验员签名或盖章（可用检验员代号表示）。

8.2  包装

掺合料可以袋装或散装。袋装每袋净重50kg, 且不得小于标志质量的99%；随机抽取20袋，总质量不得少于1000kg。其它包装形式由供需双方协商确定。掺合料包装袋应符合GB /T 9974的规定。

8.3  标志

包装袋上应清楚标明：产品名称、代号、型号、重量、企业名称、出厂编号、本标准号及生产年、月、日。

散装时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

8.4  运输与贮存

掺合料在运输与储存时不得受潮和混入杂物。

附  录  A

(规范性附录)

蒸养混凝土制品用掺合料蒸养活性指数试验方法

A.1  范围

本附录规定了蒸养混凝土制品用掺合料蒸养活性指数试验方法。

A.2  方法原理

本方法按GB/T 17671-1999有关要求制备40mm×40mm×160mm的胶砂试体，标准养护24h后脱模，经85℃±2℃饱和水蒸汽养护4h后,在一定龄期分别测定并计算受检胶砂与对比胶砂同龄期的抗压强度之比。

A.3  样品

A.3.1  对比水泥

符合GB 175规定的强度等级为42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，且7d抗压强度35MPa～45MPa，28d抗压强度50MPa～60MPa，比表面积300 m2/kg～400m2/kg，SO3 含量（质量分数）2.3%～2.8%，含碱量（Na2O+0.658K2O）（质量分数）0.5%～0.9%。

A.3.2  试验样品

由对比水泥和掺合料按一定比例组成，对于以矿渣微粉为主要成分的掺合料，掺合料的试验质量内掺比例为30%；对于石膏与硅灰复合型掺合料，其试验质量内掺比例为13%；；对于硬石膏粉为主要成分的，应同时掺加S95 矿渣微粉，其中硬石膏粉内掺7%，S95 矿渣微粉内掺23%；对于偏高岭土粉为主要成分的，其试验质量内掺比例为7%；对于其他新品种掺合料，掺加比例见厂家推荐说明书。

A.4  试验方法

A.4.1  砂浆配比

对比胶砂和受检胶砂的配比见表A.1。

A.4.2  试件制作

胶砂搅拌按GB/T 17671-1999 的有关规定进行，搅拌完成后，成型胶砂试体；在标准养护24h后脱模；然后开始胶砂试体蒸汽养护，2h等速升温至85℃±2℃，在85℃±2℃下恒温4h后停止加热，蒸养的热介质为饱和水蒸气。然后将试体冷却，冷却至室温后，放入标准养护箱中水养护。

A.4.3  抗压强度试验

胶砂试体的抗压强度按GB/T 17671—1999进行，分别测定85℃蒸养温度下受检胶砂的蒸养强度R蒸、3d抗压强度R3、28d抗压强度R28和对比胶砂的蒸养强度Ro蒸、3d抗压强度R03、28d的抗压强度R028。各龄期破型的时间偏差为±2h。

表 A.1     胶砂的配比

| 胶砂种类 | 对比水泥 /g | 掺合料/g | S95矿渣粉/g | 中国ISO标准砂 /g | 水 /g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比胶砂 | 450 | — | — | 1350 | 225 |
| 受检 胶砂 | 矿渣粉为主系列 | 315 | 135 | — |  |  |
|  | 石膏与硅灰复合系列 | 391 | 59 | — |  |  |
|  | 硬石膏粉系列 | 315 | 32 | 103 |  |  |
|  | 偏高岭土系列 | 418 | 32 |  |  |  |

A.5  结果计算

胶砂试体在85℃养护温度下，掺合料蒸养活性指数、3d蒸养活性指数及28d蒸养活性指数分别按（A.1）、（A.2）、（A.3）计算，计算结果保留至整数。

A蒸 = (R蒸 ×100 )/R0蒸    ……………………(A.1)

A3 = (R3 ×100 )/R03       ……………………(A.2)

A28 = (R28 ×100 )/R028      ……………………(A.3)

式中： A蒸 ——掺合料蒸养活性指数；

A3 —— 掺合料3d 蒸养活性指数；

A28—— 掺合料28d 蒸养活性指数。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部  批准

201×-××-××实施

201×-××-××发布

蒸养混凝土制品用掺合料

Mineral admixtures for steam curing concrete products

（ 征求意见稿）

2018.5.15

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

JC/T ××××—201×

JC

中华人民共和国建材行业标准

ICS 91.100.30

Q14