★产品特点：

双组份聚硫密封胶河北省衡水荣威橡胶厂自行研制的高科技产品，在原料采购中，对金属、砼和玻璃具有最佳粘结效果的日本聚硫胶种进行了筛选，并在其配方中添加了优良助剂，经国家建筑防水材料产品监制检验中心检测，产品质量符合国家建材行业标准。该产品具有优异 的耐油、耐水、耐酸碱、耐冲击等特性；在（-60℃—110℃）温度范围内可长期使用，低温柔曲性良好；属于低模量、高伸长、非下垂性密封材料。双组份聚硫密封胶被广泛应用于楼房屋面、高层建筑外墙挂板、水利工程、给排水、桥梁、隧道、地铁、机场跑道、高等级公路等工程 的变形缝和沉降缝的密封及粮库、油库的防腐、防渗的涂刷密封，对保证工程质量起着至关重要的作用。国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程,已采用本产品,深受工程技术人员的好评。

★产品配合比

双组份聚硫建筑密封胶 配合比 : 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份 , 标准状态下 ), 随季节 , 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B 组份的变动范围在8-12之间。

★ 产品的施工方法 ： 
1 、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污 ,附着物,灰尘等杂物 , 保证被粘表面干燥 ,平整, 以防止粘接不良。 
2 、填充背衬材料：按设计要求 ,向接缝内填充背衬材料。 
3 、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程 ,或长期浸水部位的密封 ,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上 ,干燥成膜。 
4 、密封剂的配制： 双组份聚硫建筑密封胶按说明书给定的配合比 ,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合 ,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入 ,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处.

下载文档

收藏

# 建筑用密封胶

自己整理的建筑用密封胶的资料 自己整理的建筑用密封胶的资料<<隐藏

窗体顶端

窗体底端

Facadestar 发表于 2004-5-31 17:30 建筑用密封胶一、前言 e,P- e H7_ J 6h 建筑用密封胶大都属于合成胶粘剂，其主体是聚合物，其性质可分为三类：本体性质、工艺性质和使 用性质（产品性能）。本体性质取决于密封胶主体聚合物的化学和物理结构，是可以精确地重复测量出来 的。工艺性质是指密封胶在制造过程中表现出的有关特性。使用性质（产品性能）不言而喻主要是指密封 胶在形成胶结过程中到形成胶结接头的综合性能，该性能取决于建筑接缝对密封胶的功能要求。无论对于 建筑的外围护还是建筑室内装饰装修；无论是窗结构还是其它形式的围护和装饰结构，都可以将它们看成 是单元组成，那么每个单元之间便产生接缝，绝大多数需要建筑用密封胶来密封填充。建筑接缝的合理设 计，对建筑密封胶的了解认识，合理的选材和建筑密封的正确施工是保证建筑接缝密封的成功必不可少的 全过程。 二、建筑密封胶的功能要求 建筑对密封胶的功能要求主要取决于环境因素：包括阳光中的辐射老化，氧气和臭氧的氧化，水和水 蒸气的侵蚀，环境的温度变化的影响，风荷载、剪切力的作用，循环机械（压缩／拉伸）荷载，侵害性的 大气污染（如：酸雨、盐雾等），微生物和大生物（真菌等）的影响。了解环境因素后考虑建筑接缝的需 要，建筑密封胶的功能可概括以下功能： 三、建筑密封胶的分类 １、按基础聚合物分类 包括：硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸、丁基、沥青及油性树脂改性产品等。其中硅酮、聚硫、聚氨酯 三大室温固化弹性密封胶在我国应用最广泛，尤其是硅酮密封胶产品。 硅酮类密封胶由于其特殊的分子结构，其分子结构兼备无机和有机两类聚合物的特性。硅酮胶的原胶是由 Ｓｉ－Ｏ为主链的聚合体。其键能为１０６Ｋｃａｌ／ｍｏｌ，而通常的高分子材料的Ｃ－Ｏ和Ｃ－Ｃ键 能均较小，分别为８０和８５．２Ｋｃａｌ／ｍｏｌ，换言之，若打断Ｓｉ－Ｏ化学键，必然需要较高的 能量，因此硅酮胶稳定，具有超群的抗ＵＶ、耐臭氧、耐气候老化、耐温性和单组分、双组分多种形式应 用的特点，同时可以根据建筑的需要制造出不同性能要求的产品，尤其在隐框玻璃幕墙的结构粘结应用中 是其它材料无可取代的。并且我国在硅酮密封胶生产的原料工业发展相对聚硫、聚氨酯要规模大和成熟， 目前硅酮类建筑密封胶产品占我国建筑密封胶使用量的６０％以上。国外改性硅酮产品在建筑中应用也比 较多，目前我国仅限于其它领域。 g A S1t,] ] 6i* A1f h R$ ? J/\#j 建筑防水、隔音、节能、防腐蚀、防污染、防火、装饰、结构弹性联接、结构安全耐久等功能。 ;\&h e {,w(` A T L f 5@ 建筑用聚硫密封胶早在２０世纪６０年代应用于飞机、航空等领域的耐油、耐溶剂方面的粘接密封， 在８０年代在我国也应用于建筑接缝的密封，由于原料的生产成本过高，目前已基本被硅酮产品取代。但 是聚硫密封胶具有良好的防透气性能和耐油、耐溶剂的特性，仍广泛应用于中空玻璃的制造，部分用于建 筑接缝污水、垃圾场、储油结构和钢结构防腐密封等。 N 聚氨酯分子结构的多样性，可以制造模量范围很宽的不同产品，适用于很多材料的粘结。又由于其具 有柔性的分子链，它的耐震动性和疲劳性能很好，特别适合不同材料的粘结及对柔性材料的粘结，并且还 有非常优异的耐低温性能，在许多工业中应用非常广泛。在建筑领域该材料在美国、日本、德国等发达国 家的应用接近硅酮产品，目前在我国由于原料工业的落后，密封胶产品的发展受到一定的制约。 于建筑接缝机械位移要求低的部位。 ２、按位移能力分类 6D+\ T- p%?4 G Y2 V D (p.v1d o#{ A I~ ^)Q/ X 另外还有包括丁基、丙烯酸、沥青及油性树脂改性的弹性较小的密封膏产品。该类产品的弹性小，可应用 对建筑用密封产品的性能判断主要依据密封胶标准。不论是国际标准ＩＳＯ１１６００还是美国的ＡＳＴ ＭＣ９２０、日本的ＪＩＳＡ５７５８、英国的ＢＳ５８８９、德国的ＤＩＮ１８５４０ １８５４５标准 都是依据产品的抗位移能力进行分级。我国目前新的建筑密封胶产品标准均是按照ＩＳＯ１１６００－２ ０００《建筑结构?密封胶?分级和要求》制定的。按试验的冷拉伸／热压缩幅度可分为以下级别：２５Ｌ Ｍ级、２５ＩＭ级、２０ＬＭ级、２０ＨＭ级、１２．５级、１２．５Ｅ级、１２．５Ｐ级、７．５Ｐ级。 ＩＳＯ１１６００－２０００标准各分级性能指标见表１～３： 我国２００１年制定和修订出版的建筑用密封胶标准有： ＪＣ／Ｔ８８１－２００１ 混凝土建筑接缝用密 封胶 ＪＣ／Ｔ８８２－２００１玻璃幕墙接缝用密封胶 ＪＣ／Ｔ８８３－２００１ 石材用建筑密封胶 -^9W-I8T:Y i ^%I"e"q0@- t X)] ＪＣ／Ｔ８８４－２００１ 彩色涂层钢板用建筑密封胶、ＪＣ／Ｔ８８５－２００１ 建筑用防霉密封 胶、ＪＣ／Ｔ４８６－２００１ 中空玻璃用弹性密封胶、 正在修订即将出版的建筑用密封胶及试验方法标准有： ＧＢ／Ｔ１４６８３ 建筑用硅酮密封胶 ＧＢ１６７７６ 建筑用硅酮结构密封胶 ,S^ l h e4M;t *R+D+l a W .{ ~)l c X v K2e C)` ＧＢ／１３４７７ 建筑用密封胶试验方法 Facadestar 发表于 2004-5-31 17:32 四、建筑接缝设计 建筑接缝设计应对接缝细部材料分析：包括对相关接缝各材料的膨胀系数，被粘材料表面特性；对合 理的位移量：包括建筑结构主体、构件的变形约束性，正向、切向位移量，外部荷载引起的变形量的确定； 对密封细部：指接缝的密封形状（搭接、对接、角接（阴角、阳角）等）不同性分析：对密封胶变形受力： 包括立面、平面、斜面不同性分析：对误差分析：包括加工、安装、环境等因素的综合考虑。 △Ｔ×Ｌ式中：△Ｌ－温度位移量（ｍｍ）；ａ－构件的温度差（×１０－６ｍｍ／℃） (S n D U n １、位移量的确定 温度引起构件伸缩是位移的重要因素。由温度引起的位移量可按下式计算：△Ｌ＝ａ× Facadestar 发表于 2004-5-31 17:37 胶粘密封材料在建筑门窗幕墙的应用及发展一、化学锚固： 4h _- J h 'Q h Q 化学锚固其作用力主要分为： １、化学键同基体结合 ２、分子间引力 ~\ \ G p1U-h "w+U V3` 1W& Z m K s V; O c ~1u5Y 1n ３、渗入基体空隙固化“投锚” w4K | *| v*s5H 其特性：（１）作业简单、紧固快速。 （２）耐化学腐蚀、稳定耐久。 （３）强度高、抗震动冲击。 6~ o1T l E8 H n e （４）费用低。同机械锚固比较：（１）投锚面积大，拔脱强度高 （２）化学稳定优于膨胀紧固 （３）抗震动、耐冲击 二、胶粘组角装配 １、环氧胶粘接 w t t lC#}3\(~.` t5I,i u g&x.O*[1m T"C V1a( _ _ 化学粘结替代插接、焊接、冲铆等机械组角装配 以双组份环氧结构胶为主，强度高，可较快固化。但需专用混胶注胶设备，用后需清理废弃胶，同时有机 物具有毒性，抗高低温变化位移较差，抗冲击性差，结构件伸缩易引起胶粘开裂。 ２、聚氨酯胶粘剂 为单组份高强度聚氨酯结构胶，９０年代于欧洲开始用于组角装配。由于其具有无需混胶设备，无污染， 快速固化，抗高低温变化位移，抗冲击，耐老化等性能，目前已开始用于门窗及幕墙组角装配。我们以北 京森聚柯高分子材料有限公司所代理的意大利Ｎ．Ｐ．Ｔ公司Ｕ－Ｂｏｎｄ３０７组角用聚氨酯胶粘剂为 例： ;b W } U1x-V 从表中可见，其剪切强度大于等于１０７Ｎ／ｍｍ２相当于１００ｋｇｆ／ｃｍ２。如此高的剪切强度适 合门窗、幕墙安全系数。 三、复合门窗粘接 在高档门窗中，复合门窗是一个最有发展前景的领域。木材与铝合金复合，木材塑料复合，金属与塑料复 合等不同材质之间复合，需要有高性能的粘合剂来复合粘接，使不同材质牢固地结合在一起。北京森聚柯 高分子材料有限公司所代理意大利ＮＰＴ公司单组分Ｕ－ＢＯＮＤ３０５高强度复合门窗胶的相关性能如 下： - O J J8^%R ss1 s7b.^ L V L 单组分Ｕ－ＢＯＮＤ３０５高强度胶粘剂在北京美驰门窗使用数万平方米后，效果良好。美驰木铝复合门 窗集节能、环保、舒适、美观为一体，得到某高档房产开发商的赞扬。该门窗吸收了铝合金和木材各自的 优点，增强门窗的综合性能。 四、中空玻璃粘结密封成型 J q x*j -w6h ~#q"{ d 4q7h S 湿气渗入中空玻璃的路径主要为胶粘结构－渗水率 ２、双道密封产品透水率低，估算寿命２６年 折弯角组框中空玻璃 （１）无角渗透 b3M(I+W [/t7rI T d ?- Q&S K/^"h １、插角组框中空玻璃透水率的７０％来源于接插角 ,Q%f \ I- O/N ] b { \ ３、单道密封接缝透水增大１６倍，估算寿命４年 （２）无需接插件 ~ K%f \ b X （３）由含干燥剂的丁基热熔密封胶稳定吸湿 （４）双道密封透湿计算寿命为８５年 五、幕墙结构胶粘密封装配 W (l$r | j s'g 0p Z １、硅酮结构密封胶生产、销售与进口检测的核准，已纳入国务院取消的第一批行政审批项目（国发 xyf191 发表于 2004-6-16 15:16 各种密封胶、结构胶、胶带等粘接和密封材料及相关知识汇总 各种密封胶、结构胶、胶带等粘接和密封材料及相关知识汇总 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003(2003-05-22 发布、 2004-01-01 实施、 代替 GB/T14683-1993) 规定了镶装玻璃和建筑接缝用密封胶的产品分类、要求、性能。 1．分类 1.1 种类 1.1.1 硅酮建筑密封胶按固化机理分为两种类型： A 型―脱酸（酸性） B 型―脱醇（中性） G 类―镶装玻璃用 F 类―建筑接缝用 不适用于建筑幕墙和中空玻璃。 1.2 级别 6I3m/Y ] t ri9 Z |:Q k 'K D /v F M v!O R;jr } N l,P& V P l#L C L:m- { y D *~!K8P'| m7 i 1.1.2 硅酮建筑密封胶按用途分为两种类别： 0H r H E {1[5p9 d 产品按位移能力分为 25、20 两个级别 1.3 次级别 产品按拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个次级别。 1.4 产品标记 X H z p%\ B e&w+\,O ]9F Y [ n Q u J H F 产品按下列顺序标记:名称、类型、类别、级别、次级别、标记号。 2.1 外观 o[ K5D g k%] t 示例：镶装玻璃用 25 级高模量酸性硅酮建筑密封胶的标记为：硅酮建筑密封胶 GB/T14683-2003 要求 *G ] v6Q O _ U l 2.1.1 产品应为细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮和凝胶。 2.2 理化性能 硅酮建筑密封胶的理化性能应符合表 2 的规定. /S2P0j { i ] !V R xK m x @;u 2.1.2 产品的颜色与供需双方商定的样品相比,不得有明显差异。 9M'l%c ?Ou JSX126 发表于 2004-6-26 15:26 中空玻璃密封胶概述【作者】济南优力邦高分子科技有限公司 1 引 言 (q*l7Y Y+ l 1Qe K 0}(O U*o J o s K4f$R 了解中空玻璃胶的特点和中空玻璃的构造，对正确选择中空玻璃胶及其施工质量管理非常重要，从而 影响中空玻璃的密封寿命。 2 中空玻璃胶的种类 v- ? g ~ K/J/U*S D; s #? F;\-~3? 中空玻璃胶可划分为热塑和热固两大类。属于热塑类的中空玻璃胶有热融丁基胶、聚异丁烯胶和舒适 胶条。属于热固类的中空玻璃胶有硅酮胶、聚胺酯胶和聚硫胶。一般来说，热塑胶多用于第一道密封，而 热固胶多用于第二道密封即结构密封。 3 中空玻璃构造 +Q(S x j S d 中空玻璃构造通常是指中空玻璃的密封结构。中空玻璃的密封结构主要有二：单道密封和双道密封。 单道密封结构是指中空玻璃结构只打一道胶，可选择硅酮胶、聚硫胶、聚胺酯、热融丁基胶或舒适胶条。 双道密封结构是指中空玻璃结构打两道胶，通常使用聚异丁烯胶作第一道密封配之与具有结构性的胶如聚 硫胶或硅酮胶作为第二道密封。一般来说，双道密封系统中，用于第一道密封的胶抗水汽透过率高但结构 性差，而第二道密封胶的结构性能高，抗水汽透过率差。 4 中空玻璃胶的性能 c T 6T |0 i 对密封胶的性能分析需考虑以下因素： 性。 5 双道密封的必要性 4} n i1 ?;Z R;t,X V&F{ (1)防气体泄漏能力；(2)抗水汽渗透能力；(3)抗紫外线能力；(4)防渗水能力；(5)黏合系统即结构 中空玻璃系统的密封和结构稳定性是靠中空玻璃密封胶来实现的。中空玻璃在寿命期间内始终面临着外来 的水汽渗透和温度变化的影响，因此要求密封胶首先必须能防止外来的水汽进入中空玻璃的空气层内。中 空玻璃安装之后由于经常面临来自外界的温差、气压、风荷载等外力的影响，因此要求密封胶还要保证系 统的结构稳定。显然，保证中空玻璃空气层的密封和保持中空玻璃系统的结构稳定性是同样重要的。密封 性依赖于结构的完整性，而结构性保证密封性的稳定。 中空玻璃系统必须采用双道密封，用第一道密封胶防止水汽的进犯，用第二道密封胶保持结构的稳定性。 如果中空玻璃系统只采用单道密封，则中空玻璃胶不但要起到密封作用还要起到结构作用，但是任何一种 胶都不能同时具备优秀的密封性和结构性。 因此单道密封的结果只能使中空玻璃的密封寿命大大降低。 O "b { !y L y3M#x3 V 6 选择中空玻璃胶时要考虑的因素 概括地说，选择中空玻璃胶时要综合考虑胶的性能、使用胶的方便性、胶对人身体健康、安全及环境的影 响等方向。 7O *Z _ @ D'R ^ 具体说，要考虑以下几个方面因素： 5v @ ` ^ 9A5Z \ )n U (1)胶与玻璃的兼容性；(2)胶的模量；(3)加工是否容易；(4)水汽透过率；(5)对玻璃与隔条的黏结 强度；(6)内在强度；(7)抗紫外线能力；(8)对惰性气体的保持能力；(9)与镀镆玻璃的兼容性；(10)胶收 缩过程对环境及用户无害。 7 中空玻璃胶的施工质量管理 中空玻璃生产的所有环节都会直接或间接影响中空玻璃胶的施工质量，进而影响中空玻璃的密封寿命。生 产的全过程包括玻璃切割和清洗、隔条切割和清洁、干燥剂的选择和充填、上隔条、合片和打胶。在打胶 质量管理方面应注意以下环节： (~ B DE {.h r (1)双道密封胶必须与玻璃、间隔条等兼容；第二道胶应保证双组份混合质量并做蝴蝶试验；(2)第一 道密封必须做到连续均匀；(3)第二道密封也必须做到连续均匀，且与第一道密封胶完全接触；(4)聚异丁 烯胶与第二道密封结构胶的正确比例为 1：3；(5)间隔框摆放必须与玻璃边缘等距离平行。 会贤雅旭 发表于 2006-2-14 15:43 有发泡剂的相关资料吗？ 会贤雅旭 发表于 2006-2-18 10:48 关于硅酮玻璃胶关于硅酮玻璃胶产品的基础知识 一、 分类： #D 9n ` Yd%n 硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类：单组份和双组份。单组份的硅酮胶，其固化是靠接 触空气中的水分而产生物理性质的改变；双组份则是指硅酮胶分成 A、B 两组，任何一组单独存在都不能 形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。目前市场上常见的是单组份硅酮玻璃胶，本书以介绍此种玻 璃胶为主。 f"k 单组份硅酮玻璃胶按性质又分为酸性胶和中性胶两种。酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一 般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点，因此适用范围更广，其市 场价格比酸性胶稍高。 7e1S F!c! V f 市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶，因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘 合装配，故质量要求和产品档次是玻璃胶中最高的，其市场价格也最高。 二、简述： 单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。硅 酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特 点。加之其较广泛的适用性，能实现大多数建材产品之间的粘合，因此应用价值非常大。 &N v K&N u:f7r G*o$j T4^ S 硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。 它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维， 以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改 变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到 204℃（400oF）的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高 达 218℃（428oF）时，有效时间会缩短。 订做。 三、 用途 （一）、酸性玻璃胶 F |%p E+ L-n-m6h M U(M'r o e/| i 硅酮玻璃胶有多种颜色，常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。其它颜色可根据客户要求 1、适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途，室内室外两者皆宜（室内效果更佳），防渗防漏效果显著。2、 粘接汽车的各种内部装饰，包括：金属、织物和有机织物及塑料。3、接合加热和制冷设备上的垫片。4、 在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道 接头、通道门进行封口。6、为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。7、对船仓以及窗口密封。8、 拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。9、粘合和密封设备部件。10、形成防磨涂层。11、镶嵌和填充薄金属 片迭层、道管网络和设备机壳。 （二）、中性耐候胶 1、适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封；2、金属、玻 璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封；3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木 材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。 （三）、硅酮结构胶 k z(H.u F A! B#|-I T L 1、首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。2、它能将玻璃直接和金属构件表面连接 构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。3、中空玻璃的结构性粘接密封。 四、 限制条件 j!@(b%b ? z E g#I%} +H6X l W 0])q5@ 各种硅酮玻璃胶使用时均会受到以下限制：1、长期浸水的地方不宜施工；2、不与会渗出油脂、增塑剂或 溶剂的材料相溶； 结霜或潮湿的表面不能粘合； 完全密闭处无法固化 3、 4、 （硅胶需靠空气中的水分固化） ； 5、基材表面不干净或不牢固。 （一）、酸性玻璃胶更有以下限制条件： :H!l K7` D+W$~+M v 酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜（及其它含铜合金）、镁、锌、电镀金属（及其它含锌合金）， 同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶,在甲基异丁烯酸盐（PLEXIGLAS）、聚 碳酸、聚丙烯、聚乙烯和 TEFLON（特氟隆、聚四氟乙烯）制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接 效果及好的相溶性。 移动大于接缝宽度 25%的连接也不适合用酸性玻璃胶， 在结构用玻璃上也最好不用普 通酸性玻璃胶（酸性结构胶除外），另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。硅酮 酸性胶的基材表面温度超过 40℃不宜施工。 会贤雅旭 发表于 2006-2-18 10:50 关注硅酮结构胶的发展一、概要 随着我国建筑业的迅猛发展，玻璃幕墙，金属板幕墙，石材幕墙等建筑外围护结构被广泛采用，年竣工面 积超过 1000 万平方米，中性硅酮建筑密封胶是各类建筑幕墙的关键配套材料，其主要作用是结构粘结， 目前国内的年消耗量约在 20000 吨左右。 有机硅高分子材料由于其独特的结构而具有一系列优异的性能，广泛应用于建筑、汽车、电子、纺织、机 械等四十多个工业部门和人们的日常生活，起到了别的合成材料难以取代的作用。有机硅材料在建筑上的 应用十分广泛，以密封胶为主，特点是耐候性能卓越，一般的气候条件下在 30 年内性能变化很小，别的 材料难以达到这种水平；使用方便，产品从密封的包装中挤出后在空气中自行固化变为弹性体，起到粘结 密封作用，可以简化各种繁杂的操作程序，降低建筑物的造价，并使许多特殊结构的建筑物变为可能。目 前全球的硅酮建筑密封胶的使用量超过 30 万吨／年，而且还在以较快速度增长，其中发展中国家的增长 速度更快。 硅酮密封胶作为玻璃幕墙的关键粘结密封材料，我国长期依赖进口。国外的硅酮密封胶生产和应用水平已 达到较高水平，全世界的市场基本上被美国 Dow Coming，美国 GE，德国 Wacker，法国 RP，日本信 越等几大公司垄断,美国 Dow Corning 和 GE 公司的产品占据了国内主要市场，每年国家都花去了大量外 汇。 \ 4j G C*v8 S' E A A 发展国产硅酮胶，将使我国的硅酮胶制造业实现实质性的飞跃，迅速缩短与国外先进水平之间的差距，改 变国外产品垄断国内市场的局面，经济效益和社会效益将十分显著。 二、项目的意义及必要性 随着我国国民经济的高速发展和人们生活水平的不断提高， 建筑物越来越向高层、 高档、 多功能方向发展。 各类玻璃幕墙、 铝板幕墙、 石材幕墙在我国的城镇建设中大量采用， 每年的竣工面积超过 500 多万平方米， 对提高建筑物的档次,美化城市环境等发挥了积极作用。 硅酮密封胶系列产品，虽然国内有不少单位进行过研制开发，但投放市场的量很少，致使我国每年超过 20000 吨的市场大部份被国外产品占领,花去了大量外汇。这与我们建筑大国的地位和实力权不相称，我 们希望通过本国企业的研究和开发，扭转这种被动的局面，而且还要利用我们自身的优势，出口到香港及 东南亚地区，占领部份国际市场。 ,~ E)kl c9 r k t 8w W s 2X'A H3 I/q*Y Z 由于，有不少人用中性胶或其他不符合要求的产品假冒成国外品牌的结构胶出售，在国内市场上出现了数 量庞大的假冒伪劣产品；国内有的单位在没有检测条件的情况下，将质量不过关的产品推向市场，这些问 题都严重地影响了建筑幕墙的安全。国家有关领导人对此事十分重视，专门作了批示，明确以国家经贸委 牵头，成立由六大部委局组成的联合工作领导小组对硅酮结构胶产品进行专项管理。经过领导小组及其办 公室近两年的工作，取得了明显成效，在目前国内已有广州白云粘胶厂，杭州之江有机硅化工有限公司和 郑州中原应用技术研究所通过了中国建筑金属结构协会硅酮结构密封胶企业生产认定。 几年来，已经有一大批国家重点工程使用了国产硅酮结构胶、密封胶，例如：中央军委大楼、人民大会堂 改造、北京火车站改造、河北省委办公大楼等大型幕墙工程。有些硅酮胶产品的性能和效果达到或超过了 世界先进水平，为国产硅酮胶争了光。一些新产品也正在开发研制中，防火胶的研制工作已取得明显进展， 已有部份小试产品进入试用阶段。 n.e W F$K9N*\ q 虽然，我国已有不少单位对建筑硅酮胶产品进行了研制开发，部份品种也实现了工业化生产，但与国外先 进水平相比仍然有较大差距。总体生产能力不大，约在 5000 吨／年左右，生产方式为手工间歇式，产品 的外观质量及稳定性不及进口，正常生产损耗大，品种规格也较少。从而造成了我国中性硅酮建．筑胶大 部份依赖进口局面，花去了国家大量外汇。因此，迅速提高我国的硅酮建筑胶制造水平，规模化生产已是 当务之急。（ 会贤雅旭 发表于 2006-2-18 10:58 门窗用中空玻璃密封胶摘 要：本文主要介绍了中空玻璃的结构，阐述了门窗用中空玻璃密封胶类型及其物理性能和典型分级以及 中空玻璃制造的质量控制要点和性能， 为选择门窗用中空玻璃密封胶及其制造方法提供了参考意见和建议， 以满足规定要求。 1．概述 中空玻璃性能包括密封性能和结构性能， 了解中空玻璃的结构类型对正确选择中空玻璃密封胶以及制造方 法和进行质量控制具有重要意义，从而满足规定的要求。 2．中空玻璃结构类型 中空玻璃结构指的是密封胶和间隔框的组合。 中空玻璃结构按密封方式分为单道密封和双道密封两种结构。 分别如图一、图二所示： ;E b/C- R:B P 单道密封结构是指中空玻璃结构只打一道胶， 用于单道密封结构的胶有： 热熔丁基胶 （Hot Melt Sealant） 、 聚硫胶、聚胺脂和 Swiggle（实维高胶条)。双道密封结构是指中空玻璃结构打两道胶，第一道密封几乎都 使用聚异丁烯（PIB），用于第二道密封的胶有：聚硫胶、聚胺脂或硅酮胶。此处特别强调，对于结构安 装中空玻璃（如幕墙用中空玻璃）因要求密封系统具有极高的粘接力和抗紫外线能力，必须使用聚异丁烯 （PIB）和硅酮胶双道密封。 （注：本文主要讨论门窗用中空玻璃密封胶而非结构安装中空玻璃密封胶） 图二 双道密封 3.中空玻璃密封胶种类 中空玻璃密封胶可分为热塑性和热固性两大类。热塑性中空玻璃密封胶有：热熔丁基胶（Hot Melt Sealant）、Swiggle（实维高胶条)和聚异丁烯（PIB）等。热固性中空玻璃密封胶有：聚硫胶、聚胺脂 和硅酮胶等。 4.中空玻璃密封胶物理性能和典型分级 4.1 中空玻璃密封胶的性能要求 中空玻璃密封胶的性能要求主要包括下面两个方面： 1)与基材的粘接能力 2)耐候性 0V k q q a F d p g R } #g D 9E& Q x$ G2o(E F M - 玻璃（包括：白玻、LOW-E 玻璃等） 间隔框（如：滚压或阳极氧化处理铝间隔框条、镀锌钢材、玻璃纤维等） 4N$H | h !G [(^ [%{*q 耐候性即密封胶在工作环境下的耐水性、抗紫外线能力、耐高温性和耐低温性。 4．2 选择中空玻璃密封系统时要考虑以下几个重要因素： T ~ d/c: m y"X '_+}(j2u;k t1m X8 D(Z 1） 物理性能和/或抗水汽渗透性能 2） 制造时的便利性 3） 生产效率 4） 成本 5） 安装方面的考虑 V 会贤雅旭 发表于 2006-2-18 11:01 硅酮结构胶的行业管理办法： luocheng 发表于 2006-3-11 14:15 常用建筑用胶整理 常用建筑用胶整理一览： 三十男人 发表于 2006-5-13 20:41 现在密封胶的种类分的越来越细，石材、铝板和玻璃都有其专用的种类，但当其两种板材用在一起时，其 密封胶应当如何来选用？并请说明原理!谢谢! cxj6636 发表于 2006-5-14 23:24 [quote]原帖由 [i]三十男人[/i] 于 2006-5-13 20:41 发表 密封胶应当如何来选用？并请说明原理!谢谢! [/quote] 9j q l h gP k c!v 现在密封胶的种类分的越来越细，石材、铝板和玻璃都有其专用的种类，但当其两种板材用在一起时，其 r D^ T0U1J4O 越来越细的专门用途分类满足了更好的相容性和降低成本的需要，但同时也降低了密封胶的通用性，为了 让用户正确的选用各种型号的密封胶，胶厂通常会列出一个表格，标明各种型号的胶和不同材质的相容性 情况，一般会有三种情况：相容、不相容、使用前需要做相容性试验才能确定。如果密封不同材质，只有 确保该型号的密封胶和这两种材质均相容的情况才能放心使用！ D%u0z 0]$[2 Z y T 另外多向销售厂家技术人员咨询也是大有益处的，他们平时积累的丰富经验经常可以轻松解决我们遇到的 日常难题。 shangxiao 发表于 2007-5-19 17:26 请问双组分硅酮中空玻璃胶和双组分硅酮结构胶在技术性能上的差距,明框幕墙合片时可否使用双组分硅 酮中空玻璃胶? 恺撒苏尔 发表于 2008-3-20 09:58 密封胶与胶条不相容，这是应该的吗？ 密封胶与胶条不相容，这是应该的吗？这个本来就不应该相容？我们报告结果是不相容的，老外说不行，怎么办？ guoqq11 发表于 2008-8-10 08:07 你用的什么的密封胶和胶条啊，如果是用的三元乙丙胶条及硅酮密封胶应该是没有问题的，最好是换个地 方进行检测。 dd781205 发表于 2008-8-10 10:14 硅酮密封胶和 EPDM 本来就是不相容的,解决此问题的最好办法就是把胶条换成硅酮胶条,只不过价格比 EPDM 贵了 1 倍多 Facadestar 发表于 2005-5-26 20:12 谁能介绍一下组角胶？ 谁能介绍一下组角胶？现在隔热门窗角部多采用组角胶，谁能大概介绍一下几个问题： q5O! @,T l 6u S d.i @ w%P"c U:Q# A-J%l 1、目前常用的组角胶国内跟进口都有哪些品牌？价位如何？ 2、组角胶在设计中的用量如何计算？ E l 5b E t5 H&r L h6U 3、什么情况下应当使用组角胶？[/color] 希望知道的朋友给你参考资料！谢谢！ lj135 发表于 2005-5-27 11:44 1。组角胶通常用 P86，据说进口的，价格大约 55 元/支，国产的没用过。试过一个样，粘结强度不太好， 价格 30 以内。 S&y/b E,| 2。组角胶通常应抹在角码两个切割面，角码卡点，型材切割面。挺角码连接处也要抹。不过通常都在省银 子，只抹角码卡点，其它应抹部位，用密封存胶代替。 -\ +j9[ I U)k B.|9Y 3。用量如果全抹组角胶，可能用量在 30 个角/支。如果只抹卡点，用量就少多了。 组角胶在隔热窗中作用较大，建议用好点的。不过隔热窗水密性还与排水系统，中挺连接作法相关。我去 年作一工程，组角胶用的很省，窗目前没漏水，同时作此工程厂家，就有漏水现象。 一点想法，不当处请同仁指教。 yfl0826 发表于 2005-6-22 17:29 组角胶主要是为了防水吗？如果是，用中性密封胶就行了。我们公司都是用密封胶代替，也没发现漏水。 一息尚存 发表于 2005-6-22 21:27 to yfl0826: 一谈。 的确是目前使用比较多的组角胶。虽然 p86 有超强的粘接性，但其的膨胀能力非常一般。真正好的组角胶 除了要有超强的粘接性外，还要有一点类似于发泡剂的膨胀填充缝隙的能力。有一个德国的牌子，记得不 是很清楚，好像叫威必凯，好像不错。 4G-q s9R U A w 6Jt&\ 2W$B ]+C I 组角胶主要是为了增加挤角连接部位的连接强度的，不起防水作用，而密封胶是密封用的，两者不可混为 比较省钱的做法是在角码挤角处（即角码卡点）的凹槽里挤点组角胶。至于说组角胶通常应抹在角码两个 切割面，实际上正确的做法是在两侧应该有塑料垫片。这样才能取保连接强度和节约组角胶。型材对接面， 必须用中性密封胶，才能保证连接的密封性，不可用组角胶替代。 一般门和较大的窗和窗扇最好用组角胶。 极品江山 发表于 2005-6-23 11:29 [quote]原帖由 [i]lj135[/i] 于 2005-5-27 11:44 发表 1。组角胶通常用 P86，据说进口的，价格大约 55 元/支，国产的没用过。试过一个样，粘结强度不太好， 价格 30 以内。 t,}7G3 Z;r t m a 1f r 2。 组角胶通常应抹在角码两个切割面， 角码卡点， 型材切割面。 挺角码连接处也要抹。 不过通常都在省银 ... 请问你说的价格和用量是多大容量包装的？ zhouzhanliang 发表于 2005-7-27 10:35 各位老大,新手请教铝合金门窗中各个名称 各位老大 新手请教铝合金门窗中各个名称. 新手请教铝合金门窗中各个名称看了你们的谈论,我连什么是卡点都不知道.有哪位说明一下.还有什么是勾企等等的名称. wfq126 发表于 2005-7-27 13:19 我们一直用的是 澳洲 SELLEYS 犀利牌金属密封防漏剂(笋口胶），效果真的不错，虽然贵了点，但分摊 到每平方也就是几毛钱的事情啊！具体介绍如下： X)L- ` 'x M Y- t n e 产品名称：澳洲 SELLEYS 犀利牌金属密封防漏剂(笋口胶） 规格型号： 20 公升铁桶装（每桶售价上个月是 1800 多元人民币） 商 产 标：澳洲 SELLEYS - | C s 3C P- Z w L 生 产 商：澳洲 SELLEYS 地：澳洲 !A d u8 c f D _ 产品类别：金属材料 产品介绍：澳洲 SELLEYS 犀利牌金属密封防漏剂（铝门窗专用笋口胶） 特点：１．自流平填封，渗透铝门窗之狭小缝隙，接封位，螺丝位等； ２．防风，防水，防尘； 型材接合缝而设计。 X(~ x+Z ３．著名澳洲化工建材公司研发的高科技新产品，具有优良的抗老化能力，为各种金属框，断桥隔热 A 包装：２０公升铁桶装，桶盖有活动锁紧开关,可反复使用而不会影响包装的整体密封性能. 技术特性:比重约 1.21g/ml，剥离强度为 5.68Mpa,使用温度为-20 度至+60 度，反应时间约 10 分钟， 可填封少于 0.5mm 的缝隙，在垂直面不会产生流淌。主要作用防止风噪渗水引起各种问题,非其它传统填 缝胶可比拟。 使用方法：打开金属桶密封口，用搅拌器皿将笋口胶顺时针彻底拌匀，在搅拌过程中切忌左右来回搅拌， 这样会产生大量气泡，固化后会出现“沙眼”影响密封效果。搅匀后的笋口胶直接点涂于接合部位，笋口胶 会自行渗透，进行密封，使用方便快捷简单。 andesn 发表于 2005-7-28 18:38 真的可以啊。有的本身有转角连接片，还要用组角胶吗？ 冰艾奇 发表于 2005-7-29 13:31 当然最好还是用组角胶好啦!笨! 极品江山 发表于 2005-7-29 14:20 wfq126 :你说的澳洲 SELLEYS 胶，的确不错，我在我们公司国外的样品窗上见过（在外框的角部和中梃 连接出），能告诉我哪里可以买到吗？ ljg701124 发表于 2005-7-30 13:03 0755-83632152 看看能否联系上。 %k{ | V!j N-h Facadestar 发表于 2006-11-18 16:11 Bostik 金属防漏剂特点： %M8F6E4]1K B+E 1.自流平填封,渗透铝门窗之狭小缝隙,接封位,螺丝位等。 2.防风、防水、防尘。 3 S g4 b _ D J E 3.著名澳洲化工建材公司研发的高科技新产品，具有优良的抗老化能力,为各种金属框,断桥隔热型材接合 缝而设计。 包装： 20 公升铁桶装，桶盖有活动锁紧开关,可反复使用而不会影响包装的整体密封性能。 技术特性: _ C x#j3i x H)B ~-t-m 比重约 1.21g/ml，剥离强度为 5.68Mpa,使用温度为-20℃至+60℃，反应时间约 10 分钟，可填封少于 0.5mm 的缝隙， 在垂直面不会产生流淌。 主要作用防止风噪渗水引起各种问题,非其它传统填缝胶可比拟。 使用方法： 打开金属桶密封口，用搅拌器皿将笋口胶顺时针彻底拌匀，在搅拌过程中切忌左右来回搅拌，这样会产生 大量气泡，固化后会出现“沙眼”影响密封效果。搅匀后的笋口胶直接点涂于接合部位，笋口胶会自行渗透， 进行密封，使用方便快捷简单。 w!H%M \ h ~.? E N J M1R y N 产品简介: - u.B F%G Z j “笋口胶”是一种新科技产品,是一种自行流动,经久耐用的合成橡胶密封剂,适合用来粘合密封大多数常见的 金属铝门窗建筑材料,保护金属防止风雨渗透。 此新科技的最大特点是: “立体密封” “自行流动” “自行渗入细小的接合部位”而一般的密封胶只能密封接触部位,而无法渗透入接 7Q],d4 n v 合部位的内部细小空间。 产品用途: *A7X ^ H j"C2? ^ (1)在铝门窗制造过程中,用来密封细小的金属窗框接合部位。 (2)可以用来密封: 金属—金属 金属—玻璃的接合部位。 (3)可以用作螺丝位密封。 (4)它还是一种高级建筑材料涂覆薄膜,可用来保护及密封各种金属的表面。 突破性功能 笋口胶 立体密封(对界面部位进行立体密封)。 自行流动,自动渗入界面部位。 /u&i [ o7R Z T f+C? Z \ /V E5j ●有极强的粘合力(而无需打底漆),界面表面一般不需清洗,且界面表面要干净、清洁。 ●防止风噪,防止渗水(笋口胶的重要贡献在于可以有效地防止风噪,防止渗水)。 ●笋口胶表面可以上油漆。 一般玻璃胶 ●对接口部位只能进行平面密封或单面密封。 ●不会流动,不会渗透。 ●粘合力差(界面表面必须清洗干净后才有一定的粘合力)。 ●无法防止风噪,无法防止渗水(普通玻璃胶只密封于表面,且粘合力差,无法有效地防止风噪和渗水)。 ●普通玻璃胶无法上油漆。 *R9l2 L Z T Q+P )q8K0T w j2m# B5_ F0F |/K b ●使用笋口胶:可以节约成本。使用笋口胶比使用普通玻璃胶更加实惠,且密封功效非常优秀。 ●使用普通玻璃胶比笋口胶成本更、高,但密封功效较差。 jiangzhou 发表于 2007-1-11 16:44 卫仕组角胶一直用德国卫仕组角胶，半透明的那一种，组角后微发胀，非常好用 ZHANGHUA 发表于 2007-1-11 17:27 回复 jiangzhou 的帖子介绍一下卫仕 819C 组角胶[/color] +T `#q Ys f"B 无溶剂型，用于填缝及其它广泛用途的单组份聚氨酯[/font][font=宋体]速干型坚韧组角胶。用于铝合金 门窗角部组角及结构加强。通过了罗森汉姆门窗检测机构的认证，认证号： 50924109/2，检测了在不 同温度下铝合金窗角的拉伸强度）。仅推荐作为专业用途使用。适合在不同工业加工领域中应用，如楼梯 结构安装， 建筑[/font][font=宋体]集成部件的粘接等。 g+J ] b#w d+\ s)c 用于木与其它材质复合的粘接性同样优异。 如： 木，陶瓷，金属，塑料，适于表面经过处理的木材。木之间的粘接，无需其它固化剂，按照标准检测属防 水级别。技术数据 成分单组分聚氨酯湿气反应胶粘剂，无溶剂型无有机挥发物，沸点<+200 ]颜色 R;{ 表干（表面成膜）白色 成膜性状表面固化成膜 坚韧 黏稠度 W9m v 使用方法：被粘接面必须确保干燥、无尘、无油脂，尽可能去除杂质。根据材料的状态和表面情况，有时 被粘面需要进行打磨处理。如果需要，我们推荐使用基础处理剂进行打底。在铝合金门窗角部结构加强中， 角码可直接与型材腔壁进行粘接无需额外处理。可直接自胶管中打出，涂在被粘接表面一侧上条状为了提 高固化速度，可直接喷水。将被粘两端压紧直至表干状态（加湿后， 6 分钟）固化过程中会有微量发泡， 未固化的胶可用清洗剂清除。完全固化后，可进行打磨及再次喷漆处理。 lsw_dl 发表于 2007-8-23 09:23 组角胶清理 组角胶涂完后用什么清理呀，干后不发黄呀。有当时未清净处，再怎处理呀？ lsw_dl 发表于 2007-8-23 09:29 组角胶我最近用了点组角胶，固化时间太快了，清理很麻烦呀，有什么了的办法吗？ 谢谢了！ )u,c/Q |6l+@ q T wuailidegongzuo 发表于 2007-9-8 17:39 回4楼 4 楼提到：‘至于说组角胶通常应抹在角码两个切割面，实际上正确的做法是在两侧应该有塑料垫片。’塑料 垫片应该是钢片吧？！ qdbp 发表于 2007-9-11 18:57 问还是没太明白? | ~:?9zi5 h q%F 组角胶的正确使用方法? 哪个品牌的组角胶比较好? $TH f9U 5M-v 型材切割面抹什么胶呀?楼上的,如果用钢片,接触腐蚀怎么办? Facadestar 发表于 2007-12-16 10:41 组角胶准确的叫法应该是角码粘合剂，组角时还应该使用的另外一种断面密封胶，这两种粘结剂同时使用。 角码粘合剂（组角胶）主要作用是弥补、减少窗角部位的各种变形、开裂状况，有效解决门窗角部的渗漏 问题。因为角码粘合剂固化后硬度很高，但不脆，具有低弹性和极好的防水性能，使角码与型材腔壁的粘 接为韧性连接。 *I6c X- a g o S 常用的角码粘合剂有卫仕 818/819、全能 P86，这两个品牌都是国外品牌。国内北京的森聚柯生产的 U-307FC 还有大连固德也可以生产，不过没有使用过，可以咨询一下。 wuyang3344 发表于 2008-1-11 15:00 组角胶的看法 我们在组角的时候一般只用密封胶，主要是为了防水和保温密封。 如果组角不是很可靠的话我们用沉头自攻钉加强。 sunsong0602 发表于 2008-1-17 16:53 嘿嘿 学习啊 今年下工地的时候去看看去 whutxiaohui 发表于 2008-3-20 10:50 我们厂一直用密封胶当组角胶用的``:lol: lg5511 发表于 2008-4-24 20:35 我们一直用这种，德国进口的很好用。经销的电话：010-87606512 爱辉 发表于 2008-6-3 17:39 回复 15F 的帖子组角胶用在型材腔里面，怎么还用清理吗？ j R- i,T7@ E n 我觉得一定得用组角胶，组角组的再好受到外力时也会有小位移，从而导致角部漏水。组角胶的作用一是 为了加强角部受力，二是为了防止受外力时角部出现小位移现象。 我司最早也不用组角胶，可角部老是出现漏水现象，后来用了组角胶这种现象就好多了，再后来在对接处 打密封胶，角部漏水现象几乎再没怎么出现过！ 4dmax 发表于 2006-12-11 14:41 如何鉴别已经固化的结构胶和密封胶？ 如何鉴别已经固化的结构胶和密封胶？如何鉴别已经固化的结构胶和密封胶？ 将中空玻璃合片用硅酮密封胶代替结构胶，如何鉴别呢？ 4R3N R N5U $k w 回复 #2 4dmax 的帖子结构胶和耐候胶都有明确的保质期,一般为 9 个月或者 10 个月,正规厂家的产品在保质期内是不会固化的, 可以放心使用. *[.Q A E#S7 B#E\;h 过了保质期后,视产品本身质量和存放环境的因素,固化的情况也不一样. 但使用已经过期但可能还未变质 的胶,尤其是结构胶是件风险很大的事情,建议还是不要冒险,要以安全和质量为重! syuanji 发表于 2007-9-12 21:38 如何鉴别已经过期的胶？ 如何鉴别已经过期的胶？硅酮密封胶常用的有两种类型的配方，醇型和肟型。 过期的的表现为： 行了）。 J E s s g:x S*b l 一种是在胶瓶内全部或部分固化，另一种的表现是不固化（挖出一点涂抹在纸上就 180 分钟后还粘手就不 听说很厉害 发表于 2008-3-25 16:58 搂主问的是已经合好片的中空玻璃固化了怎样判断是结构胶而不是密封胶,只有用一块来试了,用手扯吧,别 管瓶内的. lzjing 发表于 2008-4-24 20:07 好的胶厂出产的胶是这样的：结构胶比密封胶硬一点，蜜封胶比结构胶有弹性（软一点）。请大侠们指点， 谢谢！ lijiping1984 发表于 2006-12-6 10:15 硅酮结构密封胶施工温度现在天气变冷,请问硅酮结构密封胶施工温度有规定吗?一般在什么范围? \ ,_ ~ a @, u k b |.[-A- j u4R%W 一般要求零上 5 度,还要求一定的湿度 @!H s/G Cv lcxlcx 发表于 2007-2-5 08:59 你可以参阅各个生产厂家的图册,上面有规定. lzjing 发表于 2008-4-24 20:25 一般是恒温 25 度，最好有专用的打胶房，冬天加热，夏天降温，无尘和 50%湿度。 liando 发表于 2008-4-1 14:56 想请教一下单组份结构胶与双组份结构胶的区别如题--想请教一下单组份结构胶与双组份结构胶的区别 迹扬 发表于 2008-4-1 17:08 单组份的胶是单独使用的，双组份是指把胶分成两种,需要混合使用. 单组份的胶其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变； 双组份则是指硅酮胶分成 A、B 两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固 化。 f f, B Q- A liando 发表于 2008-4-2 16:47 回复 2F 的帖子谢谢您的指教，如果有详细的文献参考链接就更好了！:lol: 迹扬 发表于 2008-4-2 17:13 厂家、型号不一样的话。性能参数也是不一样的。 具体资料你可以向厂家所要。 'Y m J J |!\ } G 幕墙施工中用的大部分都是单组分胶 sunyan6591 发表于 2008-4-2 17:32 单组分出厂前已配制好 5n;@ S C m 直接施胶与空气中的水蒸汽反应, 形成硅橡胶的同时释放醇类或酮肟类分子双基胶加固化剂充分搅拌混合 分类与选用 B} 内外同时固化,基胶中结合了羟基的进行缩合反应, 结合了乙烯基的进行加聚反应（摘自建筑硅酮密封胶的 chenweijiang 发表于 2007-5-28 14:48 发泡剂的作用在窗户组装在洞口时,4 围为什么都要发泡剂呢?起到什么作用呢?谢谢大家 jiangzhou 发表于 2007-5-28 15:04 回复 #1 chenweijiang 的帖子保温 防止进水到屋内 xiebin565916 发表于 2007-5-28 18:09 我说两句 1、保温 2、防水 ;Xg T 3、结构填充，多少有点力道吧，虽然主要受力在铁片上。 4、形式。因为大家都这样，即使你有理由证明这个形式价值大于实用价值，但是别人都这样，你不这样， 恐怕业主会有话说。 @ c(U 6A@$ L7N L)\ $J R 所以，不要管到底什么作用，你直接填发泡剂，没错滴！ wyh-108 发表于 2007-6-14 22:27 应该还有一定的抗震作用。 qwe19719651 发表于 2007-12-16 10:11 在窗户组装在洞口时,4 围为什么都要发泡剂呢?起到什么作用呢?谢谢大家 [/quote] 4h)C r d u 门窗不允许和墙体硬接触,硬接触在热胀冷缩的作用下,会使材料变形,最大的影响就是渗水. 效果也是不错的. 有朋友说是形式,请你查一下 GB50210-2001 中的条款是怎样规定的. /R X ~ u:W B'p 5_ x I 发泡剂在保证软接触的同时也起到保温的作用,因为它本身就是保温材料.在不损害外层结膜的情况下,防水 我思故我在 发表于 2008-1-19 20:31 主要是填充 缓冲作用吧，个人认为防水功能不太明显。 bugcy 发表于 2007-3-9 15:11 种理论基础! 用胶粘剂粘接的 5 种理论基础用胶粘剂粘接的 5 种理论基础 1、机械理论 机械理论认为，胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内，并排除其界面上吸附的空气，才能产 生粘接作用。在粘接如泡 沫塑料的多孔被粘物时，机械嵌定是重要因素。胶粘剂粘接经表面打磨的致密材 料效果要比表面光滑的致密材料好，这是因为（1）机械镶嵌；（2）形成清洁表面；（3）生成反应性表 面；（4）表面积增加。由于打磨确使表面变得比较粗糙，可以认为表面层物理和化学性质发生了改变，从 而提高了粘接强度。 2、吸附理论 吸附理论认为，粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。粘接力的主要来源是分 子间作用力包括氢键力和范德华力。胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿，要使胶粘剂润湿固体表面， 胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力，胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。如果 胶粘剂在表面的凹处被架空，便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积，从而降低了接头的粘接强度。 许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物，而多数固体被粘物的表面张力都小于胶粘剂的表面张力。实际 上获得良好润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低，这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接极好的原因， 而对于未经处理的聚合物，如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接。 通过润湿使胶粘剂与被粘物紧密接触， 主要是*分子间作用力产生永久的粘接。 在粘附力和内聚力中所包 含的化学键有四种类型：（1） 离子键（2） 共价键（3） 金属键（4） 范德华力 3、扩散理论 扩散理论认为，粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。当胶粘剂和被粘物都是 具有能够运动的长链大分子聚合物时，扩散理论基本是适用的。热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为 是分子扩散的结果。 4、静电理论 由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力，即相互分离的阻力。当胶粘剂 从被粘物上剥离时有明显的电荷存在，则是对该理论有力的证实。 5、弱边界层理论 弱边界层理论认为，当粘接破坏被认为是界面破坏时，实际上往往是内聚破坏或弱边界 层破坏。弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境，或三者之间任意组合。如果杂质集中在粘接界面附近，并 与被粘物结合不牢，在胶粘剂和被粘物内部都可出现弱边界层。当发生破坏时，尽管多数发生在胶粘剂和 被粘物界面，但实际上是弱边界层的破坏。聚乙烯与金属氧化物的粘接便是弱边界层效应的实例，聚乙烯 含有强度低的含氧杂质或低分子物，使其界面存在弱边界层所承受的破坏应力很少。如果采用表面处理方 法除去低分子物或含氧杂质，则粘接强度获得很大的提高，事实业已证明，界面上确存在弱边界层，，致 使粘接强度降低。 一笑醉红尘 发表于 2007-12-22 13:12 好，以前一直就是用，但是还从来没有从理论上面学习这些理论知识。顶一哈！ ldz 发表于 2007-8-29 16:53 有关结构胶使用中的困惑？ 有关结构胶使用中的困惑？据工厂反映在单元板块的玻璃面板与其后面的铝通（MILL 料）之间打结构胶时不能有效的粘接，易脱落！ 所以要求设计部对此 MILL 的铝通镀铬，我也不懂为什么要镀铬？请诸位指点。。。。。。谢谢！ 付志伟 发表于 2007-11-21 10:57 这是胶与材料间的粘结性没通过测试 一般用底涂就能解决问题的。镀铬是为了使胶能有效粘结，这和你 用的胶也有关系。 会贤雅旭 发表于 2006-1-17 08:42 请问哪位有关于 EPDM 胶条的一些详细资料对于 EPDM 胶条的一些技术资料，本人不是太了解，想各位老兄帮忙提供。谢谢。 pipiluuu 发表于 2006-2-15 12:53 看看这个... 会贤雅旭 发表于 2006-2-15 14:32 请教老兄，关于它的组成成份，以及配比有没有一个详细的数据，因市场上 EPDM 有很多种价格，到底什 么样的价格是比较好的。 会贤雅旭 发表于 2006-2-20 16:06 三元乙丙胶条目前比较大的，正规的厂家都使用进口的原料进行制作，如荷兰 DSM，美国杜邦等； `.s+b.l I X W 5| /t8r A% O O ~ w t-` 国产的主要是吉林化工的比较好。 会贤雅旭 发表于 2006-2-21 11:26 回复楼上 sjcz8320 兄客气了，提供的资料有一定的帮助。不过，我想是不是联合里从事 EPDM 胶条的人不是太多 呢？ )X T7U !j L$b { ] c h U E S+\ ?/R ^ h g g[ ] 还是大部分厂家都对这些东东保密呀！！:lol::lol: wyh-108 发表于 2007-6-14 22:24 有用于 EPDM 胶条端面边接的胶粘剂可以介绍吗? bugcy 发表于 2007-3-9 15:50 胶粘剂的特点和选择胶粘剂的特点和选择 胶粘剂的选择 1、选择胶粘剂的原则 （1）考虑胶接材料的种类性质大小和硬度； （2）考虑胶接材料的形状结构和工艺条件； （3）考虑胶接部位承受的负荷和形式（拉力、剪切力、剥离力等）； （4）考虑材料的特殊要求如导电导热耐高温和耐低温。2、胶接材料的性质 （1） 金属：金属表面的氧化膜经表面处理后，容易胶接；由于胶粘剂粘接金属的两相线膨胀系数相差太 大，胶层容易产生内应力；另外金属胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。 （2） 橡胶：橡胶的极性越大，胶接效果越好。其中丁腈氯丁橡胶极性大，胶接强度大；天然橡胶、硅橡 胶和异丁橡胶极性小，粘接力较弱。另外橡胶表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂，妨碍胶接效果。 (3) 木材：属多孔材料，易吸潮，引起尺寸变化，可能因此产生应力集中。另外，抛光的材料比表面粗糙 的木材胶接性能好。 (4）塑料：极性大的塑料其胶接性能好。(5）玻璃：玻璃表面从微观角度是由无数部均匀的凹凸不平的部 分组成.使用湿润性好的胶粘剂,防止在凹凸处可能存在气泡影响.另外,玻璃是以 si-o-为主体结构,其表面 层易吸附水.因玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面发生氢键结合,形成牢固粘接.玻璃易脆裂而且又透明,选择 胶粘剂时需考虑到这些。 3、胶粘剂的特点和选择 （1）. 连接各种弹性模量和厚度不同的材料尤其是薄材料； （2）. 胶接表面光滑，气动性良好； （3）. 密封性能好，腐蚀性能好； （4）. 延长胶接件的使用寿命和减轻胶接件重量； （5）. 劳动强度低，成本少，生产效率高； （6）. 非导电胶耐热抗震绝缘，其中： a、 改性树脂环氧树脂柔韧性的大小顺序为：环氧-聚硫>环氧-聚酰胺>环氧-胺固化剂； b、 改性酚醛柔韧性的大小顺序为：酚醛-聚酰胺>酚醛-聚醋酸乙烯酯>酚醛-环氧； bugcy 发表于 2007-3-9 14:55 胶接技术的一些主要的功能以及它的应用领域胶接技术的一些主要的功能以及它的应用领域 1.粘接技术的定义 接的主要形式有两种:非结构型和结构型。 非结构粘接主要是指表面粘涂、密封和功能性粘接，典型的非结构胶包括表面粘接用胶粘剂、密封和导电 胶粘剂等;而结构型粘接是将结构单元用胶粘剂牢固地固定在一起的粘接现象。 其中所用的结构胶粘剂及其 粘接点必须能传递结构应力，在设计范围内不影响其结构的完整性及对环境的适用性。 2.胶粘剂的功能 8~#~ j- A ], A H \ D 4] 2T.s# B1~#m 粘接技术是借助胶粘剂在固体表面上所产生的粘合力，将同种或不同种材料牢固地连接在一起的方法。粘 胶粘剂的主要功能是将被粘接材料连接在一起。粘接组件内的应力传递与传统的机械紧固相比，应力分布 更均匀，而且粘接的组件结构比机械紧固 (铆接、焊接、过盈连接和螺栓连接等方式)强度高、成本低、质 量轻。如果薄壁件粘接物粘接到厚壁制品上，可充分发挥薄壁件的全部强度。而机械紧固和焊接结构的强 度要受紧固件或焊点及其热感应区域的限制。 用胶粘剂粘接的组件外观平整光滑，功能特性不下降。这一点对结构型粘接尤为重要。如宇航工业中的结 构件外观平整光滑度高，这样有利于减少阻力与摩擦，将摩擦升温降低到到最低程度。故直升机的旋翼片 全部用胶粘剂组装。用胶粘剂粘接紧密配合的电子或电器元件也避免有凹凸点，从中获益丰厚。导航电器 运用胶粘剂组装可得到平整而无结构干扰的外表面。由于粘接接头中应力分布十分均匀，可使被粘接物的 强度和刚度全部得以体现，而且还可减轻质量，如宇航器采用胶粘剂组装消除了消极载荷，增大有效载荷， 航程提高，运费降低。 2 B o%N2 b U D { 胶粘剂可用于金属、塑料、橡胶、陶瓷、软木、玻璃、木材、纸张、纤维等各种材料之间的粘接。对不同 材料的接头处于可变温度时，胶粘剂可发挥其独特的使用效能。柔性胶可调节被粘接物的热膨胀特性差别， 并能防止刚性坚固体系在使用环境中造成破坏。如果粘接组件在较高温度中使用，柔性胶粘剂可在不同材 料间进行适宜地移动和迁移，通过移动或迁移过程可有效调节不同质材料间的热膨胀差异，达到牢固粘接 成一体的目的。故而汽车、飞机等窗户与金属框架粘接常用胶粘剂来完成。 密封实际上是一种连续粘接。这种粘接法很容易密封住粘接接头。防止产生破坏作用的液体和气体渗入。 胶粘剂也可代替实心体或泡沫垫圈，用于齿轮箱壳体、阀罩、汽车部件和其他工业部件的密封。由于胶粘 剂多以液体状态使用，也可作灌封胶，如线路板、电机、电气和电子组件常用密封灌封胶。 +@7 O N O U \ b 制品或零部件产生断裂或裂纹是常见的现象，常规的修复方法是采用焊接，然而焊接往往会使被修复物品 产生热变形应力，尤其是薄壁件不宜采用这种焊接法。如果是难以焊接的材料(如钦合金)或在易发生爆炸 的场合(如油罐、井下设备等)更不易采用焊接法修复，只能采用安全可靠的胶粘剂粘接法。 铸造缺陷(气孔、堵孔)一直是铸造行业经常出现的问题，修复这些带缺陷零部件常用的方法需要技术工人 消耗大量的材料和时(Hi 才能修好，不然就成为废品。利用专用填补胶进行修补既省力又省钱零部件磨损 和尺寸超差或划伤现象约占机械零部件失效率的 70 以上。传统的方法是采用堆焊、热喷涂、电镀、电刷 度等。焊接或热喷涂会使零部件表面达到很高的温度，造成零部件变形或形成微观裂纹。影响零部件的尺 寸精度和正常使用。而电镀和电刷镀尽管没有热影响，但镀层厚度要求严格，应用受限制，而采用胶粘剂 表面粘涂技术修复方法简单易行，既无热影响又不受涂层厚度的限制，且能保证零件的耐磨性。 滴、冒、渗”现象是工业部门，特别是化工行业经常出现的一种情况。利用胶粘剂表面粘涂法堵漏十分安全 方便、省时省力、质量可靠，有时在不影响生产的情况下，常压常温修复泄漏部位，达到重新密封的目的， 尤其是石油、化工、制药、橡胶、食品等行业易燃、易爆场合的设备维修及不停车带压堵漏方面显示出其 独特的优越性。 B& A s 1. 1.2 胶粘剂在汽车制造中的应用 伴随科学技术的不断进步和车辆现代化的迅速发展，胶粘剂胶接技术在车辆制造中的应用也越来越广泛。 汽车(包括客货车、轿车、摩托车和其他交通工具)应用胶粘剂是为了工艺简单、性能可靠、经济高效。主 要用于金属、塑料、织物、玻璃、橡胶等本身或相互之间的结构连接、固定和密封。 :_ |'A S,] ] Y8 A$ Q 据统计， 大约已有 25 种类型以上的胶粘剂可用于汽车的组装。 每台典型的机动车辆的平均用胶量大约在 9 公斤;而一辆现代化机车年均使用橡胶一沥青胶粘剂约为 250 公斤，使用的酚醛、脉醛以及环氧等多种改 性的热固性胶粘剂约为 120 公斤;使用乙烯基类胶粘剂约为 30 公斤;由此可见，胶粘剂在车辆制造中的应 用处于于分重要的位置，应用范围一也在不断扩大，用量也在不断增加。 制品质量、达到其它连接方法(如铆接和焊接等)所不能实现的效果。 汽车用胶粘剂大致可分为结构胶粘剂、非结构胶粘剂、密封胶、修复胶等。 3I. S | n"n r - m ` t ^-A 车辆用胶粘剂主要指的是汽车用胶粘剂，采用胶粘剂可以达到减轻重量、降低能耗、简化组装工序、提高 结构胶粘剂是一种以热固性树脂、橡胶和聚合物合金为主的胶粘剂(如环氧、酚醛、不饱和聚酷及其改性树 脂等胶粘剂)系列。此类胶粘剂可提供光滑的外形，能传递较大的机械载荷应力，避免在胶层间产生应力集 中，从而可提高装配件的使用性能和耐久性。粘接技术是目前汽车行业低成本高效率的最佳组装方式，其 中应用范围包括车辆传动机构、机动部件、车体、发动机等核心部件的粘接及组装。 近年来，为显著提高汽车的性能，在大中型卡车上，除动力性能、燃料消耗率基本性能之外，更重要的是， 增加了乘车舒适感、行使操纵性等所谓的感觉性能。在变速器的换档操纵性能方面，往往要求更轻便、平 滑、准确;而在现实中，随着发动机的高输出化，由于离合器、变速器的容量增加，变速器的操纵性能有恶 化的倾向。为此，以大幅度提高同步器容量为目标，采用多锥同步器的变速器进入了实用化。但是，多锥 同步器使结构变得复杂， 为了在使用条件过于苛刻的大中型卡车上得到应用， 就有必要充分注意其可靠性。 轻便、平滑操纵的性能以及包括这些性能的时效变化的耐久性。 ;~ 对于同步器的作用，可分为同步、脱开、接合齿啮合的三个过程，在各个过程中，重要的是确保能够进行 } r/| (1)同步:由圆锥的同步扭矩使被同步端的转速与同步端转速一致的过程。 (2)脱开:同步完成后，齿套一面脱开锁销或者同步环，一面前进的过程。 - N d4 r ].y b;s (3)接合齿啮合:脱开完成后，齿套离开成为一体的同步环和同步银，到齿套完成与接合齿啮合的过程。 _ b$W, g ^&o v(k 各个过程的性能随同步器结构的种类、参数等而变化。为了得到所需要的性能，有必要去选择最佳的结构; 为此，在乘用车、小型卡车及大中型卡车的高速档情况下，在同步负荷比较小的地方采用波格瓦纳型同步 器(单锥同步器)，在大中型卡车的低速档的情况下，对于同步负荷比较大的地方，使用锁销式同步器成为 主流。但是，为了进一步减轻同步操纵力，倾向于采用多锥同步器。 ],x1C ? v b 汽车同步器要长期浸泡在盛油的自动变速箱内， 通过液压装置使同步器的各个锥环接合或断开达到变档的 目的，而粘接在锥环内外表面上的碳纤维耐磨擦材料一制动带是汽车上的一个关键部位，要求可在 180℃ 环境下长期使用，并可在 230℃下瞬时使用，制动带的可靠性取决于碳纤维耐磨材料与锥环的粘接强度并 关系到汽车运行的安全可靠性。同步器在运转时存在强大的圆锥同步扭矩以及苛刻的温度环境均要求用于 粘接制动带的胶粘剂必须是耐高温结构胶粘剂。 1.1.3 耐高温结构胶粘剂现状及发展 s ?1j ] `;e J +n j h A!})g K N 结构胶粘剂就是用于承力结构胶接的胶粘剂，它能够传递较大的静态和动态载荷，并在使用环境中可以长 期可靠地工作结构胶粘剂的发展己有半个多世纪的历史，航空航天工业一直是推动现代胶接技术和结构胶 粘剂发展的主要动力，结构胶粘剂也是伴随着航空航天高新技术的发展而发展的。 耐高温结构胶粘剂具有较高的机械强度，较好的耐疲劳，耐老化等综合性能，任何一种先进的飞行器和宇 航器的制造都离不开它。在航天方面如在卫星的舱口、口盖、运载火箭的卫星整流罩等结构件的胶接中， 整流罩在火箭的起飞和飞行过程中承受很大的过载，制造这类结构件时必须采用胶接强度大而耐高温的结 构胶粘剂，黑龙江石化院生产的 SJ-2 胶就是航天器上应用的耐高温结构胶粘剂。 结构胶粘剂的种类很 y q9 B | 多，主要种类有:板金胶(板一板结构)、蜂窝面板胶(板一芯胶)、底胶、蜂窝夹芯胶、发泡胶等等。 1.国内耐高温结构胶粘剂的现状 p5J Y' H R E+ D g I 国内飞行器上采用胶粘剂的胶接面积不大， 胶接部位小， 如歼八机上使用 SY-14 胶粘剂胶接 7. 5m‘的 蜂窝夹芯结构，直九机尾翼、平尾、垂尾、方向舵等采用 J-89. J-99 胶粘剂共 90 m`的胶接结构。 国内结构胶粘剂的研制单位主要有北京航空材料研究院、 上海橡胶制品所和黑龙江省科学院石油化学研究 分院。京航材院耐高温结构胶粘剂以 SY-14 为代表:上海橡胶制品所耐高温结构胶粘剂有 Jx-lo;黑龙江省 石化院经过四十多年的研究工作，耐高温结构胶粘剂品种较多，尤其是在新型号中应用较多，典型代表 有:J-01, J-15, J-23-1, J-30, SJ-2, J-98, J-99, J-116 等。国内以环氧为主体的结构胶粘剂主要性能 及应用见表 1-2 2.国外耐高温结构胶粘剂现状 ?3b Eh P ` x n 国外结构胶粘剂应用的特点是在飞行器上采用的胶接部位比较多，胶接面积大，如 B-58 飞机的机身、机 翼、操作面、整流罩等部位，其胶接面积高达全机的 80%表面积，Boeing747 的胶接面积为 3000 余 m^2 国外胶粘剂的生产厂家很多，主要有 Ciba Geigy 公司、3M 公司、Dexter 公司、Cyanamid 公司 等，主要高温结构胶粘剂产品性能见表 1-3 通过国内外同类产品性能的对比说明，我国的高温结构胶粘剂技术水平已经达到了现行国外同类胶粘剂的 技术水平，性能稳定，质量可靠。 3.高温结构胶粘剂的发展趋势 优良的耐高温结构胶粘剂是 21 世纪制造业不可缺少的重要材料，在近 30 年的时间里，我国的耐高温结构 胶粘剂的研制与应用有了了长足发展，基本上实现了配套化，但在耐温性方面的研究还有待于进一步提高。 今后的研究方向是向高强度、 高韧性、 高耐久性、 耐高温和功能化等方面发展， 主要着重于以下三个方面: (1)进一步提高耐热性、韧性 i l }4 { | /h)U l- O a 3L j#B:D 0Q i;r | X:j%\ M M o U (2)研究开发用于隐身结构、消音结构、阻尼结构的胶粘剂 (3)进一步增加品种，并实现良好的配套化