DB45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T****-2016

蒸压加气混凝土精确砌块
应用技术规范

Technical specification for application of autoclaved aerated concrete blocks with precise dimension

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2016-8-20）

广西壮族自治区住房和城乡建设厅 发布

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标[2016] 7号文《关于下达广西壮族自治区工程建设地方标准制（修）订项目第一批计划的通知》的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上制定本规范。

本规范的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 材料要求；4 设计与构造；5 施工；6 质量验收。

本规范由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理和对强制性性条文的解释，由广西大学负责具体技术内容的解释。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西大学负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送至广西大学（地址：广西南宁大学路100号，邮编：530004，电子信箱：chenzheng@gxu.edu.cn，联系电话：0771-3275070），以供今后修订时参考。

本规范主编单位：广西大学

本规范参编单位：南宁市城乡建设委员会

南宁市万科房地产有限公司

南宁市建筑设计院

中天建设集团有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

广西鼎恒工程质量检测有限公司

南宁市建筑管理处

本规范主要起草人员：冯庆革 韦杰鹏 黄  赞  陈  正

蔡  聪 张海兵 葛  立  朱永樾

夏  林 潘华晓 陈学英  杨  洋

陈  凡 钱  强 梁  峰  蒋玉柳

本规范主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  材料要求	3

3.1  一般规定	3

3.2  精确砌块	3

3.3  专用砂浆	4

3.4  其它材料	6

4设计与构造	9

4.1 砌体性能计算指标	9

4.2 建筑设计与构造	10

4.3 结构设计与构造	12

4.4 建筑节能设计与构造	14

5 施工	16

5.1  一般规定	16

5.2  墙体砌筑	16

5.3  墙体抹灰与装饰	19

5.4  冬期施工	20

6 质量验收	21

6.1  一般规定	21

6.2  主控项目	21

6.3  一般项目	23

本规范用词说明	27

条文说明	29

# 1  总  则

1.0.1  为适应广西地区住房和城乡建设的发展，进一步贯彻墙材革新、节能减排产业政策，在建筑工程中更积极、合理地使用蒸压加气混凝土精确砌块，做到技术先进、安全适用、经济合理，确保工程质量，制订本规范。

1.0.2  本规范适用于广西壮族自治区采用蒸压加气混凝土精确砌块干法薄灰缝砌筑和薄抹灰施工工艺的建筑工程。

1.0.3  蒸压加气混凝土精确砌块及其配套材料、砌体的性能和墙体的设计、施工及验收，除应执行本规范外，尚应符合现行国家、行业和广西壮族自治区地方有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  蒸压加气混凝土精确砌块  autoclaved aerated concrete blocks with precise dimension

以硅质材料和钙质材料为主要的原料，以铝粉为发气剂，加水搅拌成料浆，经浇注、发泡、预养、切割、蒸压养护等工艺过程制成的含泡沫状的硅酸盐砌块，且外形尺寸允许偏差为长度-3mm~0mm 、宽（厚）度-1mm~+1mm、高度-1mm~+1mm。以下简称精确砌块。

2.0.2  专用砂浆  special mortar

与蒸压加气混凝土性能相匹配，具有较好的保水性、粘结性，能满足其建筑施工要求的内外墙专用抹面和砌筑砂浆。

2.0.3  界面处理剂  interface treating agent for concrete

用于改善砂浆层与蒸压加气混凝土或普通混凝土表面粘结性能的水泥基界面处理材料（料浆或砂浆）。

2.0.4  干法施工（简称“薄浆干砌”）dry method of construction without wetting block

在砌筑和抹灰施工前，精确砌块表面不喷水润湿，直接涂抹砂浆的施工工艺。

# 3  材料要求

### 3.1  一般规定

3.1.1  精确砌块墙体应选用专用配套材料，其中精确砌块砌体砌筑应采用满足薄灰缝干法施工要求的专用粘结剂，内、外墙面抹灰应分别采用满足干法薄抹灰施工要求的薄层灰泥和聚合物水泥抗裂砂浆，墙体不同材料交接处的薄抹灰层柔性连接材料应采用满足使用环境要求的弹性腻子或嵌缝密封材料。

3.1.2  精确砌块、专用砂浆及其它配套材料所采用的原材料和制品，必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325标准的规定，不得对人体有害和污染环境。

### 3.2  精确砌块

3.2.1  工程中采用的精确砌块的质量和技术要求应符合《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968标准的规定，并满足本规范的要求，检测方法按《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969执行。

3.2.2  精确砌块的常用规格尺寸应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2  精确砌块的常用规格尺寸 ( mm )

| 项目 | 长度L | 宽度B | 高度H |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土精确砌块 | 600 | 100 120 150 180 200 250 | 200 250 300 |

注：非常用规格尺寸的精确砌块，可由供需双方协商订制。

3.2.3  精确砌块的尺寸允许偏差应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3   精确砌块的尺寸允许偏差 (mm)

| 尺寸允许偏差 | 长度 | L | -3~0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度 | B | ±1 |
|  | 高度 | H | ±1 |

3.2.4  精确砌块的外观质量应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 精确砌块的外观质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 缺棱掉角 | 最小尺寸不得大于（mm） | 30 |
|  | 最大尺寸不得大于（mm） | 70 |
|  | 大于以上尺寸的缺棱掉角个数，不多于（个） | 2 |
| 裂纹长度 | 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的 | 1/3 |
|  | 大于以上尺寸的裂纹条数，不多于（条） | 1 |
| 平面弯曲 | 不允许 |
| 表面疏松、层裂 | 不允许 |
| 表面油污、残渣 | 不允许 |

3.2.5  精确砌块的抗压强度、劈压比、干密度和导热系数应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5  精确砌块抗压强度、劈压比、干密度和导热系数

| 强度等级 | 密度级别 | 导热系数[W/(m·k)] | 立方体抗压强度(MPa) | 劈压比 不小于 | 平均干密度不大于(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值不小于 | 单组最小值不小于 |  |  |
| A2.0 | B04 | ≤0.11 | 2.0 | 1.6 | 0.16 | 425 |
| A2.5 | B04 | ≤0.11 | 2.5 | 2.0 | 0.16 | 425 |
| A2.5 | B05 | ≤0.13 | 2.5 | 2.0 | 0.16 | 525 |
| A3.5 | B05 | ≤0.13 | 3.5 | 2.8 | 0.16 | 525 |
| A3.5 | B06 | ≤0.15 | 3.5 | 2.8 | 0.16 | 625 |
| A5.0 | B06 | ≤0.15 | 5.0 | 4.0 | 0.12 | 625 |

3.2.6  精确砌块不得有未切割面，表面不得有切割附着屑。

### 3.3  专用砂浆

3.3.1  基本规定

精确砌块墙体砌筑和抹灰所用的砂浆性能均应符合本规范及有关标准的规定。

3.3.2  精确砌块砌筑专用砂浆宜采用满足干法施工要求的专用粘结剂，其技术性能指标应符合表3.3.2的要求。

表3.3.2 砌筑专用砂浆技术性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 粉体均匀，无结块 | 目测 |
| 保水率（%） | ≥99 | JGJ/T 70 |
| 流动度（mm） | 120~150 | GB/T 2419 |
| 抗压强度（MPa） | 5.0~12.0 | GB/T 17671 |
| 抗折强度（MPa） | ≥2.2 |  |
| 压剪粘结强度（MPa） | 原强度 | ≥1.0 | JC/T 547 |
|  | 耐冻融 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.60 | JGJ/T 70 |
| 收缩率（%） | ≤0.3 |  |
| 导热系数[W/(m·k)] | ≤1.1 | GB/T 10294 |

3.3.3  精确砌块内墙面抹灰专用砂浆宜采用满足干法施工要求的薄层灰泥，其技术性能指标应符合表3.3.3的要求。

表3.3.3 内墙面抹灰专用砂浆技术性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 粉体均匀，无结块 | 目测 |
| 保水率（%） | ≥99 | JGJ/T 70 |
| 流动度（mm） | 120~150 | GB/T 2419 |
| 施工性 | 刮涂无障碍 | JG/T 298 |
| 抗压强度（MPa） | 5.0~15.0 | GB/T 17671 |
| 抗折强度（MPa） | ≥2.2 |  |
| 压剪粘结强度（MPa） | ≥1.0 | JC/T 547 |
| 收缩率(%) | ≤0.3 | JGJ/T 70 |
| 导热系数[W/(m·k)] | ≤1.1 | GB/T 10294 |

3.3.4  精确砌块外墙面抹灰专用砂浆宜采用满足干法施工要求的聚合物水泥抗裂砂浆，其技术性能指标应符合表3.3.4的要求。

表3.3.4 外墙面抹灰专用砂浆技术性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 保水率（%） | ≥99 | JGJ/T 70 |
| 施工稠度（mm） | 50~60 | JGJ/T 70 |
| 可操作时间（h） | 1.5~4.0 | JG 158-2004 |
| 抗压强度（MPa） | ≥5.0 | GB/T 17671 |
| 压折比 | ≤3.0 |  |
| 拉伸粘结强度（常温28d）（MPa） | ≥0.5 | JGJ/T 70 |
| 浸水拉伸粘结强度（常温28d，浸水7d）（MPa） | ≥0.4 |  |
| 收缩率(%) | ≤0.3 | JGJ/T 70 |
| 抗渗压力（7d）（MPa） | ≥1.0 | JGJ/T 70 |
| 导热系数[W/(m·k)] | ≤1.1 | GB/T 10294 |

### 3.4  其它材料

3.4.1  用于抹灰层或抗裂部位的耐碱玻璃纤维网格布（以下简称耐碱网格布）宜采用纵横双向同性的网格布，其技术性能指标应符合表3.4.1的规定。

表3.4.1 耐碱网格布主要性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥130 | GB/T 9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向）（N/50 mm） | ≥750 | GB/T 7689.5 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向）（%） | ≥50 |  |
| 断裂应变（经、纬向）（%） | ≤5.0 |  |
| 玻璃成分（%） | 符合JC 719的规定， 其中：ZrO2 14.5±0.8 TiO2 5±0.5 |  |

3.4.2  用于砌体的拉结钢筋、钢网片应符合设计要求和建筑用钢材标准的有关规定。

3.4.3  防水界面处理剂用于精确砌块砌体外墙面和有防水要求内墙面的界面处理，其技术性能指标应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 界面处理剂技术性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 剪切粘结强度(MPa) | 7d | ≥1.0 | JC/T 907 |
|  | 14d | ≥1.5 |  |
| 拉伸粘结强度(MPa) | 未处理7d | ≥0.4 |  |
|  | 未处理14d | ≥0.6 |  |
|  | 浸水处理 | ≥0.5 |  |
|  | 热处理 |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |
| 抗渗性 | 50cm的水柱，24h无渗漏 | GB 12952-91 |

3.4.4 弹性腻子用于墙体不同材料界面缝处的薄抹灰层柔性连接处理，其技术性能指标应符合表3.4.4的要求。

表3.4.4 弹性腻子技术性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 | 无结块、均匀 | JG/T 157-2009 |
| 施工性 | 刮涂无障碍 | JG/T 157-2009 |
| 干燥时间（表干）（h） | ≤5 | GB/T 1728 乙法 |
| 初期干燥抗裂性（6h） | 单道施工厚度1.5mm | 1mm无裂纹 | JG/T 24-2001 |
|  | 单道施工厚度1.5mm | 2mm无裂纹 |  |
| 吸水量（g/10min） | ≤2 | JG/T 157-2009 |
| 耐碱性（48h） | 无异常 | GB/T 9265 |
| 耐水性（96h） | 无异常 | GB/T 1733 |
| 粘结强度（MPa） | 标准状态 | ≥0.6 | JG/T 157-2009 |
|  | 冻融循环（5次） | ≥0.4 |  |
| 动态抗开裂性（mm） | 基层裂缝 | ≥0.3 | JG/T 157-2009 |
| 低温贮存稳定性 | 三次循环不变质 | GB/T 9268 A法 |

3.4.5 柔性耐水腻子用于室外墙面和有防水要求的室内墙面的薄抹灰层涂装前表面处理，其技术性能指标应符合表3.4.5的要求。

表3.4.5 柔性耐水腻子技术性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 | 无结块、均匀 | JG/T 157-2009 |
| 施工性 | 刮涂无障碍 | JG/T 157-2009 |
| 干燥时间（表干）（h） | ≤5 | GB/T 1728 乙法 |
| 初期干燥抗裂性（6h） | 单道施工厚度1.5mm | 1mm无裂纹 | JG/T 24-2001 |
|  | 单道施工厚度1.5mm | 2mm无裂纹 |  |
| 打磨性 | 手工可打磨 | JG/T 157-2009 |
| 吸水量（g/10min） | ≤2 | JG/T 157-2009 |
| 耐碱性（48h） | 无异常 | GB/T 9265 |
| 耐水性（96h） | 无异常 | GB/T 1733 |
| 粘结强度（MPa） | 标准状态 | ≥0.6 | JG/T 157-2009 |
|  | 冻融循环（5次） | ≥0.4 |  |
| 腻子膜柔韧性 | 直径50mm，无裂纹 | GB/T 1748 |
| 动态抗开裂性（mm） | 基层裂缝 | ≥0.3 | JG/T 157-2009 |
| 低温贮存稳定性 | 三次循环不变质 | GB/T 9268 A法 |

3.4.6 专用修补砂浆用于蒸压加气混凝土精确砌块缺陷修补、砌体开槽部位填充等，其技术性能指标应符合表3.4.6的要求。

表3.4.6 专用修补砂浆技术性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 保水率（%） | ≥99 | JGJ/T 70 |
| 稠度（mm） | 45~55 | GB/T 1346 |
| 抗压强度（MPa） | ≥5.0 | GB/T 17671 |
| 抗折强度（MPa） | ≥1.5 |  |
| 压剪粘结强度（MPa） | ≥0.5 | JGJ/T 547 |

# 4设计与构造

### 4.1 砌体性能计算指标

4.1.1  精确砌块隔声性能指标按表4.1.1选用。

表4.1.1 精确砌块隔声性能指标

| 精确砌块干密度级别 | 砌体厚度（mm） | 计权隔声量（dB） |
| --- | --- | --- |
| B05 | 100 | 38 |
|  | 120 | 39 |
|  | 150 | 40 |
|  | 200 | 42 |
|  | 250 | 43 |
| B06 | 100 | 39 |
|  | 120 | 40 |
|  | 150 | 41 |
|  | 200 | 43 |
|  | 250 | 49 |

注：增加饰面处理后能够提高墙体的隔声性能。

4.1.2  精确砌块砌体的耐火极限和燃烧性能按表4.1.2选用。

表4.1.2 精确砌块砌体耐火极限和燃烧性能

| 砌体厚度（mm） | 耐火极限（h） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 3 | A级/不燃 |
| 120 | 4 | A级/不燃 |
| 150 | 4 | A级/不燃 |
| 200 | 6 | A级/不燃 |

4.1.3  砌体龄期为28d的，以毛截面计算的精确砌块砌体抗压强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应根据蒸压加气混凝土精确砌块和专用砂浆的强度等级按表4.1.3选用。

表4.1.3 精确砌块高度为250mm的砌体抗压强度设计值f(N/mm2)

| 专用砂浆强度等级 | 精确砌块强度等级 |
| --- | --- |
|  | A2.0 | A2.5 | A3.5 | A5.0 |
| ≥Ma5 | 0.54 | 0.73 | 0.97 | 1.42 |

注：1 有系统实验为依据时，表内数据可另定；

2 当砌块高度180mm≤H<250mm，长度L≥600mm时，其砌体抗压强度须乘以块型修正系数C，块型修正系数的计算公式为：C=0.01×H2/L≤1。

4.1.4  砌体龄期为28d的，以毛截面计算的精确砌块砌体抗剪强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应根据蒸压加气混凝土精确砌块和专用砂浆的强度等级按表4.1.4选用。

表4.1.4 精确砌块砌体抗剪强度设计值fv(N/mm2)

| 专用砂浆强度等级 | 蒸压加气混凝土精确砌块强度等级 |
| --- | --- |
|  | A2.0 | A2.5 | A3.5 | A5.0 |
| ≥Ma5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

4.1.5  精确砌块高度为250mm的砌体弹性模量值E按表4.1.5取值。

表4.1.5 精确砌块高度为250mm的砌体弹性模量值E（N/mm2）

| 专用砂浆强度等级 | 蒸压加气混凝土精确砌块强度等级 |
| --- | --- |
|  | A2.0 | A2.5 | A3.5 | A5.0 |
| ≥Ma5 | 980 | 1180 | 1600 | 2200 |

### 4.2 建筑设计与构造

4.2.1  在下列情况下，不应采用精确砌块：

1  建筑物±0.000以下（地下室非承重内隔墙除外）。

2  长期浸水或经常受干湿交替的部位（经防水处理的浴、厕及经饰面保护的外墙除外）。

3  受化学浸蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等。

4  砌体表面经常处于80℃以上的高温环境。

4.2.2  建筑设计应采用1 m为基本模数，墙体厚度应采用与主砌块宽度一致的尺寸。

4.2.3  精确砌块砌体应采用薄灰缝砌筑，砌筑灰缝≤3 mm。

4.2.4  设计应妥善处理好门窗洞口、层高和砌块尺寸、砌筑灰缝的关系，并与其它专业相配合进行排块设计，绘制关键部位的排块图。精确砌块排列应整齐，且有规律，避免通缝；门窗洞口与门窗框的缝隙≤10 mm。

4.2.5  砌体与混凝土梁、板、柱的连接应牢固，并应有防裂、防渗漏措施。门窗洞口、过梁、配筋带、边框的设置应做出规定。

4.2.6  砌体上的孔、洞和管、线、盒在墙体内的尺寸位置，应在设计时预留和规定，并应说明孔洞周边的加固和防渗漏要求。当在墙体上镂槽埋设暗管时，应避免水平向开槽，竖向开槽总深度不得大于1/3墙厚；应避免双面开槽，必须开槽时，应使槽间距≥500 mm；所有开槽部位及线盒安装部位在饰面处理时应压入耐碱网格布予以加强，网格布应超出开槽界面100 mm；水管需穿越墙体时，应有防止渗水措施；有振动的管线穿越墙体时，管线与墙体间应预留空隙，并使用弹性材料进行隔振保护。

4.2.7  砌体上悬挂重物时，砌体与配件的连接（如门、窗、热水器、抽排油烟机、附墙管道、管线支架、卫生设备等）应牢固可靠。重物的安装锚固件可根据重物的情况按表4.2.7选用。

表4.2.7  重物安装锚固件选用表

| 重 量（kg） | 重 物 | 墙厚（mm） | 锚 固 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤20 | 毛巾架、衣帽钩、挂镜线、镜框、面框、小托架、镜箱、灯具、小脸盆、小便斗 | ≥100 | S5以上尼龙锚栓 |
| ≤50 | 坐便器水箱、洗涤槽、抽油烟机、空调室内机 | ≥100 | S8或GB8以上尼龙锚栓 |
| ＞50 | 热水器、吊柜等 | ≥120 | 单项设计定 |

注：1 采用胀管螺钉钻孔时，钻头直径应等于胀管直径，钻孔深度≥胀管长度+钻头直径；

2 钻孔时应使用普通电钻，不得使用冲击钻；

3 锚固件的数量应根据单个螺钉的承载力确定。

4.2.8　对于有较高隔声要求的墙体，如宾馆客房间的隔墙，因设备安装需要将墙体对穿开洞时，应在洞内采取隔声措施。当洞口直径或长宽大于400 mm时，应对洞口采取加固措施。

4.2.9　厨房、卫生间、盥洗室等潮湿房间的墙体应有防水措施。墙体底部应设防水带，防水带应采用高度不小于200 mm的混凝土导墙或现浇钢筋混凝土楼板翻边，厚度同墙，门洞处导墙应断开；墙面应采用满涂防水界面剂和聚合物水泥抗裂砂浆抹面等有效防潮防渗措施（至顶板底部）。

4.2.10  墙体抹灰应采用薄抹灰，抹灰层厚度≤5 mm。外抹灰层应设计分格缝，分格缝应根据建筑物立面分层设置，面积不宜大于30m2，水平间距不宜超过6 m，且应采用高弹塑性、高粘结力、耐老化的密封材料嵌缝。

4.2.11  墙体装饰可采用涂料饰面和饰面砖饰面。饰面涂料和粘贴饰面砖的基层应为薄抹灰面层，并宜掺入胶黏剂，以保证粘贴饰面砖的稳固性；外墙外饰面涂料应采用弹性涂料；当外墙外饰面采用花岗石或大理石等重质饰面板时，不应在外墙上直接粘贴和干挂。

4.2.12  外墙外饰面采用面砖时，应符合下列规定：

1  饰面面砖应采用轻质、小块及粘贴面带有燕尾槽或线槽的产品，并不得带有脱膜剂，其性能应符合《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195、《干压陶瓷砖》GB/T 4100.1～4、《陶瓷劈离砖》JC/T 457的要求，并应同时满足表4.2.12的要求。

表4.2.12  饰面砖性能指标

| 单 块 尺 寸 | 6 m以下墙 | 面 积 | ＜0.05 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚 度 | ≤10.0 mm |
|  | 6 m以上墙 | 面 积 | ＜0.02 m2 |
|  |  | 厚 度 | ≤8.0 mm |
| 单位面积质量 | ≤25 kg/ m2 |
| 吸水率 | ≤6 % |
| 抗冻性 | 10次冻融循环无破坏 |

2  应采用面砖专用的粘贴剂和勾缝剂粘贴面砖和勾缝，不得采用普通水泥砂浆。面砖接缝宽度不应小于5 mm，不得采用密缝。

4.2.13  在下列情况下，门窗安装应与门窗周边的现浇混凝土框及相应铁件连接，不得直接安装在精确砌块墙体上：

1  可能直接承受人体依靠或推力的大面积玻璃窗。

2  尺寸大于2100 mm×3000 mm的洞口。

4.2.14  精确砌块墙体的其他构造设计应符合《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的相关规定。

### 4.3 结构设计与构造

4.3.1  精确砌块砌体的自重标准值按精确砌块标准干密度乘系数1.4取用。

4.3.2  精确砌块的强度等级，用于自承重内隔墙不应低于A2.5；用于自承重外墙不应低于A3.5。特别高的自承重砌体，如公共建筑的中庭、裙房、单层厂房的隔墙，精确砌块的强度等级不应低于A5.0，且应验算墙体的强度和稳定性，同时采用设置圈梁、构造柱等措施。

4.3.3　砌筑专用砂浆的抗压强度不得低于Ma5.0。

4.3.4  自承重墙体应满足稳定性要求。高厚比验算方法及计算公式应按《砌体结构设计规范》GB 50003执行，其允许高厚比限值可取24。

4.3.5  自承重墙与主体结构的连接应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。幕墙、干挂石材等较重的装饰荷载不得由填充墙承担，应另行设计承重系统，并与主体结构连接。

4.3.6  钢筋混凝土结构中的精确砌块填充墙及隔墙应具有自身稳定性，并应符合下列要求：

1  应每隔2皮砌块高度用专用拉结件或2φ6拉结钢筋与主体结构（框架柱、剪力墙）拉结。钢筋伸入墙内长度应符合下列要求： 6度以下非抗震设防时不应小于墙长的1/5，且不应小于1000 mm或至门窗洞口边，且在末端应有90°弯钩； 6、7度时宜沿墙全长贯通，8、9度时应全长贯通。

2  应在墙体下列部位设置构造柱：

1） 墙体尽端（无混凝土墙、柱时）。

2） 墙体长度大于等于5m或层高1.5倍时，设构造柱间距不大于4m。

3）楼梯间和人流通道采用砌体填充墙时，应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱，并应采用钢丝网砂浆面层加强。

3  构造柱纵筋不宜少于4φ12，箍筋为φ6@200，混凝土强度等级不低于C20。

4  应在墙体下列部位设置圈梁或配筋带：

1） 工业厂房外围护墙、内隔墙及一般公共建筑的自承重墙高度大于4 m时，宜设置与柱或剪力墙连接且沿墙贯通的钢筋混凝土圈梁，圈梁截面尺寸宽度同墙厚，截面高度不应小于180 mm，纵向配筋不宜少于4φ12，箍筋为φ6@200，混凝土强度等级不应低于C20。端开间圈梁纵向配筋不宜少于4φ14，箍筋为φ8@200。

2） 居住建筑的自承重墙高度超过4 m且小于等于5米时，应在墙体半高处（或门洞上皮）设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁；墙高超过5米时，应沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁。

5  在抗震工程中，填充墙在平面和竖向的布置宜均匀对称，宜避免形成薄弱层或短柱。

6  其它构造措施，应符合现行《砌体结构设计规范》GB50003和《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。

4.3.7  独立墙、窗间墙或小墙肢的宽度不宜小于800 mm，否则应有加强措施。

4.3.8  单层厂房围护墙应符合下列要求：

1  围护墙应每隔2皮砌块高度用专用拉结件或2φ6拉结钢筋与结构柱拉结；

2  围护墙应在窗台、窗顶、柱顶及屋架端部高度大于900 mm的上弦标高处设置高度不应小于180 mm现浇钢筋混凝土圈梁，纵筋不应少于4φ14，箍筋为φ6@200。圈梁转角处应增设3φ14水平斜筋，并将转角两侧1 m范围内的箍筋设为φ8@100；

3  山墙应沿屋面标高处设现浇钢筋混凝土卧梁，并与两侧纵向围护墙上相应标高处的圈梁及端跨屋面板进行连接和拉结；

4  圈梁宜闭合，并与结构柱锚拉。锚拉钢筋不宜少于4φ12，锚入圈梁内长度不宜少于500 mm。

4.3.9  单层厂房的隔墙应每隔2皮砌块高度与结构柱拉结；墙顶应设高度不小于180 mm的现浇钢筋混凝土压顶梁，梁的纵筋不宜小于4φ12，箍筋为φ6@200，并应与从柱上伸出的锚拉筋可靠连接、整体现浇混凝土。

### 4.4 建筑节能设计与构造

4.4.1  一般规定

1 精确砌块墙体热工性能应符合所属地区相应的建筑节能设计标准的相应规定。

2 精确砌块用于有保温隔热和节能要求的围护结构中时，应根据建筑物性质、地区气候条件、围护结构构造形式，应合理地进行热工设计。当保温、隔热和节能设计要求的厚度不同时，应采用其中的最大厚度。

3 精确砌块的导热系数和蓄热系数计算值应按表4.4.1采用。

表4.4.1  精确砌块的导热系数和蓄热系数计算值

| 材料名称 | 设计计算值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] |  |
| 精确砌块 | B04级 | 0.11 | 2.06 | 精确砌块采用粘结剂粘结，灰缝小于3mm，灰缝影响系数取1.0 |
|  | B05级 | 0.13 | 2.61 |  |
|  | B06级 | 0.15 | 3.01 |  |

4.4.2  热工设计

1外墙节能设计应首选墙体自绝热（保温）方案，宜选用隔热、保温性能好的精确砌块和专用砂浆砌筑，外表面宜作浅色饰面。

2  外墙的传热系数(K值)和热惰性指标(D值)（当外墙中有钢筋混凝土梁、柱、剪力墙等热桥影响时，应为外墙平均传热系数和外墙平均热惰性指标）应满足国家和广西壮族自治区现行有关标准的规定。

3  外墙的传热系数(K值)和热惰性指标(D值)应按《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算，外墙平均传热系数和外墙平均热惰性指标应按现行节能设计标准计算。

4 夏热冬冷地区外墙热桥部分应做保温处理。冬季，外墙热桥部位的内表面温度不应低于室内空气的露点温度。低于露点温度时应在热桥部位增加相应的保温措施。

5 当热桥部分需进行保温、隔热设计时，应进行专项设计，并应在建筑初步设计方案阶段考虑。墙体的保温、隔热设计可内衬保温、隔热性能良好的精确砌块。

6 采用精确砌块作为复合墙体的保温、隔热层时，精确砌块应布置在水蒸汽流出的一侧。

# 5 施工

### 5.1  一般规定

5.1.1  墙体自保温工程应制定专项施工方案，经监理单位签认后实施。

5.1.2  精确砌块运输、装卸、堆放应符合以下要求：

1  蒸压加气混凝土精确砌块运输和装卸时，应轻装轻卸。宜采用专用手推平斗车进行运输，并堆叠整齐，防止砌块受到碰撞破损。当砌块采用集装托板垂直运输时，吊笼和托板应满足强度要求，并应设有尼龙网等安全罩。

2  堆放场地应坚实、平整、干燥，并有不受雨、雪影响的设施。应按不同等级码放，堆码应稳定，堆置高度不宜超过2 m；堆垛内及堆垛间宜保持适当的通风间距与通风道。

3  用于自承重外墙与内隔墙的精确砌块宜堆放在室内各层楼面上，且应分散堆放，禁止倾倒、抛掷和撞击楼板，堆载及其他荷载总量不得超过楼板的允许荷载值。

5.1.3  精确砌块表面应清洁、干净，不得有油污和浮灰，砌筑和粘贴时的含水率宜小于20%，施工时不得洒水，表面明显受潮时不得使用。

5.1.4  精确砌块的切割宜使用切割机具，其切割面应垂直、平整，严禁采用瓦刀砍凿。

5.1.5  专用砂浆应使用电动工具搅拌均匀，水料比按产品说明书规定，拌和量宜在4 h内用完为限。

5.1.6  施工时，施工人员不得直接站在墙体上；严禁将砌块砌体作为脚手架与安全网的固定点；严禁将精确砌块用作操作平台的垫块。

### 5.2  墙体砌筑

5.2.1  墙体砌筑前应按排块设计要求，先行测量放线，配块，设置皮数标志，灰缝厚度及门窗洞口、过梁、拉结筋位置、顶部预留高度等，应每皮砌块挂线砌筑，砌筑时应随时检查并校正墙体的平整度和垂直度。

5.2.2  第一皮精确砌块砌筑前，应先在清理好的基面上满涂砌筑专用砂浆，并在精确砌块底部和侧面垂直灰缝处满涂砌筑专用砂浆方可砌筑。

5.2.3  第二皮精确砌块的砌筑应在第一皮精确砌块砌筑专用砂浆后方可进行。

5.2.4  精确砌块砌筑时，不得浇水，应采用砌筑专用砂浆干法薄灰缝砌筑，并使用专用工具确保灰缝饱满，其垂直灰缝和水平灰缝宽度应不大于3 mm，垂直灰缝和水平灰缝饱满度均应不小于90 %。

5.2.5  砌筑墙体时，应从转角或定位砌块处开始向一侧进行，内外墙应同时砌筑；精确砌块应采用“挤浆法”砌筑上墙，其压浆面宜预先批抹上砌筑专用砂浆，再拼接砌筑。精确砌块上、下皮应错缝搭接，搭接长度应不小于砌块长度的1/3，且应不小于150 mm，外墙转角及纵横墙交接处应同时砌筑、分皮咬槎、交错搭接。

5.2.6  涂抹砌筑专用砂浆应均匀平整（用齿形刮勺效果更好），涂抹长度宜为一块砌块的长度，砌块应随抹随摆、一次摆正、在粘结剂失去塑性前调平；砌上墙的砌块不应任意移动或受撞击，若需校正，应重新涂抹砌筑专用砂浆砌筑；竖缝应填满刮平，严禁用水冲浆灌缝，没达到要求时，必须用砌筑专用砂浆填补、勾缝。

5.2.7  每皮精确砌块排列应均匀，砌体灰缝应横平竖直，并采用原浆勾缝，勾缝深度宜为1 mm～2 mm。不同干密度和强度等级的精确砌块不应混砌，也不得和其他砖、砌块混砌。

5.2.8  砌体与上层楼面的梁底或板底间应预留15 mm～20 mm的空隙，待砌体收缩稳定后（停歇至少7 d），缝内可嵌填适应变形要求的柔性连接材料或嵌填聚氨酯发泡胶，其防火极限应满足4.1.2的要求。

5.2.9  拉结钢筋宜埋入精确砌块条面上预先开好的拉结钢筋安放槽内，槽内空隙应用砌筑专用砂浆填实。拉结钢筋应设置正确、平直，应与结构柱、剪力墙、构造柱拉接牢靠、形成整体；应按每两皮精确砌块高度设置2Φ6拉结钢筋，伸入混凝土结构内应不小于1000 mm。

5.2.10  墙体砌完后，应检查墙体平整度。不平整之处，应用钢齿板和磨砂板磨平，尺寸偏差值应控制在允许范围内。

5.2.11  构造柱施工应符合以下要求：

1  墙体砌筑时，在构造柱设置处宜留马牙槎，马牙槎宽不应小于60~100mm，构造柱与墙体的拉结钢筋应按要求两端伸入墙体内；构造柱施工应在砌筑完成7 d后进行。

2  模板安装时，应先立一侧模板，另一侧模板沿柱高分段安装，并采用拉固螺栓将模板夹紧砌体。

3  构造柱浇注混凝土前，应将柱中杂物清理干净，并将砌体留槎部位和模板适当润湿。浇注混凝土时，应分段浇注，并用木锤或机械振捣棒振捣密实,使其充满柱腔和马牙槎部位的空间，但不得碰撞墙体。

5.2.12  水平圈梁应按设计要求布置钢筋、浇注混凝土，圈梁与构造柱交接处应整体现浇。外墙圈梁应在外侧砌50mm保温薄块，且应与相邻的自承重外墙面平齐。

5.2.13  遇5级以上大风或雨雪天气时，除内隔墙等室内砌体可继续砌筑外，其他应停止施工。并对已砌筑的墙体采取遮雨措施，防止雨水浸入墙体；对砌体强度尚未达到设计要求的新砌砌体，稳定性较差的砌体必须加设临时支撑保护。继续施工时，应复核墙体的垂直度。

5.2.14  当室外日平均气温连续5 d稳定低于5 ℃，或当日最低气温低于0 ℃时，宜停止砌筑，否则应按冬期施工的规定执行。

5.2.15  施工临时洞口及门窗洞口过梁的支撑应坚固、牢靠，砌筑砂浆及混凝土未达到设计的抗压强度标准值75 %以上时，不可拆除支撑和模板。

5.2.16  管线开槽应在砌体砌筑完成7 d后进行。开槽时应使用专用工具，先弹线，后开槽，严禁锤斧剔凿。墙面开槽深度不得超过墙厚的1/3，且应避免在同一位置及槽距500 mm范围以内的墙体正、反面开槽。

5.2.17  敷设管线后的槽应用专用修补材料进行填实，宜比墙面凹进2 mm，再用专用粘结剂补平；所有开槽及线盒安装部位，均应在抹面层施工时压入耐碱网格布增强，网格布应超出开槽周边100 mm；管线埋设应在抹灰前完成。

5.2.18  门窗框安装应符合以下要求：

1内墙厚度小于200 mm时，门窗框应与砌入洞口两侧墙体上、中、下部位的预制混凝土块用铁钉、射钉、尼龙锚栓或其它连接件固定；框与墙体间的空隙宜用聚氨脂发泡胶充填；

2  内墙厚度大于或等于200 mm时，门窗框与墙体连接处的精确砌块应采用600 mm长的标准块；固定门窗框的尼龙锚栓或其它连接件宜在墙厚即该精确砌块的正中处，或离墙面水平距离不小于50 mm；

3  外墙门窗框安装应按本条1款要求设置预制混凝土块；固定门窗框的尼龙锚栓或其它连接件位置应按本条2款要求；门窗框与墙体间空隙的室外侧应采用弹性腻子封闭，室内侧宜用聚氨酯发泡胶充填。

### 5.3  墙体抹灰与装饰

5.3.1  抹灰施工时，墙体应符合以下要求：

1  墙体表面的缺损部位及与管道、洞口等结合处采用专用修补砂浆进行填实、补平；

2  自承重墙墙顶空隙的嵌填作业完工不少于14 d；

3  墙面干燥，砌体含水率不大于20 %；

4  墙体表面的平整度和垂直度符合要求，超过允许偏差的部分应磨平，表面灰尘应清理干净。

5.3.2  抹灰施工应同时完成在不同材料界面处防裂防渗和墙体阴阳角防裂增强处理措施，并应按以下做法施工。

1  在精确砌块砌体与框架柱、构造柱、剪力墙、混凝土梁等不同材料界面缝处的薄抹灰层留一个宽50mm～70mm、深3mm～5mm的斜槽；薄抹灰层干固后，在斜槽中间部位沿界面缝两侧涂隔离剂，宽30mm左右，在斜槽的底部两端和两侧抹灰层涂界面剂；用弹性腻子分两次将斜槽填平，前一次填1/2～2/3厚度，干固后填第二次，表面与抹灰层平齐，形成界面缝处薄抹灰层的柔性连接。

2  室外和距地面高度1.8 m以下室内的墙体阳角部位，在墙面薄抹灰时压入每边100 mm宽的耐碱网格布增强；墙体阴角部位应采用弹性腻子和嵌缝剂进行柔性连接处理。

5.3.3  内、外墙抹灰专用砂浆和各种腻子应使用电动工具搅拌均匀，水料比应按产品说明书规定。

5.3.4  室外墙面薄抹灰施工应在干净、平整的基层上先满涂防水界面剂，厚度宜为1 mm～2 mm，后抹外墙抹灰专用砂浆，厚度宜为3 mm～5 mm。抹灰层应在不同材料界面缝部位断开，留一个宽50 mm～70mm，深3mm～5mm的斜槽，用于界面缝柔性连接施工，界面缝应在斜槽中线位置。

5.3.5  室外墙面涂料饰面应在干净、平整的薄抹灰基层上用柔性耐水腻子分两次批刮，厚度宜为1mm，第一次宜批0.3 mm～0.5 mm厚，干后批第二次。腻子层干后应用砂纸打磨平整方可进行涂料施工。涂料宜按三遍（一底两面）要求施工，且应采用弹性涂料。

5.3.6  室外墙面饰面砖粘贴施工应在干净、平整的薄抹灰基层上采用瓷砖粘结剂粘贴饰面砖，并采用满粘法施工。嵌缝应在24 h后进行，并应使用专用嵌缝剂。饰面砖粘贴必须牢固。外墙饰面砖粘贴前和施工中，均应在相同基层上做样板件，并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验，其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ 110）的规定。

5.3.7  室内墙面薄抹灰施工应按底、面两道工序进行。先用内墙抹灰专用砂浆作底层批嵌，第一遍不宜刮得过厚，两遍成活厚度应为3 mm～5 mm。抹灰层应在不同材料界面缝部位断开，留一个宽50 mm～70mm，深3mm～5mm的斜槽，用于界面缝柔性连接施工，界面缝应在斜槽中线位置。当有防潮防水要求时应按本规范5.3.5进行施工。

5.3.8  室内墙面涂料饰面应在干净、平整的薄抹灰基层上批内墙腻子两度，第一次厚度宜为0.3 mm～0.5 mm，干后再刮第二次；腻子层干后应用砂纸打磨平整再刷涂料。涂料宜按三遍（一底两面）要求施工。

5.3.9  室内墙面粘贴饰面砖的基层应干净、平整、毛糙、垂直，粘贴饰面砖时，应采用瓷砖粘结剂粘贴，宜采用嵌缝剂嵌缝。

5.3.10  室内墙面粘贴5 mm厚超薄大理石板材，安装必须牢固、安全、无隐患，应用建筑专用胶粘贴，板材正、反面及四周均需擦防污剂。

5.3.11 外墙装饰施工宜在屋面工程完成后进行。房屋顶部楼层（一般为房屋楼层数的1/4～1/5）的内墙薄抹灰及饰面砖施工宜在屋面保温层乃至屋面工程完成后方可进行。

### 5.4  冬期施工

5.4.1  冬期施工不得使用被水浸湿后受冻的精确砌块，砌筑前应清除冰雪等冻结物。

5.4.2  宜采用普通硅酸盐水泥拌制。砂内不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块；石灰膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后方可使用；拌制专用砂浆用水的温度不得超过80℃；拌和抗冻砂浆时，可按有关规定加入外加剂。

5.4.3  冬期施工时，采用抗冻砂浆的强度等级应按常温施工强度等级提高一级。

5.4.4  冬期施工时，每天下班前宜采用保温材料对新砌体进行覆盖。

5.4.5  解冻期间应对砌体进行观察，当发现裂缝，不均匀下沉等情况，应分析原因并采取纠正措施。

# 6 质量验收

### 6.1  一般规定

6.1.1  质量验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235等执行。

6.1.2  检验批质量验收合格，应符合以下规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收。

2  主控项目应全部合格。

3  一般项目应合格：当采用计数检验时，至少应有80 %以上的检查点合格，且其余点不得有严重缺陷。

4  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

6.1.3  应对下列部位及内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  沉降缝、伸缩缝、抗震缝；

2  砌体中的预埋（后置）拉结筋、网片及预埋件；

3  钢筋混凝土构造柱、边框、圈梁、过梁、压顶等；

4  热桥部位附着的基层及表面处理、粘贴及固定；锚固件的固定及位置；加强网的铺设；

5  不同材料交接面的构造节点；

6  其它隐蔽项目。

### 6.2  主控项目

6.2.1  精确砌块以及配套材料的品种、规格及性能应符合设计、本规范和相关技术标准的要求。

检验方法：观察、尺量检查；检查产品质量合格证、出厂检验报告及型式检验报告。

检查数量：材料进场验收时的观察、尺量检查按进场批次，每批抽取3个试件进行检查；质量证明文件按出厂检验批进行检查；型式检验报告按产品标准进行检查。

6.2.2  精确砌块以及配套材料进场时应按表6.2.2的复检项目要求进行复检，复检应为见证取样送检，检验结果应符合本规范第3章有关指标及相关技术标准的要求。

检验方法：随机抽样送检，检查复检报告。

检查数量：同一生产厂家、同品种、同规格、同等级的蒸压加气混凝土精确砌块和薄块10 000块为一批，不足10 000块也按一批计，随机抽取50块进行外形尺寸偏差检查，其中不合格数不得超过5块；从尺寸偏差与外观检验合格的砌块中随机抽取砌块，制作3组（9块）试件进行立方体抗压强度试验，制作3组（9块）试件做干密度检验，制作1组（2块）试件进行导热系数检验。粘结剂、聚合物水泥抗裂砂浆和薄层灰泥的验收批，同一生产厂家、同一品种的砂浆试块应不少于3组。耐碱网格布和膨胀螺钉的验收批，同一生产厂家、同一品种的产品应不少于3组。

表6.2.2  材料复验项目

| 材料 | 项目 |
| --- | --- |
| 精确砌块 | 外形尺寸、干密度、抗压强度、导热系数 |
| 砌筑专用砂浆 | 抗压强度、拉伸粘结强度、保水率 |
| 外墙抹灰专用砂浆 | 抗压强度、干燥状态和浸水拉伸粘结强度、保水率 |
| 内墙抹灰专用砂浆 | 抗压强度、拉伸粘结强度、保水率 |
| 耐碱网格布 | 单位面积质量、断裂强力、耐碱断裂强力保留率 |

6.2.3  精确砌块砌体的灰缝厚度或宽度应不大于3 mm。

检验方法：用尺量5皮精确砌块的高度和2 m砌体长度折算。

抽检数量：每步外脚手架施工的墙体，每20 m抽查一处；内墙及填充墙按有代表性的自然间中检查10 %，且不应少于3间。

6.2.4  精确砌块砌体的水平灰缝饱满度不应低于90 %，竖向灰缝饱满度不应低于80 %。

检验方法：百格网检查砌块水平面、垂直面砂浆的粘结痕迹面积。

抽检数量：每步架子不少于3处，且每处不应少于3个砌块。

6.2.5  精确砌块不应与其它块材混砌。

检验方法：外观检查。

抽检数量：在检验批中抽检20 %，且不应少于5处。

6.2.6  砌筑专用砂浆与精确砌块的粘结必须牢固，无脱层、空鼓，表面无粉化、起皮、裂缝。

检验方法：检查抹灰层拉伸粘结强度实体检测记录；用小锤轻击和观察检查。

检查数量：同一砂浆品种、施工工艺的抹灰工程每5000m2应取一组试件进行抹灰层拉伸粘结强度实体检测（不足5 000 m2也取一组），每组测试3 处；小锤轻击和观察检查每检验批不同构造做法各抽查3处。

6.2.7  界面缝和外墙交接面处的抹灰层柔性连接施工时，弹性腻子填充和密封胶打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法：观察、尺量；检查施工记录。

检验数量：观察、尺量检查每检验批不同构造做法各抽查3处。

### 6.3  一般项目

6.3.1  精确砌块砌体的尺寸允许偏差应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1  蒸压加气混凝土精确砌块砌体的尺寸允许偏差

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 10 | 用尺检查 |
|  | 垂直度 | ≤3 m | 5 | 用2 m托线板或吊线和尺检查 |
|  |  | ＞3 m | 8 |  |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2 m靠尺或塞尺检查 |
| 3 | 水平灰缝平直度 | 3 | 拉10 m线和尺检查 |
| 4 | 门窗洞口高、宽（后塞框） | ±5 | 用尺检查 |
| 5 | 外墙上、下窗口偏移 | 5 | 用经纬仪或吊线检查 |

抽检数量：对表中1、2、3项，在检验批的标准间中随机抽查10 %，但不应少于3间；大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数；每间检验不少于3处。对表中4、5项在检验批中抽检10 %，但不应少于5处。

6.3.2  构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  构造柱位置及垂直度的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱中心线位置 | 10 | 用经纬仪或吊线和尺检查，或用其它测量仪器检查 |
| 2 | 柱层间错位 | 8 |  |
| 3 | 垂直度 | ≤3 m | 5 | 用2m托线板或吊线和尺检查 |
|  |  | ＞3 m | 8 |  |

抽检数量：每检验批中抽检10%，且不应少于5处。

6.3.3  墙体的水平钢筋应埋设于水平灰缝中的砌块凹槽内，且应用砌筑专用砂浆填实空隙至与砌块表面平齐。

检验方法：观察。

抽检数量：跟踪检查，查看隐蔽工程记录。

6.3.4  精确砌块砌体与钢筋混凝土柱或剪力墙连接处应用专用拉结件或2φ6钢筋拉结，埋设间距为2皮蒸压加气混凝土精确砌块高度，拉结钢筋伸入墙内长度应符合设计要求。

检验方法：观察和用尺量检查。

抽检数量：在检验批中抽检20 %，且不应少于5处。

6.3.5  精确砌块砌体与构造柱连接处应用2φ6钢筋拉结，伸入砌体内长度不得少于1000 mm，埋设间距为2皮精确砌块高度。

检验方法：观察检查。

抽检数量：每检验批中抽检20 %构造柱，且不应少于3处。

6.3.6  精确砌块砌体砌筑时应错缝搭砌，其搭接长度不得小于被搭接的精确砌块长度的1/3，且不得小于150 mm。

检验方法：观察和用尺量检查。

抽检数量：外墙每20 m抽查一处，每处3 m～5 m，且不应少于3处；内墙及填充墙按有代表性的自然间抽查10 %，且不应少于 3间。

6.3.7  精确砌块砌体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜搓。斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。接槎时，应先清理槎口，再铺砌筑专用砂浆接砌。

检验方法：观察检查。

抽检数量：每检验批中抽检20 %接槎，且不应少于5处。

6.3.8  填充墙墙顶与钢筋混凝土梁板底面间应预留15 mm～20 mm空隙。空隙内的填充物宜在墙体砌筑完成7 d后进行。

检验方法：观察检查，检查施工日志。

抽检数量：每检验批中抽查10 %的墙片（每两柱间的墙体为一墙片），且不应少于3片墙。

6.3.9  墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及基体不同材料的交接处等特殊部位，其保温层应按设计或施工方案采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10 %，并不少于5处。

6.3.10  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检验数量：全数检查。

6.3.11  当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求，面层砂浆抹压应密实，不得空鼓，增强网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10 %，并不少于5处。

6.3.12  薄抹灰的表面质量应符合下列规定：

1  抹灰面层的表面应光滑、洁净、接茬平整；

2  交接面表面平整洁净，接茬平滑，线角顺直、清晰；

3  有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应整齐顺直、宽度和深度均不小于10 mm；

4  门窗框与砌体间隙缝应按设计采用材料封闭密实，表面平整；

5  分格缝设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀一致，表面应光滑密实，棱角应完整。

检验方法：观察、手摸、尺量检查。

检验数量：按不同部位，每类抽查10 %，并不少于5处。

6.3.13  抹灰工程质量的允许偏差应符合表6.3.13的规定。

表6.3.13  抹灰工程质量的允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | ＋3 ～ 0 | 用2 m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | ＋3 ～ 0 | 用2 m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | ＋3 ～ 0 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格缝直线度 | ＋3 ～ 0 | 拉5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  规范中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

下列文件对于本规范的应用时是必不可少的。各引用文的最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968

- 《预拌砂浆》JGJ/T 230

- 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《砌体结构设计规范》GB 50003

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2003

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003

- 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

- 《加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969

- 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010

- 《预拌混凝土》GB/T 14902-2003

- 《预拌砂浆》GB/T 25181-2010

- 《建筑材料术语标准》JGJ/T 191-2009

- 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010

- 《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860-2008

- 《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2002

广西壮族自治区地方标准

广西蒸压加气混凝土精确砌块
应用技术规范

# 条 文 说 明

### 1  总  则

1.0.1  蒸压加气混凝土砌块是广西壮族自治区的主要墙体材料之一。目前大多数产品质量水平不高，外形尺寸不精确，施工中采用普通砂浆砌筑和抹灰的湿法施工工艺，砌筑灰缝厚度一般控制在10 mm～15 mm，抹灰层厚度一般控制在25 mm左右，容易出现墙面开裂、起鼓等质量通病。蒸压加气混凝土精确砌块是近年来随首生产技术的进步和应用水平的提高而发展起来的新品种，其产品尺寸精确，性能优良，施工时采用专用砂浆薄层砌筑（灰缝厚度≤3 mm）和薄抹灰（抹灰层厚度≤3 mm）的干法施工新工艺，可极大地提高墙体的整体性能（包括物理力学性能和热工性能），保证施工质量，提高施工效率，减少原材料消耗，降低工程成本，特别适用于广西壮族自治区优先推广。

1.0.2  本规范根据国家、行业和地方标准，结合夏热冬冷地区和夏热冬暖地区气候条件以及现有的精确砌块产品及应用状况编制。本规范适用的蒸压加气混凝土精确砌块墙体，其组成材料性能指标必须符合第3章要求，施工工艺必须采用薄灰缝砌筑和薄层抹灰干法施工工法。

1.0.3  说明本规范与其它标准之间的关系。精确砌块墙体自保温系统工程涉及的专业和部门较多，相关专业和部门都有相应的标准和规定。为此，必须在执行本规范规定的条款时，尚应符合现行国家、行业和广西壮族自治区有关技术标准的规定。

### 2  术  语

2.0.1  蒸压加气混凝土砌块按硅质材料的不同主要分为蒸压砂加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰加气混凝土砌块两大类，按外形尺寸精度可划分为普通砌块和精确砌块两类。本规范所述蒸压加气混凝土精确砌块采用硅质材料和钙质材料，原材料质量相对稳定，有利于生产高品质的产品。

2.0.2  20世纪70年代，蒸压加气混凝土砌块在我国就已有了应用，但一直以来，这种新型墙体材料采用传统的砌筑工艺，与传统砌筑砂浆和饰面做法一同使用，存在“裂、渗、漏”问题，制约了蒸压加气混凝土的推广应用。专用砂浆的配套使用，改变了传统的砌筑和抹灰施工工艺，由湿法施工改为干法施工，砌块上墙和抹灰前不再浇水，加上专用砂浆的性能指标与砌块本身更加匹配，极大地提高了砌体的整体性能，消除了施工质量隐患；由以往厚砂浆砌筑和抹面改为薄层砂浆施工，使得精确砌块外观尺寸精确的优点得到了充分的发挥，砌筑灰缝从15 mm～20 mm减为≤3 mm，抹面层厚度由20mm～25 mm减为≤5 mm，大大减少了材料的用量、提高了施工效率。

### 3  材料要求

3.2 精确砌块

3.2.2～3.2.4  本规范确定的蒸压加气混凝土精确砌块尺寸偏差指标高于国家标准《蒸压加气混凝土砌块》（GB/T 11968-2006）中优等品的要求。尺寸偏差是精确砌块最重要的技术指标，对本规范确定的薄层砂浆施工工艺的实施有重大的影响，该指标根据相关标准规定、实践经验和实际施工工艺要求确定。精确砌块在运输、施工过程中会引起缺棱掉角，因此，本规范规定的蒸压加气混凝土精确砌块外观质量允许出现一定范围内缺棱掉角，但指标高于《蒸压加气混凝土砌块》（GB/T 11968-2006）中合格品的要求。

3.2.5  不同的实验条件下会产生不同的结果。本规范按照《蒸压加气混凝土力学性能试验方法》（GB/T 11969-2008）执行，抗压强度测试时的含水率为10 %±2 %，试件的受压方向应垂直于制品的膨胀方向。

3.2.6  蒸压加气混凝土为模具浇注成型，为了制品脱模方便，通常在模具表面涂刷废机油等脱模剂。若不将制品油面切掉，必将严重影响墙体砌筑和抹灰质量。同样加气混凝土坯体切割钢丝过粗（直径大于0.8 mm）时，切割面将残留较多的切割附着屑，成为影响墙体砌筑和抹灰质量的障碍。

3.3 专用砂浆

3.3.3  薄层砂浆（灰泥）仅适用于内墙或外墙内侧，可直接在精确砌块表面批嵌或抹灰，涂料施工前应使用内墙腻子再次批嵌。

3.3.4  聚合物水泥抗裂砂浆适用于精确砌块砌体外墙面或有防水要求的内墙面薄抹灰。

3.4 其它材料

3.4.1  为减少墙面的裂缝，达到应力扩散的目的，采用耐碱网格布或热镀锌钢丝网加强。3.4.3  为了改善精确砌块墙体外饰面层与基层间的粘结，减少空鼓、开裂的出现，在砌体与薄抹灰层之间增加了防水界面剂，在外墙涂料具备良好的防水性能的情况下，防水界面剂则是多了一道保障。

3.4.4  弹性腻子是一种由高弹性自交联型丙烯酸聚合物乳胶和无机材料组成的膏状材料。适用于精确砌块砌体与结构构件间界面缝的处理，亦可用于裂缝的修补。

3.4.5  柔性耐水腻子是以弹性自交联型丙烯酸聚合物乳胶、优质无机粉料及相关的功能性助剂精制而成的单组分白色膏状物，具有一定的柔性。适用于精确砌块砌体外墙薄抹灰涂料饰面的底层批嵌，亦可用于细微裂缝墙面的批嵌。

### 4  设计与构造

4.1 砌体性能计算指标

4.1.1  表中数值根据平均隔声量的经验公式计算，供设计时选用，当厂家能够提供有资质的检测部门的报告时，可参考报告选用。抹灰对精确砌块这种轻质墙体的隔声性能会有较大的提高。

4.2 建筑设计与构造

4.2.1  本规范所规定的“建筑物±0.000以下不应采用精确砌块砌体”是为了避免精确砌块长期浸泡在水中的情况，一般情况下，建筑物地下室有良好的防水设计，其内隔墙并非属于长期浸泡的情况，故可以使用。同样，当采取有效措施，将精确砌块砌体与“化学浸蚀的环境”隔离时，精确砌块砌体也可用于一些化工厂房等建筑。

4.2.4  精确砌块尺寸较大，为保证墙体砌筑模数及质量，避免通缝，减少现场加工工作量，建筑设计时应有墙体的排块设计。

4.2.6  水、电、煤等管线应预留，与墙体施工同步。为保证安全和砌体的稳定性，管线位置的开槽深度必须严格限制在本条文范围。厂房建筑中，砌体与吊车梁、管线桥架等振动设备间应采取隔振措施，避免墙体开裂。

4.2.7  选用加气混凝土专用螺栓时应注意螺栓厂家提供的承载力和螺栓所需要的保护层厚度的要求。

4.2.11  为了安全，外饰面材料应首选弹性涂料。

4.3 结构设计与构造

4.3.1  给定一个综合自重系数1.4，是考虑了包括较大含水率、构造钢筋、砌筑粘结材料的增重因素。

4.3.2  有关强度等级的规定按照国家标准《墙体材料应用统一技术规范》（GB 50574-2010）的要求。加气混凝土强度级别的定义与其他砖、砌块有所不同，其试验检测条件也有不同，因此，设计选用时不能混淆。有研究表明，粘土砖抗压强度从块材到成墙的强度发挥率在30 %左右，而加气混凝土砌块强度发挥率在70 %～80 %。零星砌体砌块的强度等级宜大于等于A3.5。零星砌体指用于室内及室外地面以上的非墙体的砌块砌体，如阳台栏板和隔断、讲台、挂号台台座、操作台支座、橱窗窗座、屋面架空板支墩及围墙等砌体。

4.3.3  用专用粘结剂砌筑蒸压加气混凝土精确砌块砌体是新型墙体应用的发展，应用试验研究还较少，有待加大应用试验研究的力度。

4.3.4  允许高厚比[β]取24是考虑粘结剂强度等级≥Ma5时，按照《砌体结构设计规范》规定取值。实际上由于砌块尺寸远大于粘土标准砖的尺寸，因此蒸压加气混凝土精确砌块砌体的稳定性也优于标准砖砌体，其允许高厚比取值还可提高，但由于缺乏一定数量的试验数据，本规范偏于保守地采用了以上数值。

4.3.6  按本条做法，可满足抗震构造和一般抗裂构造要求。

4.3.7  通常采取以下措施加强：加密专用拉结件或拉结钢筋的间距；用型钢对墙肢边缘进行加固等。

4.4 建筑节能设计与构造

4.4.1  广西壮族自治区的城市气候分为夏热冬冷地区和夏热冬暖地区，主要城市所处的气候分区：夏热冬冷地区——桂林、资源、全州、三江、 龙胜、 兴安、 灌阳、 灵川、融安、融水、临 桂、 永福、 恭城、 阳朔、 富川、平乐、荔浦；夏热冬暖地区——河 池、天峨、南丹、环江、罗城、凤山、东兰、宜州、巴马、都安、大化、贺州、钟山、昭平、柳州、鹿寨、 柳江、 百色、 隆林、乐业、西林、田林、凌云、 田阳、 田东、那坡、德保、靖西、平果、来宾、金秀、忻城、象州、合山、武宣、梧州、蒙山、 藤县、苍梧、岑溪、贵港、平南、桂平、覃塘、南宁、马山、上林、宾阳、武鸣、隆安、横县、玉林、容县、兴业、北流、陆川、博白、崇左、天等、大新、扶绥、龙州、宁明、凭祥、钦州、灵山、浦北、防城港、上思、防城、东兴、北海、合浦。

### 5  施工

5.1 一般规定

5.1.1  墙体自保温系统工程属于建筑节能工程的范畴，应按照国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411进行规范。

5.1.2  为保护产品外观和减少破损率应轻装轻卸，同时堆置也不宜太高。堆放时，宜保持适当的通风间距，使堆置在中间部位的精确砌块也能较快干燥，以控制精确砌块上墙含水率。

5.1.3  为使精确砌块与专用砂浆及饰面材料间有良好的粘结，应使用表面清洁、干净的精确砌块进行砌筑。

5.1.4  用台式切割机、手提式电动工具或手锯切割精确砌块，其切割面较平整，棱角也方整，外观不会因手工凿割而产生大块剥落的现象。

5.1.5  搅拌均匀的专用砂浆的粘结性能一般较好。拌和量应视使用量而定，超过4h对粘结力有一定影响。

5.1.6  因精确砌块砌体为轻质墙体，从安全考虑，施工时不得将其作为脚手架、安全网的支撑点与固定点，以利墙体稳定。

5.2 墙体砌筑

5.2.3  强调第一皮砌块水平缝中的粘结剂凝固后方能再砌上皮砌块是保证整个墙面平整度和垂直度的前提条件，故施工中必须遵守。

5.2.4  采用精确砌块薄层砂浆干法施工，能有效地提高砌块与砌块的粘结牢度，避免施工前往砌块上湿水而引起墙体砌筑期膨胀，成型期收缩的不稳定过程而造成墙体粘结不牢，灰缝易收缩开裂以及墙体渗水等质量通病。

5.2.5  “挤浆法”砌筑的施工方法为：砌筑时在精确砌块端面和压浆面预先涂抹上专用粘结剂，精确砌块放置上墙后，对准皮数杆，配合橡皮锤子敲击砌块一次性校平摆正，对准顶压挤浆的竖向灰缝，以保证这一部位的粘接质量。

5.2.6  重新铺抹砌筑专用砂浆利于精确砌块粘结，可保证砌筑质量。

5.2.13  5级以上大风影响施工人员安全，故应停止露天作业和临空作业。

5.2.16  墙体必须达到一定强度后方可开槽，开槽尺寸和范围必须遵守条文规定，以保证墙体稳定与安全。

5.2.17  铺设玻璃纤维网格布主要防止这些相接部位产生微细裂缝。

5.2.18  用于木门窗框安装的混凝土块宜采用内包防腐木砖的预制块，可用铁钉直接固定。塑钢与铝合金门窗安装应先将连接铁件与墙体固定，再安装框子。无论何种紧固件宜靠近墙厚中心部位，离墙面距离应大于50mm。紧固件锚入墙内深度应符合规定。

5.3 墙体抹灰与装饰

5.3.1  抹灰作业前，应对墙体表面平整度和垂直度进行检查、修整及修补，则可保证抹灰施工质量。

5.3.2  精确砌块强度较低，其墙体阳角应做护角保护。

5.3.5  因精确砌块墙面较平整，故应积极推广薄抹灰施工工艺和涂料饰面，这样既可省工料又能减少因粉刷饰面材料固有的脆性及收缩而产生的裂缝。

5.3.6  采用陶瓷粘结剂和嵌缝剂可保证饰面砖与基层间粘结，且有防止缝隙渗水的效果。鉴于《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ 110）规定的试验方法及破坏性检验，饰面砖破损后不能复原，且检验操作有一定难度，实际验收时也未能采用，故条文要求应制作样板件进行粘结强度检验。

5.3.8  涂料主要性能应符合现行技术标准，有损于人体健康的涂料不得使用。涂料宜富有弹性，以遮盖微细裂缝。

5.3.10  从安全考虑，建筑专用胶的粘结强度不应低于0.4 MPa。

5.3.11  适当延缓屋顶部楼层内外装饰施工时间，可较有效控制墙面裂缝。根据工程实践，规范提出了“房屋顶部楼层”即房屋楼层数的1/4～1/5概念，以引起施工等有关单位予以重视。

5.4 冬季施工

5.4.1  广西壮族自治区桂北地区可遇冬期施工，本规范对此作出规定。

### 6  质量验收

6.1 一般规定

6.1.2  主控项目是对精确砌块砌体工程的质量起决定性作用的检验项目，应全部符合要求；一般项目是对工程质量尤其是涉及安全性方面的施工质量不起决定作用的检验项目，故验收要求予以适当放宽。

6.1.3  本条列出蒸压加气混凝土精确砌块墙体自保温工程通常应进行的隐蔽工程验收的具体部位和具体内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

6.2 主控项目

6.2.1  本条要求材料的品种、规格及性能应符合设计和相关标准要求，不得随意改变和替代。在材料进场时通过目视、尺量、称重等方法检查，并对质量证明文件进行核查确认。

6.2.2  精确砌块抗压强度关系到砌体力学性能及耐久性，体积密度大于设计要求值将增加房屋自重、影响结构安全，且增大导热系数、降低热工性能；采用专用砂浆代替传统砂浆是建筑技术的进步，为保证砌体强度和稳定性，其基本性能抗压强度等必须符合设计要求。因此这些项目列为主控项目，并进行见证取样复检。

6.2.3  砌体灰缝大小关系到墙体的热工性能，因此须严格控制。砌体水平灰缝应用刮勺均匀施铺砌筑专用砂浆于下皮砌块表面；垂直灰缝可先施铺砌筑专用砂浆于砌块侧面再上墙砌筑。众多工程实践证明，条文规定的灰缝厚度和宽度是适宜的。

6.2.4  砌体灰缝饱满度关系到砌块之间的粘结强度，直接影响砌体的抗压强度和沿通缝截面的抗剪强度，因此须严格控制。

6.2.5  墙体材料不同，其干缩程度也不同，故不同质的墙体材料不得混砌，以避免墙体产生裂缝。

6.3 一般项目

6.3.1  因建筑外围护墙、填充墙和内隔墙均为自承重墙，故将轴线位移和垂直度允许偏差列为一般项目验收。

6.3.2  结合精确砌块砌体其墙面较平整等特点，条文对构造柱的垂直度允许偏差值按不同情况作了较严规定。

6.3.3  墙内设置钢筋带可提高墙体整体性和稳定性，有利控制和减少墙体裂缝。

6.3.4  试验证明，专用拉结件拉结效果好，连接也方便。拉结钢筋除预埋留设外，应采用与柱（墙）上预埋铁件焊接或植筋技术。

6.3.5  构造柱既是房屋抗震设防的构造措施，也是稳定墙体的一种方法，并使墙体与构造柱两者较好的协同工作，以约束墙体变形，控制墙体裂缝。

6.3.6～6.3.7  错缝搭砌、接槎等都是砌筑的基本操作要求，必须做到，以保证墙体的整体性和稳定性。

6.3.8  填充墙、隔墙不得一次砌到顶，待砌体变形相对稳定后再进行后续作业，可减少结合部位产生水平裂缝。