通过ISO9001质量体系认证  高新技术企业

JH-LH528型钢铁铁系磷化钝化剂

一、用途

主要用于冷轧板和钢铁涂装前的磷化钝化处理。

二、特点

管理简单方便，处理面积大，综合成本低，磷化膜膜重每平米可达0-1g。属铁系厚膜磷化，并适用于无法浸渍的大型工件。

三、技术指标

| 色 泽 | 外 观 | 状 态 | Ta | 比 重 | 机械杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无色(暗兰色 | 透明 | 液体 | 9±1 | 1.07(0.01 | (0.5% |

四、工艺流程

除油(水洗(除锈(水洗(磷化(水洗(热水洗(干燥(涂装

五、工艺说明

使用时将本品与水按1：20（容积比）加水稀释为工作液，搅拌均匀，工作液温度30～40℃使用最佳，常温使用磷化膜会薄些。

涂刷喷淋使用：用刷子或抹布涂在工件表面即可，也可以喷淋使用，干燥后用水冲洗干净干燥即可涂装。

1．最佳工作范围： Ta/8～14，Ta>14加水，Ta<8补加浓缩液。

2．应尽量缩短磷化后到喷漆之间工件的放置时间，以避免一些灰尘污染工件表面，影响漆膜的附着力和工件的综合防腐性能。

六、包装、储存

30kg/桶塑料桶包装。本品应储存于阴暗处，防止日晒、高温，长期保存不变质。

___________________________________________________________________________________河北嘉虹金属表面处理有限公司

地址：邢台市平乡县河古庙镇东牌坊路南                联系人：靳建飞

电话：15097971605                                     传真：（0319）7268118

网址：http://www.nx535.com                          E-mail:15097971605@163.com