东莞烨德塑胶材料有限公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、英国、美国、台湾等知名品牌工程塑料。

咨询热线：0769-81666768  传真：0769-85602030    《何 生》   18029199339

QQ1136249984企业网：http://www.dgmkjd.com/

主营产品或服务>进口塑胶材料：PEEK板/棒、PVDF板/棒、PPS板/棒、CPVC板/棒、PTFE板/棒、PEI板/棒、PA66板/棒、POM板/棒、PBT板/棒、PAI板/棒、PI板/棒、PSU板/棒、PES板/棒、PPO板/棒、PETP板/棒、UPE板/棒、ABS板/棒、POM-ESD板/棒、 PA板/棒、PE板/棒、PP板/棒、PU板/棒、PC板/棒、PMMA板/棒等之板，棒，管 。

普通工程塑胶：亚克力板、有机玻璃板、ABS板/棒、POM板/棒、PP板/棒、PE板/棒、PS板/棒、PVC板/棒、等板、棒、管。

高温绝缘材料：红黑电木板、环氧板/棒、布电木、冷冲、酚醛层压板、棒；FR-4纤维板、合成石、耐高温石棉板、云母板。

氯化聚氯乙烯CPVC板  氯化聚氯乙烯CPVC板

氯化聚氯乙烯CPVC板 的性能：

氯化聚氯乙烯CPVC板树脂由聚氯乙烯（PVC）树脂氯化改性制得，是一种性能优异应用前景广阔的新型工程塑料。该产品外观为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松粉末。PVC树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增强；树脂的溶解性增大，化学稳定性增加；对酸、碱、盐、氧化剂等化学介质的耐受性增加，热变形温度和机械性能提高。氯含量由56.7％提高到63—72％，维卡软化温度由72—82℃提高到100—125℃，最高使用温度可达110℃，长期使用温度可达95℃以上。

氯化聚氯乙烯CPVC板指标：

| 密度（g/cm3) | 1.38—1.45 |
| --- | --- |
| 维卡软化温度（℃） | 100—125 |
| 抗张强度（MPa) | 54—70 |
| 弯曲强度（MPa) | 120 |
| 线性热膨胀系数（K-1） | （7.5-8）×10-5 |
| 扯断伸长率（%） | 50 |

氯化聚氯乙烯CPVC板树脂的规格与技术指标：

我公司共生产两大类五个型号的CPVC树脂。根据原料及用途不同，分挤出类和注塑类。其中挤出类两个型号按含氯量由低到高依次为J-1，J-2；注塑类三个型号按含氯量由低到高依次为Z-1，Z-2，Z-3，其中Z-3为超高含氯量型号，适用于制造维卡和热变形温度要求较高的制品。

其技术指标如下序号项目单位指标:

1氯化聚氯乙烯CPVC板30目过筛率 % ≥99 ≥99 ≥99 ≥99 ≥99

2氯化聚氯乙烯CPVC板挥发物含量 % ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40

3氯化聚氯乙烯CPVC板氯含量 % 63～66 66～69 63～66 66～69 69～72

4氯化聚氯乙烯CPVC板热分解温度℃≥120 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120

氯化聚氯乙烯CPVC板树脂的应用：

1、管材：CPVC主要用于生产管材，输送热水及腐蚀性介质，在不超过100℃时仍能保持较高的强度，而且在较高的内压下可以长期使用。CPVC的重量是黄铜的1/6，钢的1/5，且有极低的导热性，因此，用CPVC制造的管道，重量轻，隔热性能好，不需保温。CPVC管可用作化工厂的热污水管，电镀溶液管道，热化学试剂输送管，氯碱厂的湿氯气输送管道。

2、注塑件：CPVC树脂可生产供水管的管件，过滤材料，脱水机等，还可以生产电器和电子零件。如电线槽，导体的保护层，电器开关，保险丝的保护盖，电缆的绝缘材料等。

3、压延薄板：可用于制造耐化学品、耐腐蚀的化工设备，如反应器、阀门、电解槽等。

4、复合材料：由CPVC和某些无机或有机纤维所构成的CPVC复合材料抗冲击性能好，耐热性也好于其它树脂的复合材料，可制成板材、管材、波纹板、异型材等。

5、氯纶纤维改性：国产的氯纶纤维的洗晒温度不得超过60℃，在纺制氯纶时加入30％的CPVC，可大幅度提高产品的耐热性，降低缩水率。

6、发泡材料：CPVC的发泡材料的耐热性优于PVC发泡材料。高温时的收缩率相当小，可作为热水管、蒸汽管道的保温材料等；将CPVC置于加热时能产生气体的溶剂中发泡，可得到均一、微孔的发泡气体，可用沸点为50—160℃的烃类、醚类、醛类等溶剂作发泡剂。

7、CPVC与热塑性或热固性的塑料共混，可以显著改善这些材料的机械物理性能，如可使制品的耐热性提高等;国外还通过生产工艺的改进制备出抗冲性能更高，透明度更好的CPVC，这种透明材料可用于汽车、光盘、声像制品，具有良好的经济效益。

氯化聚氯乙烯CPVC板特性：

优良的耐高温，优异的耐腐蚀性尺寸稳定，易于加工，极佳的阻燃性。

氯化聚氯乙烯CPVC板缺点：易受芳香族溶剂/酮/醛/荼及氯/丙烯酯侵蚀，抗冲压一般。

氯化聚氯乙烯CPVC板颜色：灰色

氯化聚氯乙烯CPVC板产地：德国盖尔

氯化聚氯乙烯CPVC板板材：厚度（1-100mm）*宽1000（1220）mm*长2000（2440）mm

棒材：直径6-直径300mm*1000mm

氯化聚氯乙烯CPVC板 氯化聚氯乙烯CPVC板 氯化聚氯乙烯CPVC板

东莞烨德塑胶材料有限公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、英国、美国、台湾等知名品牌工程塑料。

咨询热线：0769-81666768  传真：0769-85602030    《何 生》   18029199339

QQ1136249984企业网：http://www.dgmkjd.com/