联系人：袁丽  电话：0311-8986 4385/153 3329 9824 QQ：1983825965  psby1314111

绝缘胶垫产品概况：按照电压等级可5kv,10kv,20kv,25kv,35kv按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫。按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 绝缘胶垫有1米宽，1.2米宽，1.5米宽，可定制，5米一卷，10米一卷。 技术参数：比重：1.6-1.7；扯断力：5Mpa；伸长率：280%，硬度：65°±5°绝缘胶垫，没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净。气泡：每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm； 杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm； 边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10.绝缘胶垫产品绝缘抗电：5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，最高可达100kv. 扯断力：5Mpa；伸长率：280％，硬度：65°±5°。颜 色：以黑色为主，绿色，红色，蓝色，根据使用需求选择。表 面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）绝缘胶板的结构： 绝缘胶板应采用橡胶类绝缘材料制作、上表面采用皱纹状或菱形花纹等防滑设计，以增强表面防滑性能，背面可采用布料或其他防滑材料。 对具有耐低温性能的绝缘胶板特别标明为C类绝缘胶板我们厂家生产的绝缘胶垫无刺激性气味，具有防滑，防静电，耐高温，耐酸碱，耐腐蚀，耐热，耐高压等特点。

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！产品绝缘抗电：5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，最高可达100kv. 扯断力：5Mpa；伸长率：280％，硬度：65°±5°。颜 色：以黑色为主，绿色，红色，蓝色，根据使用需求选择。表 面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）绝缘胶板的结构： 绝缘胶板应采用橡胶类绝缘材料制作、上表面采用皱纹状或菱形花纹等防滑设计，以增强表面防滑性能，背面可采用布料或其他防滑材料。 对具有耐低温性能的绝缘胶板特别标明为C类绝缘胶板我们厂家生产的绝缘胶垫无刺激性气味，具有防滑，防静电，耐高温，耐酸碱，耐腐蚀，耐热，耐高压等特点。优质服务我们一直我们的宗旨，除了前期的销售，后期的服务才是真正成为一个优秀供应商的基本功。