铝镁锰产品培训要点

- 产品定义：是一种极具性价比的屋面、外墙材料。铝合金在建筑业中得到广泛的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。AA3004铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。

- 物理、化学性能：

| 化学成份 (%) | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 锰+铬 | 其它 | 铝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最 少 最 大 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1-0.6 | 0.15 | 剩余 |

- 典型物理特性：

1、密度（g/cm3）                                   2.67

2、熔点（OC）                                   590-645

3、线性膨胀系数(0-100 OC)－OC-1×106                  23.8

4、弹性模量                                       70000

5、液体容量比                                      0.33

6、热传导率（0/H38硬度）                           132

7、电阻率（20oC-μcm）    0/H34硬度                5.3

8、比热(0-100 OC)J/kg OC                              945

9、屈服强度                                       ≥150MPa

10、抗拉强度          								 ≥180Mpa

1.铝材：选用中铝、西南铝、瑞闽铝等国内一线铝厂的基板。2.油漆：美国PPG、阿克苏、立邦等国际品牌油漆。3.

- 产品特点：

1.重量轻；铝的密度为2.73g/cm3,只有钢的1/3。

2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。

3.耐腐蚀；是普通铝板的3倍，是不锈钢的2倍。具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。

4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。屋面颜色可随意选择，充分展现艺术\设计效果。

5.用于场馆建设，可达100米无打结点，可塑性好，板型尺寸分割多样，能用屋面和墙面，可现场加工，适用范围广。

6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。

7.安装方便；铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。

8.环保，降低成本、减少材料、延长使用寿命3倍，使用寿命50年以上，100%可循环回收利用。

9.降噪音、减震，能承受较大的冲击负荷

10.抗拉强度265MPa是普通铝板强度的2.5倍；

11.优越的电磁波屏蔽性能使人体大脑不受到伤害；

12.是理想的环保材料，不释放有害毒素；

四．系统特点：1.无接驳口，无螺丝孔，建筑物外观完整   2;可弯制成内弧和外弧   3;可选择不同的材质和颜色   4;整体结构性防水、排水功能   5;可用于坡度小至1.5°的屋面   6;出色的抗风压性能（配合底版），尤其适用于台风、暴风雨较多地区   7;可消除热涨冷缩产生的压力   8;简单、快速的机器卷合，施工方便、经济   9;便于铺设隔热吸音层   10;无需化学嵌缝胶，免除污染与老化问题。   11;屋面不需维护，可在工地生产

五．用途：应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。

六．生产分布：目前主要分布在江苏、浙江等地，主要以彩涂生产厂引进、改进设备，于最近五年逐步形成生产规模。

七．国际品牌：A.来实系统：博思格钢铁集团中建筑系统分支的重要品牌――博思格来实前身系1857年成立的约翰来实公司。如今，博思格来实已有150多年的开发、生产和销售钢结构围护系统的经验。目前在澳大利亚​、新西兰和亚洲多个国家和地区共设立了50多家生产基地。B霍高文：荷兰皇家霍公文跨过集团成员之一。Kalzip 事业部是 Corus 集团 旗下销售和建筑系统分部的一部分，该集团现为 Tata 钢铁 的子公司。Kalzip是 Tata 集团的一个主要品牌。 霍高文建筑系统有限公司的Kalzip系统是世界领先的直立锁边屋面及墙面系统。超过8千万平方米的Kalzip被应用到世界各地。C瑞基德集团:是专业生产金属幕墙和屋面建筑产品的建材集团，成立于上世纪70年代初，总部设在英国Worcester。集团公司有30多年的经验生产提供金属幕墙产品。英国及迪拜分工厂为欧洲，中东和2006年集团开始调研中国市场并着手成立工厂,于2008年在中国厦门成立全资子公司。为亚洲市场的客户提供一个新的平台和一站式服务D美国盛亚国际(CENTRIA)是全球最大的金属屋面及墙面系统的研发和制造企业，是以质量及创新享誉美国的罗保盛金属建筑产品公司，和具有丰富经验和崇高声誉的steelite公司，以及E.G.Smith公司合并而成。公司总部位于美国宾西法尼亚州匹兹堡市，在美国的Cambrige 和Ambrige有两个生产基地，在中国上海也投资建成了中国第一家全美技术和管理的金属外墙板及屋面系统的生产基地。

九．同种彩钢产品比较：铝镁锰板特点与彩钢板特点的比较

|  | 铝镁锰的特点 | 彩钢板的特点 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性 | 与大气形成氧化铝薄膜，防止被进一步腐蚀。 | 在潮湿空气及雨、雪水的侵蚀下容易腐蚀生锈，特别是接缝的部位。 |
| 重量 | 重量轻(密度为2700kg/m3) | 重量比较重（密度为7850kg/m3) |
| 强度和刚度 | 铝合金中有镁，锰的含量，因此具有一定的强度和刚度 | 强度和刚度比较好 |
| 外观性 | 可分为非涂漆（锤纹、压花、预钝化氧化铝表面处理等）和涂漆类(PVDF、SMP、PE、PVC皮膜等） | 涂漆类(PVDF、SMP、PE、PVC皮膜等) |
| 防雷性能 | 厚度一般为0.7mm和0.9mm,可直接作为防雷接闪器（国家规范<<建筑防雷设计规范>>GB50057),避免在屋面穿孔。 | 一般采用0.5mm厚镀铝锌和镀锌钢板，不能直接作为防雷接闪器，需另外架设防雷接闪器（如避雷针） |
| 安全消防 | 熔点低(660摄氏度）,发生火灾时，屋面易被烧穿，使火势向外蔓延，而不向内横向蔓延，有助于消防员从顶部伸入消防水管救火。 | 钢的熔点高(1515摄氏度), |
| 性价比 | 较高 | 较低 |

十一．产品分类：1.按表面处理分类可分本色不涂漆产品和涂漆产品。

a、非涂漆产品：锤纹铝合金板(无规则纹样)，压花板(通过机械压花的物理方式，形成有规则纹样);预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理，对表面外观要求不高，价格也较低。

b、涂漆类产品：按涂装工艺分为：喷涂板产品和预辊涂板.

2.金属屋顶类别很多，按施工结构分为平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶。

a.平屋顶：平屋顶是指屋面坡度在10%以下的屋顶。这种屋顶具有屋面面积小、机关简捷的特点，但必要专门配置屋面防水层。这种屋顶是多层衡宇常采取发一种形态。

b.坡屋顶：坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶。它包罗单坡、双坡、四坡、歇山式、折板式等多种形态。这种屋顶的屋面坡度大，屋面排水速率快。其屋顶防水可以采取构件自防水的防水形态。

c.曲面屋顶：铝镁锰板屋顶为曲面，如球形、悬索形、鞍形等。这种屋顶动工工艺较纷乱，但外部形状特殊。

十二．金属屋面设计需考虑的因素

承重:承受施工荷载、雨水、粉尘、雪压、维修荷载。金属屋面板的承重性能与板型的截面特性、材质的强度厚度、传力方式、檩条（副檩条）的间距有关。抗风压:抵抗当地最大风压，金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力，固定座的密度有关。隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料（通常由保温棉充当），隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意：隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能，需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定，在板的搭接处用密封胶或焊接处理，最好是用通长的板以消除搭接，在各种节点部位腹胀严密的防水处理。防雷:把雷电引到地面上，防止雷电击穿金属屋面进入室内。采光:白天通过天窗改善室内照明，节省能源。在金属屋面的特定位置布置采光板或采光玻璃，应考虑天窗的使用寿命与金属屋面板协调，在天窗与金属屋面板的连接处做好防水处理。安全装置:在金属屋面上设置固定设施，保护施工人员及维修人员的安全。防冰柱:防止雨雪在檐口处形成冰柱。美观:金属屋面外表有良好的质感，悦目的颜色。控制热胀冷缩:控制金属屋面板的收缩位移及方向。确保金属屋面板在温差大的地区不会因热胀冷缩产生的应力而破坏。保温:阻止热量在金属屋面的两侧传递，使室内气温稳定。保温功能通过在金属屋面板下填充保温材料（常用的有玻璃棉、岩棉）实现，保温效果以U值表示，单位是W/M2K。保温性能由以下因素决定：保温棉的原料、密度、厚度；保温棉的湿度，金属屋面板与下层结构的连接方式（要防止“冷桥”现象）；金属屋面层对热辐射的反复能力。吸音:减小对声音的反射，降低室内的回音。吸音功能通过在金属屋面底层铺置吸音棉，并在底板上冲孔实现。金属屋面的吸音性能以吸音系数a表示。防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结，排走金属屋面层内的水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉，金属屋面底板上铺置防水膜，金属屋面板上有可通风的节点。防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧，火苗不会穿透金属屋面板。通风:室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。防雪崩:在降雪地区的金属屋面上设置挡雪栏杆，防止积雪突然滑落。无污染:金属屋面材料不会产生环境污染，金属屋面板表面没有光染。正常使用寿命:金属屋面使用寿命应与主体建筑等同，如25年，50年，100年。维护：方便金属屋面在使用期内的维护，降低维护费用。成本：控制金属屋面的建筑成本。