聚合物水泥NP2防水浆料是双组份聚合物改性水泥浆料，具有一定的柔韧性，能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4mm），抵御轻微的震荡，是国家建设部推荐的绿色环保产品。

二、技术参数（25°C时测定的结果）

抗拉强度                             2.3 Mpa

固体含量,%                           79

断裂伸长率,%                         88

柔性试验                             无裂纹

不渗水性,(0.3MPa,30min)              不渗漏

供应形式                             液体 ＋粉料

涂膜表干时间,h                       3

涂膜实干时间,h                       7

氧化物扩散                           30 天: 1毫克/升      90 天: 8 毫克/升

与混泥土粘结强度                      ≥1.5Mpa

三、产品优点 
◆ 粘结力强、耐磨性好、具有柔韧性
◇ 与基层附着力强，可在潮湿基面上施工
◆ 环保型产品：无毒、无味、无污染
◇ 可作暴露式防水，可不做保护层
◆ 具有优良的防水性能和透气功能
◇ 减低二氧化碳侵蚀
◆ 施工简单、经济实惠

四、使用说明

基层处理 
基面必须坚固、平整、无油污。
涂抹浆料前，须先充分湿润基面但不能有积水。

配料 
按比例将粉料缓慢加入液料中，边加粉料边用机具搅拌，搅拌后的浆料应均匀细腻，不能有粉料颗粒存在。

施工 
使用刷涂或喷浆机将混合浆料均匀涂在潮湿的底材，仔细检查有无任何瑕疵、漏洞，一般均需涂二层以上，第一层涂后可在1-2小时左右进行第二层，当第一层仍未完全干透，但手触不会脱落，此时二层之间将会有最好的结合，如果第一层完全干透后才进行第二层，完成前喷少量清水。为避免产生针孔，应与第一遍的方向垂直的角度刷涂第二遍。

养护 
通常情况无需养护，但在阳光下和有风时则需采取一些保护措施。

参考用量 
建议聚合物水泥NP2的覆盖厚度最低为1.0—1.5公斤/平方米，以达到每片涂层0.5毫米到0.75毫米的薄膜构造。实际覆盖厚度取决于应用方法和表面的质地与空隙率。其中1毫米厚涂层的材料要求为约2公斤/平方米。一般厚度要求为地板表面: 1.50— 3.00毫米 墙壁表面: 1.0— 1.50毫米。

图例说明

五、适用范围 
1、地下室、隧道、矿井、建筑物地基。
2、阳台、卫生间、厨房、食用水池、游泳池、排水沟。

六、包装 37.5 公斤/套 A部分：15公斤（液体） B部分：22.5公斤（粉末）

七、颜色 白色液体与灰色粉末

八、注意事项 
施工环境及底层温度不能低于8°C
自制造之日起12个月。用原始密封包装保存，存放于干燥阴凉的密闭处。
产品执行标准：JC/T 894—2001

产品图片