苏州市德力焊接设备有限公司拥有强大的设计和制造各种等离子焊机的能力，是一家专业的等离子焊接系统生产商和供应商。

主要产品包括：PAW系列等离子焊机和PAWE系列等离子焊机，PWT系列等离子焊枪，SSW系列全自动等离子直缝焊机，CSW系列全自动等离子环缝焊机等等。

PAW 系列等离子焊机为全功能型等离子焊机，能够实现多种焊接参数的实时调整，可焊接多种产品，主要用于焊接各种不锈钢产品，PAWE系列等离子焊机为变极性等离子焊机，主要用于焊接铝及铝合金产品。

主要技术参数

| 型号 | PAW-30A | PAW-50A | PAW-200A | PAW-315A | PAW-500A | PAWE-315A | PAWE-500A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压（V） | 2P-220V | 2P-220V | 3P-380V | 3P-380V | 3P-380V | 3P-380V | 3P-380V |
| 额定输入电源容量（KVA） | 1.5KVA | 2KVA | 12KVA | 16KVA | 25KVA | 23KVA | 42KVA |
| 输出电流调节范围（A） | 0.5-30A | 1-50A | 10-200A | 10-315A | 10-500A | 10-315A | 10-500A |
| 额定负载率（%） | 100% | 100% | 80% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 最小维弧电流（A） | 1A | 1A | 10A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| 离子气流量（L/Min） | 0.1-1L/Min | 0.1-1L/Min | 0.2-2L/Min | 0.5-5L/Min | 1-10L/Min | 0.5-5L/Min | 1-10L/Min |
| 保护气速度（L/Min） | 0.16-1.6L/Min | 1-10L/Min | 1-10L/Min | 1-10L/Min | 2-20L/Min | 1-10L/Min | 2-20L/Min |
| 脉冲频率（HZ） | ? | 2-50Hz | 0.2-20Hz | 0.2-20Hz | 0.2-20Hz | 0.2-20Hz | 0.2-20Hz |
| 起弧电流调节范围（A） | ? | 1-50A | 20-160A | 20-160A | 20-160A | 10-315A | 10-500A |
| 收弧电流调节范围（A） | ? | 1-50A | 10-200A | 10-315A | 10-500A | 10-315A | 10-500A |
| 焊接电流缓升时间（S） | ? | 0-5S | 0.1-10S | 0.1-10S | 0.1-10S | 0.1-10S | 0.1-10S |
| 焊接电流缓降时间（S） | ? | 0-5S | 0.1-15S | 0.1-15S | 0.1-15S | 0.1-15S | 0.1-15S |
| 焊接厚度（MM） | ? | S.S.Sheet:0.2-1.2MM | S.S.Sheet:0.8-3.5MM | S.S.Sheet:0.8-5MM | S.S.Sheet:1-8MM | Al Sheet:1-5MM | Al Sheet:1-8MM |