坩埚炉

产品品牌：

金力泰

产品型号：

GR3--150B

铸造类型：

金属铸造

别名：

熔炼炉 铝熔炉 金属熔化炉

用途：

有色金属熔炼及保温用

| GR3系列坩埚熔化炉 |
| --- |
| 本系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用，也可供 |
| 实验室作化学物理分析，熔融金属和小型钢件热处理及时用。 |  |  |  |
| 数据名称 型号 | GR3-100-9 | GR3-150-9 | GR3-250-9 | GR3-300-9 | GR3-350-9 | GR3-500-9 |
| 额定功率（KW） | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 |
| 额定电压（V） | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定温度（℃） | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 相 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加热元件接法 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY |
| 坩埚尺寸 | 直径（mm） | Ø530 | Ø530 | Ø615 | Ø615 | Ø620 | Ø785 |
|  | 高（mm） | 400 | 490 | 630 | 700 | 800 | 750 |
| 空炉升温时间（h） | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 |
| 空炉损耗功率（kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 |
| 最大装载量（kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 电炉质量（kg） | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 |

主要用途：GR3--150B型坩埚式溶解保温炉主要用于压铸行业有色金属的溶解与保温。如铝合金、锌合金的压铸。主要技术参数：1、额定电压：3相、380V.2、额定频率：50HZ。3、额定温度：950℃.4、额定功率：36KW。5、坩埚尺寸：直径530*高500MM.（配置进口英国摩根坩埚或维苏威坩埚）6、溶解率：55KG/小时（热炉）。7、炉体表面温度：小于55度。8、重量：1100KG。电气控制：1、电器控制柜为立式双门独立电控柜，内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构，美观大方，并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染，尺寸为：宽700×高1600×厚450mm。2、温控：配置2块数显智能温控表自动控温加热，具有PID自整定控制功能，一块仪表用于主控加热、一块用于监控超温保护。3、 配有3相工作电流、电压显示，设有接地漏电保护、漏液、超温报警等装置。4、加热控制:采用电子触发SSR可控硅控制，加热功率大小可调。