锰砂滤料简介

锰矿石除了供给钢铁工业炼钢之外还是加工天然锰砂的原料，有净化、过滤水的特效功能。锰砂滤料对工作、生活等各种用水，过滤、净化作用最佳，特别是对地下水中富含铁含锰杂质的水净化作
用更好，而且对人体无害，使用效果得到用水行业的好评。
　　天然锰砂滤料净化水质除铁，除锰及其杂质，其设施简单成本低速度快，锰砂滤料使用寿命长，广泛用于全国石油、化工、轻纺、造纸、印染、电子、热电厂等工作用水以及城市人民生活饮用水。
　　锰砂滤料具有晶粒致密、硬度高、耐腐蚀、损失少，使用寿命长，在水中浸泡不溶解、过滤水中含锰量不增加，故天然锰砂，最难溶于水的净化剂。
　　锰砂滤料除铁原理：
　　天然锰砂滤料的主要成分是二氧化锰（MnO2）它是二价铁氧化成三价铁良好的催化剂。天然锰砂中的MnO2的含量比越高，其除铁效果越理想含铁地下水的PH值大于5.5与天然锰砂接触即可将Fe2+氧化成Fe3＋其反应如下4MnO3+3O2=2Mn2O7 aMn2O7+6Fe2+3H2O=2MnO2+6Fe3+6OH b生成的Fe3+立即被水解成絮状氢氧化铁沉淀　Fe3+3OH=Fe(OH)3↓CFe(OH)3沉淀物经锰砂滤层后被去除。所以锰砂层起着催化和过滤双层作用。
　　锰砂除铁机理，除了依靠，它自身的催化作用外，还有在过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜，使能起催化作用。活性滤膜是由r型羟氢化铁r――FeO(OH)所构成，它能与Fe2+进行离子交换反应，并置换出等当量的氢离子。
　　　　　　　　　Fe2+FeO(OH)=FeO(OFe)+＋H+ b
　　结合到化合物中二价铁，能讯速地进行氧化和水解反应，又重新生成羟其氧化铁，使催化物质得到再生。
　　　　　　Fe0(OFe)+＋4/1O2+3/2H2O=3FeO(Oh)＋H+ e
　　新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。
锰矿石除了供给钢铁工业炼钢之外还是加工天然锰砂的原料，有净化、过滤水的特效功能。锰砂滤料对工作、生活等各种用水，过滤、净化作用最佳，特别是对地下水中富含铁含锰杂质的水净化作
用更好，而且对人体无害，使用效果得到用水行业的好评。
　　天然锰砂滤料净化水质除铁，除锰及其杂质，其设施简单成本低速度快，锰砂滤料使用寿命长，广泛用于全国石油、化工、轻纺、造纸、印染、电子、热电厂等工作用水以及城市人民生活饮用水。
　　锰砂滤料具有晶粒致密、硬度高、耐腐蚀、损失少，使用寿命长，在水中浸泡不溶解、过滤水中含锰量不增加，故天然锰砂，最难溶于水的净化剂。
　　锰砂滤料除铁原理：
　　天然锰砂滤料的主要成分是二氧化锰（MnO2）它是二价铁氧化成三价铁良好的催化剂。天然锰砂中的MnO2的含量比越高，其除铁效果越理想含铁地下水的PH值大于5.5与天然锰砂接触即可将Fe2+氧化成Fe3＋其反应如下4MnO3+3O2=2Mn2O7 aMn2O7+6Fe2+3H2O=2MnO2+6Fe3+6OH b生成的Fe3+立即被水解成絮状氢氧化铁沉淀　Fe3+3OH=Fe(OH)3↓CFe(OH)3沉淀物经锰砂滤层后被去除。所以锰砂层起着催化和过滤双层作用。
　　锰砂除铁机理，除了依靠，它自身的催化作用外，还有在过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜，使能起催化作用。活性滤膜是由r型羟氢化铁r――FeO(OH)所构成，它能与Fe2+进行离子交换反应，并置换出等当量的氢离子。
　　　　　　　　　Fe2+FeO(OH)=FeO(OFe)+＋H+ b
　　结合到化合物中二价铁，能讯速地进行氧化和水解反应，又重新生成羟其氧化铁，使催化物质得到再生。
　　　　　　Fe0(OFe)+＋4/1O2+3/2H2O=3FeO(Oh)＋H+ e
　　新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。