产 品 说 明

粘钢胶 产品特点及用途： 粘钢胶为溶剂类化学内聚反应型改性环氧树脂胶粘剂，适用于对钢筋混凝受弯，大偏 心受压和受拉构件的粘贴钢板加固工程。 使用方法： 1、将粘钢胶甲组份，乙组份分别用电钻搅均，以免因储存过程中的沉淀导致配合 比误差， 影响固化时间等。 2、将粘钢胶按甲组份：乙组份＝3：1的比例混合搅拌均匀后，即可使用。 注意事项： １、温度较低时，可将甲组份，乙组份分别在60～80℃的温水锅（桶）中温化，以减小粘度。 ２、施工环境温度宜在60℃以下，常温下初凝时间1.5小时，常温下一天完全固化，在负 温或潮湿环境中固化时间稍长。 储存与运输： １、本品可储存在40℃以下的环境温度中，保质期24个月。 ２、本品为溶剂类，储存时应远离明火、加热装置等。 工程业绩 王府井商厦、石景山政府办公楼、欢乐谷、新华社新闻大厦、朝阳公园、全国妇联中心、中国 商务部、北京雕塑园、长城加固、北京国际文化中心、北京贵宾楼饭店、中国国际科学中心、广州国际大厦、天津人民印刷厂、云湖渡假村、中国京冶大楼、清华大学教学楼等等。

福建粘钢胶厂家直销福建粘钢胶价格13960734790

总部 北京奥泰利集团
旗下 北京、郑州、乌鲁木齐、贵阳、石家庄，福州、兰州9个分公司及分厂竭诚为您服务！

技术支持：13960734790

适用范围：

★钢板与混凝土粘贴、钢板与钢板粘接；

★改适工程中混凝土构件外部粘贴钢板加固；

★土木工程中金属、非金属粘贴；

★各种高分子材料（陶瓷、石材、玻璃、木材）的修补和粘结；

★幕墙安装，花钢石和瓷砖粘贴；

★电子原件、仪表零件的粘合、密封、涂敷，保护及加固。

★粘度适中，流动性好、关注方便；

★强度高，特别是钢---钢和钢----混凝土的粘接强度；

★抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好；

★具有良好的韧性和抗冲击能力；

★常温固化、硬化郭成收缩；

★配料比例较宽、固化时间可根据用户需要适当调整；

★不含混发性溶液、安全无毒、施工方便；

| 外观 | 甲组分：乳红色膏状液体 | 推荐比例（重量比0 | 甲：乙=3：1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙组分：棕红色膏状液体 | 混合后密度 | 1.2±0.1g/c |
| 胶体性能 | 抗拉强度，Mpa | ≥30 | 受拉弹性模量Mpa | ≥3.0×103 |
|  | 伸长率％ | ≥1.3 | 抗弯强度Mpa | ≥45，且呈脆性（碎裂状）破坏 |
|  | 抗压强度Mpa | ≥65 |  |  |
| 粘接能力 | 钢—钢拉伸抗剪强度，Mpa | ≥15 | 钢—钢不均匀扯离强度，KN/m | ≥16 |
|  | 钢—钢粘接抗拉强度，Mpa | ≥33 | 与混凝土正拉粘结强度，Mpa | ≥2.5且混凝土内聚破坏 |
| 抗老化性能 | 人工2000h抗湿热老化（钢---钢剪切强度下降率） | ≤10％ |
| 抗老化性能（5--45） | 操作时间/分钟 | 20---90 | 固化时间/天 | 3---7 |

混凝土及钢板表面处理→紧固钢板和焊接→密封孔洞和周边缝隙→灌注胶配置→压力注脚→加压固定→固化、维修

注意事项：

★清楚旧混凝土粘贴面上的浮沉、尘土、油渍、污垢；若表面有蜂窝、裂缝，应进行修补、找平。

★打磨后使露出结构本体，并用丙酮擦净，对钢板的粘结面进行夹带、除锈处理；粘结面打磨后应显露金属光泽，并用丙酮擦净。

★配胶应严格按照比例称量配比，充分搅拌不得有沉淀色差，容器内应清洁，不应有灰尘、水分和柚子混入，必须采用机械搅拌，以保证甲乙组分混合均匀。

★调配好的胶料应立即使用，涂胶时，水平粘贴应中间厚边缘薄，竖向粘贴应上厚下薄，应无漏抹；

★钢板粘贴后即加压固定，直至钢板周边同时挤出胶液为止；

★钢板加压不得中途局部减压，经过24小时后可卸压，3天后可受力使用；

★粘贴加固化卸压后应做好防锈防腐处理

★粘钢板固化后，应进行密实度检验，可用小锤轻击钢板，从影响确定有效面积，密实度达到有关规定。

包装：

★包装：甲组份30kg/桶；乙组分10kg/桶

★贮存期：半年（贮存温度30℃以下，阴凉处）

主要产品： 
     喷涂橡胶沥青防水涂料（建筑产品选用技术专项图集，中国建筑标准设计研究院发制）、改性乳化沥青、混凝土表面裂缝无痕修补剂、自闭树脂防水涂膜、901堵漏剂、 CGM高性能水泥基灌浆料、无收缩灌浆料。环氧灌浆料、支座灌浆料、通用型灌浆料。CGM锚固料、TL植筋胶、TL粘钢胶、TL碳纤维浸渍胶、碳纤维布、TL灌浆树脂、302界面处理剂、CGM钢筋阻锈剂、TL—4防冻剂、钢筋锚固料、高强耐磨料、TL环氧修补砂浆、CGM环氧灌浆料、各种强度修补砂浆、EC2000聚合物砂浆、无机铝盐防水剂、无机铝盐防水素浆、各种瓷砖粘结剂、大理石、石材粘接剂、 混凝土表面增强剂 、孔道压浆剂、 孔道压浆料 、轨道胶泥、环氧胶泥。以及灌浆料、聚合物砂浆的母料等产品。

福州粘钢胶厂家直销电话13960734790人：李经理

改性环氧粘钢胶价格13960734790

产品描述 

OTL-粘钢胶系两组分、改性环氧类、高触变性、粘稠膏状结构胶。一般用于钢筋混凝土构件外部涂刮粘贴钢板加固。用于土木结构工程中金属、非金属及高分子材料的自粘或互粘。用于粘接钢板与梁表面的加固施工，以提高负载能力。

主要特点

1、强度高，特别是钢-钢粘接抗剪强度及钢-混凝土粘接抗剪强度。

2、独特的高性能聚合物增韧改性技术，耐冲击，特别适合于桥梁等动荷载加固。

3、耐老化，耐酸、耐碱及耐水性能好。

技术性能

1、OTL-粘钢胶技术性能均符合国家标准《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)和交通部行业标准《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）A级胶要求。

使用方法与施工要点

1、表面处理

　 表面处理是最关键的工序，包括加固构件粘合面处理及钢板粘合面处理。

对于混凝土构件粘合面，应根据构件表面的新旧程度、坚实程度、干湿程度，分别按以下四种情况处理：

（1）对很旧很脏的混凝土构件的粘合面，应先用硬毛刷沾高效洗涤剂，刷除表面油垢污物；再对粘合面进行打磨并用无油压缩空气吹除粉粒，除去2～3mm厚表层，直至完全露出新面（处理后，若表面严重凹凸不平，可用环氧修补砂浆进行修补）；在粘贴前粘合面用擦拭干净待完全干燥。

（2）如果混凝土表面不是很脏很旧，则可直接对粘合面进行打磨，去掉1～2mm厚表层，用压缩空气除去粉尘，用擦拭干净待完全干燥。

（3）对于新混凝土粘合面，先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去，打磨去除浮浆、粉尘后，用擦拭干净待完全干燥。

2. 对于钢板粘合面，应根据钢板锈蚀程度，分别按以下两种方法处理：

（1）如钢板未生锈或轻微锈蚀，可用喷砂、砂布或平砂轮打磨，直至出现金属光泽。应在钢板表面打磨出尽可能大的粗糙度，打磨出的纹路尽量与钢板受力方向垂直。最后用bingtong擦拭干净。

（2）如钢板锈蚀严重，须先用适度yansuan浸泡20分钟，使锈层脱落；再用石灰水冲洗，中和酸离子；最后用平砂轮打磨出纹路。

3、卸荷

为减轻和消除粘钢板后的应力、应变滞后现象，粘钢板前宜对构件适量进行适量卸荷。

4、配制胶胶粘剂

OTL-粘钢结构胶为三组分，须在现场按比例混合均匀才能固化，其配胶方法可参照如下操作：

　　配胶前准备好案秤、配胶用的干净容器（一般用塑料盆或铁桶）、bingtong、干棉纱、抹刀、搅拌器具等。称料前应对A、B、C两组分分别进行充分的上下搅拌。

在洁净容器中，按产品包装上标注的配胶比例分别称量A、B两组分。采用手工或胶料搅拌器按同一方向进行搅拌，搅拌至基本均匀后，将胶料全部翻倒至另一容器再继续搅拌至色泽完全均匀一致，以确保没有混合不匀的死角。采用胶料搅拌器时，搅拌转速应用慢速（400-600转/分钟），搅拌时间3-5分钟左右。应特别注意：配胶比例不正确或搅拌不均匀会严重影响结构胶性能。

每次配胶都必须称量，随配随用，且配胶量不宜过多，否则难以搅拌均匀且有可能造成不必要的浪费。配好的胶需在适用期（夏天约为50分钟，冬季约为90分钟）内用完。

5、粘贴钢板

　　胶粘剂配制好后，用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土粘合面和钢板粘合面。为使胶粘剂能充分浸润、渗透、扩散、粘附于粘合面，宜先用少量胶粘剂在粘合面来回刮抹；再添抹，可使钢板条黏结面上的胶中间厚、边缘薄，板中央的抹胶厚度为3～5mm；然后将钢板贴于预定位置。

钢板粘贴后，用铁锤沿粘贴面轻轻敲击钢板，如无空洞声，表示已粘贴密实，否则应剥下钢板，补胶并重新粘贴（所有操作应在胶粘剂的适用期内完成）。

6、固定与加压

钢板粘好后立即用卡具、支撑或膨胀螺栓等固定。并适当加压，以使胶粘剂刚好从钢板边缘挤出为度。膨胀螺栓一般兼作钢板的附加锚固措施，其埋设孔洞应与钢板一同于涂胶前配钻好。

7、固化

可在常温接触压力下固化，施工后应立即固定，固化期间避免扰动。25℃时，固化一天即可拆除夹具或支撑，三天即可受力使用；环境温度降低时，固化时间会相应延长。若环境温度低于5℃，应采取红外线灯（或碘钨灯）加热等加温措施或使用低温固化改性产品。

每平米粘贴钢板用胶约为5-6公斤。

产品性能指标 

性能 项目 试验条件 技术指标
胶 弯
体 曲
性 强
能 度 拉伸强度Mpa 25℃三天 ≥30
压缩强度Mpa 25℃三天 ≥65
粘
结
能
力 受拉弹性模量Mpa 25℃三天 3.5×103
钢-钢剪切强度Mpa 25℃三天 ≥15
钢-钢拉伸强度Mpa 25℃三天 ≥35
钢-钢不均匀
扯离强度KN/m 25℃三天 ≥20
钢-混凝土
正拉粘接强度Mpa 25℃三天 ≥2.5且混凝土内聚破坏
工艺
要求 施工环境温度 ℃ 5～35
不挥发物含量(固体含量) % ≥99
耐老化
性能 人工湿热老化抗剪性能 2000h 强度下降≤10%

包装、运输、储存、安全

1、本产品采用塑料桶或铁桶包装，(30+10)KG/组.包装规格应客户要求可另行商定。

2、本品应密封贮存在环境温度5-40℃的干燥、清洁的库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后不得长时间存放；不同品种胶粘剂及A、B两组分应明显标识存放，避免混杂。自生产之日起，包装完好时有效贮存期为12个月。

　 3、本产品不属于易燃、易爆、有毒危险品，能以一般交通工具运输，运输途中不得损坏包装、曝晒或雨淋，不得倾斜或倒置。
　
4、本产品施工人员应采取必要的安全防护措施（如配戴口罩、手套、护目镜、安全帽等），现场注意防火并保持良好的通风。若不慎弄上皮肤或衣物，可立即用大量清水冲洗；若不慎误食或溅入眼睛，请立即就医。

主要产品： 
     喷涂橡胶沥青防水涂料（建筑产品选用技术专项图集，中国建筑标准设计研究院发制）、改性乳化沥青、混凝土表面裂缝无痕修补剂、自闭树脂防水涂膜、901堵漏剂、 CGM高性能水泥基灌浆料、无收缩灌浆料。环氧灌浆料、支座灌浆料、通用型灌浆料。CGM锚固料、TL植筋胶、TL粘钢胶、TL碳纤维浸渍胶、碳纤维布、TL灌浆树脂、302界面处理剂、CGM钢筋阻锈剂、TL—4防冻剂、钢筋锚固料、高强耐磨料、TL环氧修补砂浆、CGM环氧灌浆料、各种强度修补砂浆、EC2000聚合物砂浆、无机铝盐防水剂、无机铝盐防水素浆、各种瓷砖粘结剂、大理石、石材粘接剂、 混凝土表面增强剂 、孔道压浆剂、 孔道压浆料 、轨道胶泥、环氧胶泥。以及灌浆料、聚合物砂浆的母料等产品。