ICS 77.150.30

H 62

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

# 前   言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由宁波长振铜业有限公司负责起草。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人员：

易切削铜合金型材

1  范围

本标准规定了易切削铜合金型材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和质量证明书、合同内容等。

本标准适用于其外接圆直径小于或等于120mm的易切削铜合金实心型材（以下简称型材）的一般要求。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验  第一部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 11086  铜及铜合金术语

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第二部分：棒、线、型材

GB/T 26306-2010  易切削铜合金棒

GB/T 34505  铜及铜合金材料室温拉伸试验方法

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668-2008  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 448  铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法

YS/T 449  铜及铜合金铸造和加工制品显微组织检验方法

3  术语与定义

下列术语适用于本标准。

### 3.1

### 型材 profile

### 沿整个长度方向上具有均一的实心横截面，且横截面不同于棒、线、管、板、带材的加工产品。型材以直状或卷状供应。

### 3.1.1实心型材 solid  profile

横截面上无任何封闭通孔的型材。

3.1.2外接圆 circumscribing  circle

能够将型材横截面完全包围的最小的圆。

4  要求

4.1  产品分类

4.1.1  牌号、代号、状态和规格

型材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

表1     牌号、类别、形状代号、状态、规格        单位为毫米

| 牌号 | 代号 | 类别 | 形状代号 | 状态a | 规格b /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPb62-3 | 36000 | 圆周边异 | XΦ | H50 H02 | 外接圆Φ4.5～Φ25 |
| C3601 C3602 | C3601 C3602 | 矩形单边异 | X1J | H02 | 不变边3～15 变异后尺寸3-20 |
|  |  | 圆基单、双向异 | XR X2R | H02 | 外接圆不大于 Φ20 |
|  |  | 圆基周边异 | XΦ | H50 H02 | 外接圆Φ4.5～Φ25 |
| HPb59-1 | T38100 | 无弧多面型材 | XDM | M30 H55 | 长18-85 宽10-55 最小1 |
|  |  | 无弧多面扁型材 | XDMB | H50 | 宽不大于32 宽厚比不大于11.5 |
|  |  | 有弧多面型材 | XHDM | M30 |  |
|  |  | 圆基单双向异 | XR X2R | H02 H58 |  |
|  |  | 圆周边异 | XΦ | H50 H58 |  |
|  |  | 矩形单双向异 | XJ X2J | M30 H50 H58 H02 |  |
|  |  | 六角异 | XS | H58 |  |
| HPb59-2（Ⅰ） | T38200 （Ⅰ） | 有弧多面型材 | XHDM | M30 |  |
| HPb59-1.8 | T38202 | 圆基单双向异 | XR X2R | H02 H58 |  |
| HPb58-2（Ⅰ） | T38210（Ⅰ） | 无弧多面型材 | XDM | H55 |  |
| HPb59-3 HPb58-3 HPb58-3（Ⅰ） HBi | T38300 T38310 T38310（Ⅰ） | 无弧多面型材 | XDM | H55 |  |
|  |  | 无弧多面扁型材 | XDMB | H50 |  |
|  |  | 圆基单双向异 | XR X2R | H58 H02 |  |
|  |  | 圆周边异 | XΦ | H50 |  |
|  |  | 矩形单双向异 | XJ X2J | M30 H50 H58 H02 |  |
| HPb57-3 | T38410 | 无弧多面扁型材 | XDMB | H55 |  |
|  | C38500 | 有弧多面型材 | XHDM | M30 |  |
| 注1：经供需双方协商，也可以提供其他成分合金。 |
| 注2：附录A列出了和国外标准对应的牌号。 |
| 注3：附录B列出了形状代号表示方法说明。 |
| 注4：附录C列出了不同形状对应的状态和规格 |
| a 状态M30（挤压），H50(热挤压+拉拔)，H55(挤压+扒皮)，H02（1/2硬），H58（拉拔）。 b 外接圆不大于Φ20的型材可供圈料，其它均为直条状，长度范围为500mm ～ 5000mm。 |

4.1.2  标记示例

型材截面形状如图1～图7所示，型材轮廓尺寸用B（最大尺寸，宽）、H（厚或高）表示，并且B＞H。按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

Ⅰ  多面型材，如图1所示

图1  多面型材截面示意图

示例1：用HPb59-1（T38100）制造的、供应状态H55、轮廓尺寸B47mm、H 35mm、最小尺寸h 1.5mm、长度为3000mm的型材直条，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb59-1 H55  XDM 47×35×1.5 ×3000

或直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  T38100 H55  XDM 47×35×1.5 ×3000

Ⅱ 多面扁型材，如图2所示：

图2  多面扁型材形状示意图

示例2：用HPb58-3（T38100）制造的、供应状态H55、轮廓尺寸B24.8mm、H3.2mm、最小h1 2.4mm、长度2500的异型棒，标记为：

直条状扁型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-3 H55  XDM 24.8×3.2×2.4 ×2500

或直条状扁型材 YS/T XXXX-XXXX  T38310 H55  XDM 24.8×3.2×2.4 ×2500

Ⅲ 有圆（弧）多面型材，如图3所示：

图3  有弧多面型材形状示意图

示例3：用HPb58-2（Ⅰ）（T38210）制造的、供应状态M30、轮廓B 74mm、H 34mm、最大的弧半径R 25mm、长度3500mm的型材直条，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-2 M30  XHDM 74×34×R25 ×3500

或直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  T38210 M30  XHDM 74×34×R25 ×3500

Ⅳ 圆基单、双向异型材，如图4所示

图4  圆基单、双向异型材示意图

示例4-1：用HPb58-3制造的、供应状态H02、直径Φ13.8mm、轮廓尺寸H，变异凹入半径R 7mm、长度2500mm的直条型材，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-3（T38310） H02  XR Φ13.8×H×R-7 ×2500

示例4-2：用HPb58-3制造的、供应状态H02、R4.0mm、轮廓尺寸（H）10 mm、变异凸出尺寸（h）5mm的卷状型材，标记为：

卷状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-3 H02  XR R4.0×9×4.8

示例4-3：用HPb58-3制造的、供应状态H55、直径Φ15mm、变异轮廓（H）25 mm、变异凸出尺寸（h1）5mm、变异缩进尺寸(h2)6.5mm、长度3000mm的条状型材，标记为：

直条状型材YS/T XXXX-XXXX  HPb58-3  H55  X2R Φ15×25×5×（-6.5）×3000

Ⅴ 圆周边异型材，如图5所示：

图5  圆周边异型材示意图

示例5：用HPb62-3(C36000)制造的、供应状态H02、 基础圆Φ15mm、辅助圆Φ18.6mm、变异6处，长度3000mm的直条棒，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb62-3  H50  6Φ Φ15×Φ18.6×6×3000

Ⅵ  矩形单、双边异型材，如图7示例：

图6  矩形单、双边异型材示意例

示例6-1：用HPb58-2制造的、供应状态H55、最大宽度B 25mm、H1 5mm 、H 10mm、变异尺寸h1 4mm、长度3000的条状型材，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-2  H55  XJ25×10×4×3000

示例6-2：用HPb58-2制造的、供应状态H02、轮廓最大尺寸B 10mm 、无变异尺寸H 7mm、变异尺寸h1 1.5mm、长度3000的条状型材，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-2  H02 XJ 7×10+1.5×3000

示例6-3：用HPb58-2制造的、供应状态H02、最大轮廓尺寸B12mm、无变异尺寸H 8mm、变异尺寸h1 5mm、C2 R-2.5mm的卷状型材，标记为：

卷状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb58-2  H02  X2J  8×12×5× -R2.5

Ⅶ六角异型材

图7 六角异型形状示意图

示例8-1：用HPb59-3制造的、供应状态H02、S7.5mm、H 12mm、的卷状型材，标记为

卷状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb59-3 H02  X1S  S7.5×12

示例8-2：用HPb59-3制造的、供应状态H50、S:15 mm、双边变异h -1.5mm、长度3000mm的条状型材，标记为：

直条状型材 YS/T XXXX-XXXX  HPb59-3 H50  X2S S15×（-1.5）×3000

4.2  化学成分

牌号HPb61-3、HPb61-3(Ⅰ)、HPb59-2(Ⅰ)、HPb59-1.8、HPb58-2(Ⅰ)、HPb58-3(Ⅰ)、HPb57-3合金的化学成分符合表4的规定，表4中未列出牌号、代号的化学成分符合GB/T 5231标准。

表4  型材的化学成分

| 牌号 | 代号 | 化学成分（质量分数） / % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cua | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Bi | Si | Mn | Cd | Zn |
| HPb61-3 | 3601 | 59.0～63.0 | 1.8～3.7 | 0.3 | Fe+Sn 0.5 | - | - | - | - | - | - | 余量 |
| HPb61-3(Ⅰ) | 3602 | 59.0～63.0 | 1.8～3.7 | 0.50 | Fe+Sn1.0 | - | - | - | - | - | - | 余量 |
| HPb59-2(Ⅰ) | T38200(Ⅰ) | 59.0～60.0b | 1.6～2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | - | 余量 |
| HPb59-1.8 | T38202 | 57.0～61.0 | 1.0～2.5 | - | Fe+Sn 1.0 | - | - | - | - | - | - | 余量 |
| HPb58-2(Ⅰ) | T38210(Ⅰ) | 57.0～59.0b | 1.6～2.5 | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | - | 余量 |
| HPb58-3(Ⅰ) | T38310(Ⅰ)3604 | 57.0～61.0 | 1.8～3.7 | 0.50 | Fe+Sn1.0 | - | - | - | - | - | - | 余量 |
| Pb57-3 | T38410 | 56.0～58.0 b | 2.5～3.7 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 余量 |
|  | C38500 | 55.0～59.0 | 2.5～3.5 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  | 余量 |
| 注：元素含量为上下限者为基体元素和合金元素，元素含量为单个数值者为杂质元素，单个数值表示最高限量。 |
| a Cu含量包括Ag； b Cu+表中所规定元素的实测值总和不小于99.7（Zn含量为实测所得值）； |

4.3  形状尺寸及允许偏差

4.3. 1  图纸

图纸是订货合同必不可少的一部分，且应符合CAD制图标准。

a）注明尺寸和公差要求，主要尺寸直接标出； （主要尺寸：影响产品机械性能、工作精度等的尺寸）；

b）标注尺寸满足可测量性；

c）尺寸精度满足关联尺寸之间的相容性；

d）其它特定要求。

4.3.2  型材轮廓尺寸及允许偏差

型材轮廓尺寸用B（最大尺寸，宽）、H（厚），及允许偏差列于表5。

表5    型材的轮廓尺寸允许偏差                单位为毫米

| 轮廓尺寸 B或H mm | 外接圆Φ≤50mm | 外接圆Φ＞50mm～120mm |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
|  | H55、H50、H02、M07 |
| ≤10 | ±0.15 | ±0.08 | ±0.20 | ±0.10 |
| ＞10～30 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.35 | ±0.20 |
| ＞30～50 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.30 |
| ＞50～80 | - | - | ±0.60 | ±0.40 |
| ＞80～120 | - | - | ±0.70 | ±0.50 |
|  | M30 | M30 |
| ＞10～30 | ±0.50 | ±0.35 | ±0.60 | - |
| ＞30～50 | ±0.80 | ±0.60 | ±0.80 | - |
| ＞50～80 | - | - | ±1.00 | - |
| ＞80～120 | - | - | ±1.20 | - |
| 注1：表中是M07态经表面去皮加工后的允许偏差要求。 注2：需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）时，其值为表中相应数值的2倍。 注3：如需方有特殊要求，需在图纸中注明 |  |  | ±0.70 |

4.3.2  标注尺寸及允许偏差

图样上标注的线性尺寸及允许偏差列于表6。

表6  形状尺寸允许偏差              单位为毫米

| 标注尺寸 | 外接圆Φ≤50mm | 外接圆Φ＞50mm～120mm |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
|  | H02、H50、H55、M07 |
| ≤3 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.12 | ±0.07 |
| ＞3～6 | ±0.15 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.08 |
| ＞6～10 | ±0.20 | ±0.07 | ±0.20 | ±0.09 |
| ＞10～18 | ±0.25 | ±0.08 | ±0.25 | 0.10 |
| ＞18～30 | ±0.30 | ±0.10 | ±0.30 | ±0.15 |
| ＞30～50 | - | - | ±0.40 | ±0.20 |
|  | M30 |
| ≤3 | ±0.10 | - | ±0.15 | - |
| ＞3～10 | ±0.15 | - | ±0.20 | - |
| ＞10～18 | ±0.25 | - | ±0.35 | - |
| ＞18～30 | ±0.40 | - | ±0.45 | - |
| ＞30～50 | - | - | ±0.60 | - |
| 注1：表中M07态是经表面去皮加工后的允许偏差要求。 注2：需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）时，其值为表中相应数值的2倍。 注3：如需方有特殊要求，需在图纸中注明 |

4.3.3圆（弧）半径尺寸及允许偏差

图样上标注的圆或弧半径允许偏差列于表7。

表 7  型材的圆（弧）半径偏差               单位为毫米

| 状态 | H02、H50、H55、M07 | M30 |
| --- | --- | --- |
| 圆（弧）半径R | ≤20 | ＞20 | ≤20 | ＞20 |
| 圆（弧）半径偏差/± | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 注1：表中是M07态经表面去皮加工后的允许偏差要求。 注2：需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）时，其值为表中相应数值的2倍。 注3：如需方有特殊要求，需在图纸中注明 |

4.3.4角度偏差

图样上标注有角度未标注偏差，且能直接测量的角度，其角度允许偏差应符合普通级2.5°，当需要高精级时，应在订货单或合同中注明，并把偏差要求标注在图样上，高精级允许偏差应符合1.5°。未注明时按普通级供货。

4.3.5圆角半径

型材横截面的棱角处允许有圆角，其最大圆角半径R不应超过表8的规定。当超过表8的规定时按4.3.3规定处理。

表8  异型材的圆角半径                   单位为毫米

| 状态 | H02、H50、H55、M07 | M30 |
| --- | --- | --- |
| 截面的最大宽度 | 3-6 | 6-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 8-16 | 16-30 | 30-50 | 50-80 |
| 圆角半径/± | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 3.0 |
| 注1：表中是M07态经表面去皮加工后的允许偏差要求； 注2：需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）时，其值为表中相应数值的2倍； 注3：此项供方可不检验，但必须保证； 注4：如需方有特殊要求，需在图纸中注明。 |

4.3.6  直度

直条状型材的直度应符合表9的规定。

表9  直条状型材的直度                 单位为毫米

| 状态 | H02、H50、H55 | M30 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| ＜1000 | 3 | - | 5 | - |
| [1000，2000） | 4 | - | 6 | - |
| [2000-3000） | 5 | 2 | 8 | 3 |
| ≥3000 | 8 | 3 | 10 | 4 |

4.3.7  扭拧度

条状型材的扭拧度按每300mm不应超过1.5°控制（精确到度），供货最大长度6000mm总扭拧度不应超过15°。

多面扁状型材的扭拧度按每300mm不应超过2°控制（精确到度），供货最大长度4000mm总扭拧度不应超过15°。

当需方有要求时，可由供需双方协商确定。

4.3.8  切斜

条状型材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜量

不应超过最大宽度的2.5%。

4.3.4 长度偏差

异型材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15 mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5 mm。

4.3.9  卷状型材卷重量

异型线材卷重由供需双方协商确定。

4.4  力学性能

型材的室温力学性能和形状、规格、取样部位相关，因此标准中未作规定，但当需方有需求时，可按供需双方约定的取样部位取样，提供实测值。表10列出力学性能参考值。

表10     室温力学性能（仅供参考）

| 形状 | 合金 | 规格/mm | 状态 | HV5 | Rm/MPa | A /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形异 | C36000 C3602 | ＜Φ12 | H58 | 103 |  |  |
|  |  |  | H50 | 118 |  |  |
|  |  |  | H02 | 153 | 500 |  |
|  | C3604 HPb58-3 | ＜R6(Φ12) | H02 H58 | 132 | 450 | 3.5 |
|  |  | ≥R6(Φ12) | H02 H58 | 110 | 450 | 25 |
|  | HPb59-1 | ＜R6(Φ13) | H02 H58 | 120 | 430 | 5 |
|  |  | ≥R6(Φ13) | H50 | 118 |  |  |
| 有弧多面 | CW612N CW617N | 全部 | M30 | 80 | 370 | 20 |
|  | 3600 | 全部 | H50 | 85 | 375 | 30 |
| 无弧多面 | C36000 C3602 CW612N | 2-12 | H50 | 102 |  |  |
|  |  |  | H55 | 94 |  |  |
|  |  | ＞12-20 | H50 | 93.6 | 375 | 30 |
|  |  |  | H55 | 80 | 375 | 40 |
|  |  | ＞20 | H50 | 86.9 | 380 | 40 |
|  | C3604 HPb59-3 HPb57-3 | 2-12 | H50 | 123 | 430 | 7 |
|  |  |  | H55 | 95.8 | 410 | 20 |
|  |  | ＞12-20 | H50 | 103 | 380 | 10 |
|  |  |  | H55 | 100 | 380 | 30 |
|  | 59-1 | 6 | H02 | 140 |  |  |
| 矩形异 | C36000 C3601 | ＜12 | H02 H58 | 125 | 445 |  |
|  |  | ≥12-35 | H50 | 88 | 370 | 30 |
|  |  | ≥12-35 | H55 | 77 | 375 | 35 |
|  | HPb58-3 | ＜12 | H02 H58 | 152.8 | 534 |  |
|  | HPb59-1 | ≥12 | H50 | 116 |  |  |

4.5  断口

异型材断口应致密，无缩尾，不允许有超出YS/T 336中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

4.6  残余应力

当需方有要求并在合同中注明时，可进行残余应力试验，试验结果不应有肉眼可见的裂纹。

4.7  表面质量

4.7.1  经表面加工的条状型材，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物等缺陷，允许有不超出公差范围的加工痕迹。

4.7.2  卷状型材表面应光洁，不应有影响使用的缺陷。

5 试验方法

5.1 化学成分仲裁分析方法

型材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行，超过GB/T 5121分析范围的，由供需双方协商。

5.2 外形尺寸测量方法

异型材的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。必要时采用投影仪测量。

5.3 力学性能的检验方法

5.3.1取样和制样

拉伸性能的取样方法按YS/T 668-2008的规定进行。当型材端面面积≤Φ12.5mm相应面积时，采用全截面试样，当大于该面积时，需要制样。推荐型材选择靠近任一边部的位置纵向取样加工，并符合GB/T 34505 -2017标准规定的比例试样。若供需双方对测试部位已确定并在合同（或图纸）中注明时，在指定部位纵向取样。

5.3.1硬度试验

硬度试样的检测部位，在端面测试，推荐在最大部位的中间区测量，若形状复杂，也可以再在较小厚度的中间增加一个测量区，测量区的大小符合相应硬度测试标准要求。若供需双方对测试部位已确定并在合同（或图纸）中注明时，在指定部位测量。

布氏硬度试验按GB/T 231的规定进行。维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

5.3.2 型材室温拉伸试验

型材的室温拉伸试验方法按GB/T 34505 -2017的规定进行。

5.4断口

型材的断口检验方法按YS/T 336 的规定进行。

5.5 残余应力检验方法

型材的残余应力检验按GB/T 10567.2的规定进行。

5.6 表面质量

型材的表面质量应目视检查。

5.7 可切削性

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 型材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起，一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2 组批

棒材应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于3000kg。

6.3 检验项目

6.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、断口及表面质量的检验。

6.3.2 如需方有要求，还应进行力学性能、残余应力试验。

6.4 取样

型材的取样应符合表10的规定。

表 10  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉2个样（供方）；每批1个样（需方） | 4.2 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1的规定取样，一般检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 4.3 | 5.2 |
| 表面质量 |  | 4.7 | 5.6 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.4 | 5.3 |
| 断口 |  | 4.5 | 5.4 |
| 残余应力 |  | 4.6 | 5.5 |

6.5 检验结果的判定

6.5.1 检验结果的数值按照GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.5.2 化学成分不合格时，判该批产品不合格。

6.5.3 异型材的外形尺寸和表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

6.5.4 当断口质量、残余应力试验结果中有试样不合格时，应从该批产品（包括原受检不合格的那个型材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或者逐根检验，合格者单独编批交货。

7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

型材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888-2014的规定进行。

8 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 图纸：包括尺寸规格、截面形状和公差要求等；

- 精度要求；

- 重量、卷数或根数；

- 力学性能（当有要求时）；

- 残余应力等，（当有要求时）；

- 本标准编号。

- 其它

附录A

（资料性附录）

本标准与ASTM或EN标准对应的牌号

| 序号 | 本标准牌号 | 国标代号 | 对应EN标准牌号 | 对应JIS3250牌号 | 对应ASTM标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPb61-3 |  | - | C3601 |  |
| 2 | HPb61-3(Ⅰ) |  | - | C3602 |  |
| 3 | HPb59-2(Ⅰ) | T38200(Ⅰ) | CW612N | - |  |
| 4 | HPb59-1.8 | T38202 | - | C3771 |  |
| 5 | HPb58-2(Ⅰ) | T38210(Ⅰ) | CW617N |  |  |
| 6 | HPb58-3 (Ⅰ) | T38310(Ⅰ) | - | C3604 |  |
| 7 |  | C38500 |  |  | C38500 |

附录 B 型材按截面形状分类

资料性附录

B.1 型材形状分类

根据型材的截面形状特点，分为8类，具体分类方法列于表B.1，产品图例见附录B。

表B.1  形状分类表

| 序号 | 形状 代号 | 定义 | 形状标示方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XDM | 具有复杂的多面直线形状 | 轮廓 B*H*hmin | hmin—形状中出现的最小尺寸 |
| 2 | XDMB | 具有复杂的多面形状，轮廓尺 宽(B): 厚(H)＞3，厚（H）不大于8mm | 轮廓 B*H *hmin | hmin—最小的扁形厚度尺寸 |
| 3 | XHDM | 复杂的多边形状中，有弧形线 | 轮廓 B*H* R（Φ）max | 轮廓尺寸与最大弧R（Φ）尺寸，小于等于半径时用R，大于半径时用Φ |
| 4 | XR | 基础圆在一个方向形状发生凸出或凹入的变异，变形尺寸不大于圆半径 | R（Φ）*H*h变异主形状尺寸1（或R） | 基础圆≤半径时用R，大于半径时用Φ，变异方向轮廓最大尺寸H*最小尺寸h（或r）凹入或缩进标“-” |
|  | X2R | 基础圆在2个方向形状发生凸出或凹入的变异，变异尺寸不大于圆半径 | R（Φ）*H*h1*h2变异主形状尺寸1（或R）、主形状尺寸2（或R） |  |
| 5 | XΦ | 基础圆的周边均匀分布的≥2个形状，该形状的外接圆或内切圆为辅助圆 | 基础圆Φ*辅助Φ*个数 | 轮廓圆，辅助圆 周边个数，凹入标“-” |
| 6 | X1J | 在矩形的一个边上发生变化，该边形状凸出或凹入，并由此导致轮廓尺寸的变化或未变化 | 不变异尺寸(B或H)*变异后尺寸(B或H)*变异后小尺寸h1或 h1 | 变异后小尺寸是指凸出或凹陷部分线性尺寸（或R），凹入标“-” |
|  | X2J | 在矩形的2个边上形状发生变化，该边形状凸出或凹入，并由此导致轮廓尺寸的变化或未变化 |  |  |
| 7 | XxS | 在正六角的某一个或几个边上发生凸出或凹入的变化 | S *特性尺寸h,（当S轮廓尺寸不变时） | 变异后的尺寸或变异的尺寸 凹入时标“-” |
|  |  |  | S*轮廓*变异形状线性尺寸h或圆角R（当S轮廓尺寸变化时） |  |

B.2  型材类型对应的状态、规格

不同型材对应的状态和规格列于表3。

表3 型材类型对应的状态和规格

| 序号 | 分类 | 型材符号 | 状态 | 规格 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无弧多面型材 | XDM | M30 H55 | （18-85）*（11-38） |
| 2 | 无弧多面扁异型 | XDMB | H50 | （20-31）*（3.9-6.5） （20-31）/最小厚度不大于11.5 |
| 3 | 有弧多面型材 | XHDM | M30 | （15-96）*（10-57） |
|  |  |  | H55 H50 | （11-28）*（6-15） |
| 4 | 圆基单、双向异 | XR X2R | H02 | 直条Φ（3.8-15）*（3.9-25） |
|  |  |  | H55 H50 H58 | 直条Φ≥16 |
|  |  |  | H02 | 卷状Φ（3.8-6.5） |
| 5 | 圆周边异 | XΦ | H50 H58 | Φ10-25 |
| 6 | 矩形单边异 | XJ | M30 H50 H55 | （7.5-25）*（6.5-15） |  |
|  |  |  | H58 H02 | （7.5-20）*（5-15） （7-15）*（3-13） |  |
|  | 矩形双边异 | X2J | H55 | （24-54）*（12-40） |
|  |  |  | H58 H50 | （6.5-14）*(3.5-14) |
| 7 | 六角异 | XS | H58 H50 | S（10-25） |

附录C

（资料性附录）

型材分类示例图

图B1     多面型材

图B2     多面扁型材

图B3       有弧多面型材

图B4    圆基单、双向异型材

图5    圆周边异型材

图B6    矩形单边异

图B7  矩形双边异

# Text boxes

201x-xx-xx实施

201X-xx-xx发布

# 易切削铜合金型材

Profiles of free cutting copper alloys

（预审稿）

YS/TXXXX—XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

备案号：