性能详细介绍：

PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可以在恶劣的环境中保持良好的除尘过滤性能，并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中，PPS过滤袋是理想的除尘材料。并在以下场合的应用中性能卓越。
　　1、工作温度170℃，短时工作温度232℃，熔点285℃，极限氧指数34~35。
　　2、含氧量在15%或以下的场合均可适用。
　　3、燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物，现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。
　　4、烟道中含湿气的场合。
　　5、在温度190℃~232℃工矿条件下，气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时，PPS滤袋具有优异的性能纪录。

| 产品名称 | PPS除尘袋 |
| --- | --- |
| 纤维 | 聚苯硫醚(PPS)纤维/PPS长丝基布 | PPS纤维／玻纤基布 |
| 克重（g/m2） | 450 | 500 | 550 | >800 |
| 厚度（mm） | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 透气量（L/dm2.min） | 18 | 15 | 12 | 8-15 |
| 断裂强度-纵向(N/5×20cm) | >1150 | >1200 | >1200 | >2000 |
| 断裂强度-横向(N/5×20cm) | >1200 | >1300 | >1400 | >2000 |
| 连续工作温度 | 190℃ | 190℃ |
| 瞬间工作温度 | 232℃ | 232℃ |
| 耐酸性 | 优 | 优 |
| 耐碱性 | 优 | 优 |
| 耐磨性 | 优 | 优 |
| 水解稳定性 | 优 | 优 |
| 沾水等级（水温27℃相对湿度20%） | 5级AATTCC100 | 5级AATTCC100 |
| 后处理 | 高温热压及烧毛、拒水、防油处理、涂层 | 烧毛、压光、拒水防油处理、涂层 |