执行标准

- 结构用无缝管（GB/T8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

- 流体输送 用无缝钢管（GB/T8163-2008）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。

- 低中压锅炉用无缝钢管 （GB3087-2008）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优 质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。 　4、高压锅炉用无缝钢管（GB5310-2008）是用于制造高压及其以 上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。

- 化肥设备用高压无缝钢管 （GB6479-2000）是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合 金钢无缝钢管。

- 石油裂化用无缝钢管（GB9948-2006）是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无 缝钢管。

- 地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤 、岩心管、套管和沉淀管等。

- 金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、 岩心杆、套管的无缝钢管。

- 石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管 。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。

- 船舶用碳钢 无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无 缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。

- 汽车半轴套管用无缝钢 管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。

12 、柴油机用高压油管（GB3093-2002）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。 　　 13、液压和气动 缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢 管。

14、冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-2000）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好 的冷拔或冷轧精密无缝钢管。