06

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口（SAC/TC243）。

本标准负责起草单位: 东莞市东兴铝业有限公司、广州有色金属研究院、广东豪美铝业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所、西南铝业（集团）有限责任公司、福建祥鑫集团、广东兴发铝业有限公司、福建省南平铝业有限公司、中铝西北铝加工分公司。

本标准主要起草人： 何旭坤、游玉萍、徐芬、项胜前、葛立新、何巍、饶竹贵、蔡灿铭、詹浩、（西南铝）、（祥鑫）、（兴发）、（南平）、（西北铝）。

高电导率铝合金挤压棒材和板材

范围

本标准规定了高电导率铝合金挤压棒材和板材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于抗拉强度不小于150 MPa，20℃时体积电导率不小于55%IACS的铝合金挤压棒材和板材（以下简称棒材和板材）

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 232    金属材料 弯曲试验方法

GB/T 3048.2 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验

GB/T 3190   变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199   铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1 变形铝及铝合金制品显微组织检验方法

GB/T 7999   铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12966  铝合金电导率涡流测试方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975 （所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

YS/T 439    铝及铝合金挤压扁棒

要求

产品分类

      - 牌号、状态及规格

棒材和板材的牌号、状态及规格应符合表1规定。

| 牌号 | 状态 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 6101 | T65a | 20.00～200.00 | 1.50～15.00 |
| a T65状态是炉内固溶热处理(或在线固溶热处理)后，不进行冷加工（或影响力学性能极限的矫直、矫平），然后进行不完全人工时效的状态。 |

      - 截面形状

棒材和板材的截面形状如图1所示。

a—厚度（或窄边）尺寸，单位为毫米（mm）；

b—宽度（或宽边）尺寸，单位为毫米（mm）；

r—倒角半径，单位为毫米（mm）。

      - 标记示例

产品标志按产品名称、标准编号、合金牌号、供应状态、截面规格及长度的顺序表示。标记示例如下：

6101牌号、T65状态、厚度为10mm、宽度为120mm、长度为3000mm的高电导率挤压板材，标记为：

板材  GB/T XXXXX-6101T65- 10×120×3000

化学成分

6101 铝合金挤压棒材和板材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

尺寸偏差

      - 厚度尺寸及偏差

棒材和板材的厚度及允许偏差应符合表2规定。

单位为毫米

| 厚度 | 偏 差 |
| --- | --- |
| ≤6.00 | ±0.15 |
| ＞6.00～10.00 | ±0.20 |
| ＞10.00～15.00 | ±0.30 |

      - 宽度尺寸及偏差

棒材和板材的宽度及允许偏差应符合表3规定。

单位为毫米

| 宽度 | 偏 差 |
| --- | --- |
| ≤30.00 | ±0.40 |
| ＞30.00～100.00 | ±0.80 |
| ＞100.00～200.00 | ±1.20 |

      - 倒角半径

棒材和板材的倒角半径及偏差应符合表4规定。

单位为毫米

| 厚度 | 倒角半径及偏差 |
| --- | --- |
| ≤3.00 | 0.5 |
| ＞3.00～5.00 | 1.0±0.5 |
| ＞5.00～15.00 | 2.0±0.5 |

      - 弯曲度

棒材和板材的纵向弯曲度和侧向弯曲度应符合表5的规定。

单位为毫米

| 尺寸范围 | 纵向弯曲度 | 侧向弯曲度 |
| --- | --- | --- |
| 宽度 | 厚度 | 任意300mm长度上 | 平均每米长度上 | 任意300mm长度上 |
| 20.00～200.00 | 1.50～15.00 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤3.0 |

      - 平面间隙

棒材和板材的平面间隙应当符合表6规定。

单位为毫米

| 测量部位的最小壁厚 | 下列宽度上的平面间隙允许偏差 |
| --- | --- |
|  | ≤25或任意25 | ＞25.00～80.00 | ＞80.00～150.00 | ＞150.00～200.00 |
| ≤8.00 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.90 |
| ＞8.00～15.00 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.60 | ≤1.20 |

      - 扭拧度

棒材和板材的扭拧度应符合YS/T 439高精级的规定。

      - 切斜度

棒材和板材的切斜度应符合YS/T 439高精级的规定。

      - 长度偏差

棒材和板材的定尺长度允许偏差应符合YS/T 439高精级的规定。

    - 室温拉伸力学性能

6101合金挤压棒材和板材的室温拉伸力学性能应符合表7的规定。

| 牌号 | 供应状态 | 试样状态 | 厚度 mm | 室温拉伸试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/( N/mm2) | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/(N/mm2) | 断后伸长率/% |
|  |  |  |  |  |  | A50mm | A |
|  |  |  |  | 不 小 于 |
| 6101 | T65 | T65 | 1.50～15.00 | 170～220 | 140～185 | - | - |

    - 电阻率和电导率

6101铝合金挤压棒材和板材在20℃时的体积电阻率和体积电导率应符合表8的规定。

| 牌号 | 状态 | 20℃时的体积电阻率/μΩ.m | 20℃时的体积电导率/%IACS（MS/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6101 | T65 | ≤0.030516 | ≥56.5(32.77) |

    - 弯曲性能

6101铝合金挤压棒材和板材，其宽面应按表9规定的弯曲半径进行90°弯曲，其表面应不出现裂纹或裂痕。超出表9规格的棒材和板材如需进行弯曲时，由供需双方协商并在订货单（或合同）中注明。

单位为毫米

| 厚度 | 弯曲半径 |
| --- | --- |
| 3.20～12.50 | 1Na |
| ＞12.50～15.00 | 2Na |
| a N表示棒材或板材的厚度。 |

    - 显微组织

棒材和板材的显微组织不允许有过烧。

    - 外观质量

棒材和板材表面应光洁、平整，不允许有裂纹、气泡、腐蚀斑点存在，圆角处不应有飞边、毛刺和裂口。

  - 试验方法

    - 化学成分

      - 化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。

      - 分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与GB/T 3190规定的极限数位一致。

    - 尺寸偏差

尺寸的修约及尺寸的测量应符合YS/T 439的规定。

    - 室温拉伸力学性能

室温拉伸力学性能的试样及试验方法应符合GB/T 16865的规定。

    - 电导率

电导率的试验方法按GB/T 12966的规定进行。

    - 电阻率

电阻率的试验方法按照GB/T 3048.2的规定进行。

    - 弯曲性能

弯曲性能试验方法应按GB/T 232的规定进行。

    - 显微组织

显微组织检验方法按GB/T 3246.1的规定进行。

    - 外观质量

在自然散射光下，目视检查外观质量。必要时，可借助10倍以下的放大镜或尺寸测量工具界定缺陷大小，或通过修磨测定缺陷深度。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量由供方确定。

    - 计重

产品应检斤计重。

    - 检验项目

每批产品出厂前均应进行化学成分、尺寸偏差、室温纵向拉伸力学性能、电导率、弯曲性能、显微组织和外观质量的检验。

当用户要求检测电阻率时，还应进行电阻率检测。

    - 取样

产品取样应符合表10的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章条号 | 试验方法 章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 每批取样数量不低于表11规定或逐根检验。 | 3.3 | 4.2 |
| 室温纵向拉伸力学性能a | 挤压前端切取，取样数量按表11规定。 | 3.4 | 4.3 |
| 电导率a | 按根数的10%抽取，但不少于3根。在抽取每根棒材和板材的挤压前端切取1个试样。 | 3.5 | 4.4 |
| 电阻率a | 挤压前端切取，每批取2个试样。 | 3.5 | 4.5 |
| 弯曲性能 | 每批取样数量按表11规定。在抽取的每根挤压棒材或挤压板上切取一个试样。 | 3.6 | 4.6 |
| 显微组织a | 切取2个样坯。在每个样坯上切取1个试样。 | 3.7 | 4.7 |
| 外观质量 | 逐根检验。 | 3.8 | 4.8 |
| a 生产厂按热处理炉次取样，仲裁时按批取样。 |

| 每批或每炉数量（根） | 取样数量（根） |
| --- | --- |
| ≤50 | 2 |
| ≥50～90 | 3 |
| ≥90～150 | 5 |
| ≥150～280 | 8 |
| ≥280～500 | 13 |
| ≥500～1200 | 20 |

    - 检验结果的判定

      - 任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

      - 任一试样的尺寸偏差不合格时，逐根检验的判该根不合格。非逐根检验的判该批产品不合格，但允许逐根检验，合格者交货。

      - 任一试样的室温拉伸力学性能不合格时，应从该批（或热处理炉）产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批（或热处理炉）产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格时，则判该批（或热处理炉）产品不合格。经供需双方商定允许供方逐根检验，合格者交货。

      - 任一试样的电导率不合格时，允许从该批(或热处理炉)产品中另取双倍数量的试样进行重复复验，复验试验结果全部合格，则判该批（或热处理炉）产品合格。若重复试验结果中仍有试样不合格时，可取样做电阻率试验，电阻率试验合格，则判该批（或热处理炉）产品合格。若电阻率试验有任一试样的结果不合格时，则判该批（或热处理炉）产品不合格。

      - 任一试样的电阻率不合格时，则判该批（或热处理炉）产品不合格。

      - 任一试样的弯曲性能不合格时，则判该批产品不合格。

      - 任一试样的显微组织不合格时，产品能区分热处理炉次的判该试样代表的炉次不合格，其他炉次依次检验，合格者交货。不能区分炉次的判该批产品不合格。

      - 任一产品的外观质量不合格时，判该根产品不合格。但允许切除不合格部分重新检验，合格者交货。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 产品标志

在检验合格的产品上应附有如下内容的印记(或标签)：

  - 牌号和状态；

  - 批号或生产日期；

  - 供方质检部门的检印；

      - 包装箱标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

    - 包装

产品不涂油裸件包装。当产品长度不大于3m时捆2处，长度为 ＞3m~6m时捆扎3处，长度大于6m时捆扎4处，捆扎处应均匀分布在制品长度上。用户对包装有其他特殊要求时应在订货单（或合同）中注明。

    - 运输和贮存

产品的运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

    - 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、状态和规格；

- 批号或生产日期；

- 重量或件数；各项分析检验结果；

- 供方质检部门检印；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 重量（或件数）；

- 其他特殊要求；

- 本标准编号。

━━━━━━━━━━━━━

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高电导率铝合金挤压棒材和板材

Extruded aluminum alloy bars and plates with high conductivity

（送审稿，2014.06.30）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.10

H 61

GB/T XXXXX—××××

r

b

a