高效复合脱氧脱硫剂(转炉高效脱硫剂价格)

高效复合脱氧脱硫剂是巩义市紫明冶金材料有限公司研制的炼钢辅助材料。它适应于多种炼钢形式的脱氧脱硫,尤其适合转炉炼钢脱氧脱硫。具有很强的脱氧、脱硫效果，能很好地改善钢水流动性能，解决水口结瘤问题。 减少钢中气体、 降低钢液夹杂。
　　高效复合脱氧脱硫剂中的钙能使钢水中的氧化物变为低熔点易于上浮的脱氧产物，净化了钢液，另外，使用本产品操作工艺简单，提高合金加收率，可减 少合金消耗量，降低吨钢原材料成本。并提高产品质量，其经济效益和社会效益显著。在电炉中使用，作为还原脱氧时，可替代矽粉、硅、铝、钡，大大降低炼钢成本。
高效综合脱氧脱硫剂使用效果： 
1、成白渣速度快，缩短冶炼时间，同时脱硫效果好。
2、 萤石用量减少，有毒气体“氟”浓度降低，有利于环保。
3、降低电耗，提高炉衬、炉益寿命。
4、细化钢的晶粒。由于加铝脱氧，在钢中生产细小分散的AIN和Al2O3。颗粒作为结晶核心，使晶粒细化，在钢中加热时，AIN和Al2O3颗粒可以防止奥氏晶粒长大，获得细晶粒强钢，从而提高钢的屈服度和冲击韧。
5、 可以降低钢的实效倾向。因为铝和氮能生成稳定的AIN能防止淡化铁的形成和析出，可大大降低钢的时效倾向性。
6、铝可与FeS作用生成硫化铝，降低硫化物在钢中的偏析，从而提高了钢在高温下的塑性。
高效复合脱氧脱硫剂|转炉高效脱硫剂价格。
  巩义市紫明冶金材料有限公司始终把“以顾客为中心，以市场为向导，以信誉为发展，以管理创效益，以质量求生存”作为企业经营理念。在今后的发展历程中，愿与社会各界朋友真诚合作，共谋发展，携手繁荣我国的冶金耐材市场，振兴多元合金事业，为用户提供优质，廉价的产品，一流的诚信服务。压球生产线是巩义紫明特有的高科技生产设备，将炼钢脱氧脱硫剂合理配比后强力压制成球，是目前炼钢企业倍受欢迎的炉料产品，复合国家环保持续发展政策。
高效复合脱氧脱硫剂|转炉高效脱硫剂价格。www.gyydgs.com

预熔精炼渣 铝酸钙渣洗剂炼钢辅料。
  在钢厂控制扬尘，节能环保的形势下，预溶型的铝酸钙渣洗剂精炼渣辅料在钢厂中被更加广泛的推广使用，紫明牌精炼渣产品，有预熔精炼渣、烧结精炼渣、复合精炼渣三种形式的供应，在实际钢铁精炼工艺中，降低扬尘、脱氧、脱硫有特效，是钢铁精炼生产中不可忽视的辅料添加剂。

巩义市紫明冶金材料有限公司生产的预溶型精炼渣产品是经过电炉将各种原料熔融后，含有一定比例铝钙成分的产品，经过电炉熔融的预熔精炼渣产品成分均匀，溶点低，成渣快，缩短精练时间，满足短流程、快节奏生产工艺的需要；
预熔精炼渣 铝酸钙渣洗剂炼钢辅料。
  紫明铝酸钙精炼渣吸附钢水中夹杂物的能力强，渣洗效果显著；埋弧效果好，减少钢包衬里的灼蚀；钢水脱硫率达到80%以上；使用中无火焰，无扬尘，安全无毒；不吸水，不粉化，不变质，易贮存，运输方便。
  紫明预熔精炼渣在炼钢工艺使用中无烟尘特点，与新时期环保冶炼条件相符，是促进炼钢可持续发展的主要因素，已被多家钢厂采纳使用，巩义市紫明冶金材料厂是炼钢辅料的专业生产企业，有炼钢脱氧剂、脱硫剂、化渣剂、调渣剂、钢包渣改质剂、AD粉、AD球、金属铝粉、铝饼、铝铁、铝粒等多种铝质脱氧剂产品供客户选择，欢迎来电洽谈！0371-85611288
公司地址：巩义市西村镇经济技术开发区   联系人：曹守兴   电话:13939001808

预熔型精炼渣

预熔型精炼渣（脱硫剂、铝酸钙）因其成分均匀、熔点低、速度快、可缩短冶炼时间等特点。主要用于钢铁冶金炉外精炼。被誉为“21世纪冶金行业的新型产品”。预熔型精炼渣主要有以下特点：

1、成分均匀、熔点低、融化速度快，可缩短冶炼时间；

2、具有一定的硫容量，配加少量活性石灰直接用于铁水脱硫，促进钢中硫的去除，对钢中铝、硅系等氧化物有吸附作用。可降低钢中的非金属杂质物。有利于提高钢材的质量；

3、方便储存和运输；

4、成分均匀，成渣快，可减少钢铁厂粉尘污染；

5、不用人工扒渣，减轻劳动强度，增加效益。

使用方法：先把预熔型精炼渣和其它辅助材料一次性加入到炼炉内（白灰吨钢耗20-22Kg，预熔型精炼渣吨钢耗10-8Kg）但还要根据各钢铁企业所需原料成份不尽相同，同时结合本企业生产工艺，而决定使用比例和具体操作方法

联系地址：河南省巩义市西村镇堤东村

联系人：曹经理

联系电话：13939001808   15838213217

传真：86-0371-60265639

邮箱：hngyydyj@163.com

网址：http://www.gyydyj.com/

预熔精炼渣

巩义市紫明冶金材料有限公司简称“巩义紫明冶金”）成立于2007年，位于河南省巩义市。是一家专业生产销售铝粉、炼钢脱氧剂的厂家。主要产品有：金属铝粉、AD粉、AD球、铝渣球、铝灰球、缓释性脱氧剂、烧结精炼渣、精炼助溶剂、泡沫渣抑制剂等。公司目前旗下有员工100-500人，年产销5000吨，年销售收入近1000万元。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销山西、天津、上海、云南等国家。竭诚与竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！www.gyydgs.com

产品详细说明： 本产品是传统的硅铁粉、电石、碳粉、碳化硅的替代品，其脱氧反应快，白渣形成快，缩短（精炼）还原时间，降低材料消耗，减少环境污染，改善劳动条件。本产品有较强的脱氧、脱硫能力，能改变钢中夹杂物分布，细化晶粒，提高合金的回收率，改善钢的机械性能，提高钢材质量，对提高电炉的综合经济效益有重要作用 。 使用要求：①熔化期、氧化期按操作规程进行；②稀薄渣形成后，加入本产品，加入量视钢水的多少和炉况而定，分2-3批加入，每批间隔5-7分钟，保持炉气的还原性和正气压，总加入量≤3.5kg/吨钢。 使用效果：①成白渣速度快，缩短冶炼时间，同时脱硫效果好。②降低电耗，提高炉衬、炉盖寿命。③萤石用量减少，有毒气体“氟”浓度降低，有利于环保。④可以降低钢的时效倾向。因为铝和氮能生成稳定的AIN能防止氮化铁的形成和析出，可大大降低钢的时效倾向性。⑤细化钢的晶粒。由于加铝脱氧，在钢中生成细小分散的AlN和Al2O3。颗粒作为结晶核心，使晶粒细化，在钢中加热时，AlN和Al2O3颗粒可以防止奥氏晶粒长大，获得细晶粒强钢，从而提高钢的屈服度和冲击韧性。⑥铝可与FeS作用生成硫化铝，降低硫化物在钢中的偏析，从而提高了钢在高温下的塑性。 Al（%） Sic（%） C（%） Al2O3（%） MgO（%） 水分（%） 6-16 20-30 25-30 20-30 ≤3 ≤1.5