河北煤矿输送带、石家庄电厂输送带、张家口水泥厂输送带

输送带又叫运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。胶带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，其中所用到的输送带不仅能连续化、高效率、大倾角运输，而且输送带操作安全，使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力。

山东瀚邦建企于2007年 1月13日，拥有两个现代化生产管理厂区，是国内专业从事输送带产品设计、制造生产各种用途输送带的大型企业，公司定位于高端产品，主要开发、生产各种高强力（防撕裂）钢丝绳芯输送带、高强力织物整芯阻燃输送带等各种多用途输送带产品，逐步发展为国内大型生产企业。

山东瀚邦公司主要生产各种规格、型号的普通/阻燃（防撕裂）钢丝绳芯输送带、阻燃织物整芯（PVC、PVG）输送带、分层式输送带及各种特种、异型输送带。

河北煤矿输送带，石家庄电厂输送带， 张家庄水泥厂输送带

煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带

一、特性及用途：
　　阻燃钢丝绳芯输送带具有钢丝绳芯输送带的高强度、长距离、大运量场合下输送物料的优点外，还具有阻燃、导静电性能，适合于阻燃、防爆场合下的物料输送，尤其适合于煤矿井下物料输送。

二、覆盖层性能及级别：
拉伸强度 :≥15Mpa
扯断伸长率 :≥350%
老化试验 (70℃×168h)
拉伸强度变化率 :-25~+25%
扯断伸长率变化率:-25~+25%
磨耗量≤200mm3

三.安全性能：
项 目 指标 
导静电 带上的上下两面的电阻平均值 . Ω 3 ≤ 108 
滚筒磨擦 滚筒表面温度 . ℃ ≤ 325 
试样无任何明焰与无焰燃烧 
酒精喷灯燃烧 
（有焰或无焰燃烧） 完整覆盖层燃烧 6 个试样自熄时间平均值 .S ≤ 3 
任一个试样自熄时间单个值 .S ≤ 10 
剥去覆盖层 6 个试样自熄时间平均值 .s ≤ 5 
任一个试样自熄时间单个值 .s ≤ 15 
丙烷燃烧器燃烧 完全未烧坏长度 ≥ 250 MM 
其它技术指标参照MT668-1997执行

尼龙输送带

尼龙是橡胶工业目前所用合成纤维中性能最好的品种之一，其结构经纬向均为锦纶编织，用途最广的品种，它最突出的优点是耐磨性好，强度高，耐疲劳性好，尼龙帆布做成输送带体薄，强力高，耐冲击，成槽性好，层间粘合力大，屈挠性优异及使用寿命长等特点，适用于中长距离，较高载量，高速条件下输送物料，广泛用于矿山，冶金、建筑、港口等部门。
尼龙多层织物芯输送带的规格及技术参数：
织物 
类型 织物构造 织物 
型号 胶布 
厚度 (mm/P) 强度系列 (N/mm) 覆盖胶厚度 mm 宽度 
范围 带长 
m 
经 纬 2 层 3 层 4 层 5 层 6 层 上覆盖胶 下覆盖胶 
尼龙 (NN) 绵纶 (N) 锦纶 (N) NN-100 0.70 200 300 400 500 600 1.5-8 0-4.5 400-2500 ≤ 300 
NN-125 0.75 250 375 500 625 750 
NN-150 0.80 300 450 600 750 900 
NN-200 0.90 400 600 800 1000 1200 500-2500 
NN-250 1.10 500 750 1000 1250 1500 
NN-300 1.25 - 900 1200 1500 1800 
NN-350 1.35 - 1050 1400 1750 2100 800-2500 
NN-400 1.70 - - 1600 2000 2400 
NN-500 1.80 - - 2000 2500 3000 

粘合强度、延伸性能符合下表 ：
带芯材料 粘合强度 延伸性能 
布层间 
N/mm 覆盖层与布层间 N/mm 全厚度纵向
拉断伸长率
% ≥ 全厚度纵向
参考率伸长率
% ≤ 
覆盖层厚度≤1.5mm 覆盖层厚度>1.5mm 
尼龙帆布 ≥ 4.50 ≥ 3.2 ≥ 3.5 10 4.0 
胶带的覆盖层性能按下表分级 ： 
覆盖层级别 拉伸强度 
≥ 扯断伸长率 
≥ 磨耗量 
≤ 老化后拉伸强度和扯断伸长率变化率 
Mpa kgf/cm2 % mm 3 % 
重 型 (H) 24 240 450 120 -25~+25 
普通型 (M) 18 180 400 100 -25~+25 
轻 型 (L) 15 150 350 200 -30~+30

耐热、耐高温输送带

一、产品特性：
　　本产品带芯采用高模量、低收缩、扯断强度极高的聚酯帆布，覆盖胶选用耐高温性能很好的三元乙丙胶或氯化丁基橡胶，并配合耐高温材料进行复合成型、硫化等工序精制而成。
该产品带芯经过特殊浸渍定型处理后，粘合强度高，在180℃以下正常使用条件下，伸长变形小，磨耗性能优异。在短时间内可承受250℃高温。适用于水泥、焦化、冶金、钢铁等工业使用.

二.物理性能指标
项 目 类 别
T1 T2 T3 T4
试验温度
≤100℃ ≤125℃ ≤150℃ ≤175℃
允许变化范围
硬度 老化后与老化前之差 +20 +20 ±20 ±20
老化后的最大值 85 85 85 85
拉伸强度 性能变化率 -25 -30 -40 -40
老化后最低值 12 10 5 5
拉断伸长率 老化后变化率 -50 -50 -55 -55
老化后最低值 200 200 180 180

公司拥有国内一流的先进设备、生产工艺和丰富的管理经验，检测设备齐全、手段先进，工艺技术力量雄厚，质量管理体系完善可靠，确保从原材料、半成品到产成品全过程得到高质量的检测和控制，确保用户得到质量始终如一的产品。根据国内外客户不同的技术要求，公司产品除按照行业、国家标准外还可参照国外技术标准组织生产。

公司名称：山东瀚邦胶带有限公司

联系人：鲍先生 销售副总

手机：18769889186

传真：0538-7100003

邮箱：shandongshusongdai@126.com