1J22说明书

1J22(Co50V2)。

## 1J22相近牌号

50КФ(俄罗斯)，Permendur(英国)，Supermendur(美国)，HiperCo50(美国)。

## 1J22材料的技术标准

GB/T 15001-1994 《软磁合金尺寸、外形、表面质量、实验方法和检验规则》

GB/T 15002-1994 《高饱和磁感应强度软磁合金技术条件》

1J22热处理制度

冷轧带材试样：随炉升温到850～900℃，保温3～6h,，以50℃/h速度冷却到750℃，再以180～240℃/h速度冷却至300℃出炉，退火介质为露点不高于－40℃的氢气。

锻坯所取试样：随炉升温到1100℃±20℃，保温3～6h，以50～100℃/h速度冷却到850℃，保温3h，然后以30℃/h速度冷却到700℃，再以200℃/h速度冷却至300℃出炉，退火介质为露点不高于－40℃的氢气。

用于要求在较低磁场下具有较高磁感应强度、较低矫顽力、较高矩形比的材料：随炉升温到850℃±10℃，保温4h，以50℃/h速度冷却到750℃，保温3h,然后以200℃/h速度冷却到300℃出炉，在保温(750℃)开始加1240～1600A/m直流磁场，退火介质为露点不高于－40℃的氢气。

## 1J22应用概况与特殊要求

已生产、使用多年，性能稳定，材料较成熟。适宜做质量轻、体积小的航空、航天用电器元件，如微电子转子、电磁铁极头、继电器、换能器电话耳机振动膜等。

## 1J22合金组织结构

该合金组织结构为体心立方晶格的单相固溶体，在900～930℃附近发生γα相转变，当温度低于730℃时，产生有序化，形成FeCo超结构，无序的α相转变为有序α′相。

| 高饱和磁感应强度软磁合金的牌号和化学成分 |
| --- |
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |
|  | C≤ | Mn≤ | si≤ | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | C0 | V | Fe |
| 1J22 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | 0.50 | 49.0～51.0 | 0.80～1.80 | 余量 |

| 高饱和磁感应强度软磁合金的物理性能 |
| --- |
| 牌号 | 电阻率/(μΩ·m) | 密度/(g/cm3) | 居里点/°C | 饱和磁滞伸缩系数/(×10-6) | 抗拉强度/MPa |
|  |  |  |  |  | 冷硬态 | 软态 |
| 1J22 | 0.40 | 8.20 | 980 | 60～100 | 1325 | 490 |

| 高饱和磁感应强度软磁合金的磁性能 |
| --- |
| 牌号 | 种类 | 在不同磁场强度(A/m)时的磁感应强度/T≥ | 矫顽力Hc/(A/m)≤ |
|  |  | B400 | B500 | B1600 | 82400 | B4000 | B5000 |  |
| 1J22 | 冷轧带材 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.10 | 2.15 | 2.2 | 128 |
|  | 丝材、锻(轧)材 |  |  |  | 2.05 | 2.15 | 2.0 | 144 |