# GB/T8162-2008无缝钢管

本标准与10297-1：2003《用于机械和一般工程用途的无缝钢管交货技术条件》的一致性程度为非等效。

本标准代替GB/T8162-1999《结构用无缝钢管》。本标准与GB/T8162-1999相比，主要变化如下：

——增加了订货内容；

——修改了尺寸允许偏差；

——增加了全长弯曲度要求；

——增加了端头切斜要求；

——取消了标记示例；

——增加了钢牌号；

——取消了扩口试验要求；

——增加了无损检验协商条款。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8162-1987、GB/T8162-1999

———2008-08-19发布 2009-04-01实施

| 结构管 材质：20# GB/T8162-2008无缝钢管 |
| --- |
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 28*8 | 34*5 | 38*4.7 | 43*2 |
| 29*2.5 | 34*5.5 | 38*5 | 43*3 |
| 29*4 | 34*6 | 38*5 | 43*3.5 |
| 29*4.5 | 34*6.5 | 38*5.5 | 43*5 |
| 30*1.5 | 34*7 | 38*6 | 43*6 |
| 30*2 | 34*7.5 | 38*7 | 43*7 |
| 30*2.3 | 34*8 | 38*8 | 43*7.5 |
| 30*2.5 | 34*9 | 38*9 | 43*8 |
| 30*3 | 35*1.5 | 38*10 | 43*9 |
| 30*3.5 | 35*2 | 39*4 | 43*10 |
| 30*4 | 35*2.5 | 39*5 | 45*1.5 |
| 30*4.5 | 35*3 | 39*7 | 45*1.8 |
| 30*5 | 35*3.5 | 40*1.5 | 45*2 |
| 30*5.5 | 35*4 | 40*2 | 45*2.5 |
| 30*6 | 35*5 | 40*2.5 | 45*3 |
| 30*7 | 35*5.5 | 40*3 | 45*3.5 |
| 30*8 | 35*6 | 40*3.5 | 45*4 |
| 30.3*3.3 | 35*6.5 | 40*4 | 45*4.5 |
| 31*2.3 | 35*7 | 40*4.5 | 45*5 |
| 32*1.5 | 35*8 | 40*5 | 45*5.5 |
| 32*2 | 35*9 | 40*5.5 | 44.5*5 |
| 32*2.5 | 36*1.5 | 40*6 | 45*6 |
| 32*3 | 36*2 | 40*6.5 | 44.5*6 |
| 32*3.5 | 36*2.5 | 40*7 | 45*7 |
| 32*4 | 36*3 | 40*7.5 | 45*7.5 |
| 32*4.5 | 36*3.5 | 40*8 | 45*8 |
| 32*5 | 36*4 | 40*9 | 45*8.5 |
| 32*6 | 36*4.5 | 40*10 | 45*9 |
| 32*7 | 36*5 | 41*2 | 45*10 |
| 32*7.5 | 36*5.5 | 41*4 | 45*11 |
| 32*8 | 36*6 | 42*2 | 45*12 |
| 32*9 | 36*7 | 42*2.5 | 46*2.5 |
| 32*10 | 36*8 | 42*3 | 46*5 |
| 32*11 | 36*9 | 42*3.5 | 46*5.5 |
| 33*3 | 37*2 | 42*4 | 47*3 |
| 33*5 | 38*1.2 | 42*4.5 | 47*4.5 |
| 33.5*3 | 38*1.5 | 42*5 | 46*8 |
| 33.5*4 | 38*2 | 42*5.5 | 48*1.8 |
| 34*2 | 38*2.5 | 42*6 | 48*2 |
| 34*2.5 | 38*3 | 42*6.5 | 48*2.5 |
| 34*3 | 38*3.5 | 42*7 | 48*3 |
| 34*3.5 | 38*4 | 42*8 | 48*3.5 |
| 34*4 | 38*4 | 42*9 | 48*4 |
| 34*4.5 | 38*4.5 | 42*10 | 48*4.5 |
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
| 48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
| 48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
| 48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
| 48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
| 48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
| 48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
| 48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
| 48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
| 48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
| 48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
| 49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
| 49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
| 50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
| 50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
| 50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
| 50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
| 50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
| 50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
| 50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
| 50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
| 50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
| 50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
| 50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
| 50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
| 50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
| 50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
| 50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
| 50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
| 51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
| 51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
| 51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
| 51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
| 51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
| 51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
| 51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
| 51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
| 51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
| 51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
| 51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
| 51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
| 51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
| 51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
| 51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 |
| 76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 |
| 76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 |
| 76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 |
| 76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 |
| 76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 |
| 76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 |
| 76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 |
| 76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 |
| 76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 |
| 76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 |
| 76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 |
| 76*12 | 89*4.5 | 102*5.5 | 114*5.5 |
| 76*12.5 | 89*5 | 102*6 | 114*6 |
| 76*14 | 89*5.5 | 102*7 | 114*6.5 |
| 76*15 | 89*6 | 102*8 | 114*7 |
| 76*16 | 89*6.5 | 102*9 | 114*8 |
| 76*18 | 89*7 | 102*10 | 114*9 |
| 76*18 | 89*7.5 | 102*11 | 114*10 |
| 76*20 | 89*8 | 102*12 | 114*11 |
| 80*3 | 89*8.5 | 102*12.5 | 114*12 |
| 80*4 | 89*9 | 102*14 | 114*12.5 |
| 80*4.5 | 89*10 | 102*15 | 114*13 |
| 80*5 | 89*11 | 102*16 | 114*14 |
| 80*6 | 89*12 | 102*18 | 114*15 |
| 80*7 | 89*12.5 | 102*20 | 114*16 |
| 80*7.5 | 89*13 | 102*22 | 114*18 |
| 80*8 | 89*14 | 102*25 | 114*20 |
| 80*8 | 89*15 | 102*28 | 114*22 |
| 80*10 | 89*16 | 102*30 | 114*25 |
| 80*12 | 89*18 | 108*4 | 114*28 |
| 80*14 | 89*20 | 108*4.5 | 114*30 |
| 80*16 | 89*22 | 108*5 | 121*4.5 |
| 80*18 | 89*25 | 108*5.5 | 121*5 |
| 80*20 | 95*4 | 108*6 | 121*5.5 |
| 83*4 | 95*4.5 | 108*6.5 | 121*6 |
| 83*4 | 95*5 | 108*7 | 121*7 |
| 83*4.5 | 95*5.5 | 108*7.5 | 121*8 |
| 83*5 | 95*6 | 108*8 | 121*9 |
| 83*6 | 95*7 | 108*9 | 121*10 |
| 83*7 | 95*8 | 108*10 | 121*11 |
| 83*8 | 95*9 | 108*11 | 121*12 |
| 83*9 | 95*10 | 108*12 | 121*12.5 |
| 83*10 | 95*11 | 108*12.5 | 121*14 |
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 121*16 | 133*15 | 146*30 | 159*32 |
| 121*18 | 133*16 | 146*35 | 159*35 |
| 121*20 | 133*18 | 152*5 | 159*40 |
| 121*22 | 133*20 | 152*6 | 159*45 |
| 121*25 | 133*22 | 152*7 | 168*6 |
| 121*28 | 133*25 | 152*8 | 168*6.5 |
| 121*30 | 133*28 | 152*10 | 168*7 |
| 127*4.5 | 133*30 | 152*11 | 168*8 |
| 127*5 | 140*4.5 | 152*12 | 168*9 |
| 127*5.5 | 140*5 | 152*12.5 | 168*10 |
| 127*6 | 140*5.5 | 152*13 | 168*11 |
| 127*7 | 140*6 | 152*14 | 168*12 |
| 127*7.5 | 140*6.5 | 152*16 | 168*14 |
| 127*8 | 140*7 | 152*18 | 168*16 |
| 127*9 | 140*8 | 152*20 | 168*18 |
| 127*10 | 140*10 | 152*22 | 168*20 |
| 127*11 | 140*11 | 152*25 | 168*22 |
| 127*12 | 140*12 | 152*28 | 168*25 |
| 127*12.5 | 140*12.5 | 152*30 | 168*28 |
| 127*14 | 140*14 | 152*32 | 168*30 |
| 127*16 | 140*16 | 152*35 | 168*32 |
| 127*18 | 140*18 | 152*36 | 168*35 |
| 127*20 | 140*20 | 152*40 | 168*38 |
| 127*22 | 140*22 | 159*4.5 | 168*40 |
| 127*25 | 140*25 | 159*5 | 168*45 |
| 127*28 | 140*28 | 159*5.5 | 180*6 |
| 127*30 | 140*30 | 159*6 | 180*7 |
| 127*32 | 140*32 | 159*6.5 | 180*8 |
| 127*35 | 140*35 | 159*7 | 180*10 |
| 133*4.5 | 146*5 | 159*8 | 180*12 |
| 133*5 | 146*6 | 159*9 | 180*14 |
| 133*5.5 | 146*8 | 159*10 | 180*16 |
| 133*6 | 146*10 | 159*11 | 180*18 |
| 133*6.5 | 146*11 | 159*12 | 180*20 |
| 133*7 | 146*12 | 159*12.5 | 180*22 |
| 133*7.5 | 146*12.5 | 159*13 | 180*25 |
| 133*8 | 146*14 | 159*14 | 180*28 |
| 133*9 | 146*15 | 159*16 | 180*30 |
| 133*10 | 146*16 | 159*18 | 180*32 |
| 133*11 | 146*18 | 159*20 | 180*35 |
| 133*12 | 146*20 | 159*22 | 180*40 |
| 133*12.5 | 146*22 | 159*25 | 180*45 |
| 133*13 | 146*25 | 159*28 | 194*6 |
| 133*14 | 146*28 | 159*30 | 194*7 |
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 194*8 | 219*12 | 245*30 | 299*22 |
| 194*10 | 219*13 | 245*32 | 299*25 |
| 194*12 | 219*14 | 245*35 | 299*28 |
| 194*14 | 219*14 | 245*36 | 299*30 |
| 194*16 | 219*15 | 245*38 | 299*32 |
| 194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |
| 194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |
| 194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |
| 194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |
| 194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |
| 194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |
| 194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |
| 194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |
| 194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |
| 194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
| 203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
| 203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
| 203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
| 203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
| 203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
| 203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
| 203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
| 203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
| 203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
| 203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |
| 203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |
| 203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |
| 203*28 | 245*7 | 273*30 | 325*18 |
| 203*30 | 245*8 | 273*32 | 325*20 |
| 203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 |
| 203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 |
| 203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 |
| 203*40 | 245*10 | 273*45 | 325*30 |
| 203*45 | 245*11 | 273*48 | 325*32 |
| 203*50 | 245*12 | 273*50 | 325*34 |
| 219*6 | 245*12 | 273*60 | 325*35 |
| 219*6.5 | 245*14 | 299*8 | 325*38 |
| 219*7 | 245*16 | 299*9 | 325*40 |
| 219*8 | 245*18 | 299*10 | 325*42 |
| 219*8.5 | 245*20 | 299*12 | 325*45 |
| 219*28 | 245*22 | 299*14 | 325*50 |
| 219*78 | 245*25 | 299*16 | 325*56 |
| 219*28 | 245*27 | 299*18 | 351*9 |
| 219*12 | 245*28 | 299*20 | 351*10 |