苏州益旭建材有限公司

地址: 苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

网址：www.chinayixu.com              电话：0512-86662415

传真：051265866121

编号：YIXU201303

坑 洼 地 坪 修 补 工 程

技

术

方

案

及

报

价

| 单位名称： | 苏州益旭建材有限公司 |
| --- | --- |
| 经 办 人： | 唐欣18994425441 |
| 日 期： | 二O一三年二月二十九日 |

有很多厂房地面因年久失修，重型机械走动等使地面起砂起灰甚至导致地面坑洼不平，用普通水里砂浆做修补使用中会再次脱落，解决不了根本问题，现在本公司研究开发出一款专门针对地面起砂起灰坑洼修补的材料——纳米复合混凝土密封固化剂：

现场情况 ：

一、施工作业

- 先对地面作完全的清理，把地面上的尘土清理干净，尽量作到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的，一定要隔天施工，并确保地面没有积水或过湿。

- 对于普通起砂起灰地面将纳米复合混凝土密封固化剂面涂A:B按1：1的比例搅拌均因直接涂刷到地面上过2个小时后涂刷第二遍（有渗透多的地方要进行不刷）

- 对于地面有损毁情况的修补处理 有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平，或其它原因造成不平现象要进行修补的；需用纳米复合密封固化剂底涂加石英砂、滑石粉按1：6：1的比例配制，对不平整区域进行填补！待其干后，在对整体地面涂刷涂刷1-2遍

二、养护

纳米复合密封固化剂实干后方可使用（一般24小时有可使用）

三、其它材料的结合施工

对于对地面表层有其它施工计划的，只刷地面起砂处理剂并养护完后，可以在其上进行诸如：刷油漆、环氧地面施工等的施工操作。施工方法依照材料的性能进行安排施工即可。

四、包装： 铁桶：20公斤/桶 两桶/组

五、坑洼地面修补处理工程报价（附件1）

苏州益旭建材有限公司

技术部

| 项目 | 型号 | 材料价 （元／公斤） | 单位面积耗用量 (公斤／m2） | 单位面积价格 （元/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | FLD-001 | 18.0 | 3.0 |  |
| 石英砂 |  | 1.0 | 18.0 |  |
| 滑石粉 |  | 1.0 | 3.0 |  |
| 施工费 | 20.0元／平方米 (RMB/ m2) |
| 小计 Minor Total | 75.0元/平方米 (RMB/ m2) | 总价 Total cost | 1500 元整 大写:壹仟伍佰圆整 |

附件1：坑洼地面修补工程报价：

a.施工地址  ：江苏 连云港

b.施工面积：  20  平方米c.基面情况：坑洼地面

d.基面要求：甲方提供的待施工地面应基本能够满足纳米复合密封固化剂的施工要求，即强度≥c20、平整度2m内落差2mm以内、20mm 适度小于6%

e.使用要求：施工后的工业地板具有平整、美观、防尘、耐磨、耐压、抗冲击、耐油污、易清洁等功能。