河北鸿兴皓达钢管有限公司

高耐侯双涂层天然气防腐钢管简介

高耐侯双涂层防腐层是现今最先进的户外燃气管道外防腐层，以往传统工艺中户外燃气管道使用较多的为镀锌管道和涂刷油漆的管道，但由于户外环境复杂，长期风吹日晒雨淋，特别是污染较严重地区空气和酸雨的腐蚀，使得管道很容易锈蚀，给燃气的输送带来巨大的安全隐患。而且镀锌和油漆虽然能够解决一定的防腐蚀问题，但不美观，不醒目，而且生产过程容易污染环境，尤其油漆需要定期涂刷维护，而给企业带来巨大的维护费用。

我公司的高耐侯双涂层防腐层是由内层环氧粉末涂层和外层聚酯粉末涂层组成。内层环氧粉末涂层具有非常优秀的耐腐蚀性，无论是附着力、抗氧化、抗冲击等都具有良好的性能；外层聚酯粉末涂层具有非常优异的耐候性，在户外复杂的气候条件下能够长时间保持不粉化和褪色，以保证燃气管道使用30年以上。

生产工艺流程图：

抛丸清理

钢管原料初检

表面检查

感应加热

外层聚酯粉末涂层

内层环氧粉末喷涂

成品检验

冷却

入库