| 产 品 名 称 | 托马斯过滤器耐高温密封（THO4040） |
| --- | --- |
| 概 述 | 本品系树脂改性胶粘粘剂，该系列属常温或加热固化型，固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份，粘接强度高，流动性好，操作简单。 |
| 适 用 范 围 | 适用于行业用滤清器、滤芯系列产品，金属或合金、塑料骨架粘接复合纤维滤布等起到密封、耐水抗震的作用。 |
| 性 能 特 点 | ·外观：A白色或黑色粘稠膏状。B为无色液体·固化速度快，80℃时，6小时完全固化。 ·低收缩率和耐高低温范围广泛。·粘接表面无需严格处理，使用方便。·耐介质性能优良，耐油、水、酸、碱等液体及气体等。·安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好，3-5℃贮存期为12个月。主要技术性能指标如下：耐温范围:-60－+250 ℃ 硬度 shore D 60 收缩率0.65吸水率100℃ 100% 1200h＜0.05% 粘接强度:常温:拉伸强度≥65MPa; 剪切强度≥35 Mpa 抗压强度80Mpa 150℃:拉伸强度 7－8 MPa |
| 使 用 方 法 | 1、将被粘物除锈、以擦拭剂擦去污擦净需粘结材料表面待用。2、将胶粘剂按照质量比A:B=3:1上下搅拌均匀即可使用。3、将备好的胶粘剂抽真空或静置5分钟，缓慢涂覆或浇注于滤清器骨架槽内低温80度保温6小时分钟。 |
| 注 意 事 项 | 1、 胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗.2、 操作环境注意通风，未用完的胶应盖好，置于阴凉干燥通风处。 |

该版权属于成都托马斯科技2005-2013所有

| 产 品 名 称 | 托马斯过滤器耐高温密封（THO4040） |
| --- | --- |
| 概 述 | 本品系树脂改性胶粘粘剂，该系列属常温或加热固化型，固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份，粘接强度高，流动性好，操作简单。 |
| 适 用 范 围 | 适用于行业用滤清器、滤芯系列产品，金属或合金、塑料骨架粘接复合纤维滤布等起到密封、耐水抗震的作用。 |
| 性 能 特 点 | ·外观：A白色或黑色粘稠膏状。B为无色液体·固化速度快，80℃时，6小时完全固化。 ·低收缩率和耐高低温范围广泛。·粘接表面无需严格处理，使用方便。·耐介质性能优良，耐油、水、酸、碱等液体及气体等。·安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好，3-5℃贮存期为12个月。主要技术性能指标如下：耐温范围:-60－+250 ℃ 硬度 shore D 60 收缩率0.65吸水率100℃ 100% 1200h＜0.05% 粘接强度:常温:拉伸强度≥65MPa; 剪切强度≥35 Mpa 抗压强度80Mpa 150℃:拉伸强度 7－8 MPa |
| 使 用 方 法 | 1、将被粘物除锈、以擦拭剂擦去污擦净需粘结材料表面待用。2、将胶粘剂按照质量比A:B=3:1上下搅拌均匀即可使用。3、将备好的胶粘剂抽真空或静置5分钟，缓慢涂覆或浇注于滤清器骨架槽内低温80度保温6小时分钟。 |
| 注 意 事 项 | 1、 胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗.2、 操作环境注意通风，未用完的胶应盖好，置于阴凉干燥通风处。 |

该版权属于成都托马斯科技2005-2013所有