IGBT中频炉，钢铁熔炼炉，不锈钢熔炼炉，熔铜炉，黄金铂金白银熔炼炉，铝合金熔炼炉，镍合金熔炼炉，多晶硅粉熔炼炉，学校实验室用熔炼炉，无粉尘，无损耗，对身体无害，对精密仪器仪表无影响，安全可靠。

─ 中频感应加热熔炼炉

主要特点:

1、 安装和操作非常方便，即学即会;
2、 超小体积、重量轻、可移动、占地不足1平方米;
3、 24小时不间断熔炼能力;
4、 省电节能; 电源采用IGBT进口功率器件，更加集成化小型化，有效输出功率达到90%以    上，

5、 方便更换不同重量，不同材料，不同起炉方式的炉体，以适应各
　　种熔炼要求; 立式熔炼炉，手摇式熔炼炉，电动式熔炼炉，学校实验室用熔炼炉，便携式高频熔炼炉，
6、 采用超小型的中频感应加热电源，比传统可控硅中频节能60%！

7、加热透热性好，温度均匀

8、中频磁场对熔化的金属有磁搅拌作用，有利于成份均匀和浮渣

9、按推荐设备和最大熔炼量，每炉熔炼时间为20-30分钟（热炉状态下）。

主要型号和适用范围:

| 规格 | 钢、铁和不锈钢 | 铜、金、银 | 铝 | 多晶硅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G15KW | 0.5KG | 2KG | 0.5KG | -- |
| G25KW | 1KG | 3-4KG | 1KG | 0.5-1KG |
| Z15KW | 2KG | 5-10KG | 3KG | 1.5-2KG |
| Z25KW | 3-5KG | 20KG | 6KG | 3-4KG |
| Z35KW | 8-12KG | 30-40KG | 10-12KG | 5-7KG |
| Z45KW | 15-18KG | 50-70KG | 20-21KG | 10-12KG |
| Z70KW | 20-25KG | 100KG | 30KG | 15-17KG |
| Z90KW | 35-40KG | 120KG | 40KG | 20-25KG |
| Z110KW | 45-50KG | 150KG | 50KG | 25-30KG |
| Z160KW | 75-100KG | 250KG | 75-200KG | 40-50KG |

中频熔炼炉组成： 

1、 超小型中频感应加热电源
2、 顶出式或倾倒式熔炼炉体

3、 补偿电容箱