贵州钢结构防火涂料厂家——重庆科冠涂料，贵州钢结构防火涂料价格电议/面议小张：13983016155贵州钢结构防火涂料分为薄型和厚型，涂料包装方式20公斤/桶装，配有稀释剂2公斤，22公斤为一组，根据客户的要求发货，送到指定地点，防火涂料价格实行量大从优的原则，冠牌防火涂料主要用在厂房钢结构上、楼房建筑、办公大楼等进行防火阻燃保护，现在火灾越来越严重，而防火涂料在起到了一定作用，为救援提延长了时间，推广防火涂料建议所有建筑使用防火涂料是一项重大的任务。

| 项 目 | 指 标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 平整光滑，符合样板色差 |  |
| 粘度（涂-4），s，25℃， | ≥50 | GB/T1723—1993 |
| 干燥时间（25+1℃，相对湿度65+5%，h）≤ | 表干 | 1 | GB/T1728—1989 |
|  | 实干 | 24 |  |
| 施工方式 | 高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂 |  |
| 抗振性 | 挠曲L/200，涂层不起层、脱落 |  |
| 抗弯性 | 挠曲L/100，涂层不起层、脱落 |  |
| 使用温度，℃ | -10--60 |  |
| 常温耐水性 | 24小时复合涂层无变化 | GB/T1733—1993 |

涂覆在钢构件上的厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料受火时涂层基本上不发生体积变化，但涂层热导率很低，延滞了热量传向被保基材的速度，防火涂料的涂层本身是不燃的，对钢构件起屏障和防止热辐射作用，避免了火焰和高温直接进攻钢构件.还有涂料中的有些组分遇火相互反应而生成不燃气体的过程是吸热反应，也消耗了大量的热，有利于降低体系温度，故防火效果显著，对钢材起到高效的防火隔热保护.另外该类钢结构防火涂料受火时涂层不发生体积变化形成釉状保护层，它能起隔绝氧气的作用，使氧气不能被保护的易燃基材接触，从而避免或降低燃烧反应.但这类涂料所生成釉状保护层导热率往往较大，隔热效果差.为了取得一定的防火隔热效果，厚涂型防火涂料一般涂层较厚才能达到一定的防火隔热性能要求。

施工注意：

1、表面处理要求：涂装金属表面干燥、无油污、灰尘等异物；将表面清理干净。

2、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

3、稀释剂及稀释比：冠牌涂料专用稀释剂，3-10%  。

4、施工注意：

①避免在强烈的光照射下施工，禁止在雨天、下雪、雾天施工。

②为防止咬底，最好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5、建议涂装方式：高压无气喷涂、有气喷涂一道，无条件时才用手工刷涂。

6、有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

验收：

钢结构防火涂料的工程一般情况下，都是比较大型的工程，针对大型的钢结构防火涂料工程，对所有施工人员乃至施工单位来说，就是要保证钢结构防火涂料工程的验收合格。

对于钢结构防火涂料工程，基本的操作工艺是：作业准备—防火涂料配料、搅拌—喷涂—检查验收，在钢结构防火涂料的施工工艺中，工程验收是至关重要的，工程的验收是整个施工的认可，今天，我们就来了解一下，工程验收时，需要的一些质量文件：

1、防火涂料材料质量证明书及检验报告。

2、隐藏工程验收记录。

3、涂装检测资料。

4、分项工程质量检验评定。