附件1：

建材行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建材行业 |
|  | JC/T 985-2017 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 本标准规定了地面用水泥基自流平砂浆的范围、术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于工厂生产、应用于室内的地面用水泥基自流平砂浆。 | JC/T 985-2005 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 890-2017 | 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 | 本标准规定了蒸压加气混凝土墙体专用砂浆的术语和定义、分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输、质量证明书等。 本标准适用于蒸压加气混凝土制品（强度等级大于等于A2.5）在墙体工程中应配套使用的专用砂浆；在其它建筑工程中应用时，可参照执行。 本标准不适用于蒸压加气混凝土制品（强度等级小于A2.5）在保温工程中应配套使用的砂浆。 | JC/T 890-2001 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2389-2017 | 预拌砂浆用保水剂 | 本标准规定了预拌砂浆用保水剂的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则以及产品说明书、包装、贮存。 本标准适用于水泥基预拌砂浆用保水剂。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2390-2017 | 水泥基泡沫保温板专用砂浆 | 本标准规定了水泥基泡沫保温板专用砂浆的术语和定义、分类和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则及产品说明书、包装、贮存。 本标准适用于屋面、墙面保温的水泥基泡沫保温板之粘贴、抹面等施工用的专用砂浆。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2391-2017 | 制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土 | 本标准规定了制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土的术语和定义、材料、分类、要求、试验方法、检验规则。 本标准适用于路缘石、路面砖、植草砖、六菱砖等非承重素混凝土制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2392-2017 | 石英玻璃碇 第1部分：气炼熔融法 | 本标准规定了气炼熔融法石英玻璃碇的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以石英砂为原料，采用气炼熔融法生产的透明石英玻璃碇。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2393-2017 | 防紫外线平板玻璃 | 本标准规定了防紫外线平板玻璃的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于熔制工艺生产的具有防太阳光紫外线功能的平板玻璃。其他工艺生产的防紫外线玻璃也可参照使用。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2394-2017 | 模具用玻璃 | 标准规定了模具用玻璃的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于浇铸有机玻璃板材用模具玻璃，其它应用可参照本标准。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2395-2017 | 霞石正长岩粉(砂) | 本标准规定了霞石正长岩粉（砂）的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的一般要求。 本标准适用于生产陶瓷和玻璃用的霞石正长岩粉（砂）。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2396-2017 | 柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷 | 本标准规定了柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷产品的术语和定义、分类与标记、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准主要适用于堇青石相含量为50%以上的柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷，其它材质的壁流式蜂窝陶瓷产品也可参照执行。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2397-2017 | 非制冷型红外探测器用热释电陶瓷 | 本标准规定了非制冷型红外探测器用热释电陶瓷产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于非制冷型红外探测器用锆钛酸铅（PZT）热释电陶瓷。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2398-2017 | 机动车尾气净化用复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测方法 | 本标准规定了复合氧化物陶瓷粉体材料高温老化性能的术语和定义、方法原理、检测方法和老化性能的表征。 本标准适用于机动车尾气净化用复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测。其它类似用途的复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测可参照本标准。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2399-2017 | 偏置电场下材料热释电系数测试方法 | 本标准规定了直流偏置电场下材料热释电系数的测量原理、试样、测试条件、设备、仪器、测试方法和计算。 本标准适用于钛酸锶钡、钽钪酸铅等介电热辐射测量计型材料在偏置电场下的热释电系数测试。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2401-2017 | 电光调制器用透明电光陶瓷 | 本标准规定了电光调制器用透明电光陶瓷的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于电光开关、可变光衰减器、光隔离器、护目镜等电光调制器件所用的透明电光陶瓷。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2402-2017 | 船舶用液相烧结碳化硅陶瓷密封环 | 本标准规定了船舶用液相烧结碳化硅陶瓷密封环的产品标记、技术要求、检测方法和检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于大型船舶转动轴密封用液相烧结碳化硅陶瓷密封环，船舶工业中各类机泵密封用液相烧结碳化硅陶瓷密封环也可以参照使用。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2403-2017 | 多孔陶瓷抗热震性试验方法 | 本标准规定了多孔陶瓷抗热震性的术语和定义、原理、仪器、试样制备、步骤、弯曲强度测试、抗热震性测试和检测报告。 本标准适用于水急冷法测试多孔陶瓷的抗热震性。 |  | ISO 28703：2011，MOD | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2404-2017 | 室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能试验方法 | 本标准规定了连续纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能的术语和定义、实验原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算方法和检测报告。 本标准适用于室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料沿主轴方向的拉伸性能测试。 |  | ISO 15733:2015，MOD | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2405-2017 | 室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料弯曲强度试验方法 | 本标准规定了连续纤维增强陶瓷基复合材料弯曲强度的术语和定义、原理、仪器、试样、试样的制取方向、步骤、试验结果的计算和检测报告。 本标准适用于三点弯曲法和四点弯曲法测试连续纤维增强陶瓷基复合材料的弯曲强度。 |  | ISO 17138:2014，MOD | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2406-2017 | 室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能试验方法 | 本标准规定了室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能测试方法的术语和定义、原理、仪器、试样、试验条件、试验步骤、试验结果及数据处理和检测报告的要求。 本标准适用于连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能的测定，非连续纤维增强陶瓷基复合材料也可参照本标准执行。 |  | ISO 20504:2006，MOD | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2407-2017 | 陶瓷用氧化锌化学分析方法 | 本标准规定了陶瓷用氧化锌中氧化锌、氧化铅、三氧化二铁、三氧化硫含量的分析方法。 本标准适用于氧化锌含量80%～98%的陶瓷用氧化锌的化学分析。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2408-2017 | 水泥预热器陶瓷内筒通用技术要求 | 本标准规定了水泥预分解生产线旋风预热器陶瓷内筒通用技术要求的术语和定义、要求和验收规则。 本标准适用于水泥预分解生产线旋风预热器陶瓷内筒的安装及验收。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2409-2017 | 精细陶瓷薄膜结合力测试方法 | 本标准规定了利用金刚石压头在精细陶瓷薄膜上划擦以确定陶瓷薄膜与基体结合力的测试方法。 本标准适合于厚度小于20mm的薄膜。其它厚度薄膜的测试也可参考采用。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 427-2017 | 电焊条用合成云母粉 | 本标准规定了电焊条用合成云母粉的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于低氢、超低氢、高强钢、不锈钢等类电焊条辅料用合成云母粉。 | JC/T 427-1991 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 595-2017 | 干磨云母粉 | 本标准规定了干磨云母粉的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于天然白云母在不加水介质的情况下，经机械破碎磨制而成的云母粉。其他类型的云母粉亦可参照采用。 | JC/T 595-1995 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2411-2017 | 高岭土包装袋 | 本标准规定了高岭土包装袋的分类与标记、制袋材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于高岭土产品包装用袋。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 468-2017 | 高压锅炉水位计用云母片 | 本标准规定了高压锅炉水位计用云母片的产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于火力发电高压和超高压锅炉水位计观察窗口用合成云母片及天然白云母片。 | JC/T 468-1992 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 49-2017 | 工业原料云母 | 本标准规定了工业原料云母的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装要求等。 本标准适用于加工电工、电讯等绝缘材料制品用的天然白云母和金云母。 | JC/T 49-1995 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 414-2017 | 硅藻土 | 本标准规定了硅藻土矿产品的分类与标记、要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于天然硅藻土矿产品。 | JC/T 414-2000 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 596-2017 | 湿磨云母粉 | 本标准规定了湿磨云母粉分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于天然白云母在以水为介质的条件下，经研磨制成的云母粉产品。其他类型云母粉亦可参照采用。 | JC/T 596-1995 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 815-2017 | 碎云母 | 本标准规定了碎云母的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。 本标准适用于天然云母采、选、加工过程中产生的云母碎片。 | JC/T 815-1987（1996） |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2412-2017 | 农林用矿物复合保水剂 | 本标准规定了农林用矿物复合保水剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及有效期。 本标准适用于由非金属矿物同亲水性有机分子反应制备的矿物复合保水剂产品，主要用于农林业改善植物根系或种子周围土壤的水分状况，可用做土壤调湿、种子包衣、苗木移栽或肥料缓释添加剂等。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2413-2017 | 汽车用盘式制动块 | 本标准规定了汽车用盘式制动块的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于汽车盘式制动器用盘式制动块。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2414-2017 | 汽车用鼓式制动蹄 | 本标准规定了乘用车用鼓式制动蹄的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于乘用车鼓式制动器用粘结型或铆接型鼓式制动蹄。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2415-2017 | 用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 | 本标准规定了用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜的术语和定义、分类、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于墙面、地面、游泳池等陶瓷砖粘结层下的防水涂膜。分聚合物改性水泥基防水涂膜、乳液型及反应型树脂防水涂膜。主要技术性能规定了标准试验条件、浸水、热老化、冻融循环、碱处理后的拉伸粘结强度，抗渗性，桥接裂缝能力。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 547-2017 | 陶瓷砖胶粘剂 | 本标准规定了陶瓷砖胶粘剂的术语和定义、分类、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于内外墙和地面陶瓷砖用胶粘剂。 本标准不包含如何指导设计安装陶瓷砖方面的技术要求。 本标准不包括对瓷砖设计和使用的评定或推荐。 | JC/T 547-2005 | ISO 13007.1:2010、ISO 13007.2:2013，MOD | 2017-10-01 |
|  | JC/T 922-2017 | 水泥工业用破碎机技术条件 | 本标准规定了水泥工业用破碎机的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于水泥工业用破碎机，包括颚式破碎机(附录A)、锤式破碎机(附录B)、反击式破碎机(附录C)、立式冲击破碎机(附录D)、辊式破碎机(附录E)和圆锥破碎机(附录F)。 本标准不适用于水泥工业用单段锤式破碎机和水泥工业用立轴锤式破碎机。 | JC/T 922-2003 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 938-2017 | 水泥工业用多风道煤粉燃烧器 | 本标准规定了水泥工业用多风道煤粉燃烧器的产品型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于水泥工业回转窑、分解炉使用的燃烧器。 | JC/T 938-2004 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 364-2017 | 环形混凝土电杆钢模 | 本标准规定了环形混凝土电杆钢模的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于离心成型的环形混凝土电杆用钢模。 | JC/T 364-2001 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 605-2017 | 先张法预应力混凝土管桩钢模 | 本标准规定了先张法预应力混凝土管桩钢模的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于离心成型工艺先张法预应力混凝土管桩、先张法预应力混凝土薄壁管桩用钢模，离心成型的先张法预应力混凝土异型桩用钢模也可参照执行。 | JC/T 605-2005 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 822-2017 | 水泥制品工业用离心成型机技术条件 | 本标准规定了水泥制品工业用离心成型机的术语和定义、型号、要求、试验方法。 本标准适用于离心成型的水泥制品用离心成型机。 | JC/T 822-2003 |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2416-2017 | 弛豫铁电晶体材料 | 本标准规定了弛豫铁电晶体的术语和定义、产品分类和标记、技术要求、检验方法、检测规则及包装、标志、运输、贮存等要求。 本标准适用于铌锌酸铅-钛酸铅、铌镁酸铅-钛酸铅和铌铟酸铅-钛酸铅复合钙钛矿结构的体块晶体。 其它类似复合钙钛矿结构的固溶体弛豫铁电晶体可参照执行。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2417-2017 | 四硼酸锂压电单晶 | 本标准规定了压电用四硼酸锂单晶的产品型号命名和编号、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于压电用四硼酸锂单晶原棒。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2418-2017 | 掺钕硼酸氧钙钆钇激光自倍频晶体通用技术条件及测试方法 | 本标准规定了掺钕硼酸氧钙钆钇激光自倍频晶体的术语、技术条件、检测方法及包装、标志、运输、贮存等要求。 本标准适用于掺钕硼酸氧钙钆、掺钕硼酸氧钙钇及其混晶。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2419-2017 | 光参量振荡用磷酸氧钛钾晶体 | 本标准规定了光参量振荡用磷酸氧钛钾晶体的术语、技术要求、试验方法、检测规则及包装、标志、运输、贮存等要求。 本标准适用于光参量振荡产生1570nm所使用的磷酸氧钛钾晶体。其他波长应用可参考本标准。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2420-2017 | CVD金刚石磨粒、笔条 | 本标准规定了CVD金刚石磨粒、笔条的技术要求、规格标记方法、试验方法、检验规则和包装。 本标准适用于CVD金刚石磨粒、笔条。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2421-2017 | 建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板 | 本标准规定了建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板的术语和定义、规格、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2422-2017 | 建筑用钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯复合板 | 本标准规定了建筑用钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯复合板的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、贮存及运输。 本标准适用于各类建筑物的非承重内外墙及各类围护、隔断用夹芯复合板。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2423-2017 | 玻璃熔窑余热发电设计规范 | 为在玻璃熔窑余热发电工程设计中做到安全可靠、技术先进、环保节能、经济适用，制定本规范。 本规范适用于新建、改扩建玻璃熔窑余热发电工程的设计。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JC/T 2424-2017 | 铝合金隔热型材传热系数试验方法 防护热箱法 | 本标准规定了铝合金隔热型材传热系数试验的术语和定义、原理、试验装置、试件、试验步骤、结果计算、试验报告。 本标准适用于采用防护热箱法测定铝合金隔热型材的传热系数。 |  |  | 2017-10-01 |
|  | JCJ/T 3-2017 | 水泥机械设备安装工程施工及验收规范 | 本标准包括总则、术语、基本规定、烧成及烘干设备、粉磨设备、破碎设备、输送设备、风动及流体输送设备、选粉除尘及包装设备、计量设备、设备调试及试运转等内容。 本标准适用于水泥厂机械设备安装工程施工及验收。 | JCJ 03-1990 |  | 2017-10-01 |