12Cr1MoVR

12Cr1MoV，合金结构钢。统一数字代号：A31132。标准：GB/T3077-1999

C：0.08～0.15Si：0.17～0.37

Mn：0.40～0.70

Cr：0.90～1.20

Mo：0.25～0.35

V：0.15～0.30

主要特性：此钢与12CrMoV钢相比，具有更高的抗氧化性及热强性。此钢的蠕变极限与持久强度值很接近，并在持久拉伸的情况下具有高的塑性；钢的工艺性与焊接性良好，但焊前需预热至300℃，焊后需除应力处理。

是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能，有较高的持久塑性。生产工艺较简单，焊接性能良好，但对正火冷却速度较敏感。580℃长期使用会产生珠光体球化。

这种钢主要在正火及高温回火后使用，用以制造高压设备中工作温度不超过570～585℃的过热钢管、导管、蛇形管及其它相应的锻件。

| 合金板 | 12Cr1MoV | 8 | 1500 | 6000 | 0.586 | 舞钢市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 8 | 1500 | 6000 | 0.586 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 8 | 1500 | 6000 | 0.586 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 8 | 1500 | 6000 | 0.586 | 舞钢市 |
| 容器板 | 12Cr1MoV | 12 | 2200 | 7900 | 1.637 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 14 | 2200 | 10100 | 2.442 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 14 | 2200 | 10100 | 2.442 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 14 | 2200 | 10200 | 2.466 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 14 | 2200 | 9000 | 2.176 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 14 | 2200 | 9150 | 2.212 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 18 | 1800 | 8000 | 2.035 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 24 | 2200 | 10000 | 4.145 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 24 | 2200 | 9500 | 3.938 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 24 | 2200 | 9600 | 3.979 | 舞钢市 |
| 合金板 | 12Cr1MoV | 24 | 2200 | 9800 | 4.062 | 舞钢市 |