2015100199U

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

环监字（2016）第（35）号

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： |  |

连云港市环境监测中心站

2016年10月

项 目 名 称：500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目

委 托 单 位：连云港市镧溪新材料有限公司

承 担 单 位：连云港市环境监测中心站

站       长： 郭 亚 伟

项目负责人：  朱 文 杰

方案编写人：  朱 文 杰

一       审：

二       审：

三       审：

连云港市环境监测中心站

电话:  0518-85521762

传真:  0518-85521785

邮编:  222001

地址:  连云港市海昌南路78号

目   录

1 前言	1

2 验收监测依据	2

3 建设项目工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2 生产工艺流程简介	4

3.3 水平衡	20

4 环评结论与批复	21

4.1 《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》环评结论	21

4.2 关于对连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书的批复	21

5 污染物的排放及防治措施	24

5.1 废水排放及防治措施	24

5.2 废气排放及防治措施	25

5.3 噪声及其防治措施	27

5.4 固体废弃物及其处置情况	28

6项目建设情况变更环境影响分析	29

7 验收监测评价标准	30

7.1 废水排放标准	30

7.2 废气排放标准	30

7.3 厂界噪声评价标准	31

7.4 总量控制指标	31

8 验收监测内容	32

8.1 废水监测	32

8.2废气监测	32

8.3厂界噪声监测	32

9 监测质量保证及分析方法	33

10  监测结果与评价	35

10.1监测期间工况	35

10.2废水监测结果与评价	35

10.3废气监测结果与评价	38

10.4厂界噪声监测结果与评价	43

10.5固体废弃物监测结果评价	43

11 污染物总量核算	45

12 公众意见调查	47

12.1调查范围	47

12.2调查对象	47

12.3 调查方式	47

12.4 统计结果分析	48

12.5 调查结论	48

13 环境管理检查	49

14结论与建议	54

14.1 结论	54

14.2建议	55

15 附件	56

1.项目平面位置及监测点位示意图	56

2. 处罚决定书	56

3. 项目环评批复	56

4. 废水处理协议	56

5. 固废处理协议	56

# 1 前言

连云港市镧溪新材料有限公司是连云港市丽港稀土实业有限公司的子公司。由于连云经济开发区用地规划调整，丽港稀土厂区所在地调整为商业用地，丽港稀土在徐圩新区板桥综合产业园区购买32630m2土地，成立连云港市镧溪新材料有限公司，投资8000万元建设“500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目”。连云港市镧溪新材料有限公司现有员工168人。

该公司《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》由江苏圣泰环境科技股份有限公司于2015年1月编制完成，于2015年4月28日通过江苏省环境保护厅审批（苏环审[2015]48号）。“500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉项目”于2015年1月开工，2015年12月竣工（因未批先建被连云区环保局处罚，处罚件见附件）。目前500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉项目生产负荷已达到设计规模75%以上，各类环保治理设施与主体工程同步建成并投入运行，具备竣工验收监测条件。

受该公司委托，本站监测人员于2016年8月22日对本技改项目产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的情况进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料的基础上，编制了竣工验收监测方案。我站于2016年9月19日～20日对该公司进行了“三同时”验收监测，根据监测结果编制本报告。

# 2 验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）；

2.2《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月）；

2.3《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（国家环境保护总局，2000年2月22日）；

2.4《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2015年1月）；

2.5《关于对连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书的批复》（江苏省环境保护厅，2015年4月28日）；

2.6《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境保护验收监测方案》（连云港市环境监测中心站，2016年9月）。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

连云港市镧溪新材料有限公司位于连云港市板桥工业园区，企业占地面积32630m2，总建筑面积17329m2，绿化面积7300m2。项目职工168人，实行24小时四班三运转，年工作日300天，年工作7200h，行政管理人员采用正常班8小时工作制，每周5个工作日。项目总投资为8000万元，其中环保投资为500万元。

该企业所在地理位置及平面分布图见附件1，工程建设情况见表3-1，主体工程及产品方案情况见表3-2，待验收项目建设内容见表3-3。

表3-1 建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案 | 江苏省经济和信息化委员会，苏经信投资[2011]691号 |
| 2 | 环评 | 《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目》环境影响报告书由江苏圣泰环境科技股份有限公司于2015年1月编制完成。 |
| 3 | 环评批复 | 2015年4月28日通过江苏省环境保护厅审批（苏环审[2015]48号）。 |
| 4 | 待验收项目建设规模 | 500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉 |
| 5 | 待验收项目破土动工及竣工时间 | 2015年1月开工建设，2015年12月竣工。 |
| 6 | 工程实际建设情况 | 项目主体工程及环保治理设施已投入运行，实际生产能力已达到设计生产能力的75%以上 。 |

表3-2  主体工程及产品方案表

| 序号 | 项目名称及批次 | 产品及规格 | 生产能力（t/a） | 年运行时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀土荧光粉生产线 | 稀土荧光粉 | 500 | 7200 | 已建成，待验收。 |
| 2 | 抛光粉生产线 | 抛光粉 | 2000 |  |  |
| 备注：1、稀土荧光粉生产线包括红粉生产线、绿粉生产线、蓝粉生产线和混合包装生产线，红粉、绿粉和蓝粉仅为中间产品，上述三种粉按比例混合后形成稀土荧光粉成品。 |

表3-3  待验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 环评/初级审批项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉项目 | 部分设备数量与型号与环评不符； 绿粉、蓝粉生产线气流磨、筛分工段及抛光粉气流粉碎分级工段废气处理设施与环评不符； 3、其余与环评相符。 |
| 2 | 产品类型 | 稀有稀土金属压延加工[C3264] |  |
| 3 | 主体设备 | 包装机、电窑、离心机等 |  |
| 4 | 辅助设施 | 供水、排水、供电、供热、贮运、环保设施 |  |

## 3.2 生产工艺流程简介

3.2.1 500吨/年稀土荧光粉生产工艺流程简介

本项目的500吨/年稀土荧光粉由红、绿、蓝三种单色荧光粉按一定比例混合而成，具体分配为红粉250.5t/a、绿粉150.3t/a、蓝粉100.2t/a。

本项目所用原料均为稀土氧化物与化工原料（包括金属氧化物、碳酸盐等），不含重金属，不具有放射性。

3.2.1.1 红粉生产工艺流程简介

1、反应原理

稀土氧化物钇铕（Y、Eu）2O3在助剂BaB4O7作用下，经高温灼烧，产生的烧结物再经粉碎、湿磨湿筛、清洗、烘干等一系列工序后，得到一定粒度的物料即为红粉产品。反应方程式如下：

2、生产工艺流程

该产品分批次生产，每批重量为500kg，生产时间在5~7d之间。

（1）混料

检验各种原料的纯度、级别、粒度等各项指标。严格按照配比准确称量各种原料。将合格的原料氧化钇铕（少量）及全部的助熔剂硼酸、碳酸钡加入小型双锥混料机内，混合约5h左右。等混合均匀后，全部转入大型双锥混料机内，加入剩余原料氧化钇铕，开机进一步混合，约24h混合均匀。混料在双锥混料机中进行，装料时打开混料机盖，装好后再盖上机盖，混合过程为封闭状态。混合进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu1-1）。

（2）灼烧

将混合均匀的原料人工装入坩埚（坩埚内物料离坩埚口约1cm）盖上盖子，送入高温推板式电窑内，电窑温度控制在1300℃下进行高温灼烧，灼烧过程中坩埚不粘物料，灼烧产生废气（G1-1）主要为少量粉尘、CO2和水蒸汽，产生的废气烟道冷却后经布袋除尘处理后由15m排气筒排放。

（3）破碎、过筛

将灼烧后的块料人工转入刚玉鄂式破碎机进行粗破，再经刚玉辊式破碎进行细破。破碎后的物料用塑料勺加入到筛机中，经的100目的干式过筛机筛分，未过筛的物料返回细碎机进行再次粉碎。粉碎、过筛产生粉尘（G1-2），经布袋除尘器处理后由15m高的排气筒达标排放，布袋收尘返回混料工序。

（4）湿磨湿筛

将筛分好的物料人工投入调浆槽，加入适量水，搅拌3~5min。将调好的物料通过自吸泵送入球磨机，磨1h左右，再加入少量水搅拌进行稀释，稀释后的物料通过自吸泵转入过筛机放入过筛机进行湿筛分。

（5）清洗、脱水

将过筛的浆料通过自吸泵打入清洗桶，加入50~60℃的纯水进行搅拌、洗涤，10~15min后停止搅拌，澄清后用水泵抽出上清液，重复清洗3~4次（第1次清洗水作为废水排放，第2次的清洗水重复使用2次后排放），主要目的是将物料分级，抽取上清液后剩余浆料送入离心机（内部有双层滤布）进一步脱水，直至无水流出。离心分离产生的废水及用泵抽出的上清液（W1-1）中含有一些粒径较小的荧光粉，经处理后综合利用，沉淀物经烘干处理后返回混料工序。

（6）烘干、过筛

将离心甩干的粉体放入烘盘内，送入烘箱，在130℃烘20h左右，待冷却后从烘箱内取出烘盘，用塑料铲将粉料加入到过筛机，盖上筛盖进行筛分，主要是将物料分散开来，经分散均匀的物料即为红粉成品。过筛料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu1-2）。

图3-1 红粉生产工艺流程及产污环节

3、主要产污环节与污染物

表3-4  红粉主要产污环节及污染物

| 序号 | 污染物类别 | 污染物编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G1-1 | 高温灼烧 | 颗粒物、二氧化碳、水蒸气 |
| 2 |  | G1-2 | 破碎、过筛 | 颗粒物 |
| 3 |  | Gu1-1 | 混料人工进料 | 颗粒物 |
| 4 |  | Gu1-2 | 筛分人工进料 | 颗粒物 |
| 5 | 废水 | W1-1 | 清洗、脱水 | 化学需氧量、悬浮物、其他 |

4、主要原辅料消耗

红粉生产过程中所用的原辅料及消耗量情况详见表3-5。

表3-5  红粉原辅料消耗情况表

| 序号 | 原辅料名称 | 规格（%） | 环评年消耗量（t/a） | 实际年消耗量（t/a） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸钡 | 99% | 0.34 | 0.34 | 汽运外购 |
| 2 | 硼酸 | 99.5% | 0.425 | 0.425 | 汽运外购 |
| 3 | 氧化钇铕 | 99.99% | 249.515 | 249.515 | 汽运外购 |
| 4 | 纯水 | - | 552.5 | 552.5 | 自制 |

3.2.1.2 绿粉生产工艺流程简介

1、反应原理

将稀土氧化物CeO2、Tb4O7与化工原料AI2O3、MgO按一定配比混合均匀后，在助熔剂H3BO3作用下，经高温灼烧，产生的烧结物经粉碎、气流磨、清洗、烘干等一系列工序后，再经低温还原灼烧，筛分得到一定力度的物料即为绿粉产品。

稀土氧化物Tb4O7是TbO2和Tb2O3是的混合体，其比例为2：1。绿粉中稀土元素Tb在+3价时发光，因此在还原灼烧过程中，要通入H2，主要作用是将其中的Tb4+还原为Tb3+。反应方程式如下：

22Al2O3+4MgO+（1-n）Tb4O7+4nCeO2+（1-n）H2

4（Cen、Tb1-n）MgAl11O19+0.5n+（1-n）H2O

2H3BO3           3H2O+B2O3

注：n=0.6~0.7

2、生产工艺流程

该产品分批次生产，每批重量为500kg，生产时间在10~14d之间。

（1）混料

检验各种原料的纯度、级别、粒度等各项指标。严格按照配比准确称量各种原料。首先将合格的CeO2、Al2O3、MgO、Tb4O7等原料及助溶剂酸投入双锥混料机中，进行混合72h以上。混料是在混料机中进行，装料时打开机盖，装好后再盖上机盖，混合过程为封闭状态。混合进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu2-1）。

（2）高温灼烧

将混合均匀的原料人工用塑料勺装入坩埚盖上盖子，送入高温推板式电窑内，控制电窑温度为1550℃下进行高温灼烧，灼烧过程中坩埚不粘物料，灼烧产生废气（G2-1）主要为少量粉尘和水蒸汽，产生的废气烟道冷却后经布袋除尘处理后由15m排气筒排放。

（3）破碎、过筛

将灼烧后的块料人工转入刚玉鄂式破碎机进行粗破，再经刚玉辊式破碎后进行细碎。破碎后的物料用塑料勺加入到过筛机中，经100目的过筛机筛分，未过筛的头子返回细碎机进行再次粉碎。粉碎、过筛产生粉尘（G2-2）经布袋除尘后由15m 高的排气筒达标排放，布袋收尘返回混料工序。

（4）气流磨、过筛

将筛分好的物料加入气流粉碎机中，在0.5MPa的高压气流下，运行30min左右，粉碎颗粒大小在5~6um之间。将磨好的物料通过管道转入过筛机，盖上筛盖进行筛分，未过筛的再返回气流粉碎机进行再次气流磨。气流磨及筛分过程为封闭状态，气流磨及筛分进料为人工进料。此工序产生的粉尘（G2-3）经旋风收集器、袋式除尘器收集，净化的气体通过引风机由15m高的排气筒排出。

（5）清洗、脱水

将过筛的物料打入清洗桶，加入70℃的纯水进行搅拌、洗涤，15min 后停止搅拌，澄清后用抽水泵抽出上清液，重复清洗3~4次（第1次清洗水作为废水排放，第2、3、4次的清洗水重复使用），主要目的是将物料分级，抽取上清液后剩余浆料送入离心机（内部有双层滤布）进一步脱水，直至无水流出。离心分离产生的废水及用泵抽出的上清液（W2-1）中含有一些粒径很小的荧光粉，经处理后综合利用，沉淀物经烘干处理后返回混料工序。

（6）烘干、过筛

将离心甩干的粉体放入烘盘内，送入烘箱，在140℃烘20h左右，待冷却后从烘箱内取出烘盘，用塑料铲将粉料加入到过筛机，盖上筛盖进行筛分，主要是将物料分散开来，过筛过程为封闭状态，过筛进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu2-2）。

（7）还原灼烧

将分散均匀的粉体用塑料勺装入坩埚盖上盖子，送入电窑内，控制电窑温度为1200℃，在N2、H2的保护下进行还原灼烧，过剩的H2在电窑内燃烧生成水蒸汽，灼烧产生废气（G2-4）主要为粉尘、水蒸汽以及保护气体N2，经烟道冷却后布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。

（8）过筛

经还原灼烧后的物料加入到过筛机中，盖上筛盖进行筛分，主要是将物料分散均匀，过筛进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu2-3）。经分散均匀的物料即为绿粉成品。

3、主要产污环节与污染物

表3-6  绿粉主要产污环节及污染物

| 序号 | 污染物类别 | 污染物编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G2-1 | 高温灼烧 | 颗粒物、水蒸气 |
| 2 |  | G2-2 | 破碎、过筛 | 颗粒物 |
| 3 |  | G2-3 | 气流磨、筛分 | 颗粒物 |
| 4 |  | G2-4 | 还原灼烧 | 颗粒物、水蒸气、氮气 |
| 5 |  | Gu2-1 | 混料人工进料 | 颗粒物 |
| 6 |  | Gu2-2 | 过筛人工进料 | 颗粒物 |
| 7 |  | Gu2-3 | 过筛人工进料 | 颗粒物 |
| 8 | 废水 | W2-1 | 清洗、脱水 | 化学需氧量、悬浮物、其他 |

4、主要原辅料消耗

绿粉生产过程中所用的原辅料及消耗量情况详见表3-7。

表3-7  绿粉原辅料消耗情况表

| 序号 | 原辅料名称 | 规格（%） | 环评年消耗量（t/a） | 实际年消耗量（t/a） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铈 | 99.99% | 19.545 | 19.545 | 汽运外购 |
| 2 | 氧化铝 | 99.99% | 111.81 | 111.81 | 汽运外购 |
| 3 | 氧化镁 | 99% | 7.5 | 7.5 | 汽运外购 |
| 4 | 氧化铽（Tb4O7） | 99.99% | 11.385 | 11.385 | 汽运外购 |
| 5 | 硼酸 | 99.5% | 0.3 | 0.3 | 汽运外购 |
| 6 | 液氨 | 99.8% | 42.6 | 42.6 | 汽运外购 |
| 7 | 纯水 | - | 369 | 369 | 自制 |
| 8 | 氮气 | - | 81 | 81 | 自制 |
| 9 | 氢气 | - | 9 | 9 | 自制 |

图3-2 绿粉生产工艺流程及产污环节

3.2.1.3 蓝粉生产工艺流程简介

1、反应原理

将稀土氧化物Eu2O3与化工原料BaCO3、MnCO3、SrCO3、Al2O3、MgO按一定配比混合均匀后，在助溶剂H3BO3作用下，经高温灼烧，产生的烧结物再经粉碎、气流磨、清洗、烘干等一系列工序后，得到一定粒度的物料即为蓝粉产品。

蓝粉中稀土元素Eu在+2 价时发光，因此在高温灼烧过程中，要通入H2，主要作用为将其中的Eu3+还原为Eu2+。反应方程式如下：

2、生产工艺流程

该产品分批次生产，每批重量为500kg，生产时间在7~10d之间。

（1）混料

检验各种原料的纯度、级别、粒度等各项指标。严格按照配比准确称量各种原料。首先将合格的Eu2O3、BaCO3、H3BO3、MnCO3、SrCO3等原料及30kgAl2O3进行混合5～6h以上，再把剩余的Al2O3全部投入到混料机中混合48h以上。混料是在混料机中进行，装料时打开机盖，装好后再盖上机盖，混合过程为封闭状态。混合进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu3-1）。

（2） 灼烧

将混合均匀的原料人工用塑料勺装入坩埚盖上盖子，送入高温推板式电窑内，控制电窑温度为1450℃，在N2、H2的保护下进行高温灼烧，灼烧过程中坩埚不粘物料，，过剩的H2在电窑内燃烧生成水蒸汽，灼烧产生废气（G3-1）主要为粉尘、CO2、水蒸汽以及保护气体N2，烟道冷却后经布袋除尘器处理后由15m排气筒排空。

（3）破碎、过筛

将灼烧后的块料人工转入刚玉鄂式破碎机进行粗破，再经刚玉辊式破碎后进行细 碎。破碎后的物料用塑料勺加入到过筛机中，经150目的过筛机筛分，未过筛的物料返回细碎机进行再次粉碎。粉碎、过筛产生粉尘（G3-2）经布袋除尘后由15m高的排气筒达标排放，布袋收尘返回混料工序。

（4）气流磨、过筛

将筛分好的物料加入气流粉碎机中，在0.5MPa的高压气流下，运行30min 左右，粉碎颗粒大小在5~6um间。将磨好的物料转入过筛机，盖上筛盖进行筛分，未过筛的再返回气流粉碎机进行再次气流磨，筛分过封闭状态，气流磨及筛分进料为人工进料。此工序产生的粉尘（G3-3）经旋风收集器、袋式除尘器收集，净化的气体通过引风机由15m高的排气筒排出。

（5）清洗、脱水

将过筛的物料打入清洗桶，加入 80℃的纯水进行搅拌、洗涤，20～30min后停止搅拌，澄清后用抽水泵抽出上清液，重复清洗3～4次（第1次清洗水作为废水排放，第2、3、4次的清洗水重复使用），主要目的是将物料分级，抽取上清液后剩余浆料送入离心机（内部有双层滤布）进一步脱水，直至无水流出，抽滤时间为1～2h。离心分离产生的废水及用泵抽出的上清液（W3-1）中含有一些粒径很小的荧光粉，经进一步处理后进行综合利用，沉淀物经烘干处理后返回混料工序。

（6）烘干、过筛

将离心甩干的粉体放入烘盘内，送入烘箱，在120℃烘16～24h，待冷却后从烘箱内取出烘盘，用塑料铲将粉料加入到过筛机，盖上筛盖进行筛分，主要是将物料分散开来，过筛过程为封闭状态，过筛进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu3-2）。经分散均匀的物料即为蓝粉成品，经包装后入库。

3、主要产污环节与污染物

表3-8  蓝粉主要产污环节及污染物

| 序号 | 污染物类别 | 污染物编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G3-1 | 高温灼烧 | 颗粒物、水蒸气、二氧化碳、氮气 |
| 2 |  | G3-2 | 破碎、过筛 | 颗粒物 |
| 3 |  | G3-3 | 气流磨、筛分 | 颗粒物 |
| 4 |  | Gu3-1 | 混料人工进料 | 颗粒物 |
| 5 |  | Gu3-2 | 过筛人工进料 | 颗粒物 |
| 6 | 废水 | W3-1 | 清洗、脱水 | 化学需氧量、悬浮物、其他 |

图3-3 蓝粉生产工艺流程及产污环节

4、主要原辅料消耗

蓝粉生产过程中所用的原辅料及消耗量情况详见表3-9。

表3-9  蓝粉原辅料消耗情况表

| 序号 | 原辅料名称 | 规格（%） | 环评年消耗量（t/a） | 实际年消耗量（t/a） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸钡 | 99% | 20.838 | 20.838 | 汽运外购 |
| 2 | 氧化镁 | 99% | 5.914 | 5.914 | 汽运外购 |
| 3 | 碳酸锰 | 99.5% | 0.298 | 0.298 | 汽运外购 |
| 4 | 碳酸锶 | 99.5% | 3.16 | 3.16 | 汽运外购 |
| 5 | 氧化铝 | 99.99% | 72.696 | 72.696 | 汽运外购 |
| 6 | 硼酸 | 99.5% | 0.216 | 0.216 | 汽运外购 |
| 7 | 氧化铕（Eu2O3） | 99.99% | 2.772 | 2.772 | 汽运外购 |
| 8 | 液氨 | 99.8% | 42.6 | 42.6 | 汽运外购 |
| 9 | 纯水 | - | 256 | 256 | 自制 |
| 10 | 氮气 | - | 54 | 54 | 自制 |
| 11 | 氢气 | - | 6 | 6 | 自制 |

3.2.1.4 荧光粉生产工艺流程简介

1、生产工艺流程

该产品分批次生产，每批重量为1000kg，

（1）混合

将红粉、绿粉、蓝粉按比例加入球磨机内进行充分的混合，球磨机为密闭设备。进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu4-1）。

（2）包装

充分混合后的三基色荧光粉采用真空包装机进行包装。包装过程中会产生的粉尘经集气罩收集后（G4-1），由布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，未被集气罩收集的部分即为无组织粉尘（Gu4-2）。

图3-4 荧光粉生产工艺流程及产污环节

2、主要产污环节与污染物

表3-10  荧光粉主要产污环节及污染物

| 序号 | 污染物类别 | 污染物编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G4-1 | 包装 | 颗粒物 |
| 2 |  | Gu4-1 | 混料人工进料 | 颗粒物 |
| 3 |  | Gu4-2 | 包装 | 颗粒物 |

3.2.2  2000吨/年抛光粉生产工艺流程简介

3.2.2.1抛光粉生产工艺流程简介

1、反应原理

首先通过物料衡算对抛光粉的原料氧化铈及碳酸镧铈进行理论计算，然后进行称量、混合、精制，在1000~1200℃左右的温度下进行灼烧，之后气流粉碎分级，包装即得抛光粉产品。

2、生产工艺流程

生产工艺流程及产污环节见图3-5。

工艺流程简述：

该产品分批次生产，每批重量为1000kg。

（1）搅拌打浆

在漂洗的玻璃钢清洗槽中加先入1m350℃的纯水，开启搅拌系统，然后将称量好的氧化铈、碳酸镧铈投入到玻璃钢清洗槽中，搅拌20-30分钟，搅拌搅拌均匀后打入离心机高位槽中。进料为人工进料，有少量无组织粉尘产生（Gu5-1）。

（2）清洗脱水

清洗脱水的目的是将购买的原料中钠离子清洗去除，降低钠离子对抛光粉产品质量的影响。

把打浆好的原料通过自吸泵放入离心机（内部有双层滤布）进行脱水，直至无水流出，再用50-60℃热水清洗5-10分钟，保证原料中的钠含量小于500ppm。离心分离产生的废水（W5-1）中含微量的物料，经处理后综合利用，沉淀物返回混料工序。

（3）高温灼烧

将混合均匀的原料用塑料勺装入坩埚盖上盖子，送入44米的电热辊道窑进行灼烧，灼烧的温度控制在1020~1050℃，物料推入速度控制在10~15分钟一次。煅烧过程中化学反应方程式为：

LaCe2(CO3)3（高温）+O2  →LaCeO1+x+ CO2↑

灼烧过程中坩埚不粘物料，灼烧产生废气（G5-1）主要为少量粉尘、CO2和水蒸汽，产生的废气经烟道冷却后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。

（4）气流粉碎分级

将灼烧后的稀土送至气流粉碎分级机进行气流粉碎分级，用以达到产品所需的粒度。在0.5MPa的高压气流下，运行30min左右。气流粉碎分级机为密闭状态。气流粉碎分级中的细粉尘（G5-2）随气流进入装置自带的旋风收集器、袋式除尘器收集，净化的气体通过引风机由15m高的排气筒排出。

（5）包装

气流粉碎分级完的抛光粉进入包装系统进行包装。包装过程中会产生的粉尘（G5-3）经集气罩收集后，由布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。未被集气罩收集的部分即为无组织粉尘（Gu5-2）。

3、主要产污环节与污染物

表3-11  抛光粉主要产污环节及污染物

| 序号 | 污染物类别 | 污染物编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G5-1 | 高温灼烧 | 颗粒物、水蒸气、二氧化碳 |
| 2 |  | G5-2 | 气流粉碎分级 | 颗粒物 |
| 3 |  | G5-3 | 包装 | 颗粒物 |
| 4 |  | Gu5-1 | 搅拌打浆人工进料 | 颗粒物 |
| 5 |  | Gu5-2 | 包装 | 颗粒物 |
| 6 | 废水 | W5-1 | 清洗、脱水 | 化学需氧量、悬浮物、其他 |

4、主要原辅料消耗

抛光粉生产过程中所用的原辅料及消耗量情况详见表3-12。

表3-12  抛光粉原辅料消耗情况表

| 序号 | 原辅料名称 | 规格（%） | 环评年消耗量（t/a） | 实际年消耗量（t/a） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铈 | 99.95% | 840 | 840 | 汽运外购 |
| 2 | 碳酸镧铈 | 45% | 1260 | 1260 | 汽运外购 |
| 3 | 纯水 | - | 6700 | 6700 | 自制 |

图3-5 抛光粉生产工艺流程及产污环节

3.2.3  其他辅助工艺流程简介

3.2.3.1纯水制备站简介

本项目生产工序工需纯水7880t/a，故本项目在产区内设置一套纯水制备装置，纯水系统设计产水能力为2m3/h，处理工艺流程为：原水→砂滤→离子交换树脂→清水箱，设计收率为80%，纯水制备站纯水制备产生废水1970t/a，离子树脂再生产生废水60 t/a，制备纯水产生的废水直接排入厂区污水站处理，再生废水经中和后排入厂区污水处理站，经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水管网。

3.2.3.2制氮系统简介

本项目设制氮站，以空气为原料，利用物理的方法，将其中的氧和氮进行分离。新上2套制氮机组，每台能力为50m3/h，产生的N2与制氢装置产生的H2、N2混合气体混合贮存于5个贮气罐内（N2：H2为9:1），每个贮气罐容积为2m3，压力为1~6kg。

制氮系统主要由螺杆式空压机（2台）、过滤器（6台）、冷干机（4台）、PSA制氮机（2台）、纯化装置（2台）等部件组成。

工艺原理及流程：来自空气压缩机的压缩空气，首先进入冷干机脱除水分，然后进入由吸附塔组成的PSA制氮装置，利用塔中装填的专用碳分子筛吸附剂选择性地吸附掉O2、CO2等杂质气体组分，而作为产品气N2将以98%的纯度由塔顶排出。在降压时，吸附剂吸附的O2解吸出来，通过塔底逆放排出，经吹洗后，吸附剂得以再生。完成再生后的吸附剂经均压升压和产品升压后又可转入吸附。两塔交替使用，达到连续分离空气制氮的目的。

3.2.3.3制氢系统简介

本项目设制氢站，采用NH3分解制氢工艺。新上2套氨分解设备，每台能力为50m3/h，产生的N2与H2混合贮存于6个贮气罐内（N2：H2为1：3），每个贮气罐容积为2m3，压力为1~6kg。NH3贮存于钢瓶内，每个钢瓶额定充装200kg。

制氢系统主要由气化器（2台）、热交换器（2台）、氨分解设备（2台）、冷却器（2台）、干燥器（2台）等组成。

工艺原理：首先将液氨气化为NH3，然后使其进入氨分解设备，NH3被加热至800℃左右，在催化剂的作用下，NH3发生裂解反应，2NH3→3H2＋N2。经裂解后产生的氢氮混合气经冷却后，进入装有分子筛的干燥器进行吸附干燥，得到的氮氢混合气送入贮罐贮存。

图3-6 制氢系统生产工艺流程及产污环节

3.2.4  本项目主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-13、3-14。

表3-13  荧光粉项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 环评设计数量（台/套） | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号与规格 | 数量（台/套） |
| 1 | 高温推板式电窑 | 碳钢、高铝 12米 | 3 | 同环评设计 |
| 2 | 气氛遂道电窑 | 碳钢、高铝 12米 | 2 |  |
| 3 | 双锥型混料机 | PP/ F-1000 | 5 | PP/ F-1000 | 6 |
| 4 | 双锥型混料机 | PP/ F-500 | 5 | PP/ F-500 | 2 |
| 5 | 刚玉颚式破碎机 | PP/ GP-150*200 | 3 | 同环评设计 |
| 6 | 刚玉辊式破碎机 | PP/ GP-230 | 3 |  |
| 7 | 气流粉碎机 | BPM-200 | 2 |  |
| 8 | 空气压缩机 | L37-8 | 1 |  |
| 9 | 震动筛粉机 | ZS-400-1 | 7 |  |
| 10 | 双层过筛机 | ZS-1000-2 | 3 |  |
| 11 | 制氢系统 | XYAQ-10 | 1 |  |
| 12 | 清洗槽 | PVC/500L | 9 |  |
| 13 | 球磨机 | PP/ PS-400 | 3 |  |
| 14 | 热风循环烘干机 | CT-C1 | 3 | CT-C0 | 1 |
|  |  |  |  | RXH-0 | 1 |
| 15 | 板式加热器 | 不锈钢 | 1 | 同环评设计 |
| 16 | 离心机 | 1000MM不锈钢 | 3 |  |
| 17 | 自吸泵 | 氟塑料/ MZF-25 | 15 |  |

表3-14  抛光粉项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 环评设计数量（台/套） | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号与规格 | 数量（台/套） |
| 1 | 玻璃钢清洗槽 | 13m3 | 17 | 同环评设计 |
| 2 | 离心机 | 直径1250 | 3 |  |
| 3 | 热水加热器 | 6m2 | 3 |  |
| 4 | 电热辊道窑 | 44m | 1 | - | 0 |
| 5 | 电热辊道窑 | 42m | 1 | 同环评设计 |
| 6 | 真空包装机 | ZKYT-JBM-60KS | 2 | ZKYT-JBM-60KS | 1 |
| 7 | 气流粉碎分级机 | LHA-6 | 1 | 同环评设计 |

## 3.3 水平衡

项目生产过程中用水量除工艺用水、纯水制备外，还包括生活用水、地面设备冲洗用水、冷却水等。

图3-7 全厂水平衡图（单位t/a）

# 4 环评结论与批复

## 4.1 《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》环评结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合徐圩新区规划、符合板桥综合产业园产业定位，该项目选用较的先进生产技术和生产设备，清洁生产水平较高，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。项目建设具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡，公众表示支持、无反对意见。因此，从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

## 4.2 关于对连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书的批复

你公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)、省环境工程咨询中心技术评估意见（苏环评估[2014]116号）及连云港市环保局预审意见（连环审[2014]36号）均悉。经研究，现批复如下：

- 根据《报告书》评价结论、技术评估意见及连云港市环保局的预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，原则同意你公司在拟定地点按《报告书》所述新建500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目以及与之配套的公辅工程。

二、同意连云港市环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，应该执行“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作要求：

（一）全面贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产和环保管理，项目生产工艺与设备、污染控制水平、资源利用指标、综合利用指标、环境管理要求等应达到同行业清洁生产国际先进水平。

（二）落实《报告书》提出的工艺废气收集、处理措施和排气筒设置方案，确保本项目废气稳定达标排放，各排气筒不得低于《报告书》所列高度。采取有效措施减少物料储运、生产工程中废气无组织排放。本项目灼烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准及表3标准，含尘废气排放参照执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准。

（三）按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则建设厂区给排水系统。项目各类生产、生活污水须经厂内处理达《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中间接排放限值及板桥污水处理厂接管要求后接入板桥污水处理厂集中处理。不得外排。厂区不得另设污水外排口。

（四）选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。分别按生活垃圾、一般工业固体废物环保管理要求设置厂内固体废物暂存场所，暂存场所应采取有效的防渗漏、防扬尘措施，确保不对周围环境和地下水造成影响。

（六）加强施工期和运营期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。落实事故防范措施和应急预案，防止生产过程、危险品储运过程及污染治理设施事故发生。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》及《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》的规定设置各类排污口和标志。废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

（八）本项目设置荧光粉车间周围100米、抛光粉预处理车间周围50米、抛光粉灼烧车间周围50米、污水处理站周围100米卫生防护距离，该范围内目前无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建环境敏感建筑物。

（九）做好厂区绿化工作，厂界建设绿化隔离带，减轻本项目废气和噪声对周围环境的影响。

三、本项目实施后，污染物年排放总量初步核定如下：

（一）大气污染物：粉尘≤0.1744吨。

（二）水污染物（接管/排入环境）：废水量≤19304.7吨、COD≤1.426/1.158吨、氨氮≤0.081/0.081吨、总磷≤0.011/0.011吨、悬浮物≤1.01/0.386吨、石油类≤0.094/0.058吨。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目的的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用。项目竣工试生产须报我厅，试生产期满（不超过3个月）按规定申办项目竣工环保验收手续。

五、项目建设期间的现场环境监督管理由连云港市环保局和海州区环保局负责。省环境监察总队和苏北环保督查中心负责不定期抽查。

六、实施全过程环境监理。按照环境保护部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。你公司应督促环境监理单位每月向连云港市海州区环保局和我厅报告环境监理情况，报告以书面形式分别送至连云港市海州区环保局和省环境工程咨询中心。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我厅重新审核。

# 5 污染物的排放及防治措施

## 5.1 废水排放及防治措施

全厂产生的废水主要是生活污水、生产废水、初期雨水等，其中生产废水包括工艺废水、地面冲洗废水、纯水站废水、树脂再生废水和蒸汽冷凝水。

厂区污水站设计处理能力为400m3/d，现阶段排水量约为18t/d。

废水排放及防治措施见表5-1；废水预处理工艺流程及监测点位示意图见图5-1。

表5-1 废水排放及防治措施

| 序号 | 类别 | 编号 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 1 | 工艺废水 | W1-1 | COD、SS、其他 | 先经沉淀池处理，再进入厂区污水站 | 按设计要求建设 | 园区污水处理厂 |
| 2 |  | W2-1 | COD、SS、其他 |  |  |  |
| 3 |  | W3-1 | COD、SS、其他 |  |  |  |
| 4 |  | W5-1 | COD、SS、其他 |  |  |  |
| 5 | 地面冲洗 | - | COD、SS、石油类 | 进入厂区污水站 |  |  |
| 6 | 纯水站废水 | - | COD、SS |  |  |  |
| 7 | 树脂再生废水 | - | COD、SS | 先经中和池预处理，再进入厂区污水站 |  |  |
| 8 | 生活污水 | - | COD、SS、总磷、氨氮 | 先经化粪池处理，再进入厂区污水站 |  |  |
| 9 | 初期雨水 | - | COD、SS | 进入厂区污水站 |  |  |

图5-1   全厂废水预处理工艺流程及监测点位示意图（★为监测点位置）

## 5.2 废气排放及防治措施

本项目有组织废气主要包括荧光粉生产线和抛光粉生产线产生的颗粒物废气。无组织废气主要为荧光粉生产线、抛光粉生产线工序进出料时产生的颗粒物废气以及制氢站挥发的氨废气。

有组织废气走向及处理装置示意图、监测点位见图5-2、图5-3。

无组织废气排放及防治措施见表5-2，有组织废气排放及防治措施见表5-3。

表5-2全厂无组织废气排放及防治措施

| 排放源 | 污染物名称 | 处理方式 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 车间 | 颗粒物 | 加强管理 | 与环评要求一致 | 无组织 排入大气 |
| 制氢站 | 氨 |  |  |  |

表5-3 有组织废气排放及防治措施

| 车间 | 生产线 | 反应工段 | 污染物名称 | 污染物 编号 | 处理方式 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 荧光粉车间 | 红粉 | 高温灼烧 | 颗粒物、二氧化碳、水蒸气 | G1-1 | 冷却+布袋除尘 | 同环评设计 | 间断 排放 |
|  |  | 破碎、过筛 | 颗粒物 | G1-2 | 布袋除尘 |  |  |
|  | 绿粉 | 高温灼烧 | 颗粒物、水蒸气 | G2-1 | 冷却+布袋除尘 |  |  |
|  |  | 破碎、过筛 | 颗粒物 | G2-2 | 布袋除尘 |  |  |
|  |  | 气流磨、筛分 | 颗粒物 | G2-3 | 旋风收集+布袋除尘 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 还原灼烧 | 颗粒物、水蒸气、氮气 | G2-4 | 冷却+布袋除尘 | 同环评设计 |  |
|  | 蓝粉 | 高温灼烧 | 颗粒物、水蒸气、二氧化碳、氮气 | G3-1 |  |  |  |
|  |  | 破碎、过筛 | 颗粒物 | G3-2 | 布袋除尘 |  |  |
|  |  | 气流磨、筛分 | 颗粒物 | G3-3 | 旋风收集+布袋除尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 荧光粉 | 包装 | 颗粒物 | G4-1 | 布袋除尘 | 同环评设计 |  |
| 抛光粉车间 | 抛光粉 | 高温灼烧 | 颗粒物、水蒸气、二氧化碳 | G5-1 | 冷却+布袋除尘 |  |  |
|  |  | 气流粉碎分级 | 颗粒物 | G5-2 | 旋风收集+布袋除尘 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 包装 | 颗粒物 | G5-3 | 布袋除尘 | 同环评设计 |  |

图5-2 荧光粉车间有组织废气走向及处理装置示意图、监测点位示意图（◎为监测点位）

图5-3 抛光粉车间有组织废气走向及处理装置示意图、监测点位示意图（◎为监测点位）

## 5.3 噪声及其防治措施

项目产生噪声的设备主要为混料机、破碎机、筛粉机、水泵等。

具体内容及治理设施见表5-4。

表5-4 主要噪声源及防治措施

| 序号 | 噪声源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 混料机 | 从声源上控制、合理布局、加强管理 | 按环评要求建设 |
| 2 | 破碎机 |  |  |
| 3 | 筛粉机 |  |  |
| 4 | 水泵 |  |  |

## 5.4 固体废弃物及其处置情况

本项目产生的固废主要为氨分解催化剂，废电热偶，废硅钼棒，布袋除尘器更换的废布袋，废坩埚，废推板，布袋除尘器收尘，工艺废水沉淀物，污水处理站污泥以及职工生活垃圾等。

全厂固废产生情况及处理情况见表5-5。

表5-5 固体废弃物及其处理情况

| 序号 | 固废名称 | 废物代码 | 环评预计产生量 （t/a） | 主要成分 | 性状 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际处置情况 |
| 1 | 氨分解催化剂 | 99 | 0.05 | SiO2 | 固态 | 苏州市星元净化有限公司回收 | 同环评设计 |
| 2 | 废电热偶 | 99 | 0.01 | 金属 | 固态 | 生产厂家回收 | 淄博巨能硅碳棒有限公司 |
| 3 | 废硅钼棒 | 99 | 0.3 | 金属 | 固态 |  |  |
| 4 | 废布袋 | 99 | 0.003 | 滤布 | 固态 |  | 连云港市缤凡滤材有限公司 |
| 5 | 废坩埚 | 77 | 2 | 陶瓷 | 固态 | 宜兴市明华陶瓷耐火材料有限公司回收 | 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 |
| 6 | 废推板 | 77 | 3 | 陶瓷 | 固态 |  |  |
| 7 | 荧光粉布袋除尘器收尘 | 84 | 0.98 | 金属化合物 | 固态 | 外售 | 同环评设计 |
| 8 | 其他布袋除尘器收尘 | 84 | 55.15 | 金属化合物 | 固态 | 回用 |  |
| 9 | 工艺废水沉淀物 | 56 | 4.59 | 金属化合物 | 固态 | 经烘干后回用 |  |
| 10 | 污水处理站污泥 | 56 | 30 | 85%水分 | 固态 | 环卫部门外运处置 |  |
| 11 | 原辅料废弃包装材料 | 99 | 63 | — | 固态 | 返回厂家 | 连云港市伟华包装有限公司 |
| 12 | 生活垃圾 | 99 | 25.2 | 50%水分 | 固态 | 环卫部门定期清运 | 同环评设计 |

# 6项目建设情况变更环境影响分析

根据企业提供的《荧光粉、抛光粉项目部分设备型号、数量与环评不符情况的说明》（见附件）、《废气处理设施变更和荧光粉收尘处置方式变更环境影响说明》（见附件），经现场核查确认，该项目发生以下变动：①部分设备发生变动；②部分废气处理设施变动；③荧光粉布袋除尘器收尘处置方式改变。详见表6-1。

以上变更没有增加企业污染物排放，根据文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），均不属于重大变动。

表6-1 变动内容详情表

| 变更项 | 生产线 | 原环评情况 | 变更后情况 | 变更后环境影响分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目生产设备 | 荧光粉 | 部分设备规格、数量发生变动 | 详见表3-13 | 部分设备变动后，产品产能未发生变化，变更后对环境基本无影响。 |
|  | 抛光粉 |  | 详见表3-14 |  |
| 部分废气处理设施 | 荧光粉 | 绿粉气流磨、筛分工段的颗粒物废气采用“旋风收集+布袋除尘”处理 | 布袋除尘 | 没有增加企业颗粒物废气的排放量。 |
|  | 抛光粉 | 气流粉碎分级工段的颗粒物废气采用“旋风收集+布袋除尘”处理 | 布袋除尘 |  |
| 荧光粉布袋除尘器收尘处置方式 | 荧光粉 | 外售 | 回用 | 减少荧光粉布袋除尘器收尘固废的数量。 |

# 7 验收监测评价标准

## 7.1 废水排放标准

该公司废水经厂区污水站预处理后，排入园区污水处理厂。主要指标详见表7-1。

表7-1废水排放标准限值

| 序号 | 污染物名称 | 标准值（mg/L，pH无量纲） | 标准值（mg/L，pH无量纲） | 标准值（mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODcr | 500 | 60 | 100 |
| 3 | SS | 400 | 20 | 100 |
| 4 | 氨氮 | 40 | 8 | 50 |
| 5 | TP | 5.0 | 1 | 5 |
| 6 | 石油类 | 5 | 3 | 5 |
| 标准依据 | 板桥污水处理厂接管标准 | 板桥污水处理厂排放标准 | 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准 |

## 7.2 废气排放标准

有组织工艺废气中高温灼烧产生的颗粒物废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078–1996）表2二级标准，其他颗粒物废气参照执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准。无组织废气中颗粒物执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表6标准。

无组织废气准限值见表7-2，有组织废气排放标准见表7-3。

表7-2无组织废气排放标准限值

| 序号 | 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表6标准 |

表7-3有组织废气排放标准限值

| 序号 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 200 | 15 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078–1996）表2二级标准 |
| 2 | 颗粒物 | 50 |  | 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准 |

## 7.3 厂界噪声评价标准

项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。具体标准值见表7-4。

表7-4 厂界噪声标准限值

| 时段 | 标准值dB(A) | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 夜间 | 55 |  |

## 7.4 总量控制指标

本次验收涉及的污染物年排放总量见表7-5。

表7-5  污染物年排放总量        单位：t/a

| 序号 | 污染物类别 | 污染物 | 全厂污染物接管总量 | 全厂污染物排入环境总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量 | 19304.7 | 19304.7 |
| 2 |  | COD | 1.426 | 1.158 |
| 3 |  | 氨氮 | 0.081 | 0.081 |
| 4 |  | 总磷 | 0.011 | 0.011 |
| 5 |  | 悬浮物 | 1.01 | 0.386 |
| 6 |  | 石油类 | 0.094 | 0.058 |
| 7 | 废气 | 颗粒物 | - | 0.1744 |
| 8 | 固废 | 0 |

# 8 验收监测内容

## 8.1 废水监测

废水监测点位、项目和频次见表8-1。废水监测点位示意图见图8-1。

表8-1 废水监测点位、项目频次

| 名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 调节池 | pH、CODCr、SS、氨氮、总磷、石油类 | 连续2天、每天4次 （根据排放规律，按规范采样） |
| 排放池 |  |  |
| 板桥污水厂出口 |  |  |
| 一级沉淀池 | SS | 连续2天、每天1次 |
| 二级沉淀池 |  |  |
| 综合一级沉降池 |  |  |
| 综合二级沉降池 |  |  |

## 8.2废气监测

废气监测点位、项目和频次见表8-2。

表8-2 有组织废气监测点位、项目和频次

| 生产车间 | 排气筒编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荧光粉车间 | 1#排气筒 | 布袋除尘后 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 |
|  | 2#排气筒 | 布袋除尘后 |  |  |
|  | 3#排气筒 | 布袋除尘后 |  |  |
|  | 4#排气筒 | 布袋除尘后 |  |  |
| 抛光粉车间 | 5#排气筒 | 布袋除尘后 |  |  |
|  | 6#排气筒 | 布袋除尘后 |  |  |
|  | 7#排气筒 | 布袋除尘后 |  |  |
| 无组织 | - | 厂界 | 颗粒物 |  |

## 8.3厂界噪声监测

监测点位：本次验收监测在厂界外布设4个监测点，测点离法定厂界1m，高1.2m以上处。监测项目和频次见表8-3，具体监测点位见附件1。

表8-3 噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1# ～4#点 | 等效A声级Leq（A） | 昼间1次，夜间1次，连续2天 |

# 9 监测质量保证及分析方法

本次监测的质量保证按照江苏省环境监测中心编制的《江苏环境监测质量控制样要求》和《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ373-2007）的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品增加10%的现场平行样。环境空气废气每批加1个全程序空白。监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前已经过校准，监测数据实行三级审核。

监测方法见表9-1至表9-2，质量控制情况见表9-3。

表9-1 废水监测分析方法

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 水量 | 流量计 | 江苏省排放污染物总量监测规范 |
| 2 |  | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法(第四版)》3.1.6（2）便携式pH计法 |
| 3 |  | SS | 重量法 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-89 |
| 4 |  | CODcr | 重铬酸钾法 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-89 |
| 5 |  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
| 6 |  | TP | 钼酸铵分光光度法 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 |
| 7 |  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 |

表9-2 废气、噪声监测分析方法

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 |
| 2 |  |  | 重量法 | HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |

表9-3    质量控制情况表

| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样序号 | 质控样采样点位 | 相对偏差（%） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样 | 企业污水站排水 |  |  |
| 化学需氧量 | 2016-9-19 10:00 | 94.5 | 92.6 | 1.02 | 合格 |
|  | 2016-9-20 10:00 | 99.9 | 97.8 | 2.15 | 合格 |
| 氨氮 | 2016-9-19 10:00 | 0.305 | 0.314 | 1.45 | 合格 |
|  | 2016-9-20 10:00 | 0.235 | 0.241 | 1.26 | 合格 |
| 总磷 | 2016-9-19 10:00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 合格 |
|  | 2016-9-20 10:00 | 0.50 | 0.51 | 0.99 | 合格 |
| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样序号 | 质控样采样点位 | 相对偏差（%） | 是否 合格 |
|  |  | 抽样 | 板桥污水厂出口 |  |  |
| 化学需氧量 | 2016-9-19 10:00 | 33.0 | 33.6 | 0.90 | 合格 |
|  | 2016-9-20 10:00 | 32.8 | 30.5 | 3.63 | 合格 |
| 氨氮 | 2016-9-19 10:00 | 0.299 | 0.293 | 1.01 | 合格 |
|  | 2016-9-20 10:00 | 0.229 | 0.235 | 1.29 | 合格 |
| 总磷 | 2016-9-19 10:00 | 0.21 | 0.22 | 2.33 | 合格 |
|  | 2016-9-20 10:00 | 0.31 | 0.32 | 1.59 | 合格 |
| 备注：质量控制验收指标COD在50-100mg/L范围内允许相对偏差为≤15%；COD在5-50mg/L范围内允许相对偏差为≤20%；氨氮在0.1-1.0mg/L范围内允许相对偏差为≤15%；总磷在0.025-0.6mg/L范围内允许相对偏差为≤10%；总磷在＞0.6mg/L范围内允许相对偏差为≤5%。 |

# 10  监测结果与评价

## 10.1监测期间工况

本站于2016年9月19日～20日对该项目中废气、废水、噪声和固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测和检查，监测期间平均每天生产负荷均≥75%，满足验收监测工况要求。验收监测中监测期间具体生产工况如表10-1。

表10-1  监测期间工况

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产（t/d） | 实际生产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月19日 | 荧光粉生产线 | 1.67 | 1.3 | 77.8 |
|  | 抛光粉生产线 | 6.67 | 5.3 | 79.5 |
| 9月20日 | 荧光粉生产线 | 1.67 | 1.3 | 77.8 |
|  | 抛光粉生产线 | 6.67 | 5.3 | 79.5 |

## 10.2废水监测结果与评价

监测结果统计情况及具体监测结果见表10-2至10-6。

9月19-20日监测结果表明：在污水站的运行负荷为4.5%的情况下，该项目污水站排口废水中CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均同时满足连云港板桥污水处理厂接管标准和《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准；废水经板桥污水处理厂处理后，板桥污水厂出口的CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均满足板桥污水处理厂排放标准。

表10-2   污水站监测结果统计表       单位：（mg/L）

| 采样位置 | 采样日期 | 时间 | 水量(m3/d) | pH（无量纲） | CODcr | 氨氮 | SS | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 9-19 | 10:00 | / | 3.52 | 253 | 0.407 | 97 | 1.96 | 0.54 |
|  |  | 12:00 |  | 3.56 | 234 | 0.431 | 95 | 2.00 | 0.53 |
|  |  | 14:00 |  | 3.48 | 260 | 0.416 | 99 | 1.99 | 0.56 |
|  |  | 16:00 |  | 3.51 | 263 | 0.401 | 91 | 1.98 | 0.54 |
|  |  | 日均值 | / | 3.48～3.56 | 252 | 0.414 | 96 | 1.98 | 0.54 |
| 排放池 |  | 10:00 | / | 7.22 | 93.6 | 0.310 | 13 | 0.48 | 0.26 |
|  |  | 12:00 |  | 7.25 | 90.7 | 0.332 | 17 | 0.49 | 0.24 |
|  |  | 14:00 |  | 7.24 | 84.6 | 0.347 | 16 | 0.48 | 0.24 |
|  |  | 16:00 |  | 7.26 | 89.2 | 0.335 | 15 | 0.52 | 0.25 |
|  |  | 日均值 | 18 | 7.22～7.26 | 89.5 | 0.331 | 15 | 0.49 | 0.25 |
| 标准值1* | - | 6～9 | 500 | 40 | 400 | 5.0 | 5 |
| 是否达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值2* | - | 6～9 | 100 | 50 | 100 | 5 | 5 |
| 是否达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检出限 | - | - | 10.0 | 0.025 | - | 0.01 | 0.04 |
| 备注：1.1*：板桥污水处理厂接管标准；2*：《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准。 |

表10-3   板桥污水处理厂监测结果统计表       单位：（mg/L）

| 采样位置 | 采样日期 | 时间 | 水量(m3/d) | pH（无量纲） | CODcr | 氨氮 | SS | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口 | 9-19 | 10:00 | / | 7.31 | 33.3 | 0.296 | 7 | 0.22 | 0.11 |
|  |  | 12:00 |  | 7.29 | 35.9 | 0.267 | 7 | 0.20 | 0.11 |
|  |  | 14:00 |  | 7.28 | 36.8 | 0.280 | 9 | 0.20 | 0.12 |
|  |  | 16:00 |  | 7.26 | 33.3 | 0.311 | 8 | 0.18 | 0.11 |
|  |  | 日均值 | / | 7.26～7.31 | 34.8 | 0.288 | 8 | 0.20 | 0.11 |
| 标准值* | - | 6～9 | 60 | 8 | 20 | 1 | 3 |
| 是否达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检出限 | - | - | 10.0 | 0.025 | - | 0.01 | 0.04 |
| 备注：1.*：板桥污水处理厂排放标准。 |

表10-4   污水站监测结果统计表       单位：（mg/L）

| 采样位置 | 采样日期 | 时间 | 水量(m3/d) | pH（无量纲） | CODcr | 氨氮 | SS | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 9-20 | 10:00 | / | 3.46 | 257 | 0.392 | 93 | 1.88 | 0.53 |
|  |  | 12:00 |  | 3.51 | 263 | 0.404 | 90 | 1.94 | 0.54 |
|  |  | 14:00 |  | 3.48 | 264 | 0.377 | 87 | 1.94 | 0.53 |
|  |  | 16:00 |  | 3.49 | 279 | 0.404 | 89 | 1.91 | 0.53 |
|  |  | 日均值 | / | 3.46～3.51 | 266 | 0.394 | 90 | 1.92 | 0.53 |
| 排放池 |  | 10:00 | / | 7.26 | 97.8 | 0.238 | 17 | 0.50 | 0.26 |
|  |  | 12:00 |  | 7.28 | 90.6 | 0.262 | 16 | 0.50 | 0.26 |
|  |  | 14:00 |  | 7.25 | 96.8 | 0.232 | 16 | 0.53 | 0.28 |
|  |  | 16:00 |  | 7.26 | 93.3 | 0.250 | 15 | 0.62 | 0.26 |
|  |  | 日均值 | 18 | 7.25～7.28 | 94.6 | 0.246 | 16 | 0.54 | 0.26 |
| 标准值1* | - | 6～9 | 500 | 40 | 400 | 5.0 | 5 |
| 是否达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值2* | - | 6～9 | 100 | 50 | 100 | 5 | 5 |
| 是否达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检出限 | - | - | 10.0 | 0.025 | - | 0.01 | 0.04 |
| 备注：1.1*：板桥污水处理厂接管标准；2*：《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准。 |

表10-5   板桥污水处理厂监测结果统计表       单位：（mg/L）

| 采样位置 | 采样日期 | 时间 | 水量(m3/d) | pH（无量纲） | CODcr | 氨氮 | SS | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口 | 9-20 | 10:00 | / | 7.29 | 31.6 | 0.232 | 9 | 0.32 | 0.11 |
|  |  | 12:00 |  | 7.32 | 33.0 | 0.202 | 9 | 0.33 | 0.11 |
|  |  | 14:00 |  | 7.33 | 31.7 | 0.220 | 8 | 0.33 | 0.11 |
|  |  | 16:00 |  | 7.34 | 31.5 | 0.214 | 9 | 0.33 | 0.11 |
|  |  | 日均值 | / | 7.29～7.33 | 32.0 | 0.217 | 9 | 0.33 | 0.11 |
| 标准值* | - | 6～9 | 60 | 8 | 20 | 1 | 3 |
| 是否达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检出限 | - | - | 10.0 | 0.025 | - | 0.01 | 0.04 |
| 备注：1.*：板桥污水处理厂排放标准。 |

表10-6  污水站处理单元结果统计表   单位：（mg/L）

| 采样日期 | 采样点位 | 采样时间 | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 一级沉淀池（出口） | 10:00 | 87 |
|  | 二级沉淀池（出口） | 10:00 | 66 |
|  | 综合一级沉淀池（出口） | 10:00 | 49 |
|  | 综合二级沉淀池（出口） | 10:00 | 35 |
| 9-20 | 一级沉淀池（出口） | 10:00 | 84 |
|  | 二级沉淀池（出口） | 10:00 | 62 |
|  | 综合一级沉淀池（出口） | 10:00 | 45 |
|  | 综合二级沉淀池（出口） | 10:00 | 31 |

## 10.3废气监测结果与评价

废气监测结果统计情况见表10-7至10-14。

监测结果表明：有组织废气中高温灼烧产生的颗粒物废气的排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准；其他颗粒物废气的排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准。无组织颗粒物废气浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表6标准。

表10-7  1#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 1884 | 2.4 |
|  |  | 第二次 | 1918 | 2.1 |
|  |  | 第三次 | 1942 | 2.2 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 1936 | 2.2 |
|  |  | 第二次 | 1951 | 2.1 |
|  |  | 第三次 | 1957 | 2.1 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 50 |
| 备注：1.1#排气筒出口中的颗粒物废气包括高温灼烧废气G1-1、G2-1、G3-1、还原灼烧废气G2-4、破碎过筛过程产生的废气G1-2，标准从严执行，按《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准执行。 |

表10-8  2#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 2123 | 2.1 |
|  |  | 第二次 | 2143 | 2.0 |
|  |  | 第三次 | 2154 | 2.3 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 2153 | 2.4 |
|  |  | 第二次 | 2156 | 2.3 |
|  |  | 第三次 | 2156 | 2.2 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 50 |

表10-9  3#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 2113 | 2.2 |
|  |  | 第二次 | 2168 | 2.2 |
|  |  | 第三次 | 2207 | 2.0 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 2256 | 2.0 |
|  |  | 第二次 | 2244 | 2.1 |
|  |  | 第三次 | 2235 | 2.0 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 50 |

表10-10  4#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 2262 | 2.0 |
|  |  | 第二次 | 2267 | 1.8 |
|  |  | 第三次 | 2123 | 2.0 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 2024 | 2.4 |
|  |  | 第二次 | 2060 | 2.1 |
|  |  | 第三次 | 1896 | 2.4 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 50 |

表10-11  5#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 4485 | 1.2 |
|  |  | 第二次 | 4489 | 1.1 |
|  |  | 第三次 | 4469 | 1.2 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 4442 | 1.2 |
|  |  | 第二次 | 4417 | 1.1 |
|  |  | 第三次 | 4392 | 1.1 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 200 |

表10-12  6#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 1483 | 2.7 |
|  |  | 第二次 | 1204 | 3.1 |
|  |  | 第三次 | 1218 | 3.1 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 1222 | 2.9 |
|  |  | 第二次 | 1210 | 2.9 |
|  |  | 第三次 | 1196 | 2.7 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 50 |

表10-13  7#排气筒有组织废气排放浓度监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 布袋除尘后 | 第一次 | 1511 | 3.0 |
|  |  | 第二次 | 1555 | 2.8 |
|  |  | 第三次 | 1585 | 2.5 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 9-20 | 布袋除尘后 | 第一次 | 1594 | 2.4 |
|  |  | 第二次 | 1594 | 2.6 |
|  |  | 第三次 | 1588 | 2.5 |
|  | 达标情况 | - | 达标 |
| 标准值 | - | 50 |

表10-14   无组织排放监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 | 颗粒物 排放浓度（mg/m3） | 气压 （KPa） | 气温 （℃） | 风速 （m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-19 | 1#监控点 | 10:00 | 0.145 | 101.0 | 23.0 | 2.0 | 东北 |
|  |  | 12:00 | 0.200 | 101.0 | 24.0 | 2.1 | 东北 |
|  |  | 14:00 | 0.182 | 101.0 | 25.0 | 2.2 | 东北 |
|  | 2#监控点 | 10:00 | 0.217 | 101.0 | 23.0 | 2.0 | 东北 |
|  |  | 12:00 | 0.273 | 101.0 | 24.0 | 2.1 | 东北 |
|  |  | 14:00 | 0.292 | 101.0 | 25.0 | 2.2 | 东北 |
|  | 3#监控点 | 10:00 | 0.308 | 101.0 | 23.0 | 2.0 | 东北 |
|  |  | 12:00 | 0.346 | 101.0 | 24.0 | 2.1 | 东北 |
|  |  | 14:00 | 0.219 | 101.0 | 25.0 | 2.2 | 东北 |
|  | 4#监控点 | 10:00 | 0.236 | 101.0 | 23.0 | 2.0 | 东北 |
|  |  | 12:00 | 0.291 | 101.0 | 24.0 | 2.1 | 东北 |
|  |  | 14:00 | 0.328 | 101.0 | 25.0 | 2.2 | 东北 |
| 达标情况 | 达标 | - | - | - | - |
| 9-20 | 1#监控点 | 10:00 | 0.437 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 12:00 | 0.400 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 14:00 | 0.256 | 101.0 | 25.0 | 2.5 | 北 |
|  | 2#监控点 | 10:00 | 0.346 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 12:00 | 0.309 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 14:00 | 0.256 | 101.0 | 25.0 | 2.5 | 北 |
|  | 3#监控点 | 10:00 | 0.400 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 12:00 | 0.273 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 14:00 | 0.420 | 101.0 | 25.0 | 2.5 | 北 |
|  | 4#监控点 | 10:00 | 0.437 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 12:00 | 0.473 | 101.0 | 24.0 | 2.4 | 北 |
|  |  | 14:00 | 0.401 | 101.0 | 25.0 | 2.5 | 北 |
| 标准值 | 1.0 | - | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | - | - | - | - |

## 10.4厂界噪声监测结果与评价

监测结果统计情况见表10-15。

监测结果表明：厂界噪声各测点昼间/夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

表10-15  厂界噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 2016-9-19 | 2016-9-20 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 1# | 58.1 | 46.4 | 58.6 | 47.2 |
| 2# | 58.5 | 47.1 | 58.4 | 47.7 |
| 3# | 58.4 | 46.8 | 58.1 | 47.1 |
| 4# | 57.0 | 46.7 | 57.7 | 46.3 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

## 10.5固体废弃物监测结果评价

本项目从企业试生产至验收监测期间（2016年8月22日-2016年9月20日）产生的固废有荧光粉布袋除尘器收尘0.053吨、其他布袋除尘器收尘2.96吨、工艺废水沉淀物0.25吨、污水处理站污泥1.61吨、原辅料废弃包装材料3.38吨、生活垃圾2.72吨，其中荧光粉布袋除尘器收尘、其他布袋除尘器收尘、工艺废水沉淀物全部回用处理，污水处理站污泥、生活垃圾全部由环卫部门外运处置，原辅料废弃包装材料由连云港市伟华包装有限公司处置，固体废物仓库无暂存固废。

据企业提供，氨分解催化剂两年更换一次，每次约20kg；废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板是使用坏了之后再进行更换，更换数量无法预估；因此目前氨分解催化剂、废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板均未产生。

表10-16 该项目生产期间各产品产量

| 序号 | 产品名称 | 设计产量 （t/a） | 实际生产天数 （d） | 实际产量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光粉 | 500 | 32 | 20.3 |
| 2 | 抛光粉 | 2000 |  | 114.0 |
| 备注：该项目实际生产天数统计时间为：2016年8月20日至2016年9月20日，共32天 |

表10-17 固体废弃物及其处理情况

| 序号 | 固废名称 | 废物代码 | 产生源 | 环评预计产生量 （t/a） | 生产期间理论产生量（t） | 生产期间实际产生量（t） | 处理量（t） | 库存量（t） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际处置情况 |
| 1 | 氨分解催化剂 | 99 | 氨分解 制氢 | 0.05 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 苏州市星元净化有限公司回收 | 同环评设计 |
| 2 | 废电热偶 | 99 | 高温灼烧 | 0.01 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 生产厂家回收 | 淄博巨能硅碳棒有限公司 |
| 3 | 废硅钼棒 | 99 | 高温灼烧 | 0.3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 废布袋 | 99 | 布袋除尘 | 0.003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | 连云港市缤凡滤材有限公司 |
| 5 | 废坩埚 | 77 | 高温灼烧 | 2 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 宜兴市明华陶瓷耐火材料有限公司回收 | 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 |
| 6 | 废推板 | 77 | 高温灼烧 | 3 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 荧光粉布袋除尘器收尘 | 84 | — | 0.98 | 0.04 | 0.053 | 0.053 | 0 | 外售 | 回用 |
| 8 | 其他布袋除尘器收尘 | 84 | — | 55.15 | 2.69 | 2.96 | 2.96 | 0 | 回用 |  |
| 9 | 工艺废水沉淀物 | 56 | 车间预处理 | 4.59 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0 | 经烘干后回用 |  |
| 10 | 污水处理站污泥 | 56 | 污水处理 | 30 | 1.46 | 1.61 | 1.61 | 0 | 环卫部门外运处置 | 同环评设计 |
| 11 | 原辅料废弃包装材料 | 99 | — | 63 | 3.07 | 3.38 | 3.38 | 0 | 返回厂家 | 连云港市伟华包装有限公司 |
| 12 | 生活垃圾 | 99 | 办公生活 | 25.2 | 2.69 | 2.72 | 2.72 | 0 | 环卫部门定期清运 | 同环评设计 |
| 备注：1.固废实际产生量统计时间为：2016年8月20日至2016年9月20日，共32天。 2.据企业提供，氨分解催化剂两年更换一次，每次约20kg；废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板是使用坏了之后再进行更换，数量无法预估； 3.荧光粉布袋除尘器收尘环评设计为外售，实际作回用处置。 |

# 11 污染物总量核算

污染物排放总量核算情况见表11-1～11-3，实测排放总量与总量控制指标对照见表11-4。

核算结果表明：废水和废气中的各种污染物的年排放量均未超出污染物年允许排放量。

表11-1 废水污染物接管总量核算表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L）平均值 | 废水排放量（t/d） | 实际年运行时间（天） | 实际年排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 18 | 300 | 5400 |
|  | COD | 92.0 |  |  | 0.497 |
|  | 氨氮 | 0.288 |  |  | 0.002 |
|  | 总磷 | 0.52 |  |  | 0.003 |
|  | SS | 16 |  |  | 0.09 |
|  | 石油类 | 0.26 |  |  | 0.001 |

表11-2 废水污染物排入环境总量核算表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L）平均值 | 废水排放量（t/d） | 实际年运行时间（天） | 实际年排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 18 | 300 | 5400 |
|  | COD | 33.4 |  |  | 0.180 |
|  | 氨氮 | 0.252 |  |  | 0.001 |
|  | 总磷 | 0.26 |  |  | 0.001 |
|  | SS | 8 |  |  | 0.043 |
|  | 石油类 | 0.11 |  |  | 0.001 |

表11-3 废气污染物排放总量核算表

| 类别 | 污染物 | 废气来源 | 实际年排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1#排气筒 | 0.0180 | 合计 | 0.1395 |
|  |  | 2#排气筒 | 0.0225 |  |  |
|  |  | 3#排气筒 | 0.0225 |  |  |
|  |  | 4#排气筒 | 0.0180 |  |  |
|  |  | 5#排气筒 | 0.0225 |  |  |
|  |  | 6#排气筒 | 0.0180 |  |  |
|  |  | 7#排气筒 | 0.0180 |  |  |

表11-4  废水污染物接管总量与控制指标对照

| 类别 | 污染物 | 全厂年接管量（t/a） | 全厂接管总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 5400 | 19304.7 | 达标 |
|  | COD | 0.497 | 1.426 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.002 | 0.081 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.003 | 0.011 | 达标 |
|  | SS | 0.09 | 1.01 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.001 | 0.094 | 达标 |

表11-5  废水污染物排入环境总量与控制指标对照

| 类别 | 污染物 | 全厂年排入环境量（t/a） | 全厂排入环境总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 5400 | 19304.7 | 达标 |
|  | COD | 0.180 | 1.158 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0.081 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.001 | 0.011 | 达标 |
|  | SS | 0.043 | 0.386 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.001 | 0.058 | 达标 |

表11-6  废气污染物排入环境总量与控制指标对照

| 类别 | 污染物 | 全厂年排入环境量（t/a） | 全厂排入环境总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1395 | 0.1744 | 达标 |

# 12 公众意见调查

## 12.1调查范围

按照环境影响评价范围，本次调查范围为项目所在地周围5km的区域。

## 12.2调查对象

本次调查对象主要为调查范围内的居民及附近企事业单位及其工作人员、项目所在地相关管理部门。基本上反应了社会各阶层人士的态度、意见和建议。调查对象的组成结构见表12-1。

表12-1  公众意见调查对象组成结构表

| 分类 | 人数/家 | 年龄构成 | 文化水平 | 支持态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜30 | 30～50 | ＞50 | 初中 以下 | 高中、中专 | 大专 以上 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 不清楚 |
| 居民 | 59 | 6 | 48 | 5 | 20 | 17 | 22 | 37 | 21 | - | 1 |
| 周边企业 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
| 合计 | 68 | - | - | - | - | - | - | 39 | 28 | - | 1 |

## 12.3 调查方式

公众参与结果统计见表12-2。

12-2  公众参与问卷调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 公众态度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ |
| 1 | 项目建设期是否发生过扰民污染事件或纠纷 ①有 ②没有 ③不清楚 | - | 68 | - | - |
| 2 | 项目试生产期间是否发生过扰民污染事件或纠纷 ①有 ②没有 ③不清楚 | - | 68 | - | - |
| 3 | 项目建设期对您的工作、生活有没有影响 ①较大 ②一般 ③没有 ④不清楚 | - | - | 68 | - |
| 4 | 项目试生产期对您的工作、生活有没有影响 ①较大 ②一般 ③没有 ④不清楚 | - | - | 68 | - |
| 5 | 您认为该项目环境保护工作是否满意 满意 ②较满意 ③不满意 ④不清楚 | 39 | 28 | - | 1 |

## 12.4 统计结果分析

本次发放调查问卷68份，收回68份，统计结果表明：

（1）在被调查的68人中，100%的被调查人认为该项目建设期没有发生过扰民污染事件或纠纷；

（2）100%的被调查人认为该项目试生产期间没有发生过扰民污染事件或纠纷；

（3）100%的被调查人认为该项目建设期对工作、生活没有影响；

（4）100%的被调查人认为该项目试生产期对工作、生活没有影响。

（5）对该项目环境保护工作满意的占57.4%，较满意的占41.2%,不清楚的占1.4%。

## 12.5 调查结论

本项目采用问卷调查和走访咨询的方式对项目附近的公众进行了调查，调查结果表明，98.6%的被调查者对本项目的环境保护工作表示满意或者较满意。经咨询当地环境保护主管部门，本项目在施工期和试运行期未收到任何环保投诉。

由此可见，建设单位在项目施工期及试生产期间按环评报告及批复基本落实了各项环境污染防治措施，没有造成环境污染事件和扰民事件由此可见，建设单位环境保护意识较高，在项目施工期及试生产期间按环评报告及批复基本落实了各项环境污染防治措施，没有造成环境污染事件和扰民事件。

# 13 环境管理检查

验收监测期间，将对公司环境管理及环评批复落实情况进行检查，检查内容见表13-1，13-2。

表13-1 环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 因未批先建被连云区环保局处罚，处罚件见附件。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司成立了环保部，具体负责环保工作、并且制定了公司环境保护管理制度。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 本技改项目投产后，各类环保治理设施与主体工程均已建成投运，并设有专职人员维护管理，环保设施运行正常。 |
| 4 | 清污分流、雨污分流情况 | 厂区内按清污分流、雨污分流规划雨、污水管网。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况 | 通过泵打入管网，进园区污水处理厂处理。 |
| 6 | 厂区绿化情况 | 公司总占地面积32630m2，其中绿化面积7300m2。 |
| 7 | 固体废弃物、堆放、综合利用及安全处置措施 | 固废仓库面积50m2。 |
| 8 | 试生产期间生产负荷、环保治理设施运行记录及年生产时间 | 生产负荷、环保治理设施运行记录及年生产时间记录需要完善。 |
| 9 | 环境风险预案及事故防范措施 | 已制定突发环境污染事故应急预案，暂未备案。 |

表13-2 《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》批复落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产和环保管理，项目生产工艺与设备、污染控制水平、资源利用指标、综合利用指标、环境管理要求等应达到同行业清洁生产国际先进水平。 | 已按照要求执行。 |
| 2 | 落实《报告书》提出的工艺废气收集、处理措施和排气筒设置方案，确保本项目废气稳定达标排放，各排气筒不得低于《报告书》所列高度。采取有效措施减少物料储运、生产工程中废气无组织排放。本项目灼烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准及表3标准，含尘废气排放参照执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准。 | 1#排气筒：荧光粉高温灼烧废气G1-1、G2-1、G3-1、还原灼烧废气G2-4先经水冷，然后与破碎过筛过程产生的废气G1-2，一起经布袋除尘处理。监测结果表明，1#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准； 2#排气筒：绿粉气流磨、筛分废气G2-3、蓝粉破碎、过筛废气G3-2、气流磨、筛分废气G3-3经布袋除尘处理。监测结果表明，2#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准； 3#排气筒：绿粉破碎、过筛废气G2-2经布袋除尘处理。监测结果表明，3#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准； 4#排气筒：荧光粉包装废气G4-1经布袋除尘处理。监测结果表明，4#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准； 5#排气筒：抛光粉高温灼烧废气G5-1经水冷+布袋除尘处理。监测结果表明，5#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准； 6#排气筒：抛光粉气流粉碎分级废气G5-2经布袋除尘处理。监测结果表明，6#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准； 7#排气筒：抛光粉包装废气G5-3经布袋除尘处理。监测结果表明，7#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准。 |
| 3 | 按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则建设厂区给排水系统。项目各类生产、生活污水须经厂内处理达《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中间接排放限值及板桥污水处理厂接管要求后接入板桥污水处理厂集中处理。不得外排。厂区不得另设污水外排口。 | 厂区按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则建设厂区给排水系统；废水厂内污水站处理后，接入园区污水处理厂处理。监测结果表明，在污水站的运行负荷为4.5%的情况下，该项目污水站排口废水中CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均同时满足连云港板桥污水处理厂接管标准和《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准；废水经板桥污水处理厂处理后，板桥污水厂出口的CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均满足板桥污水处理厂排放标准。 |
| 4 | 选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 | 该项目选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声、消声等措施。监测结果表明，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。分别按生活垃圾、一般工业固体废物环保管理要求设置厂内固体废物暂存场所，暂存场所应采取有效的防渗漏、防扬尘措施，确保不对周围环境和地下水造成影响。 | 固废仓库面积50m2，暂未采取有效防渗漏措施； 氨分解催化剂外委回收；废电热偶、废硅钼棒、废布袋生产厂家回收；废坩埚、废推板外售至呼和浩特市四合木耐火材料有限公司；荧光粉布袋除尘器收尘、其他布袋除尘器收尘回用；工艺废水沉淀物经烘干后回用；污水站污泥环卫部门外运处置；原辅材料废弃包装材料返回厂家；生活垃圾由环卫部门定期清运。 |
| 6 | 加强施工期和运营期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。落实事故防范措施和应急预案，防止生产过程、危险品储运过程及污染治理设施事故发生。 | 已制定突发环境污染事故应急预案，暂未备案。 |
| 7 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》及《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》的规定设置各类排污口和标志。废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。 | 废气排气筒已设置采样口，未搭建监测平台。 |
| 8 | 本项目设置荧光粉车间周围100米、抛光粉预处理车间周围50米、抛光粉灼烧车间周围50米、污水处理站周围100米卫生防护距离，该范围内目前无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建环境敏感建筑物。 | 已按照要求执行。 |
| 9 | 做好厂区绿化工作，厂界建设绿化隔离带，减轻本项目废气和噪声对周围环境的影响。 | 绿化面积7300m2。 |
| 10 | 本项目实施后，污染物年排放总量初步核定如下： （一）大气污染物：粉尘≤0.1744吨。 （二）水污染物（接管/排入环境）：废水量≤19304.7吨、COD≤1.426/1.158吨、氨氮≤0.081/0.081吨、总磷≤0.011/0.011吨、悬浮物≤1.01/0.386吨、石油类≤0.094/0.058吨。 （三）固体废物：全部综合利用或安全处置。 | 根据监测结果核算，废水量、COD、氨氮、总磷、悬浮物、石油类的年接管总量和年排入环境总量均满足废水接管/排入环境总量控制要求；废气颗粒物的年排放量满足废气年排放总量控制要求；固体废物全部综合利用或安全处置。 |
| 11 | 项目的的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用。项目竣工试生产须报我厅，试生产期满（不超过3个月）按规定申办项目竣工环保验收手续。 | 已按照要求执行。 |
| 12 | 项目建设期间的现场环境监督管理由连云港市环保局和海州区环保局负责。省环境监察总队和苏北环保督查中心负责不定期抽查。 | 项目地址位于连云区板桥工业园，建设期间的现场环境监督管理由连云港市环保局和连云区环保局负责。 |
| 13 | 实施全过程环境监理。按照环境保护部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。你公司应督促环境监理单位每月向连云港市海州区环保局和我厅报告环境监理情况，报告以书面形式分别送至连云港市海州区环保局和省环境工程咨询中心。 | 已委托南京源恒环境研究所有限公司进行环境监理。 |
| 14 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我厅重新审核。 | 已按照要求执行。 |

# 14结论与建议

## 14.1 结论

表14-1  监测结论

| 类别 | 总排口/排气筒 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有组织 | 验收监测期间，1#、2#、3#、4#、6#、7#排气筒出口颗粒物排放浓度均满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准；5#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准。 | 全厂废气颗粒物污染物年排放总量达到全厂年排放总量要求。 |
|  | 无组织 | 无组织废气颗粒物排放监控浓度限值满足达到《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表6标准。 | / |
| 废水 | 总排口 | 该项目污水站排口废水中CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均同时满足连云港板桥污水处理厂接管标准和《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准；废水经板桥污水处理厂处理后，板桥污水厂出口的CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均满足板桥污水处理厂排放标准。 | 项目建成后废水量、COD、氨氮、总磷、悬浮物、石油类的年接管总量和年排入环境总量均满足废水接管/排入环境总量控制要求。 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | / |
| 固体废弃物 | / | 荧光粉布袋除尘器收尘、其他布袋除尘器收尘、工艺废水沉淀物全部回用处理，污水处理站污泥、生活垃圾全部由环卫部门外运处置，原辅料废弃包装材料由连云港市伟华包装有限公司处置，固体废物仓库无暂存固废。据企业提供，氨分解催化剂两年更换一次，每次约20kg；废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板是使用坏了之后再进行更换，更换数量无法预估；因此目前氨分解催化剂、废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板均未产生。 | 全部综合利用或安全处置。 |
| 验 收 结 论 | 1、该项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时投入使用；验收监测期间企业生产正常，生产负荷均≥75%。 2、全厂产生的有组织工艺废气中验收监测期间，1#、2#、3#、4#、6#、7#排气筒出口颗粒物排放浓度均满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表5标准；5#排气筒出口颗粒物排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准；无组织废气颗粒物排放监控浓度限值满足达到《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表6标准。全厂废气颗粒物污染物年排放总量达到全厂年排放总量要求。 3、在污水站运行负荷为4.5%的情况下，该项目污水站排口废水中CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均同时满足连云港板桥污水处理厂接管标准和《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）表2间接排放标准；废水经板桥污水处理厂处理后，板桥污水厂出口的CODCr、SS、氨氮、TP、石油类污染因子的日均排放浓度及pH值均满足板桥污水处理厂排放标准。项目建成后废水量、COD、氨氮、总磷、悬浮物、石油类的年接管总量和年排入环境总量均满足废水接管/排入环境总量控制要求。 4、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、本项目从企业试生产至验收监测期间（2016年8月22日-2016年9月20日）产生的固废有荧光粉布袋除尘器收尘0.053吨、其他布袋除尘器收尘2.96吨、工艺废水沉淀物0.25吨、污水处理站污泥1.61吨、原辅料废弃包装材料3.38吨、生活垃圾2.72吨，其中荧光粉布袋除尘器收尘、其他布袋除尘器收尘、工艺废水沉淀物全部回用处理，污水处理站污泥、生活垃圾全部由环卫部门外运处置，原辅料废弃包装材料由连云港市伟华包装有限公司处置，固体废物仓库无暂存固废。据企业提供，氨分解催化剂两年更换一次，每次约20kg；废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板是使用坏了之后再进行更换，更换数量无法预估；因此目前氨分解催化剂、废热电偶、废硅钼棒、废布袋、废坩埚、废推板均未产生。 |
| 存在 问题 | 1、企业污水站设计规模为400t/d，验收监测期间实际产生水量为18t/d，故验收监测期间企业污水站负荷只有4.5%。 |

## 14.2建议

- 加强对污水站的运行管理，完善污水站的相关记录，使项目运行期间污水站废水处理设施能够正常运行，确保废水能够长期稳定达标排放。

2、加强废气各处理设施的运行管理并完善相关记录，及时更换废气处理设施中的吸收液、布袋，确保污染物长期稳定达标排放。

- 加强固体废弃物产生和处置的管理，严格按环评及批复要求认真及时落实固废处置、处理利用的各项措施，减小固废厂内暂存量，防止对环境产生污染。

# 15 附件

## 1.项目平面位置及监测点位示意图

## 2. 处罚决定书

## 3. 项目环评批复

## 4. 废水处理协议

## 5. 固废处理协议

附图

# Text boxes

500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目

连云港市镧溪新材料有限公司

纯水

BaCO3、H3BO3、（Y、Eu）2O3

混  料

高温灼烧

G1-1

破碎、过筛

布袋除尘

G1-2

湿磨湿筛

清  洗

纯水

脱  水

沉淀

烘干

W1-1

水蒸气

返回混料工序

烘  干

水蒸气

筛  分

红粉产品

Gu1-1

Gu1-2

物料回用

G：废气

W：废水

布袋除尘

H3BO3

1550℃

G2-3

CeO2、AI2O3、MgO、Tb4O7、H3BO3

混  料

高温灼烧

破碎、过筛

布袋除尘

G2-2

气流磨、筛分

清  洗

纯水

脱  水

沉淀

烘干

W2-1

水蒸气

返回混料工序

烘  干

水蒸气

过  筛

还原灼烧

绿粉产品

Gu2-1

Gu2-2

Gu2-3

物料回用

过  筛

G2-4

N2、H2

G：废气

W：废水

布袋除尘

G2-1

二级除尘装置

布袋除尘

返回混料工序

返回混料工序

BaCO3、AI2O3、MgO、Eu2O3、MnCO3、SrCO3、H3BO3、

混  料

高温灼烧

G3-1

破碎、过筛

布袋除尘

G3-2

气流磨、筛分

清  洗

纯水

脱  水

沉淀

烘干

W3-1

水蒸气

返回混料工序

烘  干

水蒸气

过  筛

蓝粉产品

Gu3-1

Gu3-2

物料回用

N2、H2

G：废气

W：废水

布袋除尘

二级除尘

G3-3

返回混料工序

混合

三基色荧光粉产品

红粉、绿粉、蓝粉

检测

包装

布袋除尘

Gu4-1

G4-1

Gu4-2

收集外售

搅拌打浆

高温灼烧

气流粉碎分级

抛光粉成品

氧化铈、碳酸镧铈、纯水

脱水清洗

Gu5-1

G5-1

G5-2

W5-1

返回搅拌打浆序

物料回用

纯水

包装

沉淀

布袋除尘

G5-3

二级除尘

Gu5-2

返回搅拌打浆序

G：废气

W：废水

布袋除尘

液氨

气化

分解

冷却

干燥

贮罐

水蒸气、氨

水蒸气、氨

损耗353

780

初期雨水

1411

1411

1764

化粪池

生活用水

184

184

损耗9.8

193.8

沉淀池

红粉生产工艺

6757

损耗5.4

厂区污水站

2714

124

124

129.4

2758

3447

自来水5232

沉淀池

绿粉生产工艺

纯水制备

86

86

损耗3.8

89.8

689

6757

损耗25

纯水站尾水

沉淀池

蓝粉生产工艺

2320

2320

2345

板桥污水厂

沉淀池

抛光粉生产工艺

21

21

损耗323

离子树脂再生

外购益海蒸汽冷凝水2835

1831

2154

地面冲洗

681

绿化

689

工艺废水、地面冲洗废水、纯水站废水、树脂再生废水、生活污水、初期雨水等

调节池★

OH-

污泥

PAM

一级反应池

一级沉淀池★

OH-

污泥

二级反应池

PAM、PAC

二级沉淀池★

FeSO4

综合一级反应池

H2O2

综合一级沉降池★

污泥

OH-

PAM、PAC

综合二级反应池

综合二级沉降池★

带式压滤机

污泥池

中间水池

外运

排放池★

G1-2

布袋除尘

G1-1、G2-1、G3-1、G2-4

◎

1#排气筒：15米

水冷

G2-3、G3-2、G3-3

◎

2#排气筒：15米

布袋除尘

3#排气筒：15米

◎

G2-2

布袋除尘

◎

G4-1

4#排气筒：15米

布袋除尘

G5-1

布袋除尘

◎

5#排气筒：15米

水冷

6#排气筒：15米

◎

G5-2

布袋除尘

7#排气筒：15米

◎

G5-3

布袋除尘

北

1#▲

污水站

固废仓库

抛

光

粉

车

间

荧

光

粉

车

间

2#▲

备

用

车

间

大门

4#▲

办公室

3#▲

1、废水监测点用★表示；

2、噪声监测点用▲表示。

3、有组织废气监测点用表示