拓达堵漏灵/水不漏

一、产品简介

本品是吸收国内外先进技术开发的高效、防潮、抗渗、堵漏材料，也是极好的粘结材料。该材料分别为速凝型(主要用于抗渗堵漏)和缓凝型(主要用于防潮、防渗)两种，均为单组份灰色粉料。

二、产品特点

1、无毒、无味、不燃可用于饮用水工程。

2、凝结硬化快，速凝高早强。

3、抗渗、堵漏、微膨胀，瞬间止水。

4、迎、背水面均可施工，施工方便。

5、可带水施工，防潮、抗渗、快速堵漏。

6、堵漏凝固的时间任选，防水粘贴一次完成粘结力强，抗渗抗压。

7、与基体结合成整体，不老化，耐水性好。

三、适用范围

可用于各种砖石、混凝土结构的建筑物或构筑物的渗漏修缮，尤其适用于各种地下工程的带水堵漏。此外，缓凝型产品（常温下十多分钟初凝）也是快速粘贴瓷砖、马赛克、大理石的理想材料，防水、粘贴可一次完成。
四、技术性能：
符合 GB23440-2009《无机防水堵漏材料》指标要求。

| 序号 | 项 目 | GB23440-2009要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缓凝型 Ⅰ型 | 速凝型 Ⅱ型 | 缓凝型Ⅰ型 | 速凝型 Ⅱ型 |
| 1 | 凝结时间 | 初凝， min | ≥ 10 | ≤5 | 14 | 3 |
|  |  | 终凝， min ≤ | 360 | ≤10 | 20 | 5 |
| 2 | 抗压强度， MPa | 1h ≥ | - | 4.5 | - | 22 |
|  |  | 3d ≥ | 13.0 | 15.0 | 50 | 56 |
| 3 | 抗折强度， MPa | 1h ≥ | - | 1.5 | - | 6.5 |
|  |  | 3d ≥ | 3.0 | 4.0 | 12 | 12.6 |
| 4 | 抗渗压力差值 , MPa7d，≥ | 涂层 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 |
|  | 抗渗压力 , MPa 7d ，≥ | 试件 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 粘结强度， MPa 7d ，≥ | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 |
| 6 | 耐热性， 100 ℃， 5h | 无开裂、起皮、脱落 | 无开裂、起皮、脱落 |
| 7 | 冻融循环（-15℃～+20℃）,20 次 | 无开裂、起皮、脱落 | 无开裂、起皮、脱落 |

四、施工方法

（一）.施工工具

1. 清洁基面工具：铲子、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布

2. 称料配料工具：水桶、称、搅拌桶（盆）、搅拌木棒

3. 抹面工具：刮板、抹子、压子

4. 堵漏工具：不同直径的木棒

5. 养护工具：水桶（盆）、喷水器、滚子、刷子

（二）、无渗水面施工

1. 基面必须充分湿润至饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整。不平处可先用水泥砂浆或拓达缓凝型堵漏灵加1-2倍中砂找平。

2. 配料：无渗水面施工宜选用缓凝型堵漏灵。将料按粉：水=1：0.30~0.35搅拌成均匀（不含生粉或团料）的腻子状。手工拌料一次不宜超过5公斤，否则要用搅拌器拌料。

3. 上料：按“抹面工法”的次序进行上料，共做两层。先用抹子或刮板上第一层料：待涂层硬化后将其喷湿（但无积水）再上第二层料。每一层上料的间隔时间为1小时左右（时间过长，会影响两层间粘结力）上料时要多用劲来回多刮抹几次，使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/㎡，总用料约2.4kg/㎡，涂层厚度约1.5mm。

4. 保湿养护。待涂层硬化后，马上进行保湿养护，保证涂层潮湿以防粉化。第一次养护应小心以免破坏涂层。共养护2-3天，方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处（如积水的地下室等）或者在防水涂层硬化后，立即在上面做保护层或粘贴块料的，可省去保湿养护。

（三）.渗水面施工

1. 基面处理要求潮湿、牢固、干净、平整。不平处选用拓达堵漏王加2倍重量的中砂找平，基面渗水严重的，应在适当的位置打引水孔把渗漏的水集中引出。

2. 配料：严重渗漏和渗水基体宜选用拓达速凝型堵漏灵，混合均匀（根据所需时间进行配比），将粉按粉：水=1: 0.3~0.35搅拌成均匀（不含生粉或团料）的腻子状。一次配料不宜太多，以免凝固造成浪费。

3. 上料“按抹面工法”次序上料，共做二至三次。具体做法：用干布将基面擦干后，迅速用抹子上第一层料，如有漏水先别管他：待涂层硬化后擦干表面上第二层料：若还有较多渗水，再用同样方法上第三层料，若只是局部渗水，只需在渗水处再加一层，直至不漏。上料时要稍用力并来回多抹几次使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/㎡，总用料量：两层做法约2.4kg/㎡，三层做法约3.6 kg/㎡，涂层厚度：两层做法约1.5mm，三层做法约2.2mm。

4. 保湿养护方法同无渗水面施工第4条。

（四）、.漏水口施工

堵漏工法：配料比例：粉：水=1：0.25 1：0.3～0.35

适用范围：漏水口堵漏。

上　　料：根据口子形状堵漏捏成略小于口子尺寸的料团，放置一会儿(以手捏有硬感为宜)后塞进漏水口，并用木棒积压、轻砸使其向四周挤实．即可瞬间止漏．然后在口子外面周围约10cm用抹子上一层刮抹料，堵漏前，口子周围可能要漏水的部位最好做防水处理。等涂层具有一定硬度后再堵漏．否则水可能从周围渗出。

湿养护：待涂层硬化后，马上进行保湿养护以防粉化，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

施工后检验、验收方法：施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题查明原因并及时修复，对于潮湿环境，若没有施工质量问题而涂层表面仍有水，应考虑到潮气结露，这种现象等现场干燥后会自然消失。

（五）、保护层与装饰层施工

保护层与装饰层施工可在防水层上直接施工。粘贴块料（例如：瓷砖、马赛克、大理石等）时用拓达堵漏灵加水调成腻子状，即可直接用作粘贴剂，使防水与粘贴一次完成，对于有吸水性的快料粘贴前需先将其浸水湿透。

六、包装存储

1.本产品采用真空包装，规格为：5kg，一箱4袋，外包装采用纸箱包装。

2.本产品易受潮，应防止包装袋破损，并宜存放在干燥处。

3、夏季烈日下施工，需要加湿养护，冬季-5℃以下施工需要加占粉料重量1-3％的亚硝酸钠，雨中施工，需防止雨水冲坏防水层。