产品列表

PSBS产品型号分类 用 途 分类标准 电池系列 主电源 循环寿命 LC-R 循环长寿命 LC-CA;LC-XC 电动车专用 DZM 备用电源 浮充期待寿命 (20℃) 5年 LC-V;UP-VW 10年 LC-P;LC-PM;LC-PE; LC-PH;UP-PW 15年 LC-QA 风力发电变浆系统 5年 LC-WTV 10年 LC-WTP

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-R---循环普通品 用途：小型家用电器等 特点：运用娴熟AGM技术，精细工艺设计，呈现完美表现； 所有产品出厂前100%容量检查，以品质铸造优良口碑。 |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 |
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.75 |
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 |
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.95 |
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 |
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.85 |
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.85 |
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 |
| LC-R0615 | 6 | 15 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.05 |
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.7 |
| 销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 LC-CA/XC---循环长寿命品 用途：小型家用电器、电动工具、电动车、太阳能储能等； 特点：独特铅膏配方，产品性能持久呈现，寿命更好。 |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 4.15 |
| LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.70 |
| LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 6.55 |
| LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 10.5 |
| LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 15.0 |
| 销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 LC-V---后备浮充使用普通品 用途：小型UPS 特点：浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃)； 专利拉网技术，提高产品均一性能； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能。 |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 |
| LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.70 |
| LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 |
| LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 |
| LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
| LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 |
| LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
| LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
| LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-P系列---后备浮充使用普通品 用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点：浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃)； 更高比能量； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； 优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。 |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 |
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 |
| LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
| LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
| LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
| LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
| LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
| LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
| LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
| LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
| LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
| LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
| LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 |
| LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
| LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 |
| LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 |
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 |
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 |
| LC-P127R2 | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-PM系列---后备浮充使用普通品 用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点：浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃)； 更高比能量； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； 优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。 |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
| LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
| LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
| LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 |
| LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
| LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | 28.5 |
| LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
| LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 |
| LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-PE系列---后备浮充使用普通品 |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | 8.05 |
| LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | 12.5 |
| LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 19 |
| LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 21.5 |
| LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 29 |
| LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 34.5 |
| LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 |
| LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 |
| LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 | 33.5 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-PH---后备浮充使用高功率品 用途：UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等； 比能量高、大电流高功率放电性能优越； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； 进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。 |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 10小时率 10HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-PH12500 | 12 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 |
| LC-PH12700 | 12 | 185 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 |
| LC-PH1270 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.8 |
| LC-PH06740 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
| LC-PH12105 | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
| LC-PH12150 | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
| LC-PH12200 | 12 | 59 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
| LC-PH12260 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
| LC-PH12320 | 12 | 90 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
| LC-PH12375 | 12 | 109 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-QA---后备浮充使用长寿命高级品 用途：大、中型UPS、通讯领域、数据中心、中基站、安全系统等 特点：浮充期待寿命10年(25℃)/15年(20℃)；事 采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； 最合理电解液配比，减缓对板栅的腐蚀程度，寿命进一步延长。 |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 36.5 |
| LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | 9.90 |
| LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | 15.5 |
| LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 23.5 |
| LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | 36.0 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

| LC-WT---风力发电变浆系统专用 特点：浮充期待寿命3-6年(25℃,最长放电15秒/周)不同设计，满足客户差异需求； 风力发电变浆系统专业使用，更显专业、高品质； 独特内部结构设计，承受高强度抗振考验； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； |
| --- |
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | 浮充期待寿命(年) |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  | (25℃) | (20℃) |
| LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 3 | 5 |
| LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 3 | 5 |
| LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 6 | 10 |
| LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 6 | 10 |

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

UP---高功率高级品UPS专用 特点：相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； 进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。 型 号 电压(V) 功率(W/cell) 10分钟率 10MR 外型尺寸(mm) 端子型号 单重 (约Kg) 浮充期待寿命(年) 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH) (25℃) (20℃) UP-VW0645 6 45 151 34 94 100 187& 250 1.30 3 5 UP-VW1220 12 20 140 38.5 94 100 187& 250M 1.30 3 5 UP-VW1228 12 28 151 64.5 94 100 187& 250M 1.85 3 5 UP-VWA1232 12 32 151 51 94 100 187& 250M 2.00 3 5 UP-VW1236 12 36 151 64.5 94 100 187& 250M 2.05 3 5 UP-VW1245 12 45 151 64.5 94 100 187& 250M 2.55 3 5 UP-PW0645 6 45 151 34 94 100 187& 250 1.30 6 10 UP-PW1245 12 45 151 64.5 94 100 187& 250M 2.55 6 10

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理