济南盛阳简介

济南盛阳高温材料有限公司是一家在高温材料产业内多元化发展的高新技术企业。盛阳高温在济南高新区、淄博各拥有一个现代化的生产基地，生产优质陶瓷纤维、耐火棉、高温吊顶模块等产品，年生产能力达到1万吨；是墙体材料协会指定大型试点企业之一，盛阳高温在平顶隧道窑、冶金装置、石油化工工艺、建材窑炉、稀土、新材料、航天科技、电厂节能、和超高温技术等领域的研发一直处于国内外先进水平。

陶瓷纤维纺织品

陶瓷纤维绳                   陶瓷纤维布                   硅铝精纺布

陶瓷纤维纺织品产品说明

1、基本材料

陶瓷纤维/不锈钢丝增强型；陶瓷纤维/玻纤增强型

2、陶瓷纤维纺织品主要理化指标

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| Al2O3 | ≥45% |
| SiO2 | ≥96% |
| 纤维直径（微米） | 2-5 |
| 烧失（%） | 18 ± 3 |
| 连续使用温度（℃） | 650(玻纤)-1050（不锈钢丝） |
| 热收缩率（%） | ＜4%（1150℃下9小时） |
| 导热性（w/mk） | ＜0.20 (800 ℃) |
| 渣球含量（%） | 无 |
| 体积密度（kg/m3） | 350 - 600 |

3、陶瓷纤维纺织品的特性

优良的常温、高温抗拉强度

优良的化学稳定性

良好的外形尺寸稳定性

优良的抗振动、冲击、颠簸性能

良好的过滤、消音、密封性能

施工方便，可粘、锚、缝、缠

4、典型应用

A、布

大面积工业隔热；涂层织物；柔性膨胀结；耐高温防火幕帘；热辐射屏蔽幕；劳保防护服；隔热帘等。

B、绳

高温管道隔热与密封；电缆绝缘包裹；炼焦炉、裂解炉隔热；电炉、烘箱等炉门密封；锅炉、高温气体密封件密封；柔性膨胀节连接等。

C、带

工业隔热；管道及电缆隔热包覆、排气管道隔热包覆；热辐射屏蔽；高温炉门幕帘等。

D、纱线

缝纫防火布。

盛阳营销服务

售前服务：（对用户使用产品的要求和社会可持续发展及国家对新型材料的推广，公司制定正确的售后服务）

1、提供设计方案，提高各项标准化水平

2、24小时提供咨询

3、介绍产品性能应用

4、技术顾问现场指导建窑炉方案及技术难题

售中服务：（对用户选择的产品，通过技术人员精心指导，致力使客户快速掌握施工方法）

1、技术人员现场指导安装调试

2、质量控制、生产管理制度

3、让用户快速进入行业前沿而实现盈利

4、致力帮助用户成就愿望

售后服务：（提供完善的售中服务，是企业可持续发展的首要保障，山东盛阳高温有限）

1、公司建立用户原始档案

2、快速处理用户相关难题

3、掌握使用中的情况和数据

4、快速提供配件及易损件

5、24小时接受技术咨询服务