广州龙泽玻璃棉毡(Glass wool blanket)

简介

玻璃棉毡是用专利离心法技术，将熔融玻璃纤维化，通过添加热固性树脂为主的环保型配方粘结剂固化加工而成的制品。细长的玻璃纤维导热系数低，能很好地禁锢空气，从而起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用。

独特优势

- -玻璃纤维细长，导热系数低

- -优良的吸声降噪性，能有效阻止声音传播

- - A级不燃材料，防火性高

- -憎水性强，抗霉性优

- -化学性能稳定，耐老化，抗腐蚀

- -轻质材料，施工简单

- -成本价格低，性价比高

应用范围

适用于各种钢结构建筑的外墙、屋面等维护结构中

物理性质

| 性能 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 热荷重收缩温度 | GB/T11835-1998 | 摄氏250度-400度 |
| 耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 |
| 抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
| 吸湿性 | ASTM C1104 GB5480.7-87 | 在摄氏49度，相对湿度90%时，不大于其重量3% 在摄氏49度，相对湿度90%时，不大于其重量5% |
| 湿气渗透率 | ASTM E96 GB/T17146-1997 | 最大0.013克/24小时·平方米·毫米水银 |
| 燃烧性能 | UL723 ASTM E84 CAN/ULC S-102GB8624 | 火焰传播：25 烟气扩散：50 A级不燃性材料 |