手持式合金分析仪哪家最好

产品介绍

手持式合金分析仪哪家最好，是客户在购买前最关注的一个问题，首先是产品质量，其次售后服务，再次是价格，天瑞仪器是目前国内最大的手持式合金分析仪生产厂家，产品打破了国外垄断局面，在合金分析领域占有一定的份额，国内最好的手持式合金分析仪，最有实力的生产厂商。

Genius 5000L型XRF手持式合金分析仪是我司在Genius 5000型手持式合金分析仪的基础上，进行充气系统改造的新款手持式XRF仪器。该仪器在充氦气状态下，可有效提高XRF手持合金分析仪对于合金中Mg，Al，Si等轻元素的检出能力。降低合金中的轻元素经过归一处理后对于其它元素的测量影响。从而有效提高合金中各个元素的检测精度。

该产品可作为铝合金，钛合金等轻金属合金分选的工具，通过了严格检测和验证，各项指标均符合相关技术要求，技术达国际先进水平。

轻元素检测优势

通过对氦气充气管路的优化，提高了氦气使用效率，减少了氦气用量。同时有效提高了合金中轻元素的检测能力，可对铝合金，钛合金进行有效分类，满足特定客户对于轻元素检测需求。

性能优势

性能卓越堪比台式机

小功率端窗一体化微型光管、大面积铍窗SDD硅漂移探测器（世界上最好的探测器）及微型数字信号多道处理器三大核心技术的引入，大幅降低测试时间、提高检测精度、减少测试误差，使手持式仪器具有与台式相近的测试性能。

小巧便携、操作快捷

体积很小，便携、方便野外工作。随时随地，随心所欲的现场分析和原位分析。

无损、检测检测

仪器既可手持1-2秒对样品进行快速测试，也能使用座式对样品进行较长时间的精细测试，10秒即可进行接近实验室精度的测量，整个检测过程被测样品无任何损坏。

直接测定无需制样

野外分析无需制备样品，可直接在待测物表面进行测定，可分析任何样品类型。

高清摄像头检测更加精准

内置高清晰摄像头，可以随时观察被测样品的测试位置。

偏差校正轻松到位

多种测试模式设置及无限数目模式的自由添加，配合自动测试模式匹配功能，实现一键式轻松测试。内置强度校正方法，可校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。

专业软件，操作简易

合金分析仪专业的应用软件，全新的软件界面和内核，将FP和EC软件相结合，应用面更广大。灵敏度高、测试时间短、操作简易等特点。

数据传输更加高速

采用嵌入式系统，高显示分辨率（640*480）液晶显示触摸屏，结合数字多道技术，采用SPI数据传输，有效提升数据传输能力与数据运算能力。

辐射防护、关爱健康

多重安全防护功能，自动感应，具有无样品空测，2秒自动关X光管功能；工作时的辐射水平远低于国际安全标准，无射线泄漏；加厚防护测试壁；配送测试防护安全罩。

电量强劲、充电方便

锂电池电量最大容量7800mAh，可连续工作8小时，并配备了宽电压的交流充电器或车载式充电器，保证随时随地进行测试。

多重防护，经久耐用

仪器自身具备防水防尘功能，并可在高温高湿环境下连续使用，其保护箱采用高强度军工用品，有良好的防潮防震防压三防功能。

性能指标

测量元素范围 镁（Mg）到铀（U）之间的元素均可测量。

同时检测元素

数十种元素可同时分析

处理器和内存

CPU：667MHz,内存：256M，扩展存储最大支持32G，标配2G，可以海量存储数据。

含量范围

ppm～99.99%

检测时间

1-30秒

GPS、WIFI

内置系统

电池使用时间

可充电锂电池，电池最大容量7800mAh,可持续工作8小时；配有宽电压110V-220V通用适配器，可交流供电使用。

检测对象

固体、粉末

探测器

25mm2，SDD探测器

探测器分辨率

最低可达139eV

激发源

50KV/100μA  银靶端窗一体化微型X光管及高压电源

准直器和滤光片

直径4.0mm和2.0mm准直器，6种滤光片组合自动切换，12种组合，世界上最多的组合方式，可满足各种类样品的测试

视频系统

高清晰摄像头

显示屏

半透半反式液晶显示触摸屏，其分辨率是640*480

检出限

最低检出限达ppm级

检测窗口

Φ12mm

安全性

自带密码管理员模式，数据可随意保存

可充气系统

常压充氦气系统，选配后可对轻金属进行有效检测

数据传输

数字多道技术，SPI数据传输，快速分析，高计数率

防水迷你USB，并且可以外接台式电脑。

操作环境湿度

≤90%

操作环境温度

-20℃～+50℃

仪器外形尺寸

234×306×82mm（L×H×W）

仪器重量

1.9Kg（配备电池），1.6Kg（无电池）

合金行业应用

Genius 5000L XRF手持式合金分析仪是我司最新开发专业应对轻质合金样品的增强型检测分析仪，对于轻元素的检测能力是普通合金分析仪的2~3倍。被检测的样品可以是固体、碎屑等各类有形的合金物体。

可对钢铁材料中的Si，Al元素，铜合金中的Si，Al，铝合金中的Mg，Al，Si等合金中的轻质元素进行准确检测等；可对于铝合金进行有效分类回收。

核心应用领域

钢铁分析回收

铜合金分析回收

铝合金分类

合金检测优势

1、快速无损检测，1-2秒中对样品进行快速合金牌号分析，10秒即可进行实验室精度的测量。

2、专业的合金分析软件，内嵌数百种常见合金牌号，中英文界面自由切换、操作简易，即使是非技术人员也可以轻松操作。

3、多种合金分析模式，包括“定量分析模式（ppm）”、“定性分析模式”等，内置多种强度校正方法，可校正几何状态不同造成的偏差。

4、独一无二的基于基本参数法的可调整因子技术，支持用户建立更多的精准的合金分析模式。

5、具有动态匹配信息功能，测试结果，样品牌号，匹配信息一同显示在测试界面并可互相切换。

公司产品

天瑞仪器产品包括X光电镀层测厚仪，XRF玩具涂料检测仪，X荧光光谱仪X-RAY,EDX1800B仪器，ROHS环保分析仪， ROHS仪器，X射线荧光测厚仪，X射线镀层测厚仪，X-RAY膜厚测试仪，镀金镀银测厚仪，手持式光谱仪，手持式金属分析仪，手持不锈钢测试仪，手持式合金元素分析仪，手持式不锈钢材质检测仪，X射线荧光光谱仪，ROHS测试仪，ROHS分析仪，便携式X射线荧光光谱仪，手持式合金分析仪，ROHS检测仪，国产气相色谱质谱仪，食品、水质、土壤重金属分析仪等，xray光谱仪。

天瑞仪器将以“行业技术领导者”的姿态，不断探究世界分析领域的巅峰。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务，同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案，从而推动中国经济快速全球化。

厂家介绍

江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业，公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。天瑞仪器的发展得到了中国各级政府的大力支持与帮助，现任中共中央政治局常委、十二届全国人大常委会委员长张德江，现任中共中央政治局常委、政协第十二届全国委员会主席俞正声，时任中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉等各级领导多次来访视察工作！

公司被授予 “国家火炬计划重点高新技术企业”，“江苏省高新技术企业”，“江苏省软件企业”，“江苏省科技创新示范企业”，“江苏省规划布局内重点软件企业”，“江苏省光谱分析仪器工程技术研究中心”等荣誉称号。产品具有国际领先的技术水平，X荧光光谱仪x-ray系列产品被认定为“国家重点新产品”和“江苏省高新技术产品”。产品品种齐全，为环境保护与安全、工业测试与分析及其它领域提供专业解决方案。

售后服务

售后服务片区（划分）、客服热线和技术引导与维护。服务片区划分已经完全覆盖全国主要省市，主要根据客户的分布和公司业务区域的划分，把中国大陆划分12个工作区域， 包括：广州、佛山、湖北片区，厦门片区，珠海、中山、云贵川片区， 北京、天津、河南、河北片区， 山东片区，苏州、安徽、上海片区，惠州、汕头、福建片区，深圳、东莞片区，浙江片区、山西、陕西西北片区，青海片区、东北三省片区。另外，除中国大陆以外片区香港、台湾及海外片区。公司通过电话等远程维护、上门服务、返厂维修以及对客户使用人员的技术培训来实现技术的应到和维护。