我公司的感应熔炼炉是目前对金属材料加热效率最高、速度最快，低耗节能环保型的感应加热设备。熔炼原理是：采用磁场感应涡流加热原理， 利用电流通过线圈产生磁场，通过对金属感应加热，通过坩埚容器把金属瞬间进行熔炼熔化成液体、提纯、铸造等工艺，

小型熔炼炉的优点：一次可以熔炼4公斤或更少，配合小型坩埚，可任意快速更换坩锅, 方便更换熔不同金属熔炼的坩埚 ，以适应各种熔炼要求，适合各种科研院校,，高校教学试验 学校教学试验，个体以及企事业单位用于少量钢铁、铜、金、银、铝以及其它稀有金属的快速熔炼分析使用.

少量金属熔炼，熔炼时间短，金、银、铜 铝熔炼2—6分钟，钢和不锈钢材质熔炼5—10分钟；

| 设备型号 | 金银铜最大熔炼量 | 钢和不锈钢最大熔炼量 | 铝 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX—25超音频 | 4KG以下 | 0.5KG以下 | 1KG以下 |

TX-25高频熔炼炉的特点：
1、IGBT晶体管作为逆变器件，较其它加热方式（如煤气、氧气、乙炔、焦煤、电炉、电子管高频等）均节能。
2、设备外接控制开关，通过控制开关控制加热电源的启、停，踏下脚踏开关后开始加热，

3、设备具有过压、过流、缺相、水温、水压报警保护和指示；    
4、冷却水系统使用水压在0.1-0.3Mpa之间

5、安装简单，方便，接上三相380V电源、进水、出水，即可工作，无须专业人员安装

6、 体积小、重量轻,操作简单,几分钟就可以学会.（外型同电脑主机大小）

7、环保无噪音，污染及明火，更易满足环保和消防之要求

产品工艺特点：
 1、 主要通过坩埚容器把贵金属瞬间进行熔炼、提纯、铸造等工艺
2、针对贵金属：铂金、黄金、银、银泥、铜、 金精粉、金沙等金属进行熔化。

最高炉温可达1000度——1800度
 4、 针对灰渣状金属粉提成数量高可达九成七
 熔金炉提纯黄金
   方法：熔金炉亦可提纯黄金，在熔金炉中放入除渣粉后，经过炉内高温，杂质就被除去了。除渣粉也叫硼砂，所有化工店有销售

─ TX-25系列感应加热设备

主要技术参数:

1、 最大振荡功率 : 25KVA
2、 最大输入功率 : 15KW
3、 振荡频率 : 30—80KHZ
4、 输入电压 : 三相 380V, 50 或 60HZ
5、 冷却水要求 : 0.2Mpa,4 ～ 5 L/min
6、 负载持续率 : 80%
 7 重量和体积

|  | 重量KG | 体积 (CM) 长×宽×高 |
| --- | --- | --- |
| TX-25电源 | 28 | 57×22×46 |
| 小炉体 | 12 | 25×25×27 |

高频电炉，又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等，另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。

主要工作原理： 高频的高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈（通常是用紫铜管制作）。由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束，将金属等被加热物体放置在线圈内，磁束就会贯通整个被加热物体，在被加热物体的内部与加热电流相反的方向，便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻，所以会产生很多的焦耳热，使物体自身的温度迅速上升。达到对所有金属材料加热的目的。

应用范围： 
1、热处理：各种金属的局部或整体淬火、退火、回火、透热； 
2、热锻热成型：各种金属棒料整料锻打、局部锻打、热镦、热轧。 
3、焊接：各种金属制品钎焊、各种硬质合金刀具、锯片锯齿的焊接、钢管、铜管焊接、同种异种金属焊接； 
4、金属熔炼：金、银、铜、铁、铝等金属的(真空)熔炼、粉末治金烧结和金属熔炼。 
5、其它应用：（电机转子）热配合、瓶口热封、牙膏皮热封、粉末涂装、金属植入塑料等其它需 对金属加热的场合。

欢迎新老客户实地考察！

公司地址 江苏省镇江市丁卯开发区南纬三路9号潘宗由由工业园

联系人 18261972103/13852986483李晴，QQ 836915360

电话：0511-85219300/85219301/85219302-802

我们是专业生产厂家，质量售后绝无后顾之忧。

提供来样免费实验，江浙沪地区免费上门调试维修。

售后服务： 1、一年内免费维修，终身维护。 3、送货上门， 可根据客户要求配备冷却系统