### 高频感应加热电源

### 型号：LH-100AB（100KW）

高频感应加热电源 主要技术参数:

| 型号／规格 | LH-100KW | 输出电流 | 400A-3200A |
| --- | --- | --- | --- |
| 振荡频率 | 30-80KHZ | 加热时间 | 1－99秒（自动时） |
| 输入电压 | 三相380V, 50HZ/60HZ | 负载持续率 | 100% |
| 冷却方式 | 水冷 | 重量 | 主机54KG 分机47KG |
| 冷却水要求 | 0.2Mpa, 2 L/min | 体积 | 主机 长785×宽375×高590 分机 长670×宽420×高500 |

高频感应加热电源 应用范围：

一、焊接（钎焊、银焊、铜焊）：

力华高频感应加热电源主要是通過加热到一定溫度使焊料熔化，从而把兩种一样材质或不同材质的金属连接在一起，具体应用如下：

1、各种五金刀具的焊接；

2、各种五金机械配件的焊接；

3、复合锅底焊接；

4、电热水壶（电咖啡壶）的发热盘焊接。

二、加热（热锻、热配合、熔炼）：

三、热处理（表面淬火、退火<回火、调质>）：

东莞市力华机械设备有限公司

全国统一咨询热线：400-800-3328

销售电话:0769-82380901 / 82380902    手机：13528530323  何经理

邮箱：lihua_scb@163.com              QQ：3303798624    传真：0769-82380903

总部地址：广东省·东莞市·长安镇沙头工业区珠冈路东

宁波市力华高科自动化实业有限公司（分公司）：宁波市·余姚市长元路318号

廉江办事处：廉江市·开发区文理学院旁

彩塘办事处：潮州市·潮安区彩塘镇林钨村卡奇凌后面宝佳利机电门市部

中山办事处：中山市·东凤镇群英街一巷7号

力华机械官网：www.lihuachina.cn