H35K冷墩线，宝钢一次球化退火冷镦线材

详细说明:

执行标准: GB/T 699-1988

【热处理】： 球化退火
 【表面处理】：磷皂化
 【材质】:合金结构钢：35K
 【力学性能】:产品硬度（150-175HV或78-85HRB）；抗拉强度（Mpa)；屈服度(Mpa)；断面收缩率等试验测试。
 【用途】：广泛用于制造各种锻件和热压件、冷拉和顶锻钢材，无缝钢管、机械制造中的零件，如曲轴、转轴、轴销、杠杆、连杆、横梁、套筒、轮圈、垫圈以及螺钉、螺母、摩托车架等 
 【化学成分】
碳 C ：0.32～0.40
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80          
铬 Cr：允许残余含量≤0.25
硫 S ：允许残余含量≤0.035     
磷 P ：允许残余含量≤0.035
镍 Ni：允许残余含量≤0.25      
铜 Cu：允许残余含量≤0.25       
【线径误差】±0.02mm[此公差标准为国家拉丝行业标准]，
                   可由客户要求协商变更。
【质量控制】： 全程全数取样，力学实验；金像检验：组织球化等级、晶粒度、边缘脱碳/增碳等。
【包装】：根据客户要求

超低碳钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：SWRM6、SWRM6-1、SWRM8、SWRM6-2；

低碳钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：SWRM10、SWRM10-1、SWRM12、SWRM15、SWRM17、SWRM20；

高碳钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：SWRH42A、SWRH47A、SWRH52A、SWRH57A、SWRH62A、SWRH62A-1、SWRH67A、SWRH42B、SWRH47B、SWRH52B、SWRH57B、SWRH62B、SWRH67B、SWRH72A、SWRH77A、SWRH72B、SWRH77B、SWRH90A、S10C、S20C、S35C、S40C、S45C、S48C、S53C；

预应力钢丝及钢绞线盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：SWRH82A、SWRH82B、SWRH82B-1、SWRH87B、SWRH82B-2；

钢帘线盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：B72LX、B82LX、B82MnQL、B87MnQL；

针布钢丝用盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：B72BNbV；

钢纤维盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：B04XW；

低合金冷镦钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：SCM435、SCM435-1、SCM415、SCM420、SCM430、ML35CrMoZ、ML42CrMo、ML20MnTiB、B-CH1T、10B21、10B30；

碳素冷镦钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：SWRCH6A、SWRCH8A、SWRCH10A、SWRCH12A、SWRCH15A、SWRCH16A、SWRCH18A、SWRCH19A、SWRCH20A、SWRCH22A、SWRCH35A、ML15、ML15AL、ML35、SWRCH10K、SWRCH15K、SWRCH17K、SWRCH20K、SWRCH25K、SWRCH30K、 SWRCH33K、SWRCH35K、SWRCH38K、SWRCH40K、SWRCH45K、SWRCH50K；

焊接用钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：H08MnA、H10Mn2、ER70S-6、H08Mn2SiA、BH10Mn2G、BH08MnMoTiB、BH04YX、SWRY11、ER70S-3；

弹簧钢无扭控冷热轧盘条，Ф5.5~Ф26代表钢种：65Mn、60Si2MnA、60Si2CrA、B55SiCr、B55SiCr-T、55SiCrV、50CrVA、60Si2CrVAT；

三富金属拥有从德国引进的成套全自动酸洗线和拉丝设备，从日本和韩国引进的短周期辊底式热处理退火炉。采用中国宝钢和日本优质线材原料，引进日本先进的酸洗、磷化、热处理等工艺技术，生产多品种、多规格的紧固件及异型件用冷镦钢丝。是国内生产产品等级最高、规格最全、工艺最新、装备最强的线材二次加工企业。产品广泛应用于汽车、铁路机车 、家电、机械、精密仪器等多个行业。021-67601101

销售热线：021-67601101

手机：15221186566

联系人：郭先生

QQ：2899599756