浙江科电专业生产绝缘子，18905871772陈工0577-62969098

技术参数表

| 规格型号 | 额定电压KV | 额定弯曲负荷kN | 钢脚螺纹直径×长度 mm | 夹线范围 mm | 结构高度 mm±10 | 绝缘距离 mm | 最小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kVP | 工频湿耐受电压1 min kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPQ4-3/4T16 | 1-3 | 4 | M16×40 | Ф10-30 | 220 | 152 | 400 | 45 | 20 |  |
| FPQ4-10/4T16 | 6-12 | 4 | M16×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/5T16 | 6-12 | 5 | M16×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/6T16 | 6-12 | 6 | M16×40 | Ф16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/4T18 | 6-12 | 4 | M18×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/5T18 | 6-12 | 5 | M18×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/6T18 | 6-12 | 6 | M18×40 | Ф16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/4T20 | 10-15 | 3 | M20×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |  |
| FPQ4-10/5T20 | 10-15 | 4 | M20×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |  |
| FPQ-20/3T20 | 20 | 3 | M20×40 | Ф16-35 | 305 | 205 | 535 | 125 | 50 |  |
| FPQ-35/2T20 | 35 | 2 | M20×40 | Ф16-35 | 400 | 320 | 835 | 185 | 80 |  |

FPQ1-10/2T20-20复合针式绝缘子相关型号

FPQ1-10/3T16-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/2T18-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/2T20-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/2T16-20复合针式绝4缘子*FPQ1-10/4T18-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/4T-20-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/3T16-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/3T18-20复合针式绝缘子*FPQ1-10/3T20-20复合针式绝缘子一.用途复合绝缘子用于高压输电线路，作高压导线的固定和绝缘用。该产品尤其适用于污秽地区，能有效防止输电线路污

FPQ1-10/2T20-20复合针式绝缘子结构及性能

复合绝缘子由伞套、芯棒及两端金具组成，对于110kV及以下产品，不配均压环，220kV及以上的产品配1～2个均压环。也可以根据用户需求配备均压环。

1.由硅橡胶为基体的高分子聚合物制成的伞盘具有良好的憎水性、耐腐蚀性、耐老化性等优点。能有效防止污闪事故的发生，且减少人工清扫，免测零值维护，为输电线路的安全运行提供了可靠的保证。

2.芯棒采用玻璃纤维增强树脂棒制成，具有很高的抗张强度(＞1100Mpa)，约为普通钢的1.5～2倍，为高强度瓷的3～5倍。此外芯棒还具有良好的减振性、抗蠕变性及抗疲劳断裂性。

3.金具和芯棒联接采用无损伤机械压接式联接，这是当今国际上最先进的连接方式。其优点是：联接安全可靠，压接应力分布均匀，且不损伤芯棒玻璃纤维束的完整性，能充分发挥其高抗张强度的优良特性。

4.均压环具有改善电场分布，减少电晕和无线电干扰，保护伞裙在强电弧时不被烧坏。对于高电压等级的复合绝缘子效果更加显著。

5.复合绝缘子结构紧凑，体积小，重量轻(为同级瓷绝缘子串的1/7～1/10)，具有良好的弹性，不需定期清扫。因而不仅给运输、安装带来极大方便，而且大大减轻维护量及节约大量维护费用，减轻工人的劳动强度，也为事故检修及实施紧凑型线路提供了良好的条件。