不锈钢酸洗钝化工艺分析：

不锈钢材质因其拥有优良的耐腐蚀性和良好的外观而广泛应用于工业、家用等。不锈钢在生产加工的过程中，由于工艺的要求不可避免地要经过退火、正火、淬火、焊接等加工过程，表面时常会产生黑色的氧化皮、焊斑等。对此不仅影响不锈钢的外观和质量，也会对产品的后续加工产生不利影响，为了产品的质量和外观故在后续加工前必须采用酸洗 、抛光等表面处理方法将其除去。不锈钢氧化皮为Ni02c~2o3、FeO·c~2o3、FeO·Cr20·3Fe203等致密型氧化物，去除难度因不锈钢牌号及零件的规格、制造条件的差异而不同，如果表面处理不当，还可能造成不锈钢点蚀、报废等。不锈钢酸洗钝化目前市面上有不少关于西安志坚化工科技有限公司研究的志坚牌zj-302不锈钢酸洗钝化液的研究报道。关于不锈钢表面酸洗钝化处理方法具体介绍如下。

志坚zj-302不锈钢酸洗钝化液产品介绍:

不锈钢酸洗钝化液 目的是去除不锈钢经高温作业(如热处理 、焊接 、锻造、铸造等)产生的氧化膜，并在不锈钢工件的表面形成一种银白的保护膜，该层膜具有极好致密性，同时能保护不锈钢基体与外界有害物质的接触，从而有效的保护不锈钢的性能与质量、延长不锈钢抗盐雾时间、至少提高抗盐雾防锈10至50倍以上、大大延长工件的使用寿命。
志坚牌zj-302不锈钢酸洗钝化液产品特性:

不锈钢酸洗钝化液适用于SUS200系列、SUS300系列、SUS400系列不锈钢，　广泛用于化工、制药、造纸、食品、航空、核工业、建筑等不锈钢设备、压力容器、工程构件的表面处理。

志坚牌zj-302不锈钢酸洗钝化液产品优点:

1、操作简单，使用方便、经济实用；特别适用于小型复杂工件。
      2、处理后工件统一均匀银白光亮，具有极强的装饰性。

3、清除各种型号奥氏体不锈钢工件的焊斑、锈斑、氧化皮焊接后产生的黄、蓝、黑色焊斑等污物。环保、无铬；不含铬酸盐等六价铬成份。优异的抗盐雾耐腐蚀能力，最高已通过NSS中性盐雾测试500H。
      4、不含有害成份，PH值为酸性，对皮肤无刺激，提供极佳的清洗性能，保护使用者的健康。并且处理后的废药液只需中和后直接排放，对环境达到零污染。

志坚牌zj-302不锈钢酸洗钝化液使用方法:        不锈钢酸洗钝化液操作简单原液浸泡5-15分钟 取出清水洗净即可

该产品的寿命根据颜色判断，如药水深绿色则换取新药液或者添加我司ZJ-603酸洗促进剂 这样该药剂即可快速恢复常规药液继续使用，该添加剂不仅使用方便而且成本极低，为企业大大节省成本。

使用不锈钢酸洗钝化液时可根据不锈钢的材质以及氧化皮严重程度不同，使用浓度为20%～100%；铁素体、镍含量低的奥氏体不锈钢（如200、201、202、300、301等）稀释后使用，镍含量较高的奥氏体不锈钢（如304、321、316、316L等）用原液浸泡；一般常温或加热后使用，浸泡5-15分钟即可（具体时间和温度根据材质、外观不同而视情况确定），至表面污垢完全清除，成均匀银白色，形成均匀致密的银白色钝化膜为止，处理完成后取出并过水。

志坚牌zj-302不锈钢酸洗钝化液存储方法:

1、产品规格：环保桶包装，25kg/桶

2、产品储运：请存放于清洁、阴凉、干燥的库房中，避免阳光直射

3、产品常温下保质期24个月。

西安志坚化工科技有限公司金属表面处理专家，为你的企业产品保驾护航！