上海新美达探伤器材有限公司

产品测试报告

产品型号：LY-10sol                            产品名称：荧光磁悬液

产品批号：110929                             生产日期：2011.09.29

测试方法与验收标准：参考JB/T 6063-92 《磁粉探伤用磁粉技术条件》，GB/T 15822.2-2005/ISO 9934-2:2002《无损检测 磁粉检测 第2部分：检测介质》

| 测试项目 | 性能指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 紫外灯—黄绿色荧光磁悬液 | 合格 |
| 磁粉 性能 | 颗粒尺寸 | 显微镜法—5～12um | 合格 |
|  | 磁吸附 | 无残留物 | 无残留物 |
| 灵敏度 | JB/T 6066标准E型试块交流1000A（峰），显示1孔（孔心离表面1.5mm）清晰 | 1孔显示清晰 |
|  | A1试片15/50显示清晰 | 显示清晰 |
|  | GB/T 15822.2-2005 I 标准试块 | 显示清晰 |
| 磁粉浓度 | 0.1～0.2ml/100ml，测定管沉淀法 | 合格 |
| 耐热性 | 40℃加热5min，性能无变化 | 合格 |

保质期：二年

测试结论：合格

材料安全资料表（MSDS）

- 化学物品与企业标识

化学品名称：LY-10sol荧光磁悬液

企业名称：上海市新美达探伤器材有限公司

地址：上海市辉河路108号

- 成分与组成信息

单一制品/混合物：混合物

主要成分                     CAS No               质量含量wt%

荧光染料                       --                     1-5

氧化铁                       1309-38-2                1-5

丙烯类树脂                    --                      1-5

高闪点无味煤油                --                      40-55

助剂                          --                      5-15

抛射剂：LPG（丙丁烷）        --                      30-50

- 危险性概述

危险性类别：易燃液体

爆炸危险：本品遇明火、高热易引起燃烧，蒸汽与空气易形成爆炸性混合物

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

健康危害：长时间接触皮肤，可能引起皮肤炎

环境危害：无数据

- 急救措施

眼镜接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗至少15min。就医

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医

食入：立即漱口饮水，催吐，就医

- 消防措施

危险特性：本品遇明火、高热易引起燃烧；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸碱等能发生强烈反应。若遇高热，盛装本品的容器内压增大，有开裂及其他氧化物等

燃烧（分解）产物：水、二氧化碳及其他氧化物等

灭火要领：应穿戴防护具和呼吸器，在上风处救火，以消防水冷却着火的气雾罐及冷却防护附近设施。

灭火介质：二氧化碳、干粉、泡沫等

- 泄漏应急处理

对于泄漏液体，用土、砂等吸附回收到容器内，放置在通风良好的场合。处理后的废弃物应根据相关规定处置。

- 操作处置与储存

操作注意事项：在通风良好处使用，远离热源（≥40℃）和明火

避免喷出物进入眼睛，避免长时间与皮肤直接接触，使用时宜戴手套、口罩

储存注意事项：储藏于阴凉、干燥通风处，不要储藏在有酸、碱、汞等物质会对气雾罐容器产生腐蚀的场所。

搬运处置注意事项：防止跌落和碰撞

- 接触控制/个人防护

最高允许浓度：粉尘5mg/cm3（ACGIH TLV-2000）

工程控制：提供充分的局部通风，提供淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护：在通风不够畅通处使用应戴口罩

眼镜防护：可带防护眼镜

身体防护：一般工作服

手防护：戴手套操作

其他防护：工作场所禁止明火、饮食

- 物理化学性质

外观：黄绿色悬浮物     气味：轻微的溶剂味

磁粉粒度：≤320目     闪点：70℃

水溶性：不溶于水

- 稳定性和反应活性

丙烷          丁烷

闪点：                     70℃           -76℃         -90℃

自燃温度：                 未知           427℃         493℃

爆炸极限（氧气）：          未知         1.8-8.5vol%   2.2-9.5vol%

稳定性及反应性：在正常的预期储存和处理条件下，此产品是稳定的

避免接触的条件：40℃以上的高温，-5℃以下低温，日光暴晒及雨淋

十一、毒理性资料

急性毒性（LD50，rat）：无相关数据

刺激性：对眼部有刺激性，长期接触皮肤，引起皮肤脱脂、皲裂、皮炎。

十二、生态学资料

生态毒性：无资料     持久性/降解性：无资料

生态降解性：无资料   其它有害作用：无资料    迁移性：无资料

十三、废弃处理

废弃物性质：有害废弃物

废弃处置方法：使用后的空罐不丢入火中

废液避免接触土壤和水体

必须将内容物喷光后才能作为一般金属废物处理。

十四、运输信息

危险品分类：易燃液体     包装标志：易燃易爆

包装方法：气雾罐         UN编号：1950

运输注意事项：避免碰撞和跌落，长途运输应考虑必要的减震措施

十五、法规信息

相关法规：《危险化学品安全管理条例》，《GB15603-1995 常用危险品储存通则》，《GB12463-1990危险货物运输包装通用技术条件》，《GB/T11651-1989 劳动防护用品选用规则》，《中华人民共和国消防法》

十六、其他资料

参考文献：上海新美达探伤器材有限公司产品技术条件

填表时间：2011年3月

调表部门：技术开发部

免责声明：此安全技术说明书之内容取自本公司认为可靠之来源，然而，关于这些信息内容的提供本公司并为附带任何保证、表达及暗示。对于产品的操作、储藏、利用和处置所使用的方法和所处的环境已超出本公司的认知范围。基于此原因及其他未列明之原因，对基于本产品或本产品有关的任何操作、储藏、利用和处置所造成的损失、损害以及费用上升，本公司不承担责任，并于此免责声明。此产品安全技术说明书为此产品准备，并只能用于本产品。当此产品被利用于其他产品作为组分时，不能适用此产品安全技术说明书。