新疆维吾尔自治区和田市政府采购中心

招  标  文  件

项目名称:和田市燃气办中压管材、管件采购项目

项目编号: HTSZFCG（2015GK）15号（二次招标）

集中采购机构：和田市人民政府采购中心

2015年6月

投  标  须  知

一、总则

1、 项目名称：和田市燃气办中压管材及管件采购项目

标书编号：HTSZFCG（2015GK）15号

2、投标厂家资格：

2.1凡拟参加本次招标项目的供应商，开标时应提供经年审合格的企业法人营业执照、国税、地税税务登记证副本、法人机构代码证及授权委托书等相关资质证件原件。

2.2必须是PE管制造商。

2.3必须有压力管道生产许可证、PE管的产品生产许可证且在有效期内，必须通过ISO9000（或国际等同）质量管理体系认证，并提供相关证书及证明文件原件。

2.4必须在国内具有5年以上生产燃气用PE管经验和类似供货业绩，并取得良好信誉。需提供近两年来企业所在地国税部门出具的企业主营业收入达到4亿元以上的证明，并附加盖当地国税部门公章的企业资产负债表和资产损益表，同时企业纳税人信用等级评价为B类以上的所有相关证明文件原件。

2.5符合投标资格的投标厂家应承担投标及履行中应承担的全部责任与义务。

3、投标费用

3.1投标厂家应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

二、招标文件

4、招标文件构成：中压管材及管件采购项目材料招标文件采购编制。

4.1投标需知：（标书 5条—25条）

4.2材料要求 (材料要求的24条)交货地点：和田市

4.3投标报价及售后承诺书；

5、招标文件的澄清

5.1任何要求澄清招标文件的投标厂家，均应在投标截止日期的三天前以书面形式传真、电报通知招标机构，招标机构将以书面形式予以答复，同时认定其他澄清方式为有效。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止日期前3天，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标厂家提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式迅即通知所有购买招标文件的投标厂家。招标机构可以酌情延长投标日期。

三、投标文件的编制

7、投标文件编写注意事项

7.1投标单位应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标的内容，要求(详见六、材料要求)和商务条件后，编写投标文件，投标厂家可以对招标的货物全部投标，招标机构可以选择一家或几家投标单位中标。

8、投标的语言及计量单位

8.1投标厂家的投标书以及投标厂家与招标机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9、投标文件的构成

9.1投标函；

9.2投标报价表；

9.3售后服务承诺书；

9.4资格证明材料；

9.5投标保证金；

10、投标文件格式

10.1投标厂家应按标书把附投标报价说明完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，标明所提供的货物及部件名称、型号规格、产地、数量及所执行的标准及标准号。

11、投标报价

11.1投标厂家应在投标的投价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以总价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。投标厂家应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

11.2投标报价指货物、随货附件、备品备件、工具等和运抵指定交货地点费用、税费、相关检验费及其他所有费用的总和。

12、投标应以人民币报价

13、证明投标厂家合格和资格的文件

13.1投标企业有效的“法人营业执照”副本内页（原印件，内容应含法人年检情况记录和经营范围并加盖单位公章）；

13.2法人代表资格证明书或法人代表授权书（均为原件）；

13.3法人代表身份证或法人授权代表身份证（均为原件）；

13.4国税地税登记证原件、机构代码证原件（原件）

13.5有5年以上生产燃气用PE管的经验和类似供货业绩（在招标文件内体现）；

13.6本次招标不接受联合体投标；

14、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15、投标的有效期

15.1投标文件从投标截止后30天内有效.

15.2在特殊情况下，招标机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的书写要求

16.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印；

16.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为废标。

16.4投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5投标文件的份数：一式二份.正本一份，副本一份，并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样：参考资料不限量。

16.6投标单位可根据投标项目的具体需要自行编制其它文件，一并纳入投标书内。

17、投标保证金及标书售价

17.1投标保证金额为1万元整，标书售价为 200元整/份，由投标厂家按基本条款说明第25条中明确的开户名称、开户银行、帐号，请于投标截止时间2个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）和田市人民政府采购中心指定账号，并在开标前2个工作日在和田市财政局政府采购办开取相关收据，开标现场必须提供相关收据原件，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.2本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

17.3  《中标通知书》发出一日内，招标方向落标方发出《落标通知书》，并退还投标保证金。

17.4在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

17.5中标企业在与甲方单位签订供货合同前，应缴纳中标总价5％的履约保证金。

四、投标书的递交

18、投标书的密封与标记

18.1将投标文件正、副本一并装入投标文件袋内加以密封，并在每一封签处加盖“密封”章，密封件的封面上标明投标厂家名称、法定代表人、单位公章、正本或副。标书一律采用胶封装订，其他方式装订的标书将不予唱标。

18.2投标文件袋上应写明投标项目及投标单位名称。

19、发放标书及投标截止时间

19.1发放标书时间为2015年6月12日至2015年7月1日；

19.2投标厂家的递交投标文件时间不得迟于2015年7月3日上午10：30点（北京时间时）前，收标书地点为和田市财政局四楼大会议室

19.3投标厂家未在规定时间送达的投标文件将不予受理。

五、开标与评标

20、开标

20.1本招标机构将在2015年7月3日上午10：30（北京时间）  在和田市财政局四楼大会议室进行开标，投标厂家的法定代表人或其授权委托人可以参加开标会。参加开标的代表应签到。

20.2开标时宣读投标厂家名称、投标价格。

20.3本招标机构将做开标记录。（包含投标厂家名称、投标价格等）

20.4招标机构根据招标项目的特点组建评标小组和指定负责人。

2l、评标

21.1评标的依据为招标文件和投标文件。

21.2评标过程的保密性。开标后，直到授予投标厂家合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标厂家或其他无关的人员透露，违者给予警告，取消担任评标委员会成员的资格，终生不得再参加任何投标项目的评标。

21.3投标厂家在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标办法的活动；可能导致其被取消中标资格。

21.4与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝.这些重大偏离在开标后不许修改。

21.5评审方法：最低评标价法、即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低报价的投标商作为中标供应商。

22、中标通知

22.1招标机构根据评标小组的评标结果向投标厂家发出中标或落标通知。

22.2招标机构无义务向落标单位解释落标原因和退还投标文件。

23 付款方式：自货到验收合格之日起支付货物总价的50%，安装使用1年后如无质量问题支付货物总价的45%，剩余5%作为质保金质保期满后支付。

供货时间:按采购单位要求供货，如不能按时供货，投标保证金将不予退还。

备注:开标时候必须带来所有证件以及要求的相关证明的原件，公证件等其他形式的证明文件一概视为无效证件。

由于和田机场临时关闭二个月，请各位投标商在开标前合理安排行程。

24、天然气入户安装中压管材、管件采购参数如下:

一、项目名称：天然气中压PE管材、管件采购项目

二、供应商资格要求：

1、在中国注册的具有独立法人资格的企业，无不良行为记录；并具备先进完整的检测设备、销售后无故障运行的业绩，有完善的售后服务体系和网络。 
    2、具有合法的经营权、良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、必须是PE管制造商。
    4、必须具有压力管道生产许可证、PE管的产品生产许可证且在有效期内，必须通过ISO9000（或国际等同）质量管理体系认证。
    5、必须在国内具有5年以上生产燃气用PE管经验和类似供货业绩，并取得良好信誉。需提供近两年来企业所在地国税部门出具的企业主营业收入达到4亿元以上的证明，并附加盖当地国税部门公章的企业资产负债表和资产损益表，同时企业纳税人信用等级评价为B类以上。

三、投标要求

1、投标人需提供符合技术要求的PE管及管件供测试。

2、中标人需严格按照采购方制定的项目进度计划，在规定时间内提供所有的设备。

3、投标人提供的PE管及管件必须通过本地行业主管部门检测合格方可采用。

4、投标人须承诺在设备安装并验收后，自安装验收合格之日起提供二年的免费质保期。

5、供应商投标报价应含伴随货物交运的一切相关费用，包括17%增值税的货款、质量技术监督部门设备检测费、售后服务费、安装调试费和运费等。

6、产品到货时间为合同签订之日按采购方要求的时间内。

四、招标技术要求

（一）、总则

1、本章条款仅限于本次采购所需的PE管及管件的结构、性能等方面的技术要求。

2、在本章条款中，凡是应提出要求，而未提的各有关材料、工艺方面的功能、标准、规范等，而国家和行业都有具体规范标准的，以此规范、标准为准。任一投标人均不能以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业规范、标准的要求。

3、如果投标人没有以书面形式对本章条款提出异议，招标人就可以认为投标人同意本章条款要求。

4、本次招标的PE管及管件由中标人（卖方）负责运至招标方指定地点，并进行指导安装、调试、验收合格后交付使用。

5、本章未列出的本次招标设备所依据的制造、检验、验收标准，投标人须在投标文件中列出。

6、在合同签订后，买方有权提出因规范、标准等实际情况发生变化而产生的补充要求。

（二）PE管及管件技术要求

1.1PE管执行标准： GB15558.1-2003或不低于国标的其它相关标准。

1.2  技术要求

1.2.1 基本要求

- 适用压力： 0.4MPa

- 适用温度：-20～40℃

- 颜色要求：黑色，黑管上应共挤出至少三条黄色条，色条应沿管材圆周方向均匀分布。

- 外观要求：目测时管材的内外表面清洁、平滑，不允许有气泡、明显划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

- 管道长度：12m/根。

- 混配料等级：PE80（北欧化工）制造商应提供相应原料的级别证明及产地。

- 壁厚要求：以SDR11表征（详见GB15558.1-2003规定）

- 平均外径、不圆度及其公差：采用标准管材等级A(详见GB15558.1-2003规定)。

1.2.2 材料性能要求

- 技术数据：管材生产商应提供与材料有关的技术数据。

- 混配料：生产管材使用聚乙烯混配料，混配料中仅加入生产和应用必要的添加剂，所有添加剂应均匀分散。

- 制造色条的混配料：制造色条的混配料的基础树脂应与生产管材混配料的基础树脂相同。

- 聚乙烯混配料性能要求

| 序号 | 性 能 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | Kg/m3 | ≥930（基础树脂） |
| 2 | 熔体质量流动速率MFR | g/10 min | 0.2-1.4，且最大偏差不应超过混配料标称值的±20% |
| 3 | 热稳定性(氧化诱导时间) | min | >20 |
| 4 | 挥发分含量 | mg/Kg | ≤350 |
| 5 | 水分含量a | mg/Kg | ≤300 |
| 6 | 碳黑含量b | ％ | 2.0-2.5 |
| 7 | 碳黑分散 | 级 | ≤3 |
| 8 | 耐气体组分 | h | ≥20(80℃,2MPa环应力) |
| 9 | 耐快速裂纹扩展（RCP） |
|  | 全尺寸（FS）试验： dn≥250mm S4试验：管材试样壁厚≥15mm | MPa MPa | 全尺寸试验的临界压力 PC.FS≥1.5×MOP S4试验的临界压力 PC.S≥MOP/2.4-0.072C |
| 10 | 耐慢速裂纹增长 （en>5mm） | h | 165 |
| 当测量的挥发分含量不符合要求时才测量水分含量。仲裁时，以水分含量的测量结果作为判定依据。 仅适用于黑色混配料。 如果S4试验结果不符合要求，可以按照全尺寸试验重新进行测试，以全尺寸试验的结果作为最终依据。 |

注：试验参数及试验方法参见GB15558.1-2003。

1.2.3 力学性能要求

| 序号 | 性能 | 单位 | 试验参数 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净液压强度（HS） | h | 20℃(环应力)9.0MPa | 破坏时间≥100 |
|  |  |  | 80℃(环应力)4.5MPaa | 破坏时间≥165 |
|  |  |  | 80℃(环应力)4.0MPa | 破坏时间≥1000 |
| 2 | 断裂伸长率 | ％ |  | ≥350 |
| 3 | 耐快速裂纹扩展（RCP）b |
|  | 全尺寸（FS）试验：dn≥250mm S4试验：适用于所有直径 | MPa MPa | 0℃ 0℃ | 全尺寸试验的临界压力 PC.FS≥1.5×MOP S4试验的临界压力 PC.S4≥MOP/2.4-0.072c |
| 4 | 耐慢速裂纹增长 （en>5mm） | h | 80℃ 4.0MPa (试验压力) | 165 |
| 仅考虑脆性破坏。如果在165h前发生韧性破坏，则按GB15558.1-2003选择较低的应力和相应的最小破坏时间重新试验。 RCP试验适合于在以下条件下使用的PE管材： ——最大工作压力MOP>0.01 MPa, dn≥250mm的输配系统； ——最大工作压力MOP>0.4 MPa, dn≥90mm的输配系统； 如果S4试验结果不符合要求，可以按照全尺寸试验重新进行测试，以全尺寸试验的结果作为最终依据。 |

注：试验方法参见GB15558.1-2003。

1.2.4物理性能要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 试验参数 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热稳定性(氧化诱导时间) | min | 200℃ | >20 |
| 2 | 熔体质量流动速率MFR | g/10 min | 190℃，5Kg | 加工前后MFR变化<20％ |
| 3 | 纵向回缩率 | ％ | 110℃ | ≤3 |

注：试验方法参见GB15558.1-2003。

1.2.5 检验方法

检验方法根据《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统》第一部分：管材GB15558.1-2003中规定执行。

1.2.6 标志

- 标志内容应打印或直接成型在管材上，标志不应引发管材破裂或其它形式的失效；并且在正常的贮存、气候老化、加工及允许的安装使用后，在管材的整个寿命周期内，标记字迹应保持清晰可辨。

- 如果采用打印，标志的颜色应区别于管材的颜色。

- 标志目视应清晰可辨。

- 标志应至少包括下表所列内容，并清楚、持久。

| 内容 | 标志或符号 |
| --- | --- |
| 制造商和商标 | 名称和符号 |
| 内部流体 | “燃气”或“GAS”字样 |
| 尺寸 | dn ×en |
| SDR(dn≥40mm) | SDR(见GB15558.1-2003) |
| 材料和命名 | PE80 |
| 混配料牌号 |  |
| 生产时间（日期、代码） |  |
| 本部分标准编号 |  |

- 标志不能削弱管材的强度。

- 标志打印间距0.5mm。

管材出厂时应有上列永久性标志，且标志间距不超过0.5m。

2   PE管件技术要求

2.1 执行技术标准

《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统》GB15558.2-2005

2.2 技术要求

2.2.1 基本要求

- 适用压力： 0.4MPa

- 适用温度：-20～40℃

- 颜色要求：黑色

- 外观要求：管件的内外表面应光滑、平整。不允许有气泡、裂口和明显的凹陷、痕纹、颜色不均等缺陷。管件应完整无缺陷，浇口及溢边应修除平整。

- 制造原料：PE80

- 管件最小壁厚应不小于GB15558.1-2003规定的同规格管材的壁厚。

- 规格尺寸及偏差：连接部分的规格尺寸及偏差应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-2005中规定。

2.2.2 性能要求

A、 原料性能要求

| 项 目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 密度，Kg/m3 | >930 |
| 水分含量，mg/ Kg | <300 |
| 挥发分含量，mg/ Kg | <350 |
| 碳黑含量，% | 2.0-2.6 |
| 热稳定性（200℃），min | >20 |
| 耐热环境应力开裂（100℃，100%），h | Fo≥1000 |
| 耐气体组分（80℃，2MPa），h | ≥30 |
| 长期静液压强度（20℃，50年，90%），MPa | ≥8.0 |

B、管件性能要求

| 序号 | 项 目 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热稳定性（200℃） | >20min |
| 2 | 短期净液压强度， | 管件 无破坏 | 20℃ | 9.0 MPa 韧性破坏时间>100h |
|  |  | 焊口 无渗漏 | 80℃ | 4.6 MPa1） 脆性破坏时间>165h |
|  |  |  |  | 4.0 MPa 破坏时间>1000h |
| 3 | 热伸缩性 | 管件外径及长度变化不超过±5％管件外形不允许有明显变化 |

注：1）仅适于脆性破坏。

2.2.3 试验方法

试验方法根据《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-2005中规定执行。

2.2.4标志、包装

A 标志

管件有下列明显的永久性标记：

- 规格尺寸

- 本标准号

- 生产厂名（或商标）

B 包装

管件应放入密封塑料袋中，批量或单一包装，并放入厚纸板箱内，以防止损坏。

纸板箱附有标志，标志上有制造厂名称和地址，管件尺寸和类型，生产日期，箱中管件数目及规定的贮存条件和贮存时间限制，并附有产品质量合格证。

3  其它相关技术要求

3.1 聚乙烯球阀

- 整体式阀体，无泄露、无腐蚀，不需维护和维修

- 阀体两端的管状直口可使用对接焊或电熔套筒焊与管道相连接.

- 开启关闭力矩小

- 使用寿命不低于50年

（三）质量保证

1、本次招标货物的质量保证期为自货物交付使用之日起24个月，在保证期内中标方应免费更换或修复发生质量问题的货物。

2、中标人应对本次招标货物的平均无故障时间及其寿命期作出承诺。

（四）验收及付款方式

1、招标人按产品标准和技术要求及国家、行业的相关规定在施工现场进行验收。验收标准按照招标文件中所提出的特殊要求及国家的最新标准，如中标人实际执行的标准高于国家标准和行业标准则按中标人标准验收。

2、招标人在货物抵达交货地点之日起七日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准。

3货物抵达交货地点后，双方共同派员参加验收，如中标人在接到招标人通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意招标人自行验收的结果。

4、上述检验和验收不能代替质量保证期内对货物制造性能质量的考核。

5、付款方式为自货到验收合格之日起支付货物总价的50%，安装使用1年后如无质量问题支付货物总价的40%，剩余10%作为质保金质保期满后支付。

（五）文件资料

（1）发货清单；

（2）产品合格证、质检报告；

（3）使用说明书；

（4）出厂检测试验报告；

（5）其它有关技术资料及图纸。

（六）特殊工具

中标人应向招标人提供设备安装、维修、保养所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标报价之内。

（七）技术服务承诺

  - 自货物交付使用之日起24个月内，产品实行三包，终身维修；

  - 免费提供维修技术人员至现场指导、协助安装调试的服务；

  - 用户的需求随叫随到；

  - 免费提供相关资料和技术指导；

  - 免费为用户培训维修技术人员；

  - 在产品寿命期内，保证产品备品备件供应充足，价格合理。

| 天然气入户安装中压管材、管件采购 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格 | 材料或性能等级 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 执行标准 |
| 1 | PE管 PE80 SDR11 De160 (12米/根) | 聚乙烯 | 米 |  | 6600 |  | GB15558.1-2003 |
| 2 | PE管 PE80 SDR11 De110 (12米/根) | 聚乙烯 | 米 |  | 8400 |  | GB15558.1-2003 |
| 3 | PE管 PE80 SDR11 De90 (12米/根) | 聚乙烯 | 米 |  | 2280 |  | GB15558.1-2003 |
| 4 | PE管 PE80 SDR11 De63 (12米/根) | 聚乙烯 | 米 |  | 13560 |  | GB15558.1-2003 |
| 5 | PE三通 DE250*160 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 10 |  | GB15558.2-2005 |
| 6 | PE三通 DE250*90 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 10 |  | GB15558.2-2005 |
| 7 | PE三通 DE110*110 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 20 |  | GB15558.2-2005 |
| 8 | PE三通 DE200*200 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 20 |  | GB15558.2-2005 |
| 9 | PE三通 DE200*90 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 20 |  | GB15558.2-2005 |
| 10 | PE三通 DE200*63 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 20 |  | GB15558.2-2005 |
| 11 | PE三通 DE160*90 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 20 |  | GB15558.2-2005 |
| 12 | PE三通 DE160*63 （ 注塑 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 40 |  | GB15558.2-2005 |
| 13 | PE弯头 90度 DE200 （ 电熔 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 50 |  | GB15558.2-2005 |
| 14 | PE弯头 90度 DE160 （ 电熔 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 60 |  | GB15558.2-2005 |
| 15 | PE弯头 90度 DE110 （ 电熔 ） | 聚乙烯 | 个 |  | 140 |  | GB15558.2-2005 |
| 16 | 电熔套筒 de250 | 成品 | 个 |  | 10 |  | GB15558.2-2005 |
| 17 | 电熔套筒 de160 | 成品 | 个 |  | 220 |  | GB15558.2-2005 |
| 18 | 电熔套筒 de110 | 成品 | 个 |  | 450 |  | GB15558.2-2005 |
| 19 | 电熔套筒 de63 | 成品 | 个 |  | 4000 |  | GB15558.2-2005 |
| 20 | PE端帽 de200 | 成品 | 个 |  | 10 |  | GB15558.2-2005 |
| 21 | PE端帽 de90 | 成品 | 个 |  | 10 |  | GB15558.2-2005 |
| 22 | PE异径管 de200*110 （ 电熔 ） | 成品 | 个 |  | 10 |  | GB15558.2-2005 |
| 23 | PE异径管 de160*90 | 成品 | 个 |  | 15 |  | GB15558.2-2005 |
| 24 | PE 阀井 de160(双放散） | 成品 | 个 |  | 15 |  | GB15558.2-2005 |
| 25 | 警示带 | 成品 | 米 |  | 41000 |  |  |
| 26 | 电容正三通 PE90 | 聚乙烯 | 个 |  | 50 |  | GB15558.2-2005 |
| 27 |  |  | 合计 |  |  |

25、  所有与标书有关的函电请按下列通讯地址联系:

招标机构：和田市人民政府采购中心

通讯地址：和田市乌鲁木齐北路101号财政局政府采购中心

邮编：848000

传真: 0903-2514165      0903-2513009

开户名称：和田市人民政府采购中心

开户银行:和田中行乌鲁木齐北路分理处

帐号： 107031722125

附件：投标文件格式

附件1-1投标书

*****：

我方认真研究了贵方关于                     的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。为此，我方承诺：

1、我方愿意以                              元人民币（大写）（￥        元）的总价承担此次供货任务。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件要求履约相关责任和义务。

3、我方同意在招标文件规定的投标日期起30日内，我方投标文件始终对我方具有约束力。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标文件要求和合同要求工期内完成设备供货安装。

5、我方己向贵方提交了投标保证金                    人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。

6、我方完全理解贵方不保证最低报价中标的声明。

7、我方自行承担此次投标活动的所有费用。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：

附件1-2 开标一览表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 完工时间 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总合计： | ￥： |
| 总价（人民币大写）： |  |

投标单位：（法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

日期：

附件1-3表详细报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

投标单位：（法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

日期：

（1－4）技术参数、功能偏离表

投标厂家名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标厂家代表签字：

（1－5）商务条款偏离表

投标厂家名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标厂家代表签字：

## 附件1-6投标方的资格声明

******：

关于贵方      年   月   日发出的                         采购项目招标文件，本投标厂家愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标厂家对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标厂家名称：                           法人公章：

法定代表人（或授权代表）签字：

地址：

传真：

电话：

附件1-7 出具法人营业执照函

*******：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标厂家名称：                      法人公章：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年   月   日

## 附件1-8 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标厂家名称：                       （法人公章）

日期：   年  月  日

附件1-9 法定代表人授权委托书

*****：

（投标厂家名称）法定代表人授权             为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                            项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

投标厂家名称：                   法人公章

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：       年   月    日

被授权人姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

## 附件1-10 制造商出具的授权书

## 附件1-11   过去两年的实际业绩证明

项目名称 ：                         年  月  日

| 地区 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人授权代表签字:

附件1-12  质量保证书

要求:

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;

2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字盖章）

法人授权代表：

项目经办人：