钢衬塑管道主要种类及特性

钢衬聚丙烯(PP)复合管
性能：介质工作温度：-20℃- +105℃
介质工作压力：正压2.5MPa，常温下负压为94KPa

典型应用：

适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。

耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH3、CO2、CO、NO2、HCL等气体的腐蚀多功能。
    大型钢塑复合管机，一次成型无按缝，正宗紧衬工艺，平整坚固永不脱落。广泛用于石油化工制品、食品环保、电力等领域。

聚丙烯（PP）耐腐蚀性能表

| 腐蚀介质 | 浓度％ | 温度℃ | 耐蚀性 | 腐蚀介质 | 浓度％ | 温度℃ | 耐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 50 | 80 | 耐 | 氢氧化钾 | 55 | 100 | 耐 |
| 硫酸 | 发烟 | 60 | 尚耐 | 氨水 | 饱合 | 80 | 耐 |
| 盐酸 | 30 | 100 | 耐 | 石油 | -- | 60 | 尚耐 |
| 硝酸 | <25 | 60 | 耐 | 乙醚 | -- | 60 | 尚耐 |
| 硝酸 | 30 | 20 | 尚耐 | 苯类 | -- | 60 | 尚耐 |
| 磷酸 | 任何 | 100 | 耐 | 酮类 | 任何 | 60 | 耐 |
| 醋酸 | 50 | 80 | 耐 | 甲醇 | 任何 | 100 | 耐 |
| 铬酸 | 80 | 20 | 耐 | 乙醇 | 100 | 100 | 耐 |
| 草酸 | 饱合 | 80 | 耐 | 甲醛 | 90-100 | 60 | 耐 |
| 氢氟酸 | 50 | 80 | 耐 | 二氯乙烷 | 40 | 60 | 耐 |
| 氢氧化纳 | 10～30 | 80 | 耐 | 双氧水 | -- | 60 | 耐 |
| 氢氧化钙 | 饱合 | 100 | 耐 |  |  |  |  |

钢衬聚乙烯（PE）复合管
性能：介质工作温度：-25℃~+80℃（改性聚乙烯工作最高温度105℃）
介质工作压力：正压2.5MPa，常温下负压为75KPa

耐腐蚀性：

对非氧化性酸（如盐酸、稀硫酸、氢氟酸）、稀硝酸、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性，但不耐浓硝酸、浓硫酸 和其他强氧化剂的腐蚀。对有机溶剂、常温下一般腐蚀性良好。

典型应用：适用于一般腐蚀性液体介质输送，更适用于生活用水和饮用冷热水的输送，输水时，不影响水质，符合食品卫生要求，钢耐磨高密度聚乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。
    本品大型多功能复合管机制造，一次成型无按缝，正宗紧衬工艺，平整坚固永不脱落。用于石油化工制品电力自来水环保等行业。

聚乙烯（PE）性能表

| 介质名 | 浓度％ | 温度 | 介质名 | 浓度％ | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20℃ | 60℃ |  |  | 20℃ | 600℃ |
| 亚硫酸 |  | ○ | ○ | 氯化亚铁 | 37 | ○ | △ |
| 硫酸 | 70 | ○ | △ | 氯化钠 | 90 | ○ | ○ |
| 硫酸 | 80 | ○ | × | 氯化镁 | 90 | ○ | ○ |
| 硫酸 | 95 | △ | × | 高锰酸钾 | 90 | ○ | ○ |
| 乙酸 | 60 | ○ | △ | 次氯酸钠 | 15 | ○ | ○ |
| 甲酸 | 80 | ○ | ○ | 溴化钾 |  | ○ | ○ |
| 硝酸 | 25 | ○ | △ | 硝酸铵 | 100 | ○ | ○ |
| 硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸银 | 100 | ○ | ○ |
| 氢氟酸 | 75 | ○ | ○ | 硝酸钾 | 90 | ○ | ○ |
| 硼酸 | 100 | ○ | ○ | 硝酸铜 |  | ○ | ○ |
| 砷酸 | 100 | ○ | ○ | 乙醛 | 100 | △ | × |
| 酒石鲮 | 10 | ○ | ○ | 丙酮 | 100 | △ | × |
| 磷酸 | 85 | ○ | ○ | 戊醇 | 100 | ○ | ○ |
| 铬酸 | 100 | ○ | ○ | 苯胺 | 100 | ○ | ○ |
| 双氧水 | 35 | ○ | ○ | 乙醚 |  | × | × |
| 丹宁酸 |  | ○ | ○ | 乙醇 |  | ○ | ○ |
| 乳酸 | 75 | ○ | ○ | 乙二醇 |  | ○ | ○ |
| 苯磺酸 |  | ○ | ○ | 橄榄油 |  | ○ | ○ |
| 盐酸 |  | ○ | ○ | 甘油 |  | ○ | ○ |
| 氨水 | 28 | ○ | ○ | 醋酸乙脂 |  | ○ | ○ |
| 氢氧化钾 | 30 | ○ | ○ | 尿素 |  | ○ | ○ |
| 氢氧化钙 | 100 | ○ | ○ | 酚 | 90 | ○ | ○ |
| 氢氧化钠 | 48 | ○ | ○ | 丁醇 | 100 | ○ | ○ |
| 氯化铵 | 100 | ○ | ○ | 甲醇 |  | ○ | ○ |
| 氯化铝 | 100 | ○ | ○ | 增塑剂 |  | ○ | △ |
| 氯化钙 | 50 | ○ | ○ | 明矾 |  | ○ | ○ |
| 氯化铜 | 1 00 | ○ | ○ | 硫酸铵 |  | ○ | ○ |
| 碳酸钠 | 100 | ○ | ○ | 硫酸铜 |  | ○ | ○ |
| 亚硫酸钢 |  | ○ | ○ | 硫酸钠 | 90 | ○ | ○ |

钢衬（滚）聚烯烃（PO）管道
性能：介质工作温度：-25℃~+100℃（改性聚烯烃工作最高温度110℃）
介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa
系列产品特性：

无毒而抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。

本产品广泛应用于化工、生物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-70℃-110℃内是取代橡胶瓷，玻璃钢不锈钢塑料板等衬里的理想材料。

钢塑复合管大型滚塑机生产，一次成型无接缝，正宗滚塑工艺平整坚固永不脱落。是PP、PE滑面级的换代产品。

PO耐腐蚀性能表

| 化学介质 | 浓度 | 使用温度 | 化学介质 | 浓度 | 使用温度 | 化学介质 | 浓度 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量％ | 25℃ | 100℃ |  | 重量％ | 25℃ | 100℃ |  | 重量％ | 25℃ | 100℃ |
| 盐 酸 | 35 | A | A | 丙烯酸 | 50 | A | A | 醋酸戊脂 |  |  |  |
|  | >38 | B | B | 亚硫酸 | 浓缩 | A | A | 过氧化氢 | 30 | B |  |
| 硝 酸 | 0-30 | A | A | 柠檬酸 | 饱和 | A | A |  | 90 | B |  |
|  | 30-50 | A | B | 酒石酸 | 95 | A | A | 次氯酸钠 | 1 7 | A | B |
|  | 50-70 | A |  | 氢氟酸 | <50 | A | A |  | 20 | A | B |
| 硫 酸 | 0-50 | A | A |  | 70 | A | B | 三氯化铁 |  | A | A |
|  | 50-70 | A | B | 高氯酸 | 10％ | B |  | 氢氧化钙 |  | A | A |
|  | 75-90 | B |  | 苯磺酸 |  | B |  | 醋酸丁脂 | 60 | B |  |
| 油 酸 |  | A | A | 水扬酸 |  | A |  | 次氯酸钠 | 80 | A | B |
| 甲 酸 | 90 | A | A | 月桂酸 |  | A | A | 氯酸钠 | 90 | A | A |
| 磷 酸 | 85 | A | A | 氢溴酸 | 50％ | A | B | 氢氧化钾 | 30 | A | A |
| 溴 酸 | >90 | A |  | 氯磺酸 |  |  |  | 氢氧化钙 | 100 | A | A |
|  | 10 | A | A | 氟硅酸 | <30 | A | A | 氢氧化钠 | 10 | A | A |
| 醋 酸 | 浓 | B |  | 次氯酸 | 浓 | A | A | 过氧化氢 | 35 | A | A |
|  | 10 | A | B |  |  | B | B | 发烟硝酸 | 90％ |  |  |
| 铬 酸 | 30 | A |  | 甘昧酸 |  | A | B | 无水醋酸 |  | A | A |
| 氯 酸 | <20 | A | A | 月桂酸 |  | A | B | 二氯甲烷 |  | A |  |
| 氨 水 | 28 | A | A | 氢氧酸 | 80 | A | B | 硝酸银 | 100 | A | A |
| 氨 水 | 30 | A | A | 氰化铜 |  | A | B | 硝酸钾 | 90 | A | A |
| 氨 水 | 90 | A | B | 氯化氨 | 100 | A | A | 磷酸铵 |  | A | A |
| 尿 素 |  | A | A | 氯化钠 | 90 | A | A | 硝酸铜 |  | A | A |
| 苯 酚 |  | A | B | 硫酸铜 | 90 | A | A | 碳酸钠 |  | A | A |
| 苯胺 | 60 | B |  | 硝酸铵 | 100 | A | A | 氯化钾 |  | A | A |
| 苯甲醛 |  | A |  | 过氧化氢 | 30 | A | B | 溴化钾 |  | A | A |
| 硝基苯 |  | A |  |  | 90 | B |  | 氯化铝 |  | A | A |
| 甲 烷 |  | A |  | 氯化亚铁 |  | A | A | 溴酸碘 |  | A | A |
| 甲 酚 |  | A |  | 三氧化硫(干) |  | A | B | 环已醇 |  | B |  |
| 甲 醇 |  | A | B | 三氧化硫(湿) |  | A | B | 氯已醇 |  | B |  |
| 戊 醇 |  | B |  | 二氧化硫 |  | B |  | 矿物油 |  | B |  |
| 甲 醛 | 37 | A | B | 三氯化硫 |  |  |  | 硫酸蒸汽 |  | A | A |
| 丙 酮 | 50 | A | B | 三氯化锑 |  | A | B | 二甲基甲酰胺 |  | A | A |
| 苛性钠 | 80 | A | B | 氯乙烯 |  | A | A |  |  |  |  |
| 氨气(干燥) |  | A | B | 硅氟化氢酸 | 95 | A | A |  |  |  |  |

钢衬聚四氟乙烯(F4)管
性能：介质工作-100℃~-250℃
介质工作压力：正压：2.5MPa，常温下耐负压70KPa

耐腐蚀性：

钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

典型应用

适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复合管均适用，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40℃~+150℃的腐蚀性介质。

本公司钢衬四氟复合管，采用正宗紧衬工艺，耐负压耐真空，一次成型无接缝，平整坚固，不凹面。结合永不脱落。广泛应用于电力、化工、石化制品、环保等行业。

聚四氟乙烯（F4）的耐腐蚀性能参数表

| 腐蚀介质 | 温度℃ | 耐蚀性 | 腐蚀介质 | 温度℃ | 耐蚀性 | 腐蚀介质 | 温度℃ | 耐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 240 | 耐 |
| 发烟硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 240 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
| 亚硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
| 氢淡酸任意浓度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐 |
| 氢氧酸任意浓度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
| 盐酸任意浓度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
| 磷酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二甲苯 | 240 | 耐 |
| 氢氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝基苯 | 240 | 耐 |
| 亚硝酸任意浓度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
| 氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
| 次氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 环乙醇 | 240 | 耐 |
| 氢氧化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 环乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐 |
| 氢氧化钾任意浓度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇 | 240 | 耐 |
| 高氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
| 铬酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
| 氟磺酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
| 王水任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸内酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
| 甲酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
| 醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
| 冰醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
| 醋酸肝任意浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酪二辜酯 | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
| 一氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 一7-除 | 240 | 耐 | 异内醚 | 240 | 耐 |
| 二氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
| 三氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
| 丙酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 矿物油 | 240 | 耐 |
| 丁酸任意浓度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐 |
| 氢氧化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 娶一酸一T醋 | 沸 | 耐 | 松 | 180 | 耐 |
| 四氟化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 过氧化氢90％ | 60 | 耐 | 氟化铵 | 100 | 耐 |
| 次氟酸钠任意浓度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 1 50 | 耐 | 吡啶 | 沸 | 耐 |
| 高猛酸钾任意浓度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧化亚锡 | 250 | 耐 |
| 硝酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
| 二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
| 三氧甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸 | 耐 |
| 二氧丁烷 | 60 | 耐 | 对苯三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
| 已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
| 氧乙烯 | 240 | 耐 | 盐酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |

钢衬（滚）F40复合管

性能：介质工作温度：-60℃-180℃

介质工作压力：正负压（包括真空）

介质:

任何种类，任何浓度的酸碱盐强氧化剂有机溶剂及其他所有强腐蚀性化学介质（熔融状金属碱除外）钢衬（滚）F40复合管和钢衬（滚）F4复合管广泛用于石油化工机械、冶金制品、染料、食品、生化、纺织、环保、电力等行业。

ETFE(F40)耐腐蚀性能

| 使用介质 | ETFE(F40) | 使用介质 | ETFE(F40) | 使用介质 | ETFE(F40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸(20％) | 120 | 次氯酸钠(1 7％) | 180 | 硫酸(96％) | 180 |
| 硝酸(30％) | 120 | 次氯酸钠(20％) | 180 | 硫酸(98％) | 150 |
| 硝酸(70％) | 120 | 过氧化氢(30％) | 120 | 发烟硫酸 | 50 |
| 发烟硝酸(90％) | 50 | 过氧化氢(90％) | 65 | 氢溴酸(50％) | 180 |
| 盐酸(1 0％) | 180 | 三氢化硫(干1 | 180 | 氢氟酸(35％) | 135 |
| 盐酸(36％) | 180 | 三氧化硫(湿) | 180 | 氢氟酸(70％) | 120 |
| 磷酸(30％) | 180 | 二氧化硫 | 110 | 氢氟酸(100％) | 110 |
| 磷酸(85％) | 135 | 三氢化硫 | 24 | 高氯酸(10％) | 110 |
| 醋酸(50％) | 120 | 三氢化锑 | 100 | 高氯酸 | 65 |
| 硫酸(30％) | 180 | 三氢化铁 | 180 | 氟硅酸 | 180 |
| 硫酸(60％) | 180 | 四氯化碳 | 150 | 氯磺酸 | 65 |
| 硫酸(78％) | 180 | 氢氧化钙 | 120 | 苯磺酸 | 120 |
| 硫酸(93％) | 180 | 使用介质 | ETFE | 甘昧酸 | 100 |
| 甲酚 | 135 | 氢氧化钠(50％) | 120 | 水扬酸 | 120 |
| 二甲基甲酰胺 | 120 | 氢氧化钠(1 0％) | 120 | 月桂酸 | 120 |
| 甲醛(37％) | 110 | 氰化铜 | 180 | 甲醇 | 180 |
| 丙酮(50％) | 100 | 苯 | 100 | 戊醇 | 180 |
| 甲基异丁酮 | 110 | 甲苯 | 120 | 环已醇 | 120 |
| 氯气(干或湿) | 150 | 氯苯 | 135 | 醋酸戊脂 | 120 |
| 臭氧 | 100 | 硝基苯 | 180 | 氯已醇 | 65 |
| 苯酚 | 100 | 二甲苯 | 120 | 聚乙酸乙烯脂 | 180 |
| 液氯 | 150 | 苯甲醛 | 120 | 丙烯酸已酯 | 100 |
| 王水 | 100 | 甲烷 | 120 | 氨气(干燥) | 180 |
| 碘 | 110 | 溴甲烷 | 180 | 氨水(30％) | 110 |
| 氯化亚铁 | 180 | 环己烷 | 180 | 氯乙烯 | 135 |
| 环氧乙烷 | 110 | 氯戊烷 | 180 | 碳酰氯 | 100 |
| 液溴 | 150 | 二氯甲烷 | 100 | 矿物油 | 180 |

备注：ETFE（F40，即聚氟乙烯）是一种坚韧的材料，各种机械性能达到较好的平衡——抗撕拉极强、抗张强度高、中等硬度、出色的抗冲击能力、伸缩寿命长。ETFE（F40）是良好的电介质材料，绝缘强度高，介电常数为2.6，电阻率高，耗散因数低，仅为0.003。其低介电常数，在频率和温度变化的情况下基本恒定。ETFE的使用温度范围较实用较广，恒定温度通常设定为-65°C 到 +150°C之间，在超低温时仍坚硬非凡，其脆化温度低至-100°C。另外，ETFE还通过了几项严格的抗燃测试，如IEEE 383，并获得UL 94 V-0等级。对大多数化学物质的物理属性影响小，对普通气体和水气的渗透性低。

钢衬塑管道技术参数

| 公称通径 | 钢管外径 | 内衬厚度 | 法兰衬塑面外径d | 管道长度L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN25 | φ32 | 1.5-2 | 68 | 500mm—1 00mm任意定尺 |
| DN32 | φ38 | 1.5-2 | 78 | 1000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN40 | φ48 | 1.5-2 | 88 | 1500mm—1 00mm任意定尺 |
| DN50 | φ57 | 2-2.5 | 102 | 1500mm—1 00mm任意定尺 |
| DN65 | φ76 | 2-2.5 | 122 | 2000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN80 | φ89 | 2-2.5 | 138 | 3000mm—1 00mm任意定尺 |
| DNl00 | φ108 | 2.5-3 | 158 | 5000mm—1 00mm任意定尺 |
| DNl25 | φ133 | 2.5-3 | 188 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DNl50 | φ159 | 2.5-3 | 212 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN200 | φ219 | 2.5-3 | 268 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN250 | φ273 | 3-3.5 | 320 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN300 | φ325 | 3-3.5 | 370 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN350 | φ377 | 3-3.5 | 430 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN400 | φ426 | 3.5-4 | 485 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN450 | φ477 | 3.5-4 | 532 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN500 | φ520 | 3.5-4 | 585 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN600 | φ630 | 4-5 | 685 | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN700 | φ720 | 4-5 |  | 6000mm—1 00mm任意定尺 |
| DN800 | φ820 | 4-5 |  | 6000mm—1 00mm任意定尺 |

钢衬塑弯头技术参数

| 公称 | 钢管 | 内衬 | 弯 头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通径 | 外径 | 厚度 | 900H | 重量 | 450H | 重量 |
| DN25 | φ32 | 1.5～2 | 90 | 2.11 | 45 | 1.96 |
| DN32 | φ38 | 1.5～2 | 95 | 3.2 | 50 | 3.0 |
| DN40 | φ48 | 1.5～2 | 100 | 4.11 | 55 | 3.9 |
| DN50 | φ57 | 1.5～2 | 115 | 5.37 | 65 | 5.1 |
| DN65 | φ76 | 2～2.5 | 125 | 7.35 | 75 | 6.24 |
| DN80 | φ89 | 2～2.5 | 140 | 8.64 | 75 | 6.9 |
| DNl00 | φ108 | 2～2.5 | 165 | 11.9 | 100 | 9.7 |
| DNl25 | φ133 | 2～2.5 | 190 | 16.7 | 115 | 11.5 |
| DNl50 | φ159 | 2.5～3 | 205 | 24.3 | 125 | 15.3 |
| DN200 | φ219 | 2.5～3 | 230 | 37 | 140 | 22.2 |
| DN250 | φ273 | 2.5～3 | 280 | 46 | 165 | 34.4 |
| DN300 | φ325 | 3～3.5 | 305 | 69.5 | 190 | 41.5 |
| DN350 | φ377 | 3～3.5 | 365 | 86 | 230 | 70 |
| DN400 | φ426 | 3～3.5 | 415 | 1 10 | 265 | 90 |
| DN450 | φ477 | 3.5～4 | 465 | 136 | 300 | 110 |
| DN500 | φ520 | 3.5～4 | 515 | 207 | 330 | 166 |
| DN600 | φ630 | 4～5 | 630 |  | 400 |  |
| DN700 | φ720 | 4～5 | 720 |  | 450 |  |
| DN800 | φ820 | 4～5 | 820 |  | 520 |  |

钢衬塑三通四通技术参数

| 公称 | 外径 | 长度 | 高度 | 内衬 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径 | φ | L | H | 厚度 | 三通 | 四通 |
| DN25 | φ32 | 180 | 90 | 1.5～2 | 3.42 | 4.84 |
| DN32 | φ38 | 190 | 95 | 1.5～2 | 5.05 | 7.07 |
| DN40 | φ48 | 200 | 100 | 1.5～2 | 6.51 | 9.13 |
| DN50 | φ57 | 230 | 115 | 1.5～2 | 8.31 | 11.8 |
| DN65 | φ76 | 250 | 125 | 2～2.5 | 12 | 17 |
| DN80 | φ89 | 280 | 140 | 2～2.5 | 14.4 | 20.4 |
| DNlOO | φ108 | 330 | 165 | 2～2.5 | 18.7 | 27 |
| DNl25 | φ133 | 380 | 190 | 2～2.5 | 26.2 | 37.5 |
| DNl50 | φ159 | 410 | 205 | 2.5～3 | 36.2 | 51.6 |
| DN200 | φ219 | 460 | 230 | 2.5～3 | 52.3 | 72.7 |
| DN250 | φ273 | 560 | 280 | 2.5～3 | 78.6 | 117 |
| DN300 | φ325 | 610 | 305 | 3～3.5 | 108 | 133 |
| DN350 | φ377 | 640 | 320 | 3～3.5 | 147 | 233 |
| DN400 | φ426 | 720 | 360 | 3～3.5 | 187 | 295 |
| DN450 | ∞477 | 780 | 390 | 3.5～4 | 228 | 361 |
| DN500 | φ520 | 860 | 430 | 3.5～4 | 285 | 532 |
| DN600 | φ630 | 1260 | 630 | 4～5 |  |  |
| DN700 | φ720 | 1440 | 720 | 4～5 |  |  |
| DN800 | φ820 | 1640 | 820 | 4～5 |  |  |

钢衬塑异径管技术参数

| 公称通径 | 异径管壳体 | 长度L | 重量 | 公称通径 | 异径管壳体 | 长度L | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40×25 | 48×32 | 100 | 3.1 6 | 200×125 | 21 9×1 33 | 160 | 17.85 |
| 50×25 | 57×32 | 100 | 3.26 | 200×150 | 21 9×1 59 | 160 | 20.44 |
| 50×32 | 57×38 | 100 | 3.8 | 250×100 | 273×1 08 | 180 | 22.37 |
| 65×25 | 76×32 | 100 | 4.78 | 250×125 | 273×1 33 | 180 | 23.17 |
| 65×32 | 76×38 | 100 | 4.46 | 250×150 | 273×1 59 | 180 | 24 94 |
| 65×40 | 76×48 | 100 | 4.73 | 250×200 | 273×21 9 | 180 | 27.93 |
| 65×50 | 76×57 | 100 | 5.18 | 300×125 | 325×1 33 | 200 | 29.33 |
| 80×32 | 89×38 | 100 | 6.89 | 300×150 | 325×1 59 | 200 | 31.54 |
| 80×40 | 89×48 | 100 | 5.77 | 300×200 | 325×21 9 | 200 | 33.50 |
| 80×50 | 89×57 | 100 | 6.04 | 300×250 | 325×273 | 200 | 37.22 |
| 80×65 | 89×76 | 100 | 6.74 | 350×200 | 377×21 9 | 340 | 62.80 |
| 100×40 | 108×48 | 100 | 7.34 | 350×300 | 377×325 | 340 | 72.98 |
| 100×50 | 108×57 | 100 | 8.06 | 400×200 | 426×21 9 | 370 | 72.00 |
| 100×65 | 108×76 | 100 | 8.81 | 400×300 | 426×325 | 370 | 85.55 |
| 100×80 | 108×89 | 100 | 9.18 | 450×250 | 477×273 | 400 | 94.76 |
| 125×50 | 133×57 | 125 | 9.23 | 450×300 | 477×325 | 400 | 98 33 |
| 125×65 | 133×76 | 125 | 9.73 | 500×300 | 520×325 | 520 | 141.00 |
| 125×80 | 133×89 | 125 | 10.14 | 500×400 | 520×426 | 520 | 175.44 |
| 125×100 | 133×108 | 125 | 11.53 | 600×400 | 630×426 | 560 |  |
| 150×65 | 159×76 | 150 | 12.09 | 600×500 | 630×20 | 560 |  |
| 150×80 | 159×89 | 150 | 12.65 | 700×500 | 720×520 | 600 |  |
| 150×100 | 159×108 | 150 | 13.91 | 700×600 | 720×630 | 600 |  |
| 150×125 | 159×133 | 150 | 15.67 | 800×600 | 820×630 | 700 |  |
| 200×100 | 219×108 | 160 | 17.351 | 800×700 | 820×720 | 700 |  |

洛阳国润管业近期部分衬塑工程案例

一、河南

中国化工第十一建设集团有限公司（衬塑管道改造）项目 (1000米钢衬PE管及配套管件)

河南省安装公司中硅高科二期工程车间工艺管道项目（钢衬PO管道及非标管件）

河南永银化工实业有限公司16万吨离子膜烧碱项目（钢衬塑（PO）管道共计230万元）

中太建设集团郑州分公司 钢衬PE直管及管件（泵房冷热水处理系统）

安阳汤阴县永新助剂厂 钢衬四氟直管及管件（浓硫酸输送管线）

二、河北

石家庄森诺工贸有限公司 钢衬PO管道（电厂循环水处理）

三、陕西

陕西略县电厂 钢衬PO直管及管件（化工厂循环水处理系统）

四、山西

山西方特环境工程投资有限公司侯马电厂车间管道改造项目（600米钢衬PE管）

山西柳林县森泽煤铝有限责任公司酸溶系统钢衬四氟管道项目（DN80\DN100钢衬四氟管道800米共计72万元）

五、四川

成都化工集团磷石膏浆液用钢衬塑管网建设一期工程（1150米钢衬PO管道）

攀枝花市利达建材有限责任公司 钢衬PP直管及管件（化工厂污水处理系统）

六、湖北

武汉汉口绿色能源有限公司化工车间管道项目（1500m钢衬PP管道及管件）

七、湖南

湖南碧绿环保产业发展有限公司金驹集团煤矸石发电厂衬塑项目（1200米钢衬PO管）

八、福建

福建省邵武市化工厂    （车间钢衬四氟乙烯管道及管件）

九、广西

广西南宁腾创商贸有限公司 (南宁化工厂盐酸输送用PO管道)

- 广东

广东湛江劲力机械设备有限公司 （化工车间钢衬PO管道）

十一、北京

北京慧翔科技有限公司 钢衬PO直管及管件 （永银化工）

路德通电子设备（北京）有限公司 赢创三征（营口）废水资源化项目（衬四氟管道共计104万元）

十二、浙江

浙江锦江集团电厂回水管道项目（1200m钢衬PE管道及配套管件）

十三、宁夏

宁夏宝丰能源集团有限公司焦化厂硫铵改造项目（钢衬四氟管道 共计140万元）

十四、阿联酋

阿布扎比市  Dhafra Intl Phjects Group公司四氟管道项目 DN150-350 97万元。

- 新疆乌鲁木齐阜康电石处理、锅炉水处理项目

（武汉艺达水处理工程有限公司  钢衬PE管道2000米管道 25万）