本公司在，北京，长春，大连，等地均设有工厂公司。

本公司现聘有多位资深行业施工技术人员，特承接；自流平工程，环氧树脂地坪工程，PVC橡胶地板粘铺工程，建筑工程加固改造，植筋，包钢，外墙保温，室内装修，防水堵漏，路面修补，旧楼改造，粘贴碳纤维等加固工程，项目经理咨询电话：13624309327 15040401283 竭诚与您的合作！

本公司常年生产销售各种高强度的无收缩灌浆料，强度高，流动性好，微膨胀。适用于各种施工场合，最高强度可达C90以上，可在冬季零下15度以上施工。咨询电话：13624309327、15040401283

高强无收缩灌浆料

高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆，具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性，适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。

产品特点

1.早强、高强：1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上，灌浆后24小时即可紧固螺栓、开机试车。28天强度最高可达60Mpa以上。因工程需求可特调，强度可达90Mpa以上。

2.具有高自流性：现场加水搅拌即可使用，不需振捣便可填充全部间隙。

3.微膨胀性：灌浆后无收缩，保证设备、螺栓与基础之间紧密接触。

4.冬季施工性：最低允许在-10℃气温下进行室外施工。

5.耐久性：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土使用寿命，经200万次疲劳试验，

50次冻融循环实验，强度无明显变化。

6、抗油渗、耐高温冲击：在机油中浸泡30天后强度比浸油前提高10%以上，栽筋后允许对钢筋进行火焰切割和焊接作业。

适用范围

| CGM-1 通用加固型 | 灌浆厚度30mm＜δ＜150mm设备基础二次灌浆，地脚螺栓锚固，栽埋钢筋，建筑物梁、板、柱、基础和地坪的补强加固。 |
| --- | --- |
| CGM-2 豆石加固型 | 含5～10mm大骨料，适用于灌浆层厚度δ≥150mm，且灌浆长度L＜1000mm设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固（修补厚度≥60mm）。 |
| CGM-3 超细加固型 | 超细骨料，适用于灌浆层厚度5mm＜δ＜30mm的设备基础及钢结构柱脚板二次灌浆。混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。 |
| CGM-4 超早强加固型 | 2小时强度达到15Mpa，适用于铁路枕轨等快速抢修，水泥混凝土路面、机场跑道等快速修补，止水堵漏快速修补。 |

技术指标   符合YB/T9261-98标准指标    20℃标养、试块尺寸：40×40×160mm,100×100mm

| 项目 型号 | 1d竖向 膨胀率（%） | 抗压强度(MPa) | 流动度(mm) | 坍 落 度(mm) | 最低施工温度（℃） | 参考 用水量 | 容重 (t/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1天 | 3天 | 28天 |  |  |  |  |  |
| CGM-1通用加固型 | ≥0.02 | 25-35 | 40-55 | 55-75 | ≥270 | ---- | -10 | 13～14% | 2.3 |
| CGM-2豆石加固型 | ≥0.02 | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ---- | ≥270 | -10 | 13～14% | 2.4 |
| CGM-3超细加固型 | ≥0.02 | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥270 | ---- | -10 | 13～14% | 2.3 |
| 项目 型号 | 1d竖向 膨胀率（%） | 抗压强度(MPa) | 流动度(mm) | 坍 落 度(mm) | 参考用水量 | 容重 (t/m3) |
|  |  | 7小时 | 1天 | 28天 |  |  |  |  |
| CGM-4超早强加固型 | ≥0.02 | ≥15 | 25-45 | 55-75 | ≥270 | —— | 13～14% | 2.3 |

各种试模尺寸间强度换算关系

| 试模尺寸 强度比 mm （%） | 40×40×160 | 70．7×70．7×70．7 | 100×100×100 | 150×150×150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龄期（d） |  |  |  |  |
| 1天 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| 3天 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 28天 | 100 | 70 | 70 | 70 |

灌浆施工说明

一、 基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，灌浆前24小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。

二、支模

1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。

2、模板与设备底坐四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。

3、模板顶部标高应高出设备底坐上表面50mm。

4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

三、灌浆料配制

1、一般地，按通用加固型13-14%的标准加水搅拌，豆石加固型按9-10%，超细型加水13-14%的标准加水搅拌。

2、高强无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可保证搅拌充分均匀，搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其流动性降低，应在40分钟内用完。严禁在高强无收缩灌浆料中掺入任何外加剂。

四、灌浆施工方法

1、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。

2、灌浆开始后，必须连续进行了，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。

五、养护

1、灌浆完毕，灌浆料初凝后应立即加盖草袋或岩棉被，并保持湿润。

2、冬季施工时，灌浆料、拌和水及养护措施应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

3、灌浆后24-36小时不可受到振动，以避免损坏未结硬的灌浆层。

拆模和养护时间及环境温度的关系

| 日最低气温（℃） | 拆膜时间（h） | 养护时间（h） |
| --- | --- | --- |
| -10～0 | 96 | 24 |
| 0～5 | 72 | 10 |
| 5～15 | 48 | 7 |
| ≥15 | 24 | 7 |

包装贮运

1.包装规格：50kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2.保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用 。