本公司在，北京，长春，大连，等地均设有工厂公司。

本公司现聘有多位资深行业施工技术人员，特承接；自流平工程，环氧树脂地坪工程，PVC橡胶地板粘铺工程，建筑工程加固改造，植筋，包钢，外墙保温，室内装修，防水堵漏，路面修补，旧楼改造，粘贴碳纤维等加固工程，项目经理咨询电话：13624309327 15040401283 竭诚与您的合作！

瓷砖粘结剂

厂家直销:电话150 4040 1283 宋宏涛

一，产品概述 
1、本品是一种聚合物改性的水泥基粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。
2、具有无需浸砖、薄层施工、粘结力强、不易空鼓、无毒环保、耐侯、耐水性好。 
适用范围
普通型: Q7型陶瓷砖粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。 
玻化型: Q7型玻化砖粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴玻化砖、通体砖等。 
理石型: Q7型大理石粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚苯板、挤塑板、岩棉板等。 
二，施工工艺
基面处理 
1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。 
2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。 
3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖；新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。 
4、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，用高压水龙头冲洗干净，表面经晾干24h后方可铺砖。 
5、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。 
6、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。 
材料制备 
1、本品与水的混合比例为每20公斤（1个整包）粘结剂加水5L至5.5L。 
2、搅拌时，要先加水再倒入粘结剂，使用电动搅拌机将水和粘结剂搅拌均匀，静置5至10min再次搅拌即可使用。 
3、如果一次搅拌的粘结剂重量小于5公斤，也可以采用人工搅拌的方式。
铺砖施工 
1、用齿型刮板将搅拌好的粘结剂涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1m2(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将被粘砖板揉压于工作面上即可。 
2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和砖板背面的凹凸程度。 
3、如果砖板背面的沟隙较深或石材、砖板较大较重，则应该采取工作面和砖板背面同时涂布粘结剂的方式进行施工。 
4、立面无钉粘贴石材时，石材面积应不大于400mm×400mm，厚度应不大于20mm。若石材厚度在18mm以下，其面积可以相应放大。面积与厚度超标，或质量、重量特异的石材，须先做现场粘贴试验确定是否适宜采取无钉粘贴。
注意事项 
1、施工温度为5-40℃。在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24h内，施工区域不被雨水淋湿。
2、粘结剂与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整。
3、配制好的粘结剂应根据天气条件控制在2-3h内用完，切忌将已经干结的粘结剂拌水后再用。 
4、铺砖完成后，须待粘结剂完全干固后（约24h）才可进行下一步的填缝工序。 
5、粘结剂的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。 
三，参考用量 
1、粘贴小型尺寸的瓷砖时，建议使用6mm×6mm齿型刮板。 
2、粘贴大型尺寸的瓷砖时，建议使10mm×10mm或12mm×12mm齿型刮板。 
3、在使用不同齿型刮板时的参考用量：
四，包装储运

1、本品包装规格为20kg±0.5kg/袋，可按一般货物运输。

2、储存在干燥、通风处，避免日晒，注意防潮、防水，保持期为12个月。