15MnNiDR 15MnNiDR钢板15MnNiDR力学性能

15MnNiDR  是低温压力容器用钢板。  
  “D”是低拼音的第一个字母  
  “R”是容拼音的第一个字母  
  15MnNiDR，交货状态：正火或正火＋回火   -45度低温冲击。  
低温压力容器用15MnNiDR

●钢组系列：MnNiDR

●产品名称：容器板

●执行标准：GB3531-2008 超声波检验标准按 GB/T2970

●交货状态：正火或正火+回火，具体交货状态应在质保书中注明。

●钢厂：宝钢、南钢、舞钢等。

15MnNiDR试样尺寸：试样毛坯尺寸为18mm

生产工艺流程

电炉冶练-→LF/VD  精练-→模铸-→钢锭清理-→钢锭加热-→轧板-→探伤-→正火-→精整-→检验-→入库

推荐使用范围：可用于制造一45℃以上温度使用的低温压力容器

化学成分（Wt%）

| C | Si | Mn | Ni | V | Als | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.18 | ≤0.15～0.50 | 1.20～1.60 | 0.20～0.60 | ≤0.06 | ≥0.015 | ≤0.030 | ≤0.025 |

力学性能

| 板厚mm | ób | ós | Ó5 | -45℃AKV (横)J | 冷弯180度b=2a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 490～630 | ≥325 | ≥20 | ≥27 | d=3a |
| 16～36 | 470～610 | ≥305 |  |  |  |
| 36～60 | 460～600 | ≥290 |  |  |  |

注：厚度规格﹥60mm双方协议生产

尺寸公差：按GB3531------1996规定执行

表面质量：按GB3531------1996规定执行

超声波探伤：执行标准及合格级别在合同中注明
  现货执行国家标准GB3531-2008。期货合同如可按设计需求控制力学性能。应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。

| 河南昌申钢铁有限公司 15MnNiDR低温容器用钢板15MnNiDR 关于钢板详细问题，可直接电话咨询 若我们的信息对您的生产有帮助，我们将感到无尚欣慰 销售电话：13733920579 0375-8201702 典梦华 |
| --- |
| 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
| 容器板 | 15MnNbR | 37 | 2980 | 9080 | 8.072 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MnNbR | 37 | 2760 | 6100 | 5.016 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MnNbR | 37 | 2980 | 9080 | 8.072 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MnNbR | 37 | 2760 | 6100 | 5.016 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MnNbR | 37 | 2760 | 6100 | 5.016 | 舞钢 | 正火 |
| 锅炉容器 | 15MnNbR | 37 | 2760 | 6100 | 5.016 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MnNbR | 37 | 2980 | 9080 | 8.072 | 舞钢 | 正火 |
| 锅炉容器 | 15MnNbR | 37 | 2980 | 9080 | 8.072 | 舞钢 | 正火 |
| 低合金板 | 15MnNi | 18 | 2900 | 9800 | 4.15 | 舞钢 | 正+回 |
| 低合金板 | 15MnNi | 18 | 2900 | 9800 | 4.15 | 舞钢 | 正+回 |
| 低合金板 | 15MnNi | 25 | 2000 | 11300 | 4.515 | 舞钢 | 正火 |
| 低合金板 | 15MnNi | 25 | 2000 | 11500 | 4.595 | 舞钢 | 正火 |
| 低合金板 | 15MnNi | 50 | 2880 | 5800 | 6.661 | 舞钢 | 正火 |
| 锅炉容器 | 15MnNiDR | 46 | 2400 | 4700 | 4.126 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正、Ⅱ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正、Ⅱ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正、Ⅱ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 低合金板 | 15MnNi | 25 | 2000 | 11300 | 4.515 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 低合金板 | 15MnNi | 25 | 2000 | 11500 | 4.595 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 低合金板 | 15MnNi | 32 | 2100 | 5800 | 3.107 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 低合金板 | 15MnNi | 32 | 2100 | 5800 | 3.107 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNDR | 38 | 2940 | 9100 | 8.191 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 46 | 2420 | 4300 | 3.807 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 46 | 2400 | 4450 | 3.907 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 46 | 2400 | 4700 | 4.126 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 低合金板 | 15MnNi | 50 | 1640 | 2880 | 3.83 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNbR | 54 | 275 | 0 | 1.376 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 54 | 290 | 400 | 0.086 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNbR | 54 | 300 | 310 | 0.231 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNbR | 54 | 420 | 860 | 0.161 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 54 | 530 | 820 | 0.265 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 16 | 2000 | 7900 | 1.984 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 50 | 2000 | 7700 | 6.045 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 50 | 2000 | 9900 | 7.772 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 16 | 2000 | 7650 | 1.922 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 60 | 2730 | 7450 | 9.579 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2440 | 7850 | 5.187 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2440 | 8000 | 5.287 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2440 | 8100 | 5.353 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2440 | 8050 | 5.32 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2440 | 8200 | 5.419 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2470 | 7550 | 5.05 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2420 | 8000 | 5.243 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2440 | 8300 | 5.485 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2500 | 7550 | 5.112 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2500 | 7550 | 5.112 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2500 | 7100 | 4.807 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiNbDR | 34 | 2400 | 7700 | 5.005 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 16 | 2000 | 7650 | 1.922 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 16 | 2000 | 7900 | 1.984 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 50 | 2000 | 7700 | 6.045 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 50 | 2000 | 9900 | 7.772 | 舞钢 | 正火 二探 -50℃ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 6 | 2200 | 10000 | 1.088 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 7 | 2200 | 7500 | 0.946 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 12 | 2200 | 11200 | 2.389 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 6 | 2100 | 10000 | 1.039 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 12 | 2200 | 11200 | 2.389 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 6 | 2100 | 10000 | 1.039 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 6 | 2200 | 10000 | 1.088 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 7 | 2200 | 7500 | 0.946 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNbR | 44 | 2450 | 6850 | 5.915 | 舞钢 | Ⅰ级 |
| 容器板 | 15MnNbR | 44 | 2450 | 6950 | 6.002 | 舞钢 | Ⅰ级 |
| 容器板 | 15MnNbR | 57 | 2450 | 7200 | 8.025 | 舞钢 | Ⅰ级 |
| 容器板 | 15MnVR | 32 | 2000 | 2260 | 1.135 | 精钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 60 | 2730 | 7450 | 9.579 | 舞钢 | 四切 |
| 容器板 | 15MnNbR | 44 | 2450 | 7150 | 6.174 | 舞钢 | 正火 |
| 容器板 | 15MNNBR | 52 | 2260 | 6380 | 5.953 | 舞钢 | Ⅰ |
| 容器板 | 15MnNiDR | 12 | 2200 | 11200 | 2.389 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 6 | 2100 | 10000 | 1.039 | 舞钢 | 正火、II探 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 6 | 2200 | 10000 | 1.088 | 舞钢 | Ⅱ级 |
| 容器板 | 15MnNiDR | 7 | 2200 | 7500 | 0.946 | 舞钢 | 正火、II探 |

我们愿以优质的产品和真诚的服务与您精诚合作、共拓市场、共创辉煌！

我们将努力打造一流的钢铁企业，为您提供更快捷，更贴心的服务！

我们将以严谨高效的工作，热情周到的服务，期待着与您的合作

销售电话：13733920579  0375-8201702   典梦华

为重大工程提供优质钢材-----河南昌申钢铁有限公司